Расчёт цилиндрических тел при воздействии теплового и радиационного нагружений

С.В. Литвинов, Ю.Ф. Козельский, Б.М. Языев

Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону

При воздействии на бетон высоких температур, радиационного воздействия и т.д., его физико-механические свойства могут изменяться, что сказывается на напряжённо-деформированном состоянии.

В статье проводится расчёт бетонного цилиндрического тела в плоской постановке (плоское деформированное состояние). Внутренний и внешний радиусы цилиндра соответственно ra и rb.

Дифференциальное уравнение, описывающее распределение радиальных напряжений вдоль радиуса цилиндра, хорошо известно [1]:

,	11\* MERGEFORMAT ()

где: , , .

Как было сказано выше, модуль Юнга зависит от температурной и радиационной нагрузок, т.е.:

.

Коэффициент Пуассона принят постоянной величиной, что объясняется ограниченностью экспериментальных данных о его изменении под действием вышеуказанных факторов.

.

Здесь:  – вынужденная деформация;  – температурная деформация;  – деформация в результате радиационного воздействия;  – коэффициент линейного расширения материала цилиндра.

Исследованию температурных напряжений в цилиндре посвящена работа [2]. Распределение температуры по толщине цилиндра описывается уравнением теплопроводности Фурье:

. 	22\* MERGEFORMAT ()

Зависимость модуля Юнга от температуры может быть аппроксимирована полиномом:

,	33\* MERGEFORMAT ()

где E0 – модуль упругости бетона при нормальных условиях.

В практических расчётах вполне достаточно применения полиномов третьей степени (N=3).

Распределение флюенса нейтронов Ф вдоль стенки цилиндра определяется уравнением [3]:

,	44\* MERGEFORMAT ()

где Ф – интегральный поток (флюенс) нейтронов; L – длина диффузии, зависящая от энергии нейтронов.

Зависимость модуля Юнга от флюенса нейтронов описывается уравнением:

,	55\* MERGEFORMAT ()

где , , и  – эмпирические коэффициенты, зависящие от марки бетона и энергетического спектра нейтронов.

Зависимость радиационных деформаций от дозы облучения для разных описывается эмпирической формулой:

,

где – максимальная радиационная деформация раствора (бетона) данного состава;  и – эмпирические коэффициенты, зависящие от радиационнойдеформативности заполнителя и энергетического спектра потока нейтронов.

Задача решена со следующими параметрами: ra=3.3 м; rb=3.8 м; Ta=300oC; Tb=0oC, E0=2e4 МПа; L=0.16 м; =1; =3·10-24 м2/нейтр.; =0.16; =0.01; =0.7;         =10-24 м2/нейтр.; =0.8;

Для решения задачи был использован метод конечных разностей (МРК).

Первым этапом определялось распределение температуры в толщи цилиндра путем решения уравнения (2). Распределение температуры представлено на рис. 1.

Рис. 1. График распределения температуры в толщи цилиндра

Следующим этапом, путём решения выражения (4), определялось распределение флюенса нейтронов в толщи цилиндра, которое представлено на рис. 2.

Третьим этапом определялось изменение модуля Юнга в результате температурного и радиационного воздействий. Модуль Юнга определялся по формуле:

,

где k1 и k2 – коэффициенты, соответствующие изменению модуля Юнга в выражениях (3) и (5).

Четвёртым этапом происходило непосредственное определение радиального и окружных напряжений в толщи цилиндра. Графики распределения напряжений представлены: радиального – на рис. 3.; окружного – на рис. 4. Сплошная линия соответствует напряжённо-деформированному состоянию с учётом изменения модуля Юнга, т.е. E=E(r); штрихпунктирная – напряжённо-деформированному состоянию без учёта изменения модуля Юнгя, т.е. E=const.

Рис. 2. График распределения флюенса нейтронов в толщи цилиндра

Рис. 3. График изменения радиального напряжения

Таким образом, учёт совместного влияния радиационного и температурного нагружений на величину модуля Юнга, приводит к существенным изменениям величин напряжений в толщи цилиндра по сравнению с решением, когда модуль Юнга является величиной постоянной. В частности, на внутренней грани произошло снижение окружного напряжения на 75÷80%.

Это позволяет говорить о том, что при расчёте конструкций с воздействием нескольких дополнительных нагружений (температура, радиационное воздействие и т.д.), влияющих на физико-механические параметры материала, в расчётах изменениями этих физико-механических параметров пренебрегать нельзя.

Рис. 4. График изменения окружного напряжения

Литература:

1. Андреев В.И. Некоторые задачи и методы механики неоднородных тел: Монография – М.: Издательство АСВ, 2002. – 288 стр.

2. Смолов А.В. Напряжённо-деформированнное состояние неоднородных упругих цилиндров под действием силовых и температурных нагрузок. Дис. Канд. Техн. Наук. – М.: 1987. – 161 с.

3. Дубровский В.Б. Радиационная стойкость строительных материалов. – М.: Стройиздат, 1977. – 278 с.