Математическая модель равновесного ионного и коллоидного состава

аммонийного электролита для электроосаждения сплава цинк-никель

Е.В. Наливайко, И.Г. Бобрикова, В.Н. Селиванов

Южно-Российский государственный технический университет

(Новочеркасский политехнический институт), г. Новочеркасск

Электролиты-коллоиды, содержащие коллоидные частицы (наночастицы) электроосаждаемых металлов и используемые для нанесения гальванических покрытий, перспективны для повышения технико-экономических показателей электроосаждения металлов и снижения экологической опасности производства [1, 2].

Для исследования механизма процесса электроосаждения сплава цинк-никель необходимо знать качественный и количественный состав электролита. Согласно литературным данным [3], в аммонийном растворе присутствуют следующие простые и комплексные ионы цинка Zn2+, ZnOH+, Zn(OH)2, Zn(OH)3−, Zn(OH)42−, ZnNH32+, Zn(NH3)22+, Zn(NH3)32+, Zn(NH3)42+ и никеля Ni2+, NiOH+, Ni(OH)2, NiNH32+, Ni(NH3)22+, Ni(NH3)32+, Ni(NH3)42+, Ni(NH3)52+, Ni(NH3)62+; а также ионы аммония NH4+, водорода Н+ и гидроксида ОН−. На основе гидроксидов цинка и никеля в электролите могут образовываться коллоидные частицы, мицеллы которых имеют вид [4, 5]:

{m[Zn(OH)2]∙nZn2+∙2(n – x)OH−}2xOH−,

{m[Zn(OH)2]∙nZn2+∙2(n – x)Cl−}2xCl−,

{m[Ni(OH)2]∙nNi2+∙2(n – x)OH−}2xOH−,

{m[Ni(OH)2]∙nNi2+∙2(n – x)Cl−}2xCl−.

Причем их содержание в растворе оказывает существенное влияние на предельную скорость процесса [1]. Для оценки концентрации коллоидных соединений гидроксидов цинка и никеля нами произведен расчет ионного и коллоидного составов аммонийного электролита.

Расчет производили по следующей схеме.

Учитывая, что в аммонийном электролите в равновесии участвуют все перечисленные выше ионы и комплексы, рассматривали следующие химические равновесия:

ZnOH+  Zn2+ + OH−,						(1)

Zn(OH)2  Zn2+ + 2OH−,						(2)

Zn(OH)3−  Zn2+ + 3OH−,						(3)

Zn(OH)42−  Zn2+ + 4OH−,						(4)

NH3 + H2O  NH4+ + OH−,						(5)

ZnNH32+  Zn2+ + NH3,						(6)

Zn(NH3)22+  ZnNH32+ + NH3,					(7)

Zn(NH3)32+  Zn(NH3)22+ + NH3,					(8)

Zn(NH3)42+  Zn(NH3)32+ + NH3,					(9)

NiOH+  Ni2+ + OH−,						(10)

Ni(OH)2  Ni2+ + 2OH−,						(11)

NiNH32+  Ni2+ + NH3,						(12)

Ni(NH3)22+   NiNH32+ + NH3,					(13)

Ni(NH3)32+  Ni(NH3)22+ + NH3,					(14)

Ni(NH3)42+  Ni(NH3)32+ + NH3,					(15)

Ni(NH3)52+  Ni(NH3)42+ + NH3,					(16)

Ni(NH3)62+  Ni(NH3)52+ + NH3.					(17)

Концентрации комплексных ионов цинка, никеля и аммиака, образующихся по реакциям (1) – (17), могут быть рассчитаны через известные значения констант нестойкости [6, 7].

Дополнительно в расчете использовали уравнения материального баланса:

= [Zn2+] + [ZnOH+] + [Zn(OH)2колл] + [Zn(OH)3–] + [Zn(OH)42−] +

+ [ZnNH32+] + [Zn(NH3)22+] + [Zn(NH3)32+] + [Zn(NH3)42+],

= [Ni2+] + [NiOH+] + [Ni(OH)2колл] + [NiNH32+] + [Ni(NH3)22+] +

+ [Ni(NH3)32+] + [Ni(NH3)42+] + [Ni(NH3)52+] + [Ni(NH3)62+],

где ,  — концентрации ионов цинка и никеля соответственно.

Концентрацию гидроксид-ионов рассчитывали, используя ионное произведение воды Kw:

Кw = [Н+]∙[ОН−] = 1∙10−14,

где [Н+] — концентрация ионов водорода, [Н+] = 10−рН.

Система уравнений для расчета равновесных концентраций простых и комплексных ионов и коллоидных частиц гидроксидов металлов в электролите для электроосаждения сплава цинк-никель имеет следующий вид:

CM1об=i=0NСM1Liz+iyCM2об=i=0NСM2Liz+iyСM1Liz+iy=CM1z+CLy−iKi

где  и  — общие концентрации ионов металлов и лигандов соответственно;

и Ki — концентрации и константы нестойкости соответствующих комплексных ионов металлов.

Расчет производили в программе Mathcad 14.

Ионный и коллоидный состав аммонийного электролита зависит от исходных концентраций основных компонентов и величины рН электролита. В связи с этим были рассчитаны равновесные концентрации простых и комплексных ионов цинка и никеля и коллоидных частиц на основе их гидроксидов в электролите, используемом в промышленности, и в разбавленном в 2 раза по концентрациям ионов цинка и никеля электролите. Величина рН электролитов 5,0−6,0. Состав используемого в промышленных условиях электролита, моль/л: цинк (в пересчете на металл) 0,19, никель (в пересчете на металл) 0,38, хлорид аммония 4,29, борная кислота 0,32 [8]. Результаты расчета приведены в таблицах 1 и 2.

Как видно из таблиц 1 и 2, в слабокислом аммонийном электролите в основном содержатся простые гидратированные ионы цинка и никеля и их аммиакатные комплексные соединения с низким координационным числом ZnNH32+ и NiNH32+. С увеличением рН электролита от 5,0 до 6,0 концентрация комплексных соединений цинка и никеля с более высоким координационным числом возрастает. Равновесные концентрации коллоидных частиц на основе цинка и никеля также увеличиваются с повышением рН.

Расчет показал, что при разбавлении электролита по ионам цинка и никеля в два раза порядок величин концентраций коллоидных частиц на основе их гидроксидов не изменяется. В процессе электролиза концентрация коллоидных соединений металлов увеличивается, так как, согласно нашим исследованиям, величина рН прикатодного слоя уже при плотности тока 1 А/дм2 в низкоконцентрированном электролите составляет 6,8, а при плотности тока 5 А/дм2 — 7,8.

Предотвратить коагуляцию коллоидных частиц и обеспечить им необходимый заряд и участие в процессе электроосаждения позволяют специально подобранные или синтезированные поверхностно-активные добавки [4].

Таблица 1 — Расчетные значения равновесных концентраций простых ионов, комплексов и коллоидных частиц цинка и никеля в зависимости от рН электролита в электролите, используемом в промышленности

| Ионы | = 0,19 моль/л; = 0,38 моль/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рН 5,0 | рН 5,5 | рН 6,0 |
| Zn2+ | 0,183 | 0,167 | 0,117 |
| ZnOH+ | 9,147∙10−5 | 2,645∙10−4 | 5,865∙10−4 |
| Zn(OH)2колл | 3,659∙10−8 | 3,343∙10−7 | 2,346∙10−6 |
| Zn(OH)3− | 4,254∙10−14 | 1,228∙10−12 | 2,728∙10−11 |
| Zn(OH)42− | 0 | 0 | 0 |
| ZnNH32+ | 6,670∙10−3 | 0,019 | 0,043 |
| Zn(NH3)22+ | 2,860∙10−4 | 2,614∙10−3 | 0,018 |
| Zn(NH3)32+ | 1,407∙10−5 | 4,063∙10−4 | 9,022∙10−3 |
| Zn(NH3)42+ | 3,083∙10−7 | 2,813∙10−6 | 1,977∙10−3 |
| Ni2+ | 0,340 | 0,273 | 0,150 |
| Ni(OH)+ | 3,908∙10−5 | 9,892∙10−5 | 1,726∙10−4 |
| Ni(OH)2колл | 2,127∙10−5 | 1,702∙10−4 | 9,397∙10−4 |
| NiNH32+ | 0,038 | 0,097 | 0,169 |
| Ni(NH3)22+ | 1,217∙10−3 | 9,737∙10−3 | 0,054 |
| Ni(NH3)32+ | 1,197∙10−5 | 3,027∙10−4 | 5,289∙10−3 |
| Ni(NH3)42+ | 3,391∙10−8 | 3,709∙10−6 | 1,498∙10−4 |
| Ni(NH3)52+ | 3,493∙10−11 | 8,816∙10−9 | 1,543∙10−6 |
| Ni(NH3)62+ | 6,844∙10−15 | 5,459∙10−12 | 3,023∙10−9 |
| NH3 | 2,410∙10−4 | 7,616∙10−4 | 2,410∙10−3 |

Таблица 2 — Расчетные значения равновесных концентраций простых ионов, комплексов и коллоидных частиц цинка и никеля в зависимости от рН электролита в разбавленном в два раза по концентрациям ионов цинка и никеля электролите

| Ионы | = 0,09 моль/л; = 0,19 моль/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рН 5,0 | рН 5,5 | рН 6,0 |
| Zn2+ | 0,087 | 0,079 | 0,056 |
| ZnOH+ | 4,333∙10−5 | 1,254∙10−4 | 2,778∙10−4 |
| Zn(OH)2колл | 1,733∙10−8 | 1,586∙10−7 | 1,111∙10−6 |
| Zn(OH)3− | 2,015∙10−14 | 5,831∙10−13 | 1,292∙10−11 |
| Zn(OH)42− | 0 | 0 | 0 |
| ZnNH32+ | 3,160∙10−3 | 9,142∙10−3 | 0,020 |
| Zn(NH3)22+ | 1,355∙10−4 | 1,240∙10−3 | 8,688∙10−3 |
| Zn(NH3)32+ | 6,655∙10−6 | 1,928∙10−4 | 4,273∙10−3 |
| Zn(NH3)42+ | 1,460∙10−7 | 1,336∙10−5 | 9,363∙10−4 |
| Ni2+ | 0,170 | 0,136 | 0,075 |
| Ni(OH)+ | 1,954∙10−5 | 4,948∙10−5 | 8,631∙10−5 |
| Ni(OH)2колл | 1,064∙10−5 | 8,519∙10−5 | 4,698∙10−4 |
| NiNH32+ | 0,019 | 0,049 | 0,085 |
| Ni(NH3)22+ | 6,086∙10−4 | 4,874∙10−3 | 0,027 |
| Ni(NH3)32+ | 5,987∙10−6 | 1,516∙10−4 | 2,645∙10−3 |
| Ni(NH3)42+ | 1,696∙10−8 | 1,358∙10−6 | 7,490∙10−5 |
| Ni(NH3)52+ | 1,746∙10−11 | 4.423∙10−9 | 7,714∙10−7 |
| Ni(NH3)62+ | 3,422∙10−15 | 2,741∙10−9 | 1,512∙10−9 |
| NH3 | 2,410∙10−4 | 7,621∙10−4 | 2,410∙10−3 |

Правильность сделанных нами предположений о влиянии концентрации коллоидных частиц в низкоконцентрированном электролите иллюстрируют потенциодинамические зависимости, приведенные на рис. 1. С увеличением рН электролитов, а следовательно, и концентраций коллоидных частиц в них, предельные плотности тока электроосаждения увеличиваются. Аналогичные зависимости наблюдаются в электролите промышленного состава.

Рис. 1 — Потенциодинамические зависимости выделения сплава цинк-никель в разбавленном в два раза по концентрациям ионов цинка и никеля электролите при разных значениях рН: 1 – 5,0; 2 – 5,5; 3 – 6,0. Стационарный потенциал –0,31 В.

Таким образом, производительность электролита можно повысить, не увеличивая концентраций основных компонентов, что очень важно в целях ресурсо- и энергосбережения.

Разработанная математическая модель позволяет рассчитать равновесный ионный и коллоидный состав аммонийных электролитов для электроосаждения сплава цинк-никель, а также оценить влияние на него величины рН и общих концентраций основных компонентов.

Литература:

1.Селиванов В. Н. Электроосаждение металлов из малоконцентрированных электролитов-коллоидов / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2001. 85 с.

2.Фиговский О. Нанотехнологии — эффективность и безопасность (зарубежный опыт, обзор новых нанотехнологий). / Электронный научно-инновационный журнал «Инженерный вестник Дона», 2011, № 3.

3.Окулов В.В. Цинкование. Техника и технология. / Под ред. проф. В.Н. Кудрявцева. – М.: Глобус, 2008. – 252 с.

4.Бобрикова И. Г. Разработка высокопроизводительных электролитов-коллоидов цинкования: дис. … канд. техн. наук. Новочеркасск, 1988. − С. 132 – 133.

5.Балакай В.И. Высокопроизводительное никелирование / Ростов-на-Дону.: СКНЦ ВШ, 2002. – 112 с.

6.Гороновский И.Т. Краткий справочник по химии. − 4-е изд. исправл. и доп. – Киев: Наукова думка, 1974. – С. 342.

7.Батлер Дж. Н. Ионные равновесия. − Л.: Химия, 1973. – 448 с.

8.Гальванотехника: Справ. изд. /Ф.Ф. Ажогин, М.А. Беленький, И.Е. Галль и др. – М.: Металлургия, 1987. – 736 с.