О напряженном состоянии тонкого диска с учетом зависимости предела текучести от температуры

М. А. Артемов, Е. С. Барановский, Г. Г.  Бердзенишвили, И. И. Переяславская

Воронежский государственный университет

Аннотация: Рассматривается задача определения напряженного и деформированного состояния тонкого кругового диска, проявляющего упругие и пластические свойства при тепловом и силовом воздействиях. В центральной части диска поле температур однородное. На границе диска задано давление и постоянная температура. Выбирается условие пластичности Треска. Учитывается зависимость предела пластичности от температуры. Пластические деформации определяются по теории пластического течения. Установлены условия, позволяющие определять величину температуры центральной части диска и его радиус, в зависимости от которых пластическая область может формироваться в центральной части диска или на его границе. Приведены графики для напряжений. Для верификации полученных результатов предлагается рассматривать графики эквивалентного напряжения для допустимых режимов пластичности и график годографа вектора напряжений.

Ключевые слова: математическое моделирование, упругопластическое тело, плоское напряженное состояние, кусочно-линейные условия пластичности, теория пластического течения, термоупругопластичность.

Математическому моделированию напряженного и деформированного состояния дисков, испытывающих силовое и тепловое воздействия, посвящено значительное количество работ. Практически во всех последних публикациях учитывается зависимость параметров тел от температуры. Отметим работы [1–5], в которых изучаются задачи, близкие к задаче, рассматриваемой в данной статье.

Постановка задачи

Рассматривается тонкий круговой диск, подверженный полярно-симметричному тепловому и силовому воздействиям. Поле температур центральной части диска 0≤r≤a является однородным T=Ta. На внешней границе диска r=b задано давление pb и температура Tb=0.

Все величины приводятся к безразмерному виду. В качестве масштаба напряжений выбран предел пластичности k при начальной температуре, в качестве масштаба длины – радиус a. Для безразмерных величин принято обозначение размерных величин, что не привносит путаницу, поскольку не вводятся безразмерные комплексы.

Для определения напряженного, деформированного и температурного состояния диска выбирается цилиндрическая система координат, ось которой перпендикулярна срединной поверхности диска и является осью симметрии диска. Поле температур определяется по формуле [1]

T=Taf, f=1, 0≤r≤a,				(1)

Упругое состояние

Обозначим через ci,ce радиусы границ области, в которой диск находится в упругом состоянии, через pi и pe – давления на этих границах. В этой области компоненты тензора напряжений определяются по формулам [1]:

σr=−TaαEr2cinrfrdr+A−Br2, σϕ=TaαE1r2cinrfrdr−f+A+Br2,		(2)

где A=TaαEce2−ci2cicefrdr+pici2−pece2ce2−ci2, B=ci2TaαEce2−ci2cicefrdr+ci2ce2(pi−pe)ce2−ci2,

E – модуль Юнга, α – коэффициент линейного теплового расширения.

Упругопластическое состояние диска

Задача плоского напряженного состояния идеального упругопластического тела в области пластического состояния является локально статически определимой. Поэтому, если граничные условия не содержат перемещений, то определение напряжений не зависит от деформированного состояния.

Выберем условие пластичности Треска, в котором учитывается зависимость предела пластичности от температуры. Учитывая, что напряжения σr, σϕ, σz являются главными, запишем это условие в видеmax|σϕ−σr|,|σz−σr|,|σϕ−σz|=k, k=k0(1−ξT), где k0 – предел пластичности при T=0, ξ – коэффициент, определяющий зависимость предела пластичности от температуры.

В области 0≤r≤a реализуется однородное напряженное состояние σr=σϕ, поэтому в этой части диска при переходе в пластическое состояние будет выполняться условие σr=σϕ=−k; из формул (2) (полагая ci=0, ce=b) следует, что это условие будет выполнено, если

Ta=Ti=2b2(pb−k0)αE20bfrdr−b2−2b2k0ξ.			(3)

Для диапазона k≤pb≤0 давления на границе r=b может реализоваться только режим σϕ−σr=k. Учитывая (2), находим температуру, при которой на границе r=b будет выполняться этот режим

Ta=Te=(b2k0)2αE0brfdr.					(4)

Приравнивая правые части (3), (4) и учитывая (1), получим уравнение, позволяющее определить радиус диска b=bk, для которого одновременно на границах r=a и r=b зарождается пластическая область.

Когда bk<b и Ta<Ti, или b<bk и Ta<Te, диск находится в упругом состоянии; в формулах (2) следует полагать ci=0, ce=b, pe=pb.

Внутренняя пластическая область

Если b>bk и Tin<Ta, то в области диска 0≤r≤a реализуется режим полной пластичности: σr=σϕ=−ka, ka=k0(1−ξTa). Несложно проверить, что в области a≤r≤ci из возможных режимов пластичности реализуется режим: σϕ=−k0(1−ξT),  −k0(1−ξTa)≤σr≤0, для которого

σr=−k−k0ξTa(1−ar)/ln(ba),   σϕ=−k.			(5)

Для области ci≤r≤b, где диск находится в упругом состоянии, в формулах (2) следует полагать ce=b, pe=pb. Радиус упругопластической границы r=ci определяется, например, из условия непрерывности окружного напряжения на этой границе (квадратные скобки используем для обозначения разрыва величин на границах)

[σϕ]|r=ci=0. 					(6)

Из равенств (σϕ−σr)|r=b=k0 и (6), учитывая формулы (2) и (5), определяются значения ci и температура Ta=T1, при которой на границе r=b зарождается пластическая область.

На рис. 1 приведены графики распределения напряжений, эквивалентного напряжения для возможных режимов пластичности и годографа вектора напряжений, для следующих значений параметров: a=1,b=7,k0=1,pb=0,αE=0.012,Ta=330,ξ=0.0008, ci=2.1.

Рис. 1

Деформации

В рамках теории пластического течения для кусочно-линейных функций пластичности определение деформаций в пластической области обсуждалось в работах [8–10], в которых объясняются разрывы радиальной и осевой компонент пластических деформаций.

Две пластические области

Если Ta>T1, b>bk и pb≥0, образуется внешняя пластическая область ce≤r≤b, в которой реализуется режим пластичности σϕ−σr=k и

σr=−pb+(k+k0)ln(rb)2,

σϕ=−pb+k0+(k+k0)2+Taξ(lnba)ln(rb). 			(7)

В области ci≤r≤ce упругого состояния диска напряжения определяются по формулам (2), в которых величины A, B и ci, ce определяются из условия непрерывности напряжений на упругопластических границах r=ci и r=ce.

Второй сценарий образования пластических областей

В случае, когда b≤br, при достижении температуры Ta значения Te на границе r=b зарождается внешняя пластическая область; при дальнейшем увеличении температуры происходит зарождение и расширение внутренней пластической области. Обозначим через T2 значение температуры Ta, при которой область диска 0≤r≤a переходит в пластическое состояние. В области ce≤r≤b напряжения определяются по формулам (7).

Если ci=a, температура Ta=T2, радиус упругопластической границы r=ce и величины A,B в формулах (2) определяются из условий непрерывности напряжений на границах r=a и r=ce.

Если Ta>T2, радиус упругопластической границы ci>a. В пластической области a≤r≤ci напряжения определяются по формулам (5). Радиусы упругопластических границ r=ci и r=ce определяются из условия непрерывности напряжений на этих границах.

Выводы

В работе показана правомерность использования условия пластичности Треска при решении задачи о тепловом воздействии на диск, когда учитывается зависимость предела пластичности от температуры.

Литература

- Timoshenko S. R, Goodier J. N. Theory of Elasticity. New York: McGraw-Hill, 1970. 506 p.

- Gamer U. Elastic-Plastic Deformation of a Centrally Heated Disk // Journal of Thermal Stresses. 1985. V. 8. pp. 41–51.

- Orcan Y., Gamer U. Elastic-Plastic Deformation of a Centrally Heated Cylinder // Acta Mechanica. 1991. V. 90. pp. 61–80.

- Dats E., Murashkin E. On Unsteady Heat Effect in Center of the Elastic-Plastic Disk // Lecture Notes in Engineering and Computer Science Сер. “WCE 2016 – World Congress on Engineering 2016”. pp. 69–72.

- Артемов М. А., Барановский Е. С. Об одном алгоритме решения задач термопластичности // Порядковый анализ и смежные вопросы математического моделирования: тезисы докладов XIV Международной научной конференции (с. Цей, 3–8 июля 2017 г.). Владикавказ: ЮМИ ВНЦ РАН, 2017. C. 137–138.

- Полетаев Ю. В. Механизм локального разрушения зоны термического влияния сварных соединений при малоцикловом нагружении // Инженерный вестник Дона, 2011. №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/606.

- Полетаев Ю.В., Полетаев В.Ю. Методика оценки склонности сварных соединений низколегированных сталей к образованию трещин при термической обработке // Инженерный вестник Дона, 2014 №4 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2583.

- Артемов М. А., Барановский Е. С. Математическое моделирование пластического состояния тел. Плоская деформация // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. 2015. № 2 (24). С. 72–87.

- Артемов М. А., Барановский Е. С., Якубенко А. П. Альтернативные формы записи кусочно-линейных условий пластичности и их обобщения // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. 2015. № 1. С. 71–82.

- Переяславская И. И., Артемов М. А., Барановский Е. С. К вопросу математического моделирования осесимметричного плоско-напряженного состояния сжимаемого упругопластического тела // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. 2017. № 1 (31). С. 22–39.

References

- Timoshenko S. R, Goodier J. N. Theory of Elasticity. New York: McGraw-Hill, 1970. 506 p.

- Gamer U. Journal of Thermal Stresses. 1985. V. 8. pp. 41-51.

- Orcan Y., Gamer U. Acta Mechanica. 1991. V. 90. pp. 61-80.

- Dats E., Murashkin E. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. WCE 2016. World Congress on Engineering 2016. pp. 69-72.

- Artemov M. A., Baranovskii E. S. Vladikavkaz, Southern Mathematical Institute RAS, 2017. pp. 137-138.

- Poletayev Yu. V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/606.

- Poletayev Yu. V., Poletayev V. Yu. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, № 4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2583.

- Artemov M. A., Baranovskii E. S. Proceedings of Yakovlev Chuvash State Pedagogical University. Serie: Mechanics. 2015. № 2 (24). pp. 72-87.

- Artemov M. A., Baranovskii E. S., Yakubenko A. P. Proceedings of Voronezh State University. 2015. № 1. pp. 71-82.

- Pereyaslavskaya I. I., Artemov M. A., Baranovskii E. S. Proceedings of Yakovlev Chuvash State Pedagogical University. Serie: Mechanics. 2017. № 1 (31). pp. 22-36.