Влияние рентгеноаморфных фаз керамогранитного черепка

на прочностные свойства изделий

А.В. Верченко

Южно-Российский государственный политехнический университет

(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И.Платова, г.Новочеркасск

Аннотация: в статье рассматривается зависимость механической прочности на изгиб керамического гранита от содержания и вида фаз, слагающих его черепок. Установлено, что высокие прочностные характеристики изделий достигаются за счет повышенного содержания суммы кристаллических фаз и стеклофазы. Увеличение же количества метакаолинита в составе керамогранитного черепка, напротив, ведет к снижению  его прочности.

Ключевые слова: керамический гранит, структура, кристаллическая фаза, рентгеноаморфная фаза, стеклофаза, прочность на изгиб

В последнее время в гражданском строительстве наблюдается увеличение спроса на изделия тонкой и  архитектурно-строительной керамики  [1].  В условиях конкурентной борьбы на рынке строительных материалов необходимо, чтобы свойства отечественных материалов комплексно удовлетворяли предъявляемым к ним высоким эксплуатационным требованиям [2].

Фазовый состав керамики играет исключительно важную роль в формировании эксплуатационных свойств получаемых керамических изделий  [3-5] . Выявление фундаментальных зависимостей свойств керамических изделий от их фазового состава, а также умение управлять этими свойствами является одной из актуальнейших задач научных исследований в настоящее время. В керамическом граните весьма важную роль в его прочности, наряду с кристаллическими играют и рентгеноаморфные фазы- непрореагировавший метакаолинит и стекло, образовавшееся из расплава при охлаждении. Их роль неодинакова, противоречива и мало изучена [6-9].

В данной работе приведены исследования зависимости механической прочности на изгиб и истинной плотности образцов керамического гранита (таблица 1), полученного из различных шихтовых составов разработанных автором [10], от его фазового состава, установленного методами рентгенофазового и петрографического анализа (таблица 2).

Анализ прочности и плотности исследуемых образцов, в зависимости от влияния на них кристаллических и индивидуально каждой из рентгеноаморфных фаз позволили установить следующие закономерности.

В составе керамогранита 0, на основе огнеупорной глины ДН-2 и щелочного каолина,  с использованием в качестве плавня полевого шпата, формируется черепок с высокой плотностью 2,53 г/см3 и высокой прочностью на изгиб 51,90 МПа. Это обусловлено образованием в структуре образца повышенной суммы кристаллических фаз 21,0% и стеклофазы 55,0% с относительно невысоким содержанием псевдокристаллического аморфизированного метакаолинита 24,0%.

Таблица 1. Механическая прочность на изгиб и истинная плотность образцов

| Наименование свойств | Показатели свойств черепка, составов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 2 | 9 | 9.3 |
| Механическая прочность, σизг, МПа | 51,90 | 68,97 | 50,20 | 56,42 |
| Истинная плотность черепка, г/см3 | 2,53 | 2,58 | 2,45 | 2,49 |

Таблица 2. Фазовый состав образцов

| Номер шихты | Содержание, % по массе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кристаллические фазы |  |  |  |  | Рентгеноаморфные фазы |  |
|  | β-кварц | β-кристобалит | Мул-лит | Гематит | ∑ | Стеклофаза | Мета-каолинит |
| 0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 21,0 | 55,0 | 24,0 |
| 2 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 1,5 | 19,5 | 66,0 | 14,5 |
| 9 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 12,5 | 57,5 | 30,0 |
| 9.3 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 13,0 | 64,0 | 23,0 |

Образец керамогранита 2, в составе шихты которого глинистая часть не менялась по сравнению с базовым образцом, а был лишь заменен полевой шпат на цеолитовый туф, по структуре и свойствам в общем аналогичен базовому. Однако в его структуре повышенное количество стеклофазы 66,0% и наименьшее количество 14,5 % метакаолинита обусловило наибольшую прочность на изгиб 68,97 МПа и наивысшую истинную прочность черепка 2,58 г/см3. Повышение механической прочности и истинной плотности обданного образца свидетельствует об эффективности применения цеолитового туфа в качестве керамического плавня.

На этом примере зависимости плотности структуры и прочности керамогранита от содержания кристаллических фаз и от соотношения рентгеноаморфного стекла и оставшегося свободным псевдокристалического аморфизированного метакаолинита убедительно подтверждается значение стеклофазы, образовавшейся из жидкой фазы и выполняющей роль связи всех фаз в единый композит, в повышении прочности керамики. При этом, чем меньше в структуре керамики метакаолинита, тем выше её прочность, как это имеет место в твёрдом фарфоре.

Эта закономерность влияния различных фаз и особенно рентгеноаморфных на структуру и прочность  керамогранита справедлива  и при анализе образцов 9 и 9.3, полученных из других составов шихт. В этих составах количество  глинистого вещества в шихте было увеличено на 30%, за счет уменьшения содержания  керамического плавня, в роли которого в образце 9 выступает цеолитовый туф, а в образце 9.3 цеолитовый туф совместно с габбро-диабазом (при соотношении цеолита к габбро-диабазу 10:15).

В этих образцах структура керамогранита существенно изменилась по сравнению с образцом 0. Сумма кристаллических фаз резко снизилась до 12,5-13,0%, количество стеклофазы увеличилось до 57,5 и 64,0%, а количество метакаолинита  составило 30,0% и 23,0% соответственно. Изменению фаз закономерно соответствует и изменение свойств: уменьшение количества кристаллических фаз, а также повышение содержания метакаолинита в образце 9 до 30,0% обусловило снижение плотности керамогранита до 2,45 г/см3 и снижению его механической прочности до 50,2 МПа. Снижения количества кристаллических фаз и практически равном содержании метакаолинита в образце 9.3 привело к снижению истинной плотности образца до 2,49 г/см3, однако за счет увеличения содержания стеклофазы до 64,0% механическая прочность на изгиб даже увеличилась в сравнении с образцом 0.

Исключительно важным выводом для этих образцов является следующее. Снижение суммы кристаллических фаз вполне объяснимо увеличением в шихтах 9 и 9.3 количества глины что обусловливает повышенным содержанием метакаолинита, лишь часть которого уменьшилась за счёт образования муллита, а большая часть  осталась свободной. В образце 9.3 пониженное содержание 23,0% метакаолинита объясняется снижением вязкости образовавшейся жидкой фазы, в которой растворилась часть метакаолинита, что подтверждается увеличением количества стеклофазы.

В результате проведенного исследования установлена особенность формирования общей структуры керамического гранита путем обволакивания его частиц жидкой фазой, и превращении в единый композит повышенной прочности при охлаждении и затвердевании жидкой фазы. Выявлена закономерность влияния различных фаз и особенно рентгеноаморфных, на структуру и прочность керамогранита с различным составом шихт. Установленно, что прочность готовых изделий на изгиб повышается с увеличением количества кристаллической и стекловидной фаз. Причём, даже при значительном уменьшении суммы кристаллических фаз в структуре керамогранита, высокие показатели его прочности на изгиб обеспечиваются повышенным содержанием стеклофазы. Метакаолинит же, напротив, снижает прочность керамики в следствие своей аморфной, псевдокристаллической структуры.

Литература

- Котляр В.Д., Лапунова К.А., Терёхина Ю.В. Перспективы производства фигурного керамического кирпича на основе опок // Инженерный вестник Дона, 2012, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/946

- Набокова Я.С. Эффективные строительные материалы и способы возведения зданий // Инженерный вестник Дона, 2008, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2008/96

- Рыщенко М.И., Федоренко Е.Ю., Чиркина М.А. Микроструктура и свойства низкотемпературного фарфора // Стекло и керамика. 2009. № 11. С. 26-29

- Боркоев Б.М. Изучение структуры и свойств фарфора низкотемпературного обжига // Международный журнал экспериментального образования. 2012. № 6. С. 98- 100

- Romagnoli, M., 2005. Optimizing stain resistance in tile. American Ceramic Society Bulletin, 4: 9301-9304.

- Салахов А.М., Салахова Р.А. Керамика вокруг нас.- М.: РИФ «Стройматериалы». 2008.- 160 с.

- Baucia Jr, J.A., L. Koshimizu, C. Giberton and M.R. Morelli, 2010. Estudo de fundentes alternativos para uso em formulações de porcelanato. Cerâmica, 56: 262-272.

- Позняк А.И., Левицкий И.А., Баранцева С.Е. Базальтовые и гранитоидные породы как компоненты керамических масс для плиток внутренней облицовки стен // Стекло и керамика. 2012. № 8. С. 17-22.

- Gacki, F., 2011. Selected application properties of gres porcellanato tiles. Materialy ceramiczne (Ceramic materials), 2: 301-309.

- Зубехин А.П., Верченко А.В., Галенко А.А.. Получение керамического гранита на основе цеолитсодержащих шихт // Строительные материалы. 2014. №4. С.52-54

References

1.	Kotlyar V.D., Lapunova K.A., Terekhina Yu.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/946.

2.	Nabokova Ya.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2008, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2008/96.

3.	Ryshchenko M.I., Fedorenko E.Yu., Chirkina M.A. Steklo i keramika. 2009. № 11. pp. 26-29.

4.	Borkoev B.M. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. 2012. № 6. pp. 98- 100.

5.	Romagnoli, M., 2005. American Ceramic Society Bulletin, 4: 9301-9304.

6.	Salakhov A.M., Salakhova R.A. Keramika vokrug nas [Ceramics around us]- M.: RIF «Stroymaterialy», 2008. 160 p.

7.	Baucia Jr, J.A., L. Koshimizu, C. Giberton and M.R. Morelli, 2010. Cerâmica, 56: 262-272.

8.	Poznyak A.I., Levitskiy I.A., Barantseva S.E. Steklo i keramika. 2012. № 8. pp. 17-22.

9.	Gacki, F., 2011. Materialy ceramiczne [Ceramic materials], 2: 301-309.

10.	Zubekhin A.P., Verchenko A.V., Galenko A.A. Stroitel'nye materialy. 2014. №4. pp.52-54.