Фиброгипсовермикулитобетонные композиты с применением вулканического пепла

Т.А. Хежев, Т.З. Матаев, И.А. Гедгафов, Р.Х. Дымов

Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик

Аннотация: Рассматриваются фиброгипсовермикулитобетонные композиты с применением гипса, портландцемента, вулканического пепла, вспученного вермикулита и базальтовых фибр. Приведены результаты исследований составов и физико-механических свойств фиброгипсовермикулитобетонных композитов, зависимости характеристик композита от армирования базальтовыми фибрами. Представлены графические интерпретации уравнений регрессии прочности на сжатие и изгиб композитов.

Ключевые слова: гипс, портландцемент, вулканический пепел, вспученный вермикулит, базальтовое волокно, фиброгипсовермикулитобетонные композиты, коэффициент размягчения, предел прочности при изгибе и сжатии.

Снижение себестоимости строительной продукции является главной задачей строительства. Использование отходов промышленного производства и местного сырья для создания композиционных материалов позволит снизить себестоимость и улучшить их свойства.

Результаты исследований по разработке новых композиционных вяжущих с применением гипса, а также благоприятные экологические и технико-экономические аспекты их производства и применения свидетельствуют о том, что созданы предпосылки для расширения области применения их в новом строительстве, а также при реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений [1, 2, 3, 4]. Наряду с рядом положительных технических свойств материалы из гипса обладают такими недостатками: относительно высокая хрупкость, низкий коэффициент размягчения, большая ползучесть гипсобетона во влажных условиях эксплуатации [5].

Устранение недостатков материалов из гипса возможно путем создания композитов с применением отходов промышленного производства, местного сырья и армирования фибрами. Фибробетоны по сравнению с обычным бетоном имеют повышенные прочностные характеристики, трещиностойкость и ударостойкость [6]. Для гипсобетонов в качестве заполнителя и активной минеральной добавки эффективно могут быть использованы материалы естественного и техногенного происхождения [7, 8]. Одним из таких материалов являются вулканические пеплы Кабардино-Балкарской республики, ранее недостаточно исследованные для применения в гипсобетонных композитах [9].

В ранее проведенных исследованиях нами были разработаны гипсовермикулитобетонные композиты с применением негашеной извести и отходов пиления вулканического туфа [8]. Использование в композитах вулканического пепла, базальтовых волокон и портландцемента позволит расширить сырьевую базу для получения композитов с улучшенными физико-механическими характеристиками.

В исследованиях для разработки огнезащитных фиброгипсовермикулитобетонных композитов применялись:

– гипсовое вяжущее Усть-Джегутинского гипсового комбината марки Г–5 БII по ГОСТ 125–79 с характеристиками по ГОСТ 23789–79: нормальная густота – 50 %; начало схватывания – 12 мин, конец схватывания – 17 мин; прочность на сжатие и изгиб соответственно – 5,3 МПа и 2,6 МПа;

– портландцемент ПЦ500-ДО завода «Белгородский цемент»;

– вермикулит, вспученный фракции 0,16-5 мм с насыпной плотностью 150 кг/м3;

– базальтовая фибра изготовления ОАО «Ивотстекло» марки РНБ-9-1200-4с.

В качестве заполнителя и активной минеральной добавки применялся вулканический пепел Заюковского месторождения с максимальной крупностью зерен 0,14 мм.

Балочки размерами 4х4х16 см из композита формовались литьевым способом из смеси нормальной густоты. Фиброгипсовермикулитобетонная смесь готовилась в смесителе принудительного действия. Вспученный вермикулит добавлялся в заранее перемешанную смесь гипса, портландцемента, пепла, базальтовых волокон и воды. Хранение балочек проходило в естественных условиях. Характеристики композитов определялись по ГОСТ 23789–79.

Вначале было определено оптимальное соотношение компонентов гипса, пепла и портландцемента, которое обеспечило бы получение композита с улучшенными физико-механическими свойствами при меньшем расходе вяжущего вещества. Одновременно исследовалось влияние зернового состава пепла на свойства гипсоцементнопуццоланового композита.

Выявлено, что влияние гранулометрического состава пепла на прочностные свойства композита неоднозначно, в составах с большим содержанием пепла целесообразно использование более крупных фракций, а с содержанием менее 50 % пепла в композите – мелких фракций. Предложена сырьевая смесь для изготовления гипсобетонного композита, позволяющая снизить расход гипса на 30,0 % без снижения прочности композита. Выявлено оптимальное соотношение компонентов для изготовления гипсобетонного композита: гипс : пепел – 1:1, портландцемент – 10-20 % от массы гипса. Разработанный гипсобетонный композит имеет повышенный коэффициент размягчения – 0,75.

Далее было исследовано влияние соотношения компонентов в смеси на прочность и плотность гипсовермикулитобетонных композитов (табл. 1).

Таблица 1

Состав смеси и характеристики гипсовермикулитобетонных композитов

| №№ образцов | Состав смеси |  |  | Средняя плотность ρ, кг/м3 | Предел прочности, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гипс: вермикулит по объему | Расход цемента в % от массы гипса | Добавка пепла в % от массы цемента |  | на изгиб в возрасте |  | на сжатие в возрасте |  |
|  |  |  |  |  | 2 ч | 28 сут | 2 ч | 28 сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1:2 | – | - | 6,31 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 2,5 |
| 2 | 1:2 | 20 | 30 | 6,19 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 2,8 |
| 3 | 1:3 | - | - | 5,29 | 0,4 | 0,77 | 0,6 | 1,6 |
| 4 | 1:3 | 20 | 30 | 4,8 | 0,4 | 0,75 | 0,8 | 1,5 |
| 5 | 1:4 | – | - | 4,29 | 0,3 | 0,49 | 0,6 | 0,9 |
| 6 | 1:4 | 20 | 20 | 3,63 | 0,35 | 0,53 | 0,78 | 0,89 |

Из таблицы 1 следует, что до 30 % портландцемента можно заменить вулканическим пеплом без существенного снижения прочности гипсовермикулитобетонного композита.

Разработанные гипсовермикулитобетонные композиты обладают такими недостатками: хрупкость, относительно небольшие прочностные характеристики. Свойства композитов с базальтовыми фибрами было изучено с применением метода математического планирования эксперимента [10].

Соотношение компонентов в гипсовермикулитобетонной матрице и ее характеристики для дисперсного армирования фибрами даны в табл. 2.

Таблица 2

Физико-механические свойства гипсовермикулитобетонной матрицы

| Соотношение гипс : вермикулит по объему | Расход цемента в % от массы гипса | Добавка пепла в % от массы цемента | Свойства композита |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средняя плотность в возрасте 28 сут, кг/м3 | предел прочности при изгибе (МПа) в возрасте |  | предел прочности при сжатии (МПа) в возрасте |  |
|  |  |  |  | 2 ч | 28 сут | 2 ч | 28 сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1:3 | 20 | 30 | 4,8 | 0,4 | 0,75 | 0,8 | 1,5 |

Варьируемые факторы: X1 – процент армирования по объему μv, %; X2 – отношение длины фибры к их диаметру l/d. Параметры оптимизации: Y1 – предел прочности при сжатии Rсж, МПа; Y2 – предел прочности при изгибе Rизг, МПа. Матрица эксперимента представлена в табл. 3.

Таблица 3

Матрица эксперимента

| № п/п | Натуральные переменные |  | Матрица эксперимента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | X1 | X2 | X12 | X22 | X1X2 |
| 1 | 0,30 | 1444 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 2 | 0,90 | 1444 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 3 | 0,75 | 2221 | +0,5 | +0,87 | +0,25 | +0,75 | +0,43 |
| 4 | 0,75 | 667 | +0,5 | -0,87 | +0,25 | +0,75 | -0,43 |
| 5 | 0,45 | 2221 | -0,5 | +0,87 | +0,25 | +0,75 | -0,43 |
| 6 | 0,45 | 667 | -0,5 | -0,87 | +0,25 | +0,75 | +0,43 |
| 7 | 0,60 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В результате обработки данных эксперимента получены математические модели фиброгипсовермикулитобетонного композита через 2 часа схватывания в кодированном виде:

Y1=1,75−0,19X1−0,07X12−0,48X22+0,03X1X2 ;Y2=1,36+0,03X1−0,24X12−0,38X22+0,004X1X2 ;

По математическим моделям строим поверхности отклика (рис. 1).

Рис. 1. Поверхности отклика через 2 часа схватывания композита:

Rсж – прочность на сжатие, МПа; Rизг – прочность при изгибе, МПа; l/d – отношение длины фибр к их диаметру; μv − процент армирования по объему

Из полученных результатов следует, что максимальные значения прочностных характеристик при сжатии достигаются в области плана с μν≈0,30−0,65% и ld=1444, а прочности на изгиб – μν≈0,55−0,90% и ld=1444. Большее содержание базальтовых фибр уменьшает прочностные характеристики композита.

В результате обработки данных эксперимента получены математические модели фиброгипсовермикулитобетонного композита на 28-е сутки твердения в кодированном виде:

Y1=0,94−0,10X1−0,03X12−0,26X22+0,03X1X2 ;Y2=064+0,03X1−0,14X12−0,15X22+0,01X1X2 ;

По математическим моделям строим поверхности отклика (рис. 2).

Рис. 2. Поверхности отклика на 28-е сутки твердения композита:

Rсж –  прочность на сжатие, МПа; Rизг – прочность при изгибе, МПа; l/d – отношение длины фибр к их диаметру; μv − процент армирования по объему

Из полученных результатов следует, что максимальные значения прочностных характеристик композита на 28-е сутки твердения от процента армирования и соотношения длины волокон к диаметру аналогичны характеристикам  композита через 2 часа схватывания.

Таким образом, выявлено, что максимальные значения параметров оптимизации наблюдаются в центральной области плана с μν≈0,30−0,65% и ld=1444. Прочность на сжатие фиброгипсовермикулитобетонного композита повышается в 1,16-1,18 раза, при изгибе – в 1,62-1,73 раза по сравнению c прочностью матрицы. Разработанные композиты позволяют сократить расход портландцемента на 30 % и повысить коэффициент размягчения до 0,8. Дальнейшие исследования направлены на исследования огнезащитных свойств разработанных композитов.

Литература

1. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение): справочник под общ. ред. А.В. Ферронской. М.: АСВ, 2004. 488 с.

2. Ферронская А.В., Волков Ю.С. Роль строительства в решении экологических проблем современной цивилизации // Строительный эксперт. 2003. № 13 (152). С. 7.

3. Journal of Materials Science Letters. 1987. Vol. 6. № 5. PP. 562–564.

4. Bulletin des Avis Techniques du CSTB. 1984, Spec. Novembre. Avis technique. № 9/84. S. 323.

5. Гипс: исследование и применение гипсовых строительных материалов / пер. с нем. под ред. В.Б. Ратинова. М.: Стройиздат, 1981. 223 с.

6. Моргун Л.В. Размышления об эффективности стеновых материалов // Инженерный вестник Дона, 2008. №4 URL:  ivdon.ru/magazine/archive/n4y2008/97.

7. Баженов Ю.М., Алимов Л.А., Воронин В.В. Развитие теории  формирования структуры и свойств бетонов с техногенными отходами // Изв. вузов. 1996. №7. С. 13–15.

8. Хежев Х.А., Хежев Т.А., Кимов У.З., Думанов К.Х. Огнезащитные и жаростойкие композиты с применением вулканических горных пород // Инженерный вестник Дона, 2011. №4 URL: ivdon.ru /magazine/archive/n4y2011/710.

9. Ахматов М.А. Эффективность применения местных строительных материалов и бетона. Нальчик: Эльбрус, 1986. 160 с.

10. Карпов В.В., Коробейников А.В., Малышев В.Ф., Фролькис В.А. Математическая обработка эксперимента и его планирование. Учеб. пособие М.: АСВ, СПб., СПбГАСУ, 1998. 100 с.

References

1. Gipsovye materialy i izdeliya (proizvodstvo i primenenie) [Gypsum materials and article (production and application)]: spravochnik pod obshch. red. A.V. Ferronskoy. M.: ASV, 2004. 488 p.

2. Ferronskaya A.V., Volkov Yu.S. Stroitel'nyy ekspert. 2003. № 13 (152). S. 7.M.: ASV, 2004. 488 p.

3. Journal of Materials Science Letters. 1987. Vol. 6. № 5. PP. 562–564.

4. Bulletin des Avis Techniques du CSTB. 1984, Spec. Novembre. Avis technique. № 9/84. S. 323.

5. Gips: issledovanie i primenenie gipsovykh stroitel'nykh materialov [Gypsum: a study and the application of gypsum building materials]. Per. s nem. pod red. V.B. Ratinova. M.: Stroyizdat, 1981. 223 p.

6. Morgun L.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2008. №4 URL:  ivdon.ru/magazine/archive/n4y2008/97.

7. Bazhenov Yu.M., Alimov L.A., Voronin V.V. Izv. vuzov. 1996. №7. PP. 13–15.

8. Khezhev Kh.A., Khezhev T.A., Kimov U.Z., Dumanov K.Kh. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011. №4 URL: ivdon.ru /magazine/archive/n4y2011/710.

9. Akhmatov M.A. Effektivnost' primeneniya mestnykh stroitel'nykh materialov i betona [Effectiveness of the application of local building materials and concrete]. Nal'chik: El'brus, 1986. 160 p.

10. Karpov V.V., Korobeynikov A.V., Malyshev V.F., Frol'kis V.A. Matematicheskaya obrabotka eksperimenta i ego planirovanie [Mathematical working of experiment and its planning]. Ucheb. posobie M.: ASV, SPb., SPbGASU, 1998. 100 p.