О нестабильных центрах окраски в редкоземельных галлиевых гранатах

В.Г. Костишин

Введение

Перспективным классом материалов современной твердотельной электроники [1] являются редкоземельные галлиевые гранаты (РЗГГ). Монокристаллы РЗГГ используются в настоящее время в качестве высокоэффективных лазерных матриц [2-4], находят широкое применение как подложки для нанесения магнитных пленок при создании устройств магнитооптики и СВЧ-микроэлектроники [5, 6], применяются также в акустооптике [7], интегральной оптике [8] и ряде других областей.

Галлиевые гранаты привлекают внимание тем, что они обладают большей по сравнению с другими гранатами изоморфной емкостью и дают возможность в широких пределах изменять химический состав, позволяя тем самым подбирать требуемые для практического применения физические свойства кристаллов.

Объекты и методики экспериментальных исследований

Ввиду специфики практического применения РЗГГ, важной исследовательской задачей является изучение центров окраски (ЦО) в данных кристаллах. Целью настоящей работы было исследование в диапазоне длин волн 0,2 – 0,87 мкм и выяснение природы ЦО, возникающих в РЗГГ Gd3Ga5O12  (ГГГ), Gd3Sc1,6Ga3,4O12  (ГСГГ) и Nd3Ga5O12 (НГГ) при их выдержке в темноте.

Исследуемые кристаллы были выращены по методу Чохральского из сырья марки ОСЧ. Образцы для исследований представляли собой прямоугольники размером 15х15 мм и толщиной 0,3 – 0,7 мм, вырезанные из булей монокристаллов вышеуказанных составов в плоскости (111). Оптические спектры пропускания регистрировались на спектрофотометре “Specord M-40”. Содержание неконтролируемой примеси в кристаллах определялось с помощью качественного спектрального анализа на спектрометре  «Минилаб СЛ». Дополнительное поглощение (ДП) кристаллов определялось по формуле:

Δα = (1/d)·ln(T1 /T2  ),								(1)

где: T1 – оптическое пропускание образца в исходном состоянии; T2 - оптическое пропускание образца после его облучения (выдержки в темноте); d – толщина образца.

Концентрация образованных центров окраски рассчитывалась по формуле Смакулы-Декстора:

N = 0,87·1017·( n/(n2+2)2)·(1/f)·αmax·ΔE,					(2)

где: n – показатель преломления на длине волны, соответствующей максимуму поглощения; f – сила осциллятора; αmax – коэффициент поглощения в максимуме полосы поглощения, см-1; ΔE – ширина полосы поглощения на половине ее высоты, эВ.

Результаты эксперимента и их обсуждение

При выдержке объектов исследования в темноте (время выдержки составляло от одних до 30 суток) для кристаллов НГГ никаких изменений обнаружено не было. В то же время, для кристаллов ГГГ и ГСГГ уже при выдержке в темноте в течение 2 – 5 суток на их спектрах пропускания удавалось обнаружить два интенсивных пика дополнительного облучения (ДП) (см. рис. 1) с максимумами в районе 0,243 мкм и 0,275 мкм.

Рис. 1 – ДП в кристаллах ГГГ (F и D ) и ГСГГ (B и H), обусловленное нестабильными ЦО, образующимися в темноте

Интенсивности пиков – практически одинаковы, что говорит о равной концентрации соответствующих им центров. Обнаруженные ЦО оказались термически нестойкими и нефотостойкими и гибли под воздействием температуры 80-100 °С в течение 15 – 20 мин, а под воздействием излучения видимого или инфракрасного диапазона в течение 30 – 60 минут.

Следует отметить, что наряду с проявлением в кристаллах ГГГ и ГСГГ при выдержке в темноте нестабильных ЦО, наблюдалось также незначительное (~ 0,1 нм) смещение края фундаментального поглощения в сторону больших значений длин волн.

Перейдем к анализу ЦО, возникающих в кристаллах ГГГ и ГСГГ при их выдержке в темноте. В литературе полосу поглощения в области 0,260 мкм приписывают либо ионам Fe3+ [9, 10], либо электронному центру, связанному с анионной вакансией (типа F-центра) [11]. С другой стороны, короткоживущее ДП, стабильное при хранении образцов в темноте и гибнущее под воздействием видимого и ИК-света, - характерно для центров окраски дырочной природы [12].

По данным проведенного качественного спектрального анализа (см. таблицу 1), приписывать обнаруженные в настоящей работе центры ионам Fe3+ нет оснований. Ошибкой было бы приписывать проявленные нестабильные ЦО неконтролируемой примеси (по данным таблицы: Al, Ni, Si), поскольку концентрация каждого из элементов примеси не превышает 1016 – 1017 см-3 , в то время, как концентрация обнаруженных ЦО в этих же кристаллах, рассчитанная по коэффициенту α в соответствии с формулой (2), составила 1018 см-3 .

Известно, что выращивание кристаллов галлийсодержащих гранатов методом Чохральского сопровождается потерей оксида галлия [13], что, несомненно, приводит к образованию вакансий по галлию V3-Ga3+ . Являясь электроотрицательными по отношению к кристаллической решетке, вакансии галлия для соблюдения электронейтральности кристалла будут стимулировать образование положительно заряженных кислородных вакансий и, таким образом, приведут к формированию комплексов [V3-Ga3+   -  V2+O2-]. Уравнение электронейтральности кристалла при этом буде иметь следующий вид:

n + N1V3-Ga3+ = p + N2V2+O2- + N3V+O2-,  					(3)

где: n – концентрация электронов в кристалле; N1 – концентрация вакансий галлия V3-Ga3+; p - концентрация дырок; N2 – концентрация двухзарядных кислородных вакансий V2+O2-; N3 – концентрация однозарядных кислородных вакансий V+O2- (F+ - центр).

Таблица № 1

Результаты качественного спектрального анализа исследуемых кристаллов ГГГ и ГСГГ

| № п/п | Химический состав кристаллов | Содержание элементов, атомные % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gd | Nd | Ga | Sc | Cr | Si | Al | Cu | Ni |
| 1 | Gd3Ga5O12 | основа | - | основа | - | десятитысячные | тысячные | тысячные | десятитысячные | тысячные и больше |
| 2 | Gd3Sc1,6Ga3,4O12 | основа | - | основа | основа | - | тысячные | меньше тысячных | - | тысячные |
| 3 | Nd3Ga5O12 | - | основа | основа | следы |  | тысячные | - | меньше тысячных | - |

Нельзя связывать обнаруженное ДП и с кислородными вакансиями V0O2-, V+O2- и V2+O2-, поскольку кратковременная (15 – 20 мин) низкотемпературная (80 – 100 ° С) обработка как в вакууме, так и на воздухе приводит к уничтожению обоих типов центров. Кроме того, из результатов [13-17] видно, что  кислородные вакансии в галлиевых гранатах не создают пиков ДП с максимумами в области 0,243 мкм и 0,275 мкм. Двухкратную ионизацию нейтральной кислородной вакансии V0O2- (F-центр) в галлиевых гранатах следует связывать с широкой полосой ДП с λmax = 0,345 мкм, а ионизацию однозарядной вакансии кислорода V+O2- (F+ -центр) – с полосой ДП с λmax = 0,417 мкм [14-19].

Для полной зарядовой компенсации одной вакансии галлия в кристаллической решетке галлиевого граната требуется образование в первой координационной сфере дефектов с суммарным зарядом «3+», например, одной двухзарядной кислородной вакансии V2+O2-  и одной однозарядной V+O2- (F+ -центр). Комплекс [V3-Ga3+  - V2+O2- ], «перетягивая» в сторону вакансии V2+O2-  один из внешних электронов близлежащего иона кислорода, формирует в 2p-зоне последнего подвижную дырку (центр O- ).

Таким образом, предполагается, что обнаруженные ЦО с λmax1 = 0,243 мкм и λmax2 = 0,275 мкм соответствуют дырочным центрам O- , находящимся вблизи комплексов [V3-Ga3+   -  V2+O2- ]. На рис. 2 и рис. 3 представлены схемы образования дырочного центра O-  вблизи комплекса [V3-Ga3+   -  V2+O2- ] для тетраэдрической (рис. 2) и октаэдрической (рис. 3) вакансии галлия V3-Ga3+.

Наличие двух пиков объясняется наличием разного окружения дырочных центров O- . Можно предположить, что низкоэнергетичному пику ( λmax = 0,275 мкм ) соответствует дырочный центр O- , связанный с вакансией галлия V3-Ga3+  в октаэдрическом узле кристаллической решетки, а высокоэнергетичному пику ( λmax = 0,243 мкм ) соответствует дырочный центр O- , связанный с вакансией галлия V3-Ga3+  в тетраэдрическом узле кристаллической решетки.

Следует отметить, что обнаруженные нестабильные дырочные центры с λmax1 = 0,243 мкм и λmax2 = 0,275 мкм, несомненно, существуют и в кристаллах НГГ, однако в последних они не были обнаружены с помощью оптической спектрофотометрии, поскольку «забиваются» положением края фундаментального поглощения, который находится в видимой части спектра.

- ион кислорода в кристаллической решетке РЗГГ;

- двухзарядная кислородная вакансия в кристаллической решетке РЗГГ;

- однозарядная кислорродная вакансия (F+ - центр) в кристаллической решетке РЗГГ;

- дырочный центр О-  в кристаллической решетке РЗГГ;

- ион Gd3+ в додекаэдрическом узле кристаллической решетки РЗГГ;

- ион Ga3+ в октаэдрическом узле кристаллической решетки РЗГГ;

- вакансия иона Ga3+  ( V3-Ga3+ )  в тетраэдрическом узле кристаллической решетке РЗГГ;

- вакансия иона Ga3+  ( V3-Ga3+ )  в октаэдрическом узле кристаллической решетке РЗГГ.

Рис. 2 – Схематическое изображение формирования ответственного за нестабильное дополнительное поглощение ( λmax = 0,243 мкм ) в РЗГГ дырочного центра O-  вблизи тетраэдрической вакансии галлия V3-Ga3+. а) «перетягивание» на себя кислородной вакансией от близлежащего иона кислорода O2- электрона e-; б) сформированный нестабильный дырочный центр O-

Рис. 3 –  Схематическое изображение формирования ответственного за нестабильное дополнительное поглощение ( λmax = 0,275 мкм ) в РЗГГ дырочного центра O-  вблизи октаэдрической вакансии галлия V3-Ga3+. а) «перетягивание» на себя кислородной вакансией от близлежащего иона кислорода O2- электрона e-; б) сформированный нестабильный дырочный центр O-

Заключение

В работе методами оптической спектрофотометрии и спектрального анализа изучено изменение оптических свойств выращенных по методу Чохральского монокристаллов Gd3Ga5O12 , Gd3Sc1,6Ga3,4O12  и Nd3Ga5O12  при их выдержке в темноте. В результате исследований впервые обнаружено:

При выдержке в темноте в кристаллах ГГГ и ГСГГ образуются нестабильные ЦО с λmax1 = 0,243 мкм и λmax2 = 0,275 мкм и концентрацией N ~ 1018 см-3 . Предполагается, что обнаруженные ЦО соответствуют дырочным центрам O- , связанным с вакансиями галлия V3-Ga3+  в тетраэдрических и октаэдрических узлах кристаллической решетки, соответственно, и образующимся вблизи комплексов [V3-Ga3+   -  V2+O2- ].

Работа выполнена в рамках проекта «Разработка нового класса наноразмерных материалов на основе пленочных магнитных электретов и мультиферроиков для сверхплотной магнитной и магнитооптической записи информации» (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 11.519.11.4026, тема №7219202)

Литература:

1. Борискин В.С., Гулякович Г.Н., Северцев В.Н. Организация мелкосерийного производства микросхем [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/789 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

2. Жариков Е.В., Ильичев Н.Н., Лаптев В.В. и др. [Текст] //  Квантовая электроника, 1982. – №9, – С.568-572.

3. Жариков Е.В., Ильичев Н.Н., Лаптев В.В. и др. [Текст] // Квантовая электроника, 1983. – №10, –С.140-144.

4. Жариков Е.В., Ильичев Н.Н., Калитин С.П. и др. [Текст] // Препринт ФИАН, 1983. – № 20, –С.26-30.

5. Brandle C.D. [Текст] // J. Appl. Phys, 1978. – №49, –P.1855-1858.

6. Mateika D., Laurien R., Rusche Ch. [Текст] // J. Cryst. Growth, 1982. –V.56, –P.677-682.

7. Блистанов А.А. Акустические кристаллы [Текст]: Справочник под ред. М.П. Шаскольской / А.А. Блистанов. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. - 632 с.

8. Tien P.K., Martin R.J., Blank S.L. [Текст] // J.Appl. Phys. Lett, 1972. – V.21, – P.207-213.

9. Scott G.B., Page J.L. [Текст] // Phys. Stat. Sol. (b), 1977. – V.79. – P. 203-209.

10. Lacklison D.E., Scott G.B., Page J.L. [Текст] // Solid State Comms, 1974. – V.14, – P.861-866.

11. Arsenev P.A., Binert K.E., Francke R., Kustov E.E., Linda J.G. [Текст] // Phys. Stat. Sol. (a), 1973. –V.15, – P.71-78.

12. Ковалев Н.С., Иванов А.О., Дубровина Э.П. [Текст] // Квантовая электроника, 1981. – Т.8, – № 11, –С.2433-2438.

13. Жариков Е.В. [Текст] // Труды ИОФАН, 1990. – Т.26, – С.50-78.

14. Костишин В.Г., Летюк Л.М., Бугакова О.Е., Сендерзон Е.Р. [Текст] // Неорганические материалы, 1997. – Т.33, – № 7, – С. 853-857.

15. Kostishyn V.G., Shevchuk V.N., Bugakova O.E. [Текст] //  Book of Abstracts International Scientific Workshop “Oxide Materials for Electronic Engineering-fabrication, properties and application (OMEE-2009)”, 2009. – Lviv, – Ukraine, – P.135.

16. Kostishyn V.G., Kozhitov L.V., Shevchuk V.N., Bugakova O.E. [Текст] // Book of Abstracts 5th EEIGM International Conference on Advanced Materials Research, EEIGM Nancy-France, November 4-5 2009. – P. 65.

17. Kostishyn V.G., Kozhitov L.V., Shevchuk V.N., Bugakova O.E. [Текст] // Book of Abstracts EURODIM 2010. 11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials PECS, Hungary, 12-16 July 2010. – P. B63.

18. Костишин В.Г. Радиационно-стимулированные и короноэлектретные изменения структуры и свойств феррогранатовых гетерокомпозиций [Текст]: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. – М. МИСиС, 2009. – 48 с.

19. Костишин В.Г., Читанов Д.Н., Булатов М.В., Сыворотка И.И., Сыворотка И.М. Термоактивационная токовая спектроскопия электрически активных центров в эпитаксиальных монокристаллических пленках ферритов-гранатов (TmBi)3(FeGa)5O12:Ca2+ [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 4 (часть 2). – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1403 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.