Об одном методе решения задач о термоупругодинамической неустойчивости скользящего фрикционного контакта

В.Б. Зеленцов, Б.И. Митрин

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Решение задачи термоупругости о скользящем фрикционном контакте жёсткой полуплоскости с поверхностью упругого покрытия, нижняя сторона которого жестко оперта на недеформируемое основание, а тепловой поток, порожденный фрикционным контактом, направлен в покрытие, строится с помощью интегрального преобразования Лапласа и представлено в виде контурных интегралов. После исследования и определения полюсов подынтегральных функций в комплексной плоскости и вычисления контурных квадратур распределения температуры, смещений и напряжений по толщине покрытия получены в виде бесконечных рядов по собственным функциям. Показано развитие неустойчивости полученных решений задачи при любой скорости скольжения полуплоскости по поверхности покрытия.

Ключевые слова: термоупругодинамическая неустойчивость, скользящий фрикционный контакт, покрытие, трение скольжения, динамика, термоупругость, полюсы, математическое моделирование, параметрический анализ, анализ устойчивости

Введение

В машиностроении и обрабатывающей промышленности при расчёте узлов трения машин возникает необходимость расчёта скользящего фрикционного контакта взаимодействующих между собой рабочих поверхностей машин, станков и агрегатов. Это, в первую очередь, связано с температурным саморазогревом от трения взаимодействующих поверхностей и возникновением так называемой термоупругодинамической неустойчивости решения соответствующих контактных задач [1 – 8]. Исторически первыми методами исследования такого рода задач являются методы малых возмущений 
[3 – 5], позволяющие установить устойчивость или неустойчивость решения задачи, а также установить параметрическую область устойчивости или неустойчивости решения задачи [9–11]. К другим подходам решения задач о термоупругодинамической неустойчивости скользящего контакта можно отнести численные методы, разработке которых уделяется всё больше внимания в последнее время [4, 5].

Постановка задачи

В данной работе в качестве упрощенной модели скользящего фрикционного контакта рассматривается одномерная задача о скольжении с постоянной скоростью V жесткой полуплоскости Bh≤x<∞ по поверхности x=h упругого покрытия в виде бесконечной полосы шириной h 0≤x≤h, нижняя сторона которого x=0 жестко соединена с недеформируемым основанием в виде полуплоскости A−∞<x≤0 (рис. 1) [5].

Рис. 1. – Постановка задачи

Скольжение недеформируемой полуплоскости B по поверхности покрытия происходит с учетом кулоновского трения, но без учета износа покрытия. Полуплоскость B деформирует упругое покрытие, смещаясь вдоль оси x по закону u(h,t)=−Δ(t), t>0, где u(h,t) – вертикальное смещение поверхности покрытия при x=h. В начальный момент температура покрытия нулевая: T(x,0)=T0=0  0≤x≤h, где T(x,t) – функция распределения температуры в покрытии. Движущаяся полуплоскость B теплоизолирована, 
а поток тепла K∂T(h,t)∂x, образующийся за счет трения, направлен в упругое покрытие. Так как нижняя сторона покрытия лежит на недеформируемом 
основании x=0 в виде полуплоскости A, то на этой стороне покрытия 
упругие смещения u(0,t)=0. На нижней стороне покрытия поддерживается нулевая температура T(0,t)=0. С учётом того, что до начального момента времени покрытие находилось в покое, начальные условия на u 
и ∂u∂t нулевые: u(x,0)=∂u(x,0)∂t=0.

Сформулированная одномерная задача о скользящем контакте приводит к следующим граничным условиям:

x=h:	u(h,t)=−Δ(t),	K∂T(h,t)∂x=−fVσ(h,t),	t>0;	(1)

x=0:	u(0,t)=0,	T(0,t)=0,	t>0,	(2)

где σ(x,t) – напряжения сжатия в покрытии, K– коэффициент теплопроводности материала покрытия, Δ(t) – закон внедрения полуплоскости B в упругое покрытие, который принимается в следующем виде

Δ(t)=Δ00,                   −∞<t<0,−1+eεt,         0≤t≤tε,     ε>0,	(3)

где ε>0, tε=ε−1ln2, Δ0 – глубина внедрения полуплоскости B в упругое покрытие (0<Δ0<h).  Скорость внедрения полуплоскости B определяется как производная Δ(t) и выражается формулой

Δ(t)=Δ00,             −∞<t<0,εeεt,        0≤t≤tε,	(4)

Максимальная скорость внедрения достигается при t=tε и составляет Δ(tε)=2Δ0ε, при этом начальная скорость внедрения равна Δ(0)=v0=εΔ0, откуда ε=v0/Δ0 (при заданных v0 и Δ0).

Изменение u(x,t) и σ(x,t) в полосе описывается одномерным уравнением теории упругости [12]

∂σ∂x−ρ∂2u∂t2=0,	0<x<h,    t>0,	(5)

а температура T(x,t) – уравнением теплопроводности [13, 14] с учётом нулевой начальной температуры

∂2T∂x2−1κ∂T∂t=0,	0<x<h,    t>0,	(6)

где ρ, κ – плотность и коэффициент температуропроводности материала покрытия соответственно. Связь между σ(x,t), u(x,t) и T(x,t) устанавливается соотношением Дюамеля – Неймана [14]

σ(x,t)=2μ(1−ν)1−2ν∂u∂x−2μ(1+ν)1−2ναT(x,t),	(7)

где μ, ν, α – модуль сдвига, коэффициент Пуассона, коэффициент линейного расширения материала покрытия соответственно.

Для удобства построения решения задачи (1) – (6) выражение σ(x,t) (7) подставляется в дифференциальное уравнение движения упругой среды (5). В результате этого получим дифференциальное уравнение движения упругой среды относительно u(x,t) и T(x,t)

∂2u∂x2−1a2∂2u∂t2=1+ν1−να∂T∂x,     0≤x≤h,  t>0,     a=2μ(1−ν)ρ(1−2ν),	(8)

где a –  скорость упругой волны.

Начальные условия на u(x,t), T(x,t) и Δ(t) нулевые

u(x,0)=∂u(x,0)∂t=0,    T(x,0)=0,     0≤x≤h,     Δ(0)=0.	(9)

Таким образом, решение рассматриваемой задачи, с учетом начальных условий (9), сводится к решению дифференциальных уравнений (6), (8) с граничными условиями (1), (2), а σ(x,t) в (1) определяется формулой (7).

Решение поставленной задачи

Поставленная нестационарная начально-краевая контактная задача (1)–(9) относится к разряду собственно-связанных задач термоупругости, так как σ(x,t) и T(x,t) связаны не только в формулах (5) и (7), но и во втором граничном условии (1). Её решение может быть построено различными методами математической физики [13]. С помощью интегрального преобразования Лапласа [15] решения поставленной задачи (1)–(9) T(x,t), u(x,t), σ(x,t) определяются с помощью контурных квадратур

T(x,t)=1−v1+vγVαh12πiΓD(z)NTx,zR−1zexpztdz,     t=ttκ,	(10)

u(x,t)=−12πiΓD(z)Nux,zR−1zexpztdz,	(11)

σ(x,t)=−2μ(1−v)(1−2v)h[n=1∞taΔωn−x,t+Δωn+x,t+	(12)
	+12πiΓD(z)Nσx,zRσ−1zexpzt]dz,

справедливых для 0≤x≤h,t≥0, где Γ=z:−i∞+dtκ,i∞+dtκ – контур интегрирования в комплексной плоскости, представляющий прямую линию, параллельную мнимой оси и отстоящую от неё на величину dtκ, в которой  d выбирается таким образом, чтобы все полюса подынтегральных функций в (10)–(12) были бы левее dtκ,

R(z)=1−γ2zchzshγz−γVchzchγz−γzshzshγz−1,	(13)

NT(x,z)=z1−γ2zchγzshzxh−1,	(14)

Nu(x,z)=1−γ2zchzshγzxh−1−	(15)
	–γV(chzxh−1chγz−γzshzshγzxh−1−chγz(h−x)h−1),

Nσ(x,z)=γzNσ0(x,z)shγz−chγzxh−1Rz,	(16)

Nσ0(x,z)=1−γ2zchzchγzxh−1+ 
	+γV(γzshzchγzxh−1−shzxh−1chγz− shγz(h−x)h−1),

Rσz=shγzRz,	(17)

Δ0−1D(z)=z−12exp−ztεκ−1+z−εtκ−11−exp−z−εtκtεκ,	(18)

ωn±x,t=t−2n−1h±xa,

где α – постоянная из (7), a – из (8), безразмерные параметры γ и V определяются формулами

γ=κah,     V=fVαK⋅2μ(1+v)h1−2v.

Внеинтегральные слагаемые получены в формуле (12) в результате выделения обобщенных квадратур [16 – 18] с помощью выражения D(z)ch(γzxh−1)/shγz.

Квадратуры в формулах (10)–(12) существуют при выполнении условия t>h−x/a и благодаря алгебраическому убыванию подынтегральных функций на бесконечности

D(z)NT(x,z)R−1(z)=Oz−12e−zh−xh при |z|→∞,	 (19)

D(z)Nu(x,z)R−1(z)Nσ(x,z)Rσ−1(z)=Oz−1z−1e−γzh−xh+Οz−2z−12e−zh−xh при |z|→∞.	 (20)

Исследование подынтегральных функций в формулах (10)–(12) показывает, что все они мероморфны в комплексной плоскости переменной интегрирования z=ξ+iη, то есть имеют в качестве изолированных особых точек только полюсы, которые доставляются обращением в ноль знаменателей этих функций:  R(z),  Rσ(z). Кроме того, следует отметить,  что подынтегральные функции в (10)–(12) при z=0  и z=γ−2  обращаются в ноль:

NT(x,0)=Nu(x,0)=Nσ(x,0)=R0=Rσ0=0,	(21)
NT(x,γ−2)=Nu(x,γ−2)=Nσ(x,γ−2)=Rγ−2=Rσγ−2=0,

причём Nσ(x,z) и Rσz имеют двукратный ноль при z = 0.

В заключении этого пункта заметим, что выделение главной части поведения подынтегральной функции в формуле (12) для σ(x,t) производилось с помощью трансформанты Лапласа решения соответствующей одномерной упругой задачи о внедрении недеформируемой полуплоскости B в упругую полосу на жестком основании.

Нули функции R(z) в комплексной плоскости.

Для вычисления контурных интегралов в формулах (10)–(12) методами теории функций комплексного переменного необходимо знание нулей функции R(z) и их свойств в комплексной плоскости. Нули функции R(z) из (13) определяются в комплексной плоскости z=ξ+iη из решения трансцендентного уравнения

R(z)=1−γ2zchzshγz−γVchzchγz−γzshzshγz−1=0,	(22)

которое совпадает с соответствующим характеристическим уравнением [5].

При численном определении корней уравнения (22) в комплексной плоскости z=ξ+iη использовались итерационные численные методы определения корней, требующие хорошего начального приближения. Для получения начального приближения корней уравнения применяется параметрический анализ функции R(z) по двум безразмерным параметрам γ и V. Зафиксировав γ и положив V=0 в (22), получим начальные приближения для нулей (22)

z0k=−π2(1+2k)2,  k=0,1,2,…,	(23)

z0n±=±iπnγ,  n=0,1,2,3,…	(24)

Нули z0k (23) и z0n± (24), определенные при  V=0 из уравнения (22), являются начальными приближениями для последовательного с увеличением V определения соответствующих по номеру нулей zk=zkV, k = 0,1,2…,  и zn±=zn±V, n = 1,2…, из численного решения уравнения (22) при фиксированных γ.

На рис. 2 представлено расположение множества полюсов zk=zkV, k = 0,1,2…,   и zn±=zn±V, n = 1,2…,  определенные численными методами для произвольных значений  V=0 и γ=1: множества полюсов zkV, k = 1,2…, представляют собой отрезки на отрицательной части действительной оси, точки множества z0V располагаются на луче, выходящем из точки на отрицательном части действительной оси и совпадающего с положительной частью действительной оси; множества zn±V, n = 1,2…,   располагаются в правой полуплоскости в виде незаконченных эллипсов. Стрелками на графиках указаны направления расположения точек при увеличении V.

Следует заметить, что графики zn+ и zn− обладают симметрией относительно действительной оси Im(z)=η=0, как и подынтегральные функции в квадратурах (10)–(12),  а для  zn± выполняется равенство

zn±=zn∓.	(25*)

На всех траекториях нулей zn±(V), n=1,2,3,..., указаны точками значения zk(Vj) и zn±(Vj), где j = 1,2,3, причём V1 = 1, V2 = 2, V3 = 2,7. Значения zn±(Vj), n=1,2,3,..., при одинаковых  Vj, j=1,2,3,  соединены тонкими линиями.

Рис. 2. – Расположение нулей R(z) в комплексной плоскости z при V∈[0,∞), γ=1. В левом верхнем углу – общий план расположения нулей, в нижнем левом углу – расположение множества точек  z1(V) в увеличенном формате

Графики нулей функции R(z): zk(V),zn±(V), n,k = 1,2,3,…, z0(V), представленных на рис. 2, рассчитаны с помощью программы [19], написанной для системы Maple.

Анализ полученных решений

После вычисления контурных квадратур в комплексной плоскости в (10)–(12) [20, 21] для функций T(x,t), u(x,t) и σ(x,t) получаются удобные для вычисления формулы в виде рядов по полюсам подынтегральных функций:

T(x,t)=1−v1+v⋅γVα⋅Δ0hk=12Sk(x,t)H−1kt−tεκ,	0≤x≤h,   t>0,	(26)

u(x,t)=−Δ0k=12Sk(x,t)H−1kt−tεκ,	0≤x≤h,   t>0,	(27)

σ(x,t)=−2μ(1−v)1−2vΔ0h[k=1∞taΔωn−x,t+Δωn+x,t+		(28)
	+k=1∞Sk(x,t)+Sk0(x,t)H−1kt−tεκ],	0≤x≤h,   t>0,

где   Sk(x,t)  k=1,2 выражаются формулами:

S1(x,t)=s1(x,t)+Gx,t,	(29)

Gx,t=2Rek=1∞θzk+K'zk+,x,t+k=0∞θzkK'zk,x,t,	(30)

S2(x,t)=s2(x,t)+Gx,t−2Gx,t−tεκ,	(31)

s1(x,t)=Ktκε,x,t−K(0,x,0),     s2(x,t)=K(0,x,0),

K(z,x,t)=N(x,z)R(z)expzt,     K'(z,x,t)=N(x,z)R'(z)expzt,

K(0,x,0)=limz→0N(x,z)R(z),     θ(z)=tκεzz−tκε,

S10x,t=2Rek=1∞θz0k+Κ'z0k+,x,t,	(32)

S20x,t=2S10x,t−tεκ−S10x,t,	(33)

где R'(z) есть производная  по  z, H(t) – функция  Хэвисайда.

В формуле (28) под Δt понимается нормированная функция  Δt=εeεtHtε−tHt  из (4), где ε=v0/Δ0.  Функция  Gx,t  (30) в формулах для Sk(x,t)  (k=1,2) содержит  два бесконечных ряда, один из которых по полюсам zk+, k=1,2,3,...,  следующего вида:

S+=k=1∞bx,zk+ezk+t,     bx,z=θzNx,zR'z,	(34)

сходимость которого не очевидна, так как Re(zk+)>0,  t>0. С учетом асимптотики zk+ при k→∞ можно показать, что последовательность экспонент ezk+t  является ограниченной для фиксированных значений  t  0<t<∞:

ezk+t<M	M>0,

а ряд  (34)  является сходящимся [22], в том числе за счет убывания θz при  z→∞. С другой стороны, учитывая упорядоченность Rezk+, где для двух соседних членов выполняется условие

Rezk+>Rezk+1+,	k=1,2,3,...,

сумму ряда (34) можно представить в виде

S+=bx,z1+1+k=2∞Bx,zk+e−z1+−zk+tez1+t,     Bx,z=bx,zbx,z1+
                    ,	(35)

где ряд в скобках является сходящимся, причем со скоростью геометрической прогрессии, так как Rez1+−zk+>0, k=2,3,...  Из выражения (35) вытекает, что при неограниченном возрастании t (t→∞), неограниченно возрастает S+ из (34), а решение, его содержащее, является неустойчивым при любых значениях V>0.

В формуле для Gx,t (37) из Sk(x,t) (k=1,2) , кроме вышеупомянутого ряда (34), содержится и другой бесконечный ряд по полюсам  zk,  k=0,1,2,3,...  Учитывая свойства z0V, изученные выше, а именно то, что при 0<V<2 полюс z0V<0, при V=2 полюс z02=0, при V>2 полюс z0V>0, можно утверждать, что ряд по полюсам zk

S−=k=0∞bx,zkezkt,	(36)

где bx,z из выражения (34) для фиксированных значений t сходится со скоростью геометрической прогрессии для любых γ  и V. Однако при V>2, когда z0V>0, сумма ряда S− (36), перестроенная по формуле

S−=bx,z01+k=1∞Bx,zkezk−z0tez0t,	(37)

где Bx,z из (35),  при t→∞  неограниченно возрастает, хотя ряд, стоящий в скобках, сходится. Это означает, что при  V>2 решение, содержащее ряд (36), является неустойчивым. Таким образом, решения рассмотренной задачи (26)–(28), содержащие ряды (34) и (36), являются термоупругонеустойчивыми, начиная со сколь угодно малой скорости скольжения V>0.

Численный анализ полученных решений

Для детального изучения термоупругонеустойчивого решения рассматриваемой задачи используются формулы (26)–(28), реализованные в программе для ЭВМ [19]. В качестве материала покрытия рассматривается алюминий со следующими свойствами: µ = 25.5 · 109 Н/м2, ν = 0,34, α = 1,04 · 10–5 К–1, a = 6,24 · 103 м/с, κ = 8,74 · 10–5 м2/с, K = 209,3 Вт·м/К. Принимаются следующие значения параметров задачи: f = 0,15, Δ0 = 0,1 h, v0 = 0,01 м/с, h = 2 мм, V = 5 м/с, tε = 6,93·10–3 с, ta = 3,2·10–7 с, в результате чего безразмерные параметры задачи γ и V приобретают следующие значения: γ = 7·10–6 и V= 0,173.

На рис. 3 представлены графики изменения смещений u(x,t) по толщине покрытия 0≤x≤h, рассчитанные  по формуле (27) при х = 0,5h. На рис. 3 видно, как со скоростью геометрической прогрессии развивается амплитуда смещений  неустойчивого решения  u(x,t)  на собственной частоте  Im(z1+), теряя физический смысл с некоторого момента времени. На врезках, которые показывают тот же график в более мелком масштабе по времени и по величине смещений, наглядно показан рост амплитуды колебаний.

Рис. 3. – График смещений u(x,t) посередине покрытия (x = 0,5 h)

На рис. 4 приведены графики изменения напряжений σ(h,t) на контакте. Начиная с некоторого момента времени, амплитуда колебаний σ(h,t) на собственной частоте Im(z1+) нарастает по экспоненте и неустойчивое решение теряет физический смысл. Врезки на рис. 4 подробно показывают изменение величины напряжений σ(h,t) на различных временных отрезках в более мелком масштабе: различается образование на контакте волны сжатия и запаздывание по времени прихода волны, отраженной от жесткого основания, при котором происходит удвоение амплитуды волны,

Рис. 4. – График напряжений (h,t) на контакте

Выводы

Термоупругодинамическая неустойчивость скользящего фрикционного контакта при движении жесткой полуплоскости по упругому покрытию на жестком основании наступает при любой скорости движения полуплоскости. Неустойчивость решения рассмотренной задачи заключается в том, что, начиная с некоторого момента времени, полученное решение теряет физический смысл – амплитуда собственных колебаний неограниченно возрастает по времени. Использованный в работе метод позволил получить эффективные формулы для вычисления решения задачи, которые позволяют исследовать свойства решения с помощью программы для ЭВМ [19].

Литература

- Barber J.R. Thermoelastic instabilities in the sliding of conforming solids // Proceedings of the Royal Society A. 1969, V. 312, pp. 381–394.

- Dow T.A., Burton R.A. Thermoelastic instability of sliding contact in the absence of wear // Wear. 1972, V. 19, pp. 315–328.

- Burton R.A., Nerlikar V., Kilaparti S.R. Thermoelastic instability in a seal-like configuration // Wear. 1973, V. 24, pp. 177–188.

- Barber J. R., Dundurs J., Comninou M. Stability considerations in thermoelastic contact // Transactions ASME. Journal of Applied Mechanics. 1980, V. 47, iss. 4, pp. 871–874.

- Afferrante L., Ciavarella M., Barber J.R. Sliding thermoelastodynamic instability // Proceedings of the Royal Society A. 2006, V. 462, pp. 2161–2176.

- Ciavarella M., Johansson L., Afferrante L., Klarbring A., Barber J.R. Interaction of thermal contact resistance and frictional heating in thermoelastic instability // International Journal of Solids and Structures. 2003, V. 40, iss. 21, pp. 5583–5597.

- Moirot F., Nguyen Q.S. Brake squeal: a problem of flutter instability of the steady sliding solution // Archives of Mechanics. 2006, V. 52, pp. 645–662.

- Kinkaid N.M., O’Reilly O.M., Papadopoulos P. Automotive disk brake squeal // Journal of Sound and Vibration. 2003, V. 267, pp. 105–166.

- Кривоносов В.А., Митин А.С. Наблюдаемость и управляемость системы стабилизации уровней расплавленного металла на МНЛЗ // Инженерный вестник Дона. 2013, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1831.

- Красильников А.Я., Кравченко К.Ю. Устойчивость линейных дифференциальных уравнений с постоянным запаздыванием, описывающих процесс фрезерования // Инженерный вестник Дона. 2014, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2250.

- Моров В.Н., Черский И.Н. Термоупругая неустойчивость фрикционного контакта штампов с полупространством // Трение и износ. 1985, Т. 6, № 1. С. 27–38.

- Лурье А.И. Теория упругости. Москва: Наука, 1979. 979 с.

- Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. Москва: Наука, 1977. 735 с.

- Новацкий В. Вопросы термоупругости : пер. с польского. Москва: Изд-во АН СССР, 1962. 363 с.

- Диткин В.А., Прудников А.П. Интегральные преобразования и операционные исчисления. Москва: Физматлит, 1961. 524 с.

- Виленкин Н.Я. и др. Функциональный анализ. Москва: Физматлит, 1961. 524 с.

- Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. Москва: Наука, 1965. Т. 1. 296 с.

- Брычков Ю.А., Прудников А.П. Интегральные преобразования обобщенных функций. Москва: Наука, 1977. 288 с.

- Зеленцов В.Б., Митрин Б.И., Айзикович С.М. Вычисление температуры, смещений, напряжений в задаче о термоупругодинамической неустойчивости упругой полосы при скользящем контакте. Св-во о гос. рег. программы для ЭВМ № 2014661451, заявл. 16.09.14, зарег. 30.10.14.

- Гурвиц А., Курант Р. Теория функций. Москва: Наука, 1968. 648 с.

- Титчмарш Е. Теория функций. Москва: Наука, 1980. 464 с.

- Бриллинджер, Д. Временные ряды. Москва: Мир, 1980. 536 с.

References

- Barber J.R. Proceedings of the Royal Society A, 1969, vol. 312. pp. 381-394.

- Dow T.A., Burton R.A. Wear, 1972, vol. 19, pp. 315-328.

- Burton R.A., Nerlikar V., Kilaparti S.R. Wear, 1973, vol. 24. pp. 177-188.

- Barber J. R., Dundurs J., Comninou M. Transactions ASME. Journal of Applied Mechanics, 1980, vol. 47, iss. 4, pp. 871-874.

- Afferrante L., Ciavarella M., Barber J.R. Proceedings of the Royal Society A, 2006, vol. 462, pp. 2161-2176.

- Ciavarella M., Johansson L., Afferrante L., Klarbring A., Barber J.R. International Journal of Solids and Structures, 2003, vol. 40, iss. 21, pp. 5583-5597.

- Moirot F., Nguyen Q.S. Archives of Mechanics, 2006, vol. 52, pp. 645-662.

- Kinkaid N.M., O’Reilly O.M., Papadopoulos P. Journal of Sound and Vibration, 2003, vol. 267, pp. 105-166.

- Krivonosov V.A., Mitin A.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1831.

- Krasil'nikov A.Ya., Kravchenko K.Yu. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2250.

- Morov V.N., Cherskii I.N. Soviet Journal of Friction and Wear. 1985. Vol. 6, №1. С. 27–38.

- Lourie A.I. Teoriya uprugosti [Theory of elasticity]. Moscow: Nauka, 1979. 979 p.

- Tikhonov A.N., Samarskii A.A. Equations of Mathematical Physics. New York: Dover Books on Physics, 2011. 800 p.

- Nowacki W. Thermoelasticity. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1962. 628 p.

- Ditkin V.A., Prudnikov A.P. Integral'nye preobrazovaniya i operatsionnye ischisleniya [Integral transforms and operational calculus]. Moscow: Fizmatlit, 1961. 524 p.

- Vilenkin N.Ya., Flaherty R.E. Functional Analysis. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V., 1972. 379 p.

- Bateman H., Erdelyi A. Higher transcendental functions. Vol. 1. New York: McGraw-Hill, 1953.

- Brychkov Yu.A., Prudnikov A.P. Integral Transforms of Generalized Functions. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1989. 343 p.

- Zelenstov V.B., Mitrin B.I., Aizikovich S.M. Certificate of state registration of computer program № 2014661451, appl. 16.09.14, reg. 30.10.14.

- Hurwitz A., Courant P. Teoriya funktsiy [The Theory of Functions]. Moscow: Nauka, 1968. 648 p.

- Titchmarsh E.C. The Theory of Functions (2nd edition). New York: Oxford University Press, 1976. 464 p.

- Brillinger D.R. Time series: Data analysis and theory. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1975. 512 p.