Исследование фазового и примесного состава лент катодных сплавов

Pt-Ba

В.Г. Костиши1, С.Д. Калошкин1, А.Г. Налогин2, А.Ю. Адамцов1,

Е.К. Горский1, Дровенкова Г.В.2

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

119049, г. Москва, Ленинский проспект, 4

2АО «НПП «Исток» им. Шокина, 141190, г. Фрязино, Московская область,

ул. Вокзальная, 2 а

Аннотация: В работе впервые с использованием современных аналитических методов изучен фазовый и примесный состав катодных сплавов Pt-Ba, полученных по промышленной технологии. Установлено, что концентрация вредных примесей (C, Zn, Ba, Cu) в объектах исследования не превышает установленные к данным материалам нормы. Методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа подтверждена обнаруженная ранее двухфазность сплавов Pt-Ba, из которых одна фаза - интерметаллическое соединение (Pt5Ba), вторая – платина (матрица), причем интерметаллид очень неравномерно распределен в матрице. Установлено, что в сплавах Pt-Ba зерна Pt – мелкие (в несколько сотен нм), а зерна Pt5Ba – крупные (составляют несколько мкм) и более совершенные. Внутри зерен Pt5Ba имеются напряжения.

Предложены технологические приемы для улучшения однородности сплава.

Ключевые слова: металлосплавные катоды, Pt-Ba, эмиссионные свойства, просвечивающая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, примесный состав, коэффициент вторичной электронной эмиссии.

Введение

Одним из основных типов катодов, широко применяющихся в современной СВЧ-электронике являются металлосплавные катоды. Этот тип катодов впервые был создан в СССР, - на АО «НПП «Исток» им. Шокина в начале 60-х годов [1,2].

Металлосплавные катоды обладают рядом свойств, характерных для чистых металлов: устойчивостью эмиссии к действию электронной бомбардировки, высокой электро- и теплопроводностью, гладкостью поверхности. Максимальный коэффициент вторично-электронной эмиссии для разных сплавов составляет 1,8…3,0 [2].

Сплавы Pt-Ba представляют собой двухфазные сплавы с массовой долей бария 0,5-2,0 %, причем одна фаза - интерметаллическое соединение (Pt5Ba), вторая – благородный металл. Эмиссионные свойства Pt-Ba (работа выхода φ, коэффициент вторичной эмиссии σ) обусловлены адсорбцией пленки бария, источником которого является соединение интерметаллида [2].

Существенным недостатком сплавов на основе металла платиновой групы и бария является сильно неоднородное распределение интерметаллида в матрице благородного металла. Такая особенность фазового состава данных катодных сплавов приводит к уменьшению технических характеристик эмиссионных приборов на их основе. То есть, технология получения данных катодов требует доработки.

Целью настоящей работы было изучение с использованием современных аналитических методов примесного и фазового составов, а также дефектности катодных сплавов Pt-Ba, полученных по промышленной технологии.

Объекты и методики экспериментальных исследований

Исследуемые сплавы были получены с помощью установки дуговой плавки А535.02ТО с нерасходуемым вольфрамовым электродом по технологии, разработанной на АО «НПП «Исток» им. Шокина [5,6].

В качестве исходных компонентов использовался барий металлический в виде кусочков (ТУ 48-4-465-85), дополнительно очищенный до содержания основного компонента не менее 99,99%, палладий порошкообразный марки ПдАП-0 с массовой долей основного элемента не менее 99,98% (ГОСТ 14836-82).

На воздухе барий очень активно окисляется. Поэтому, для сохранения данного металла необходимо создание специальных условий, в связи с чем металлический барий, как правило, хранят в масле или в парафине. Непосредственно перед помещением бария в кристаллизатор для проведения процесса плавки, с его поверхности удаляли парафин, масло и оксиды.

С целью получения более равномерного распределения интерметаллида в матрице благородного металла, сплавы несколько раз отжигались [6], после чего методом горячего прессования из каждого сплава прокатывалась лента толщиной 200 мкм [7-10].

Идентефикацию элементного состава объектов исследования проводили на стационарном рентгенофлуоресцентном спектрометре с волновой дисперсией ARL 9900 Workstation IP3600 фирмы Thermo Fisher Scientific (Швейцария). Материал рентгеновской трубки – родий, мощность трубки –3600 Вт	, среда измерения – вакуум. Используемые детекторы – FPC и SC, кристалл-анализаторы – AX16C, AX09, AX03, PET, LiF200, LiF220.

Определение содержания  Zn, Ba, Pt, Fe проводили методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на оптическом эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6300 фирмы Thermo Scientific (США). Источник возбуждения спектров – индуктивно-связанная плазма мощностью 750-1350 Вт. Измерение интенсивности аналитических линий в диапазоне 166—867 нм. Оптическое разрешение – 0,007 нм на длине волны 200 нм.

Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ исследуемых образцов проводился на дифрактометрах «ДРОН-3М» (CuKα- излучение, графитовый монохроматор) и «Гайгерфлекс» фирмы Rigaku. В последнем случае в качестве источника рентгеновского излучения использовалась трубка с железным анодом (рабочий ток – 25 мА, напряжение – 25 кВт). Длина волны излучения λ=0,193728 нм. При регистрации спектров образцов использовался фильтр из Mn. Фокусировка осуществлялась по методу Брэгга-Бретано с двумя щелями Соллера. Измерения проводились при комнатной температуре.

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) объектов исследования проводилась на просвечивающем электронном микроскопе JEM-2000 EX (Япония). Для проведения таких исследований из лент Pt-Ba по специальной методике готовились образцы толщиной 100 мкм и диаметром 3,0 мм, в которых с помощью димпл-гриндера делалась сферическая лунка с толщиной сплава в центре в несколько мкм.

Результаты исследований и обсуждение

В табл. 1 представлены результаты изучения примесного состава катодных лент Pt-Ba.

Таблица 1

Результаты исследования состава катодных лент Pt-Ba

| Содержание элемента, массовая доля, % | С |  | Zn |  | Ba |  | Cu |  | Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образца | норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт | факт |
| 1Э (Pt-Ba) | ≤ 0,04 | 0,004 | ≤ 0,06 | <0,005 | 1,2-2,3 | 2,00 | 0,1 | 0,03 | 97,45 (основа) |
| 3Э (Pt-Ba) | ≤ 0,04 | 0,0038 | ≤ 0,06 | <0,005 | 1,2-2,3 | 2,22 | 0,1 | <0,005 | 97,62 (основа) |

Дифрактограммы образцов ленты катодного сплава Pt-Ba показали, что все образцы являются двухфазными и содержат: фазу Pt (матрица) и Pt5Ba (интерметаллид) в матрице. На рисунке 1 приведена дифрактограмма от поверхности образца ленты катодного сплава Pt-Ba.

Рисунок 1 – Дифрактограмма от поверхности образца ленты катодного сплава Pt-Ba

На рисунке 2 приведена дифракционная картина с локальной области образца, полученная методом просвечивающей электронной микроскопии. Расположение дифракционных максимумов на кольцевой электронограмме отвечает фазе Pt, наблюдаются отдельные рефлексы, принадлежащие фазе Pt5Ba. Фаза Pt – кристаллическая, мелкодисперсная.

Рисунок 2 – Дифракционная картина с локальной области образца катодной ленты сплава Pt-Ba

На рисунке 3а приведено светлопольное изображение, на котором хорошо видна  дисперсная структуры платины и крупное включение частицы фазы Pt5Ba.  На рисунке 3б приведено темнопольное изображение, полученное в рефлексе, принадлежащем фазе Pt5Ba.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рисунок 3 – Светлопольное (а) и темнопольное (б) ПЭМ-изображение частицы фазы Pt5Ba в образце ленты катодного сплава Pt-Ba

На рисунке 4 приведены обзорные снимки структуры  платины (матрицы) образца ленты катодного сплава Pt-Ba.

Средний размер зерен порядка 200-300 нм. Внутри зерен имеется достаточно высокая плотность хаотически расположенных дислокаций. Зерна фрагментированы, иногда фрагменты зерен разделены  дислокационными сетками.

Рисунок 4 – Светлопольные ПЭМ-изображения дефектной, мелкодисперсной структуры платины образца ленты катодного сплава Pt-Ba

Более подробные изображения внутренней структуры зерна приведены на рисунке 5. В отличие от зерен Pt, включения фазы Pt5Ba - достаточно совершенные. Экстинционные контуры в частицах Pt5Ba говорят о наличии внутренних напряжений. Включения  второй фазы - гораздо крупнее, чем зерна платины, и составляют порядка единиц микрон. Пример включений фазы Pt5Ba приведен на рисунке 6.

Рисунок 5 – ПЭМ-изображения внутренней структуры зерна платины в образце ленты катодного сплава Pt-Ba

Рисунок 6 – ПЭМ-изображения отдельных крупных частиц фазы Pt5Ba в образце ленты катодного сплава Pt-Ba

Данные локального энергодисперсионного анализа подтверждают, что крупные частицы  - это фаза Pt5Ba. На рисунке 7 приведены светлопольные изображения границы фаз Pt и Pt5Ba. На изображениях 7 представлены изображения и спектры соответствующие данным областям анализа.

Рисунок 15– ПЭМ-изображения зерен двух фаз (Pt и Pt5Ba) и данные энерго-дисперсионного анализа в крупных включениях второй фазы для образца ленты катодного сплава Pt-Ba

Данные элементного анализа фазы в областях 1 и 2 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Данные локального количественного элементного анализа в

в фазе интерметаллида Pt5Ba образца ленты катодного сплава Pt-Ba

| Область 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элемент | Весовой % | Атомный% |
| Ba L | 10,12 | 13,79 |
| Pt L | 89,88 | 86,21 |
| Итого | 100,00 | 100,00 |
| Область 2 |  |  |
| Элемент | Весовой % | Атомный% |
| Ba L | 10,45 | 14,22 |
| Pt L | 89,55 | 85,78 |
| Итого | 100,00 | 100,00 |

Следует отметить, что данные табл. 2 достаточно точно отражают реальную картину: содержание Ba в стехиометрическом Pt5Ba составляет 12,34 вес.%.

Заключение

В работе впервые с использованием самого современного аналитического оборудования проведено комплексное исследование фазового и примесного состава образцов катодных лент сплавов Pt-Ba, полученных по технологии, разработанной на АО «НПП «Исток» им. Шокина. В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

1.	Разработанная технология позволяет получать сплавы Pt-Ba с концентрацией вредных примесей, не превышающей установленные к данным материалам нормы. Обнаружено повышенное содержание Ba в сплавах Pt-Ba, что не сказывается на качестве последних.

2.	Методами ПЭМ и РФА подтверждена обнаруженная ранее двухфазность сплавов Pt-Ba, причем одна фаза - интерметаллическое соединение (Pt5Ba), вторая – благородный металл (матрица). Характерно, что интерметаллид очень неравномерно распределен в матрице металла платиновой группы.

3. Установлено, что в сплавах Pt-Ba зерна Pt – мелкие (в несколько сотен нм), а зерна Pt5Ba – крупные (составляют несколько мкм) и более совершенные. Внутри зерен Pt5Ba имеются напряжения.

4.	С целью увеличения однородности распределения интерметаллида в сплавах Pt-Ba требуется доработка технологии. Увеличение однородности такого распределения позволит существенно повысить эксплуатационные характеристики приборов на основе данных сплавов и увеличить процент выхода годных приборов.

Работа выполнена в НИТУ «МИСиС» в рамках договора № 33/241-13 от 11 ноября 2013 г. на выполнение составной части научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка технологий создания катодных сплавов на основе щелочноземельных и редкоземельных металлов для мощных электровакуумных СВЧ-приборов», шифр «Электровакуум - МИСиС» (тема №1219111).

Литература

1. Дюбуа Б.Ч., Култашев О.К., Поливникова О.В. Эмиссионная электроника, нанотехнология, синергетика (к истории идей катодной технологии) // "Электронная техника". Серия 1, "СВЧ-техника". 2008. №4. С. 3-22.

2.	Дюбуа Б.Ч., Королев А.Н. Современные эффективные катоды. // "Электронная техника". Серия 1, "СВЧ-техника". 2011. №508. С. 5-24.

3.	Мясников А.С. Металлоспланые катоды для магнетронов миллиметрового диапазона с торцевой пушкой.: дис. канд. техн. наук: 05.27.02. Саратов, 2011. 114 с.

4.	Дюбуа Б. Ч., Королёв А. Н. Современные эффективные катоды // Электронная техника, серия 1, СВЧ - техника. 2011. №1. С. 508.

5. Есаулов Е.П. Методы электроплавки при разработке спецсплавов для радиоэлектроники // Электрометаллургия. 2011. №4. C. 30-33.

6. Пашков А.Н., Романова Ю.В., Попов Р.Н., Дубинина О.В., Хабачев М.Н. Современные эффективные катоды. // "Электронная техника". Серия 1, "СВЧ-техника". 2011. №4. С. 72-77.

7. Carman P.C.  Flow of Gases throws Porous Media // London: 1956.

8. Rusinov P.O., Blednova Zh.M. Surface modification of parts material shape memory TiNiCo with a view to providing a functional and mechanical property as a factor in resource. // Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology. 2014. №4. pp. 348-358.

9. Христофорова А.А., Филиппов С.Э., Гоголев И.Н. Разработка жестких покрытий карьерных дорог с применением активированной резиновой крошки // Инженерный вестник Дона. 2013. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/599

10. Аникеев В. Н., Докукин М.Ю. Экспериментальные исследования режимов получения шероховатых металлических поверхностей в вакуумном дуговом разряде // Инженерный вестник Дона. 2013. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1757

References

- Djubua B.Ch., Kultashev O.K., Polivnikova O.V. "Jelektronnaja tehnika". Serija 1, "SVCh-tehnika" (Rus). 2008. №4. pp. 3-22.

- Djubua B.Ch., Korolev A.N. "Jelektronnaja tehnika". Serija 1, "SVCh-tehnika" (Rus). 2011. №508 pp. 5-24.

- Mjasnikov, А. 2011. Metallosplanye katody dlja magnetronov millimetrovogo diapazona s torcevoj pushkoj [Metal Floatable cathodes for magnetrons millimeter range with an end gun]. PhD thesis, Saratovskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet imeni Gagarina Ju.A., Saratov.Kojima, H., 1982. Ferromagnetic Materials, 3: 305-440.

- Djubua B. Ch., Koroljov A. N. "Jelektronnaja tehnika". Serija 1, "SVCh-tehnika" (Rus). 2011. №1. pp. 508.

- Esaulov E.P. Electrometallurgy (Rus). 2011. №4. pp. 30-33.

- Pashkov A.N., Romanova Ju.V., Popov R.N., Dubinina O.V., Habachev M.N. "Jelektronnaja tehnika". Serija 1, "SVCh-tehnika" (Rus). 2008. №4. p. 72-77.

- Carman P.C.  Flow of Gases throws Porous Media.  London: 1956.

- Rusinov P.O., Blednova Zh.M. Surface modification of parts material shape memory TiNiCo with a view to providing a functional and mechanical property as a factor in resource. Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology. 2014. №4. pp. 348-358.

- Hristoforova A.A., Filippov S.Je., Gogolev I.N. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus). 2013, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/599.

- Anikeev V. N., Dokukin M.Ju. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus). 2013, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1757.