Исследование функции плотности распределения эквивалентных гидравлических радиусов

Ю.А. Макаров, И.П. Терешкин

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

им. Н. П. Огарёва, г. Саранск

Аннотация: В статье рассмотрена возможность определения физико-механических свойств материалов с помощью исследования функции распределения пор по эквивалентным гидравлическим радиусам. Показано, что теоретические вероятности и наблюдаемые частоты появления соответствует допускаемому при расчетах критерию подобия.

Ключевые слова: Плотность распределения, эквивалентный гидравлический радиус, критерий подобия, статистическая вероятность, поровое пространство, мелкодисперсный наполнитель, дифференциальная пористость.

Поровое пространство строительных материалов является весьма сложным по своей форме и представляет собой систему хаотически расположенных пор размером от 0,01 до 100 мкм (а иногда и более) [1].

Характеристики пористости можно менять различными способами, например, регулируя температуру и влажность среды твердения, водоцементное отношение, вводя различные химические добавки и минеральные наполнители. Эти методы позволяют не только влиять на общую пористость, но и менять в широких пределах конфигурацию пор, показатели их размера, соотношение открытой и замкнутой пористости, преобладающее количество микро- или макропор.

Известно, что структура порового пространства оказывает определенное влияние на физико-механические свойства материалов [5-7, 9-12], например их прочность, водо- и газопроницаемость, морозостойкость, стойкость к коррозии, теплопроводность, долговечность и т.д.

Но для практического использования роли структуры в процессе формирования свойств материала, необходимо иметь количественную и качественную оценку этого влияния.

В настоящее время существуют методики, с помощью которых можно рассчитать большинство свойства материалов. Однако для такого расчета необходима функция, характеризующая распределение порового пространства по радиусу кривизны [6 с.110-133]. Такой функцией является плотность распределения эквивалентных гидравлических радиусов (ЭГР).

В целом, методики определения параметров пористости многочисленны и представлены они в основном методами физического и физико-химического анализа. Эти методы можно подразделить на две группы: методы, позволяющие дифференцировать поры по радиусам в зависимости от занимаемого ими объема, и методы, позволяющие определять значения общего объема пор.

Сложность определения функции плотности распределения ЭГР заключается в том, что для этого требуется получить параметры как раз  дифференциальной пористости, т.к. практические исследования показывают определенную зависимость свойств материала по отношению именно к ним.

Для определения данной функции можно использовать косвенные методы. К ним относят сорбционный метод [4], методы, основанные на связи капиллярных сил с остаточной насыщенностью пористой среды [2] и другие [6 с.110-133]. Однако данные методики трудоемки и дают большое расхождение в результатах. Поэтому в настоящее время все чаще применяют прямые методы исследования [8], в частности, в данной работе применялся метод оптического сканирования.

Авторами статьи проведено исследование, связанное с проверкой правдоподобия гипотезы согласованности теоретических распределений пор по эквивалентным гидравлическим радиусам со статистическими.

В эксперименте изготавливались образцы цементно-песчаного раствора, часть вяжущего которых заменяли мелкодисперсным наполнителем – цеолитом – в количестве 17% по массе [6,7,10].

Рис. 1. Изображение микроструктуры образца, полученное сканированием шлифа (слева); то же, обработанное с помощью ЭВМ (справа)

Параметры дифференциальной пористости получали следующим образом. При помощи алмазного шлифа делали плоский срез образца и очищали его поверхность от пыли струей сжатого воздуха, после чего срез помещали под сканер с высоким разрешением. Полученное изображение обрабатывали с помощью ЭВМ для выделения из общей картины пористой среды (рис.1). Затем путем наложения на преобразованное изображение сетки с малыми размерами ячеек при помощи ЭВМ подсчитывали площадь пор, производили их деление по площадям и далее по эквивалентным гидравлическим радиусам в заданном интервале величин.

Таким образом, данный метод качественно выявляет и количественно характеризует диапазон размеров пор и капилляров. Метод дает надежные и хорошо воспроизводимые результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1

| Радиус пор, мкм | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101 110 | 111 120 | 121 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пор в 1 см2 | 113 | 88 | 225 | 78 | 66 | 34 | 44 | 44 | 9 | 26 | 0 | 13 | 0 |

Затем строили дифференциальные кривые распределения пористости по эквивалентным гидравлическим радиусам в нормальных и дважды логарифмических координатах (рис. 2).

Рис.2. Дифференциальные кривые распределения пор по ЭГР в прямых

(вверху) и дважды логарифмических (внизу) координатах

Функции распределения плотности, имеющие три максимума, получены в предположении, что выполняется логарифмически нормальный закон распределения [3]:

fR=1δ2πe−log2R−log2R022δ2     (1)

где:  δ - среднеквадратичное отклонение;

log2R0 - мода нормального закона распределения.

Функция распределения плотности с тремя  максимумами имеет вид:

fR=А12πD1e−lnR/lnR012D1+А22πD2e−lnR/lnR022D2+А32πD3e−lnR/lnR032D3     (2)

где: D – дисперсии соответствующих кривых логарифмически нормального распределения.

Математическая обработка кривых дифференциальной пористости производилась по формулам:

lnR0=inlnRi pi     (3)

D=δ2=inlnRiR0pi     (4)

где: Ri – эквивалентный радиус наблюдаемых пор по кривым дифференциальной пористости;

pi – статистическая вероятность события R=Ri.

pi=min     (5)

где: mi – количество событий, приходящихся на i-й разряд;

n – общее количество событий.

Вычисленные по формулам (3)–(5) статистические характеристики образцов исследуемого состава представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

| Ri, мкм | 0- 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111- 120 | 121- 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi | 0,153 | 0,119 | 0,304 | 0,105 | 0,089 | 0,046 | 0,059 | 0,059 | 0,012 | 0,036 | 0 | 0,018 | 0 |

Таблица 3

| Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ, г/см3 | R01, мкм | R02, мкм | R03, мкм | А1 | А2 | А3 | D1 | D2 | D3 |
| 1,91 | 5 | 25 | 65 | 0,30 | 0,59 | 0,11 | 1,638 | 0,642 | 0,998 |

Рис.3. График функции плотности распределения ЭГР

Графики плотности распределения, полученные с использованием данных таблицы 3, приведены на рисунке 3. Точками на рисунках показаны статистические вероятности распределения.

Проведенное исследование показало, что результаты определения дифференциальной пористости методом прямого сканирования хорошо согласуются с результатами, полученными с использованием других методик [2,4,6]. Критерий Пирсона χ2, характеризующий меру расхождения между теоретическими вероятностями fR и наблюдаемыми частотами появления рi равен 5,6 для кривой плотности распределения, имеющей три максимума, что соответствует вероятности подобия 0,90.

Литература

1. Баженов Ю.М. Бетонополимеры. – М.: Стройиздат, 1983. – 472 с.

2. Вайнер М.И.  О некоторых характерных чертах структуры однородных пористых сред // Известия АН СССР, Механика, 1965, №5, с.166-168.

3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Физматгиз, 1962. – 564 с.

4. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. – М.: Мир, 1970. – 407 с.

5. Кожникова Е.А. Оценка влияния водоцементного отношения на прочность бетона с активированным цементом // Инженерный вестник Дона, 2017, №1. – URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_131_Kozhnikova.pdf_ b538a3eaa3.pdf.

6. Макаров Ю.А. Химическое сопротивление бетонополимеров: дисс. …канд.тех. наук: 05.23.05/Макаров Юрий Алексеевич. – Саранск, 2000.– 211 с.

7. Макаров Ю. А., Терешкин И. П. Применение цеолитсодержащих пород для изготовления растворов на минеральных вяжущих // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2013. №11(78). С. 102-105.

8. Микроанализ и растровая электронная микроскопия. – М.: Металлургия, 1985. – 392 с.

9. Моргун В.Н., Пушенко О.В. О структуре фибропенобетонов.// Инженерный вестник Дона, 2012, №3. – URL: ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n3y2012/955.

10. Терешкин И.П. Разработка вяжущих низкой водопотребности для стендовых технологий: дисс. …канд.тех. наук: 05.23.05 / Терешкин Иван Петрович. – Саранск, 2001. – 244 с.

11. Mielens Richard C. History of chemical admixtures for concrete // Coner. Int. Des. and Constr. 1984. V.6. №4. pp. 40-53.

12. Dr. S.N. Ghosh Cement and concrete science & technology. New Delhi: NCB, 1991. – 34 р.

References

1. Bazhenov Y.M. Betonopolimery [Concrete Polymers]. M.: Stroyizdat, 1983. 472 p. (In Russ.)

2. Vajner M.I. O necotoryh harakternyh chertah srtukturi odnorodnyh poristyh sred. Izvestiya AN SSSR, Mechanica, 1965, №5. P. 166-168.  (In Russ.)

3. Ventcel E.S. Teoriya veroyatnostei [Probability Theory]. M.: Fizmatgiz, 1962. 564 p. (In Russ.)

4. Greg S., Sing K. Adsorbciya, udelnaya poverhnost, poristost [Adsorption, Specific Surface, Porosity]. M.: Mir, 1970. 407 p. (In Russ.)

5. Kozhnikova E.A. Inzhenerhyi vestnik Dona, 2017, №1. URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_131_Kozhnikova.pdf_b538a3eaa3. pdf. (In Russ.)

6. Makarov Y.A. Himicheskoe soprotivlenie betonopolimerov [Chemical Resistance of Concrete Polymers]: Diss. ...Cand. Sciences: 05.23.05. Makarov Yuri Alekseevich. Saransk, 2000. 211 p. (In Russ.)

7. Makarov Y.A., Tereshkin I.P. Primenenie ceolitsoderzashyh porod dlya izgotovleniya rastvorov na mineralnyh vyazushyh. Almanah sovremennoy nauki i obrazovaniya. Tambov: Gramota, 2013. №11 (78). pp. 102-105. (In Russ.)

8. Microanalys i rastrovaya elektronnaya microskopiya [Microanalysis and scanning electron microscopy]. M.: Metallurgiya, 1985. 392 p. (In Russ.)

9. Morgun V.N., Pushenko O.V. O structure fibropenobetonov. Inzhenerhyi vestnik Dona, 2012, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n3y2012/955.

10. Tereshkin I.P. Razrabotka vyazhushih nizkoy vodopotrebnosti dlya stendovyh tehnologiy [Development of astringent low water requirements for bench technologies]: diss. ...Cand. Sciences: 05.23.05. Tereshkin Ivan Petrovich. Saransk, 2001. 244 p. (In Russ.)

11. Mielens Richard C. History of chemical admixtures for concrete. Coner. Int. Des. and Constr. 1984. V.6. №4. P. 40-53.

12. Dr. S.N. Ghosh Cement and concrete science & technology. New Delhi: NCB, 1991. 34 р.