К вопросу о сроках службы асфальтобетонных дорожных покрытий

В.Д. Искричева, Н.Э. Менькова, А. С. Любченко

Волгоградский Государственный Технический университет

Аннотация: Описаны факторы, неблагоприятно влияющие на качество и срок службы асфальтобетонного покрытия. Представлены результаты исследования диэлектрической проницаемости покрытия.

Ключевые слова: асфальтобетон, покрытие, интенсивность, выбоина, водоотвод, колея, скорость, ЩМА, участки, диэлектрическая проницаемость.

К основным причинам, влияющим на темпы разрушения верхнего слоя покрытия автомобильных дорог, особенно интенсивно происходящего в конце зимы и начале весны, можно отнести:

- ошибки при проектировании;

- состав и качество компонентов асфальтобетонных смесей;

- качество работ и несоблюдение технологии устройства покрытия;

- интенсивность движения и доля тяжеловесных транспортных средств в потоке (величина динамического воздействия);

- природно-климатические условия;

- качество работ по содержанию асфальтобетонных покрытий.

За короткий промежуток времени, после введения в эксплуатацию, значительная часть покрытий автомобильных дорог, особенно на территории городских поселений, приходит в неудовлетворительное состояние и не обеспечивает непрерывное и безопасное их использование.

Как показывают исследования немаловажное влияние на сроки службы асфальтобетонных покрытий оказывает качество применяемых материалов, состав и технология приготовления смесей асфальтобетона.

К сожалению, несмотря на целый ряд проведенных и опубликованных научных исследований, на практике продолжают применяться битумы, минеральные добавки и другие составляющие асфальтобетона, которые не меняются десятилетиями.

Модифицированные и вспененный битумы, теплые асфальтобетонные смеси, прогрессивные минеральные добавки в практике устройства асфальтобетонных покрытий применяются крайне редко.

В связи с интенсивным разрушением асфальтобетонных покрытий, особенно в весенний период, были подвергнуты исследованию составы асфальтобетона на трех участках магистралей города Волгограда, фото представлено на рис. 1.

Рис. 1. – Исследуемые образцы асфальтобетонных покрытий

Исследования проводились на образцах асфальтобетонных покрытий, взятых в местах разрушения на второй – третий годы их эксплуатации.

При устройстве асфальтобетонных покрытий на этих участках лабораторные испытаний показали положительные результаты, тогда как через год на покрытии образовались трещины и ямы. При этом, вновь  проведенные лабораторные исследования, образцов взятых с мест разрушения, показали, что асфальтобетон из класса «А» перешел в класс «Г». То есть через короткий промежуток эксплуатации верхний слой асфальтобетонного покрытия постарел более чем на пять лет.

С целью более глубокого изучения причин преждевременного старения асфальтобетона и возможного его прогнозирования были проведены испытания на диэлектрическую проницаемость асфальтобетонного покрытия на этих же трех участках.

Была использована зависимость (1):

C=εε0sd ,						                                               (1)

где: C – емкость конденсатора; ε– относительная диэлектрическая проницаемость; ε0– абсолютная диэлектрическая проницаемость, мировая постоянная (8,85.10-12 Ф/м); s – площадь одной из пластин конденсатора; d – расстояние между пластинами конденсатора.

Зависимость  (1) была преобразована для нахождения диэлектрической проницаемости:

ε=С∗dε0∗s                                                                                                                            (2)

Произведенные расчеты показаны в таблицах по участкам:

Таблица №

Определение диэлектрической проницаемости на первом участке

| Показатель | Участок №1 Апрель 2017 |  |  | Участок №1 Октябрь 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 |
| Емкость конденсатора С, Ф | 4,2 | 4,1 | 1,65 | 4,1 | 4,3 | 5,9 |
| Площадь: S1, м S2, м | 5,8 5,65 | 4,8 4,83 | 5,1 5,6 | 4,14 4,5 | 5,0 5,5 | 4,75 5,2 |
| Высота d, м | 1,72 | 1,72 | 1,65 | 1,45 | 1,45 | 1,5 |
| Диэлектрическая проницаемость ε1, м ε2, м | 0,1407 0,1444 | 0,1660 0,16498 | 0,1426 0,1298 | 0,1623 0,1493 | 0,1409 0,1281 | 0,2105 0,1923 |

Таблица № 2

Определение диэлектрической проницаемости на втором участке

| Показатель | Участок №2 Апрель 2017 |  |  | Участок №2 Октябрь 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 |
| Емкость конденсатора С, Ф | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,8 |
| Площадь: S1, м S2, м | 4,62 5,06 | 5,44 5,1 | 3,12 4,25 | 5,0 5,5 | 5,28 5,06 | 4,64 5,08 |
| Высота h, м | 1,85 | 1,65 | 1,65 | 1,75 | 1,6 | 1,61 |
| Диэлектрическая проницаемость ε1,, м ε2, м | 0,1855 0,1694 | 0,1371 0,1462 | 0,2390 0,1755 | 0,1402 0,1403 | 0,1267 0,1322 | 0,1489 0,1361 |

Таблица № 3

Определение диэлектрической проницаемости на третьем участке

| Показатель | Участок №3 Апрель 2017 |  |  | Участок №3 Октябрь 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 |
| Емкость конденсатора С, Ф | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,0 |
| Площадь: S1, м S2, м | 3,75 3,6 | 4,41 3,25 | 2,17 3,24 | 3,8 3,6 | 4,84 4,4 | 4,4 2,73 |
| Высота h, м | 1,78 | 1,75 | 1,78 | 1,9 | 1,8 | 1,75 |
| Диэлектрическая проницаемость ε1, м ε2, м | 0,23 0,24 | 0,1349 0,1732 | 0,278 0,186 | 0,1789 0,1789 | 0,1387 0,1525 | 0,1348 0,2173 |

Полученные результаты были сопоставлены с итогами исследований, проведенных в Германии, ФГБУ «РОСДОРНИИ»  на дорогах г. Москвы, Подмосковья и г. Сочи. Однако, в связи с недостаточным количеством данных для выявления зависимости диэлектрической проницаемости от срока службы покрытия, был сделан вывод о необходимости дальнейших испытаний и анализа данных. Кроме этого, в связи с внедрением на основных транспортных магистралях  Волгограда асфальтобетонных покрытий с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), считаем целесообразным произвести дополнительное исследование по диэлектрической проницаемости новых материалов.

Литература

1.	Поплавко Ю. М. Физика диэлектриков, учебное пособие для ВУЗов. 1980. - 400 с.

2.	Кулижников А.М., Еремин Р.А. Диэлектрическая проницаемость смесей // Автомобильные дороги. Май 2015. №5(1002). - 139 с.

3.	Кошкин Н.Н., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. М: Наука, 1976. - 256 с.

4.	Saarenketo T, Scullion T., Kolisoja P, 1998. Moisture susceptibility and electrical properties of base course aggregates // Proceedings of the BCRA-98. V. 3, pp: 1401-1409.

5.	Bell, J.R. and G.A. Leonards, 1963. Determination of moisture сontent of hardened concrete by its dielectric properties.. AST Proceedings, pp: 996-1007.

6.	Батраков А.Г., Галащук И.Б., Почанин Г.П., Батраков Д.О., Каразина В.Н. Диагностика конструкций дорожных одежд в системе управления состоянием покрытия // Дороги: проектирование, строительство, содержание. 2013. № 69. С. 84-92.

7.	Гензе Д.А. Зависимость диэлектрической проницаемости грунтов от их влажности // Научно-технический вестник Поволжья: сборник статей. Казань, 2011. № 2. С. 74-77.

8.	Николенко М.А., Бессчетнов Б.В.. Повышение длительной трещиностойкости асфальтобетона дорожных покрытий // Инженерный вестник Дона, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/856

9.	Кочерга В.Г., Зырянов В.В., Кулик Е.П.  Всепогодный ремонт покрытий автодорог с использованием модифицированных холодных асфальтобетонных смесей // Инженерный вестник Дона, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/855

10. Saarenketo T. 1998. Electrical properties of water in clay and silty soils // Journal of Applied Geophysics. V. 40. - pp. 73-88.

References

1.	Poplavko Ju. M. Fizika dijelektrikov, uchebnoe posobie dlja VUZov [Physics of dielectrics, study guide for Universities]. 1980. 400 p.

2.	Kulizhnikov A.M., Eremin R.A. Dijelektricheskaja pronicaemost' smesej. Avtomobil'nye dorogi. maj 2015. №5(1002). 139 p.

3.	Koshkin N.N., Shirkevich M.G. Spravochnik po jelementarnoj fizike [Handbook of elementary physics]. M: Nauka, 1976. 256 p.

4.	Saarenketo T, Scullion T., Kolisoja P, 1998. Moisture susceptibility and electrical properties of base course aggregates. Proceedings of the BCRA-98. V 3. Pp. 1401-1409.

5.	Bell, J.R. and G.A. Leonards, 1963. Determination of moisture sontent of hardened concrete by its dielectric properties.  AST Proceedings. Pp. 996-1007.

6.	Batrakov A.G., Galashhuk I.B., Pochanin G.P., Batrakov D.O., Karazina V.N. Diagnostika konstrukcij dorozhnyh odezhd v sisteme upravlenija sostojaniem pokrytija.  Dorogi: proektirovanie, stroitel'stvo, soderzhanie. 2013. № 69. Pp. 84-92.

7.	Genze D.A. Zavisimost' dijelektricheskoj pronicaemosti gruntov ot ih vlazhnosti.  Nauchno-tehnicheskij vestnik Povolzh'ja: sbornik statej. Kazan', 2011. № 2. Pp. 74-77.

8.	Nikolenko M.A., Besschetnov B.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/856

9.	Kocherga V.G., Zyrjanov V.V., Kulik E.P. Inženernyj vestnik Dona (Rus),  2012, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/855

10.	 Saarenketo T. 1998. Electrical properties of water in clay and silty soils. Journal of Applied Geophysics. V. 40. Pp. 73-88.