Жаростойкие фиброармированные композиты на основе вулканической пемзы

Т.А. Хежев, А.З. Жуков, А.В. Журтов, М.И. Гулиев, А.Л. Хежев, А.Х. Глашев

Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик

Аннотация: Представлены результаты исследований по разработке жаростойких фиброармированных композитов с применением вулканической пемзы. Применение базальтовых волокон в композитах позволяет повысить прочность, жаростойкие свойства композита и снизить усадочные деформации. Выявлены оптимальный процент армирования по объему фибрами бетонной матрицы и соотношение длины волокон к диаметру с применением метода математического планирования эксперимента. Получены математические модели прочностных свойств композита.

Ключевые слова: портландцемент, вулканическая пемза, базальтовое волокно, жаростойкие свойства, предел, предел прочности при сжатии и изгибе композита.

В качестве легких заполнителей в жаростойких композитах используют вспученный вермикулит, перлит, гранулированная минеральная вата, керамзит и другие [1, 2, 3, 4]. В Кабардино-Балкарской республике имеются запасы пемзовых песков с насыпной плотностью 600–700 кг/м3 [5]. В работах [6, 7] были разработаны жаростойкие и огнезащитные вермикулитобетонные композиты с применением вулканических горных пород. Исследования жаростойких композитов с применением вулканической пемзы ранее не проводились. Вместе с тем характеристики пемзы могут позволить получать эффективные жаростойкие композиты с улучшенными физико-механическими свойствами.

В экспериментах использовались: вулканическая пемза фракции 0-1,25 мм Псыхурейского месторождения с насыпной плотностью 700 кг/м3; Белгородский портландцемент ПЦ500-ДО; базальтовое волокно марки РНБ-9-1200-4с производства ОАО «Ивотстекло».

Образцы размерами 4х4х16 см из смеси формовались на стандартной виброплощадке. Подвижность смеси определялась по погружению конуса СтройЦНИЛ и составляла 3-5 см. Твердение образцов происходило в естественных условиях. Перед испытанием балочки высушивались до постоянной массы при t = 105 оC.

Результаты исследований образцов на портландцементе ПЦ500-Д0 без добавок и с добавками вулканической пемзы приведены в табл. 1.

Таблица 1

Жаростойкие свойства композита с применением вулканической пемзы

Из исследований следует, что добавление пемзового песка фракции d<0,16 мм до 30 % от массы вяжущего значительно повышает жаростойкие свойства цементного камня, одновременно с этим предел прочности при изгибе возрастает, а при сжатии снижается незначительно. Это объясняется пуццолановыми свойствами мелкодисперсной фракции пемзового песка. Добавление в смесь пемзового песка большей фракции заметно снижает предел прочности композита при сжатии, но при этом значительно улучшаются его жаростойкие характеристики, и снижается средняя плотность.

Таким образом, применение мелкодисперсных отходов пиления вулканической пемзы способствует снижению расхода вяжущего и повышению жаростойких характеристик бетонов на основе предложенных смесей.

Вместе с тем для рассева вулканической пемзы на фракции требуется специальное оборудование, это приводит к удорожанию композита, что эффективно при существенном повышении прочности фибробетона.

Из литературных источников следует, что для существенного улучшения физико-механических свойств бетона, в том числе жаростойких, эффективно использование дисперсное армирование волокнами [8].

Поэтому далее исследовалось влияние параметров армирования базальтовыми фибрами бетонной матрицы с применением вулканической пемзы на ее свойства.

Для определения влияния параметров армирования базальтовыми волокнами были проведены предварительные исследования, в результате выявлено, что при проценте дисперсного армирования μ=1,2 % по объему волокнами длиной 13 мм происходит максимальный прирост прочностных характеристик фибробетона.

Используя результаты предварительных исследований, был выполнен ротатабельный план эксперимента второго порядка типа правильного шестиугольника с центральными точками [9, 10]. Графическое представление такого плана показано на рис. 1.

Рис. 1. План в виде правильного шестиугольника

Основные параметры фибрового армирования:

- Х1 – процент армирования по объему μv;

- Х2 – отношение длины волокон к их диаметру l/d.

Прочностные характеристики композита в возрасте 28 суток естественного твердения и нагрева до температуры 105 оС и 800 оС использовались как параметры оптимизации:

- Y1 – предел прочности при сжатии Rсж, МПа;

- Y2 – предел прочности при изгибе Rизг, МПа.

Из рис. 1 можно сделать вывод, что по плану для фактора Х1 требуется пять уровней варьирования переменных, а для фактора Х2 – всего три уровня:

- для Х1 – (–1; –0.5; 0; +0.5; +1);

- для Х2 – (–0,87; 0; –0.87).

Матрица эксперимента представлена в табл. 2. За основные уровни варьирования для факторов выбраны значения величин, которые получены в ходе предварительных исследований.

Таблица 2

Матрица эксперимента

Соотношение компонентов в смеси и прочностные свойства бетонной матрицы для армирования базальтовыми фибрами приведены в табл. 3.

Таблица 3

Соотношение компонентов в смеси и свойства бетонной матрицы

Результаты экспериментов приведены в табл. 4, 5, 6 и 7.

Таблица 4

## Результаты испытания образцов на сжатие в возрасте

## 28 суток естественного твердения и  нагрева до температуры 105 оС

Таблица 5

## Результаты испытания образцов на изгиб в возрасте

28 суток естественного твердения и нагрева до температуры 105 оС

Таблица 6

## Результаты испытания образцов на сжатие в возрасте

## 28 суток естественного твердения и  нагрева до температуры 800 оС

Таблица 7

## Результаты испытания образцов на изгиб в возрасте

## 28 суток естественного твердения и нагрева до температуры 800 оС

В результате проведенного исследования и обработки полученных результатов были выведены следующие уравнения регрессии фибробетонного композита в возрасте 28 суток, в условиях естественного твердения и нагрева до температуры 105 оС в кодированном виде:

Y1=27,04−0,92X1+0,73X2−1,32X12−2,08X22−0,32X1X2 ;Y2=13,3+0,42X1+0,21X2−0,94X12−0,99X22+0,32X1X2 ;

На основе представленных выше зависимостей были построены поверхности отклика (рис. 2).

Рис. 2. Поверхности отклика. Здесь: Rсж – предел прочности при сжатии, МПа;

Rизг – предел прочности при изгибе, МПа; l/d – отношение длины волокон к их диаметру; μ − процент армирования по объему

## В результате проведенного исследования и обработки полученных результатов были выведены следующие уравнения регрессии фибробетонного композита в возрасте 28 суток, в условиях естественного твердения и нагрева до температуры 800 оС в кодированном виде:

Y1=21,23−0,48X1+0,4X2−0,58X12−1,04X22−0,22X1X2 ;Y2=12,2+0,39X1+0,19X2−0,88X12−0,93X22+0,04X1X2 ;

На основе представленных выше зависимостей были построены поверхности отклика (рис. 3).

Рис. 3. Поверхности отклика. Здесь: Rсж – предел прочности при сжатии, МПа;

Rизг – предел прочности при изгибе, МПа; l/d – отношение длины волокон к их диаметру; μ − процент армирования по объему

Результаты исследований показали, что в области плана с μν=0,85...1,15 % и ld=1444 отмечаются наибольшие значения предела прочности на сжатие и изгиб. Увеличение процента армирования базальтовыми волокнами матрицы приводит к уменьшению прочностных характеристик композита, что обусловлено ухудшением их структуры.

Эксперименты показали, что разработанные композиты имеют меньшую усадку при воздействии температуры 800 оС по сравнению с исходной бетонной матрицей, усадка снижается с 0,7 до 0,5 %. Кроме того, дисперсное армирование бетонной матрицы базальтовыми волокнами обеспечивает меньшее снижение прочностных характеристик при воздействии высоких температур, т.е. лучшую сохранность композита.

Литература

1. Руководство по выполнению огнезащитных и теплоизоляционных штукатурок механизированным способом. М.: Стройиздат, 1977. 46 с.

2. Journal of Materials Science Letters. 1987. Vol. 6. № 5. PP. 562–564.

3. Steel Strategy and Fire Protection. Internotional Construction. 1972. Vol. 11. № 1. PP. 13 – 15.

4. Некрасов К.Д., Масленникова М.Г. Легкие жаростойкие бетоны на пористых заполнителях. М.: Стройиздат, 1982. 152 с.

5. Ахматов М.А. Эффективность применения местных строительных материалов и бетона. Нальчик: Эльбрус, 1986. 160 с.

6. Хежев Х.А., Хежев Т.А., Кимов У.З., Думанов К.Х. Огнезащитные и жаростойкие композиты с применением вулканических горных пород // Инженерный вестник Дона, 2011. №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/ n4y2011/710.

7. Хежев Т.А., Жуков А.З., Хежев Х.А. Огнезащитные и жаростойкие вермикулитобетонные композиты с применением вулканического пепла и пемзы // Инженерный вестник Дона, 2015. №2  URL: ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n2y2015/2902

8. Перфилов В.А. Легкий жаростойкий фибробетон // Известия вузов. Строительство. 2008. № 9. С. 23–25.

9. Карпов В.В. Математическая обработка эксперимента и его планирование. М.: АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 1998. 100 с.

10. Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. М.: Наука, 1965. 340 с.

References

1. Rukovodstvo po vypolneniyu ognezashchitnykh i teploizolyatsionnykh shtukaturok mekhanizirovannym sposobom [Management on the fulfillment of fire-retardant and thermal insulation plasterings in a mechanized manner]. M.: Stroyizdat, 1977. 46 p.

2. Journal of Materials Science Letters. 1987. Vol. 6. № 5. PP. 562–564.

3. Steel Strategy and Fire Protection. Internotional Construction. 1972. Vol. 11. № 1. PP. 13 – 15.

4. Nekrasov K.D., Maslennikova M.G. Legkie zharostoykie betony na poristykh zapolnitelyakh [Light heat-resistant concrete on the porous fillers]. M.: Stroyizdat, 1982. 152 p.

5. Akhmatov M.A. Effektivnost' primeneniya mestnykh stroitel'nykh materialov i betona [The effectiveness of the use of local building materials and concrete]. Nal'chik: El'brus, 1986. 160 p.

6. Khezhev Kh.A., Khezhev T.A., Kimov U.Z., Dumanov K.Kh. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011. №4 URL: ivdon.ru /magazine/archive/n4y2011/710.

7. Khezhev T.A., Zhukov A.Z., Khezhev Kh.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015. №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2902.

8. Perfilov V.A. Izvestiya vuzov. Stroitel'stvo. 2008. № 9. pp. 23–25.

9. Karpov V.V. Matematicheskaya obrabotka eksperimenta i ego planirovanie [The mathematical processing of the experimental and planning]. M.: ASV; SPbGASU, 1998. 100 p.

10. Nalimov V.V. Statisticheskie metody planirovaniya ekstremal'nykh eksperimentov [Statistical methods of planning of extreme experiments]. M.: Nauka, 1965. 340 p.