Деформативность бетона коротких сжатых элементов, усиленных внешним композитным армированием, при трех видах напряженного состояния

П.П. Польской, С. В. Георгиев

Донской государственный технический университет,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье представлены результаты сопоставления средних опытных значений относительных деформаций тяжёлого бетона класса B30-35 – εb и εbt, которые получены при испытании коротких сжатых стоек, усиленных внешним композитным армированием на основе углепластика. Варьировалось внешнее поперечное и продольное армирование, а также виды напряженно-деформированного состояния: условно центрально сжатые элементы (е0=0); элементы, загруженные при малых эксцентриситетах т. е. при е0=2,0см (0,16h) и больших е0=4,0см (0,32h). Дана оценка влияния различных вариантов композитного армирования на изменение напряженно-деформированного состояния бетона при трех значениях величины осевого эксцентриситета е0.

Ключевые слова: бетон, железобетон, арматура, опытные образцы, композит, сжатие, растяжение, относительные деформации.

Увеличение объемов промышленного производства требует резкого увеличения объемов капитального строительства. Последнее, в свою очередь, невозможно без использования новых видов конструкций, на основе новых видов современных строительных материалов и технологий выполнения строительно-монтажных работ.

Одновременно с ростом объемов строительства увеличиваются и объем затрат, необходимых для ремонта, восстановления и усиления существующих и вновь возводимых зданий и сооружений.

С учетом изложенного, в строительстве растет объем использования высокопрочных бетонов и железобетона на их основе. Всё шире используются композитные материалы для изготовления различного вида арматуры, которая применяется по двум направлениям. В качестве стержневой рабочей арматуры и внешней рабочей арматуры в виде тканей или полос (ламинатов), которые используется при усилении конструкций.

Исследование изгибаемых [1] и сжатых [2] железобетонных элементов, усиленных внешней композитной арматурой, за рубежом началось в конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия. В России активная фаза исследований в этом направлении началась в начале 21 столетия.

Начиная с 2006 года, комплексные исследования, связанные с инновационными технологиями, а также по исследованию высокопрочных бетонов и композитных материалов в качестве внутренней и внешней арматуры, начались в лаборатории кафедры железобетонных и каменных конструкций Ростовского государственного строительного университета. В настоящее время, кафедра ЖБК в составе архитектурно-строительной Академии входит в состав Донского государственного строительного университета (ДГТУ).

В исследованиях [3,4] приведены предложения ученых кафедры по совершенствованию расчета сжатых железобетонных элементов из высокопрочного бетона. Использованию стержневой композитной арматуры в качестве внутренней-рабочей посвящены работы [5-7].

Исследование прочности изгибаемых элементов, усиленных внешней композитной арматурой, приведено в работах [8,9], а предложения по совершенствованию расчёта прочности, деформативности и ширины раскрытия трещин подробно отражены в работах [10-12].

Наибольшее количество работ, связано с исследованиями сжатых железобетонных элементов, имеющих различные варианты внешнего поперечного и продольного армирования, а также различную гибкость и величину эксцентриситета приложения нагрузки [13-16].

В данной статье нашло отражение сопоставления средних опытных значений относительных деформаций бетона εb или εb и εbt на противоположных от линии приложения нагрузки гранях коротких опытных стоек, которые в зависимости от величины осевого эксцентриситета приложения нагрузки е0 бывают сжатыми или менее сжатыми, и сжатыми либо растянутыми.

Это необходимо для того, чтобы четко выделить тот или иной вид напряженно-деформированного состояния опытных образцов, который возникает при различных вариантах усиления и изменении величины осевого эксцентриситета.

Весь вопрос заключается в том, что в первой редакции Свода Правил по усилению железобетонных конструкций композитными материалами отсутствуют предложения по расчету усиленных конструкций, для случая малых эксцентриситетов приложения нагрузок, т. е. когда 0,1h≤e0≤ 0,3h. Однако такой случай расчета имеет место в любом многоэтажном монолитно-каркасном здании.

Ниже рассмотрены данные по деформативности бетона коротких железобетонных стоек с гибкостью λh=10 с одинаковыми размерами сечения 250x125(h) и длиной 1200 мм, которые были изготовлены из тяжелого бетона класса В30-35.

Продольное стальное армирование стоек состояло 4Ø12А500, а поперечное – из вязаных хомутов Ø6А240, расположенных с шагом 180 мм.

Результаты испытания по прочности и характеристика опытных образцов даны в табл. 1, а графики изменения относительной деформации бетона на сжатие (εb) или растяжение (εbt) для различных вариантов усиления и величины осевого эксцентриситета (е0) – изображены на рис. 1-3.

Сопоставление графиков изменения относительных деформаций бетона на сжатой (εb1), менее сжатой (εb2), либо сжатой (εb) и растянутой (εbt) гранях бетона для 9 различных вариантах композитного усиления, выполнено отдельно по каждому виду напряженно-деформированного состояния т. е. при эксцентриситетах (е0=0); е0=2,0см (0,16h) и е0=4,0см (0,32h).

Таблица № 1

Характеристика и результаты испытания эталонных и усиленных коротких опытных образцов с гибкостью λh=10, при эксцентриситетах приложения нагрузки е0=0; 2,0 и 4,0 см.

| Характеристика опытных образцов | Порядковый номер | Шифр стоек | Класс бетона B | Вариант усиления | Опытные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПрочностькНNs;Ns,f | Прогибы fexp,мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Серия А. Осевой эксцентриситет е0=0. Сечение-250x125 (h) мм l0=1200мм, | 1 | АК | 33,2 | Эталон | 1150 | 1,165 |
|  | 2 | АКУ-Х1 | 30,0 | bf=50мм;sf=190мм;s=140мм | 1190,5 | 0,4 |
|  | 3 | АКУ-Х6 | 39,3 | bf=50мм;sf=115мм;s=65мм | 1600 | 2,54 |
|  | 4 | АКУ-Х5 | 30,1 | bf=720мм(Обойма) | 1625 | 0,7 |
|  | 5 | АКУ- Х1Lц | 31,8 | bf=50мм;sf=190мм;s=140мм;4Lц | 1100 | 0,79 |
|  | 6 | АКУ- Х1Rц | 30,1 | bf=50мм;sf=190мм;s=140мм; 4Ø8Rц | 1379 | 1,82 |
| Серия Б. Осевой эксцентриситет е0=2,0см. Сечение-250x125 (h) мм l0=1200мм. | 7 | БК | 30,3 | Эталон | 592,5 | 5,2 |
|  | 8 | БКУ-Х1 | 30,0 | bf=50мм;sf=190мм;s=140мм | 778,9 | 7,5 |
|  | 9 | БКУ-Х2 | 30,3 | bf=50мм;sf=145мм;s=95мм | 794,7 | 5,4 |
|  | 10 | БКУ- Х5 | 32,4 | bf=720мм(Обойма) | 844,0 | 7,61 |
|  | 11 | БКУ- Х2Lс | 32,4 | bf=50мм;sf=145мм;s=95мм 2-а углеламината в сжатой зоне: b=50мм;t=1,4мм | 800,0 | 6,07 |
|  | 12 | БКУ-Х1Lp | 31,8 | bf=50мм;sf=190мм;s=140мм 2-а углеламината растянутой зоне:b=50мм;t=1,4мм | 700,0 | 11,42 |
| Серия В. Осевой эксцентриситет е0=4,0см. Сечение-250x125 (h) мм l0=1200мм. | 13 | ВК | 33,2 | Эталон | 422,2 | 9,15 |
|  | 14 | ВКУ-Х1 | 33,2 | bf=50мм;sf=190мм;s=140мм | 482,5 | 10,2 |
|  | 15 | ВКУ-Х1Lp | 33,2 | bf=50мм;sf=145мм;s=95мм 2-а углеламината в растянутой зоне:b=50мм;t=1,4мм | 530 | 9,29 |
|  | 16 | ВКУ-Х3Lp | 39,4 | bf=50мм;sf=190мм;Хомут в центре bf=240мм; 2-а углеламината в растянутой зоне:b=50мм;t=1,4мм | 608 | 10,8 |

Для удобства анализа, в табл. 1 одновременно с шифром представлен порядковый номер опытных образцов. Отметим также, что оценка деформативности бетона осуществлялось методом прямого сопоставления относительных деформаций бетона между эталонными и усиленными образцами.

Сжатые элементы при эксцентриситете е0=0

Рассматривая относительные деформации бетона, на противоположных (относительно размера h) гранях (а) и (б) коротких стоек (рис. 1) можно отметить, что эталонные стойки (1), а также усиленные – (2) и (5), у которых хомуты – Х1 расположены с зазором s=140 мм (шагом sf =190 мм), имеют практически одинаковые значения относительных деформаций бетона на сжатие – εb. Это подтверждают данные по жесткости сжатых элементов при различных вариантах внешнего композитного армирования, приведенные в статье авторов настоящего сборника. Подтверждение получает то, что поперечные хомуты Х1 расположенные с указанным шагом, либо хомуты Х1 в сочетании с продольными элементами усиления, наклеенными на обоих гранях, практически не влияют на увеличение прочности. Графики зависимости N-εb для стоек (3) и (4) показывают, что относительные деформации бетона становятся значительно меньше, если зазор хомутов Х3 в свету уменьшается до 65 мм, либо если стойки усилены сплошной обоймой (вариант Х5). Следовательно, эффект влияния стесненных условий работы бетона проявляется в большей степени и приводит к увеличению прочности усиленных образцов.

Стойка (6), усиленная вклеиванием в штрабу 4-х стержней диаметром 8 мм в сочетании с поперечными хомутами Х1, показала практически одинаковые с эталонами образцами относительные деформации бетона на сжатие на противоположных относительно оси приложения нагрузки гранях. Незначительное различие для всех стоек серии А абсолютных значений относительных деформаций бетона (εb) на гранях а) и б), при эксплуатационных уровнях нагрузки, чётко подтверждает то, что нагрузка приложена только со случайным эксцентриситетом – е0.

εb1*10-3

εb2*10-3

Рис. 1. Сопоставление средних опытных значений относительных деформаций бетона на сжатие – εb1 и εb2 на противоположных гранях коротких стоек (λh=10) в зависимости от величины нагрузки и вариантов композитного усиления при осевом эксцентриситете e0=0.

Сжатые элементы с малым эксцентриситетом е0=2,0 см (0,16h)

При сопоставлении относительных деформаций бетона для коротких стоек при e0=2 см (рис. 2), видно, что в отличие от условно центрально-сжатых элементов, влияние поперечного и продольного армирования проявляется уже по-разному. На грани а), расположенной ближе к оси приложения нагрузки, относительные деформации во всём диапазоне –только сжимающие. На противоположной грани – б) деформации на сжатие малы и постепенно переходят в растянутые - εbt, начиная от уровня примерно равного 0,8Nult. По-разному проявляется и влияние внешней продольной композитной арматуры. В частности, относительные деформации бетона на сжатие (εb) по граням а) и б) эталонной стойки (7) и стойки (12), которая имеет комбинированное усиление хомутами Х1 в сочетании с полосами-ламинатами, продольно расположенными на менее сжатой (растянутой) грани, – отличаются незначительно.

εbt*10-3

εb*10-3

Рис. 2. Сопоставление средних опытных значений относительных деформаций бетона на сжатие – εb (а) и растяжение – εbt (б) на противоположных гранях коротких (λh=10) стоек в зависимости от величины нагрузки и вариантов композитного усиления при осевом эксцентриситете e0=2,0см (0,16h)

Аналогичный вариант армирования с расположением продольной композитной арматуры усиления на более сжатой грани стойки приводит уже к некоторому увеличению несущей способности стойки (11). Стойки (9), (10), усиленные соответственно только поперечными хомутами Х1 с зазором 140мм; Х2 – зазор 95 мм; либо сплошной обоймой (вариант X5), приводит к более резкому уменьшению относительных деформаций бетона на сжатой грани а) и практически до разрушения поддерживает сжимающие деформации на грани б), способствуя перераспределению напряжений.     Следовательно, способствует и повышению несущей способности. Однако уровень повышения несущей способности при одинаковом поперечном армировании ниже, по сравнению с элементами со случайными эксцентриситетами.

Следует отметить также, что, для коротких стоек λh=10 при и e0=0,16h, влияние гибкости становится заметным, но не критичным. Распределение относительных деформаций на разных гранях показывает, что при малых эксцентриситетах и гибкости λh≤10, более эффективным остаётся вариант внешнего поперечного армирования.

Сжатые элементы с большим эксцентриситетом (е0=4см=0,32h).

Графики зависимости значений относительных деформацийεв и εвtот величины нагрузки – N для коротких стоек, загруженных с большими эксцентриситетами е0=4,0см или 0,32h, приведены на рис. 3. Как не трудно заметить, указанные опытные образцы имеют уже четко выраженную двухзначную эпюру относительных деформаций, т.е. сжатую – а) и растянутую – б) зоны.

Следовательно, речь идет о несущей способности сжато-изонутых элементов с расчетом по нормальным сечениям. Поэтому, ниже, относительные деформации бетона рассматриваем отдельно для сжатой – εви растянутой – εвtзон.

Короткая эталонная стойка (13) показывает наибольшие относительные деформации на сжатие. Несколько меньше значения εвимеют стойки (14) и (15), усиленные только поперечными хомутами Х1 или хомутами Х1 в сочетании с продольным армированием растянутой грани. Обособленно меньшие деформации показал образец (16) с поперечным широким хомутом Х3, установленном в центре высоты стоек в сочетании с продольным композитным армированием растянутой грани.

εbt*10-3

εb*10-3

Рис. 3. Сопоставление средних опытных значений относительных деформаций бетона на сжатие – εb (а) и растяжение – εbt (б) на противоположных гранях коротких (λh=10) стоек в зависимости от величины нагрузки и вариантов композитного усиления при осевом эксцентриситете e0=4,0см (0,32h).

Относительные деформации на растяжение εвt оказались попарно одинаковыми. Наибольшие они в образцах (13) и (14), которые усилены только внешней поперечной арматурой. Наименьшие значения εвt имели образцы (15) и (16), имеющие усиление внешней продольной композитной арматурой в сочетании с поперечными хомутами, которые при наличии больших эксцентриситетов выполняют роль анкеров для продольной арматуры. С учетом проведенного анализа о влиянии различных вариантов внешнего композитного армирования на изменение относительной деформаций бетона при изменении эксцентриситета приложения нагрузки, можно сделать следующие выводы:

1. Относительные деформации бетона, зафиксированные на наружных гранях опытных образцов при трех значениях величины осевого эксцентриситета, показали четкое изменение напряженно-деформированного состояния, как эталонных, так и усиленных внешним композитным армированием опытных образцов. Это состояние полностью соответствует существующей классификации: условно центрально сжатые или элементы со случайным эксцентриситетом (е0=0); элементы, работающие с малыми (е0=0,16h) и большими (е0=0,32h) эксцентриситетами.

2. Варианты усиления, при которых опытные образцы показали наименьшее значение относительных деформаций на сжатие (εв) и растяжение (εвt), соответствуют наибольшей жесткости в вариантах усиления и, соответственно, наибольшей прочности опытных образцов.

3. При осевом приложении нагрузки (е0=0) критерием оценки эффективности вариантов усиления являются относительные деформации бетона на сжатие – εв, а при е0=0,32h – относительные деформации бетона на растяжение – εвt, что соответствует положениям Свода Правил по усилению конструкций композитными материалами.

4. Наименьшие относительные деформации на сжатие – (εв) показали опытные образцы, усиленные поперечной обоймой при е0=0, а на растяжение (εвt) –образцы усиленные внешней продольной арматурой при е0=0,32h.

5. При эксцентриситете приложения нагрузки е0=0,16h наибольшую жесткость элементов усиления и наименьшие относительные деформации бетона на более сжатой грани (εв), также показали образцы, усиленные внешней поперечной обоймой. Однако, эффективность работы этой обоймы ниже, по сравнению с центрально нагруженными элементами. Продольное армирование при гибкости стоек λh=10 заметной роли не оказывает.

Литература

- Zhang Ai-hui, Jin Wei-liang, Li Gui-bing. Behavior of preloaded RC beams strengthened with CFRP laminates // Journal of Zhejiang University-SCIENCE A. 2006. Vol. 7. №3. pp. 436-444 URL: link.springer.com/article/10.1631/jzus.2006.A0436.

- Mander J. B.; Priestley M. J. N., Park Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete // Journal of Structural Engineering. Vol. 114. №8. 1988. URL: doi.org/10.1061/ (ASCE) 0733-9445(1988)114:8(1804).

- Мкртчян А.М., Маилян Д.Р. Расчет железобетонных колонн из высокопрочного бетона по недеформированной схеме // Научное обозрение. 2013. № 11. С. 72-76.

- Мкртчян А.М., Аксенов В.Н., Маилян Д.Р., Блягоз А.М., Сморгунова М.В. Особенности конструктивных свойств высокопрочных бетонов // Новые технологии. 2013. № 3. С. 135-143.

- Маилян Д.Р., Польской П.П., Мерват Х., Кургин К.В. О прочности балок из тяжелого бетона при использовании стальной, углепластиковой и комбинированной арматуры, расположенной в два ряда // Инженерный вестник Дона. 2013. №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2096.

- Маилян Д.Р., Польской П.П., Мерват Х., Кургин К.В. О деформативности изгибаемых элементов из тяжелого бетона при двухрядном расположении углепластиковой и комбинированной арматуры // Инженерный вестник Дона. 2013. №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2094.

- Польской П.П., Хишмах М., Михуб А. О возможности использования круглых углепластиковых стержней в качестве рабочей арматуры для изгибаемых элементов // Научное обозрение. 2012. №6. С. 211-213.

- Польской П. П., Маилян Д. Р., Шилов А. А., Меретуков З. А. Армирование и схемы испытания наклонных сечений балок с внешним композитным усилением // Новые технологии. 2015. № 4. С. 44-48.

- Polskoy P.P., Mailyan D.R., Dedukh D.A., Georgiev S.V. Design of reinforced concrete beams in a case of a change of cross section of composite strengthening reinforcement // Global journal of Pure and Applied mathematics. 2016. V.12. №2 pp.1767-1786 URL: ripublication.com/gjpam16/gjpamv12n2_50.pdf.

- О расчете ширины нормальных трещин балок, усиленных стекло и углепластиком // Маилян Д.Р., Польской П.П. Научное обозрение. 2014. № 12. С. 490-492.

- Об уточнении расчетов прогибов балок, усиленных композитными материалами. Польской П.П., Маилян Д.Р. Научное обозрение. 2014. № 12. С. 493-495.

- Muradyan V., Mailyan D., Lyapin A., Chubarov V. Energy-efficiency increase of reinforced concrete columns with recessed working fittings // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 19. "Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport, EMMFT 2017" 2017. p. 012032.

- Польской П.П., Георгиев С.В. О программе исследования сжатых железобетонных элементов, усиленных композитными материалами на основе углепластика // Научное обозрение, 2014, №10-3, с. 662-666.

- Польской П.П., Георгиев С.В. Характеристики материалов, используемых при исследовании коротких и гибких стоек, усиленных углепластиком // Научное обозрение, 2014, №10, ч.2. с. 411-414.

- Маилян Д.Р., Польской П.П., Георгиев С.В. Конструкция каркасов и схемы испытания опытных стоек, усиленных углепластиком // Научное обозрение, 2014, № 10-3, с. 667-670.

- Маилян Д.Р., Польской П.П., Георгиев С.В. Методики усиления углепластиком и испытания коротких и гибких стоек // Научное обозрение. 2014, №10, ч.2. с.415-418.

References

- Zhang Ai-hui, Jin Wei-liang, Li Gui-bing. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A. 2006. Vol. 7. №3. pp. 436-444 URL: link.springer.com/article/10.1631/jzus.2006.A0436.

- Mander J. B.; Priestley M. J. N., Park R. Journal of Structural Engineering. Vol. 114. №8. 1988. URL: doi.org/10.1061/ (ASCE) 0733-9445(1988)114:8(1804).

- Mkrtchjan A.M., Mailjan D.R. Nauchnoe obozrenie. 2013. № 11. pp. 72-76.

- Mkrtchjan A.M., Aksenov V.N., Mailjan D.R., Bljagoz A.M., Smorgunova M.V. Novye tehnologii. 2013. № 3. pp. 135-143.

- Mailjan D.R., Pol'skoj P.P., Mervat H., Kurgin K.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4.URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2096.

- Mailjan D.R., Pol'skoj P.P., Mervat H., Kurgin K.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2094.

- Pol'skoj P.P., Hishmah M., Mihub A. Nauchnoe obozrenie. 2012. № 6. pp. 211-213.

- Pol'skoj P. P., Mailjan D. R., Shilov A. A., Meretukov Z. A. Novye tehnologii. 2015. № 4. pp. 44-48.

- Polskoy P.P., Mailyan D.R., Dedukh D.A., Georgiev S.V. Global journal of Pure and Applied mathematics. 2016. V. 12. №2. pp.1767-1786. URL: ripublication.com/gjpam16/gjpamv12n2_50.pdf.

- Mailjan D.R., Pol'skoj P.P. Nauchnoe obozrenie. 2014. № 12. pp. 490-492.

- Pol'skoj P.P., Mailjan D.R. Nauchnoe obozrenie. 2014. № 12. pp. 493-495.

- Muradyan V., Mailyan D., Lyapin A., Chubarov V. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 19. "Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport, EMMFT 2017" 2017. p. 012032.

- Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie, 2014, №10-3, pp. 662-666.

- Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie, 2014, №10, ch.2. pp.411-414.

- Mailjan D.R., Pol'skoj P.P., Georgiev S.V.  Nauchnoe obozrenie. 2014. № 10-3. pp. 667-670.

- Mailjan D.R., Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie. 2014, №10, ch.2. pp. 415-418.