Математическое описание измельчения дисперсных материалов ударным способом

А.Е. Лебедев, С. Суид, А.А. Ватагин

Ярославский государственный технический университет, Ярославль

Аннотация: Измельчение дисперсных материалов при помощи удара является одним из наиболее эффективных методов, особенно когда требуется получение тонкого и сверхтонкого помола. Однако не смотря на многочисленные достоинства данного вида измельчения имеются и существенные недостатки, наиболее значимым из которых является быстрый и неравномерный износ лопастей и отбойных органов. Особенно это проявляется при измельчении твердых и неоднородных частиц, обладающих повышенными абразивными свойствами. Для решения данной проблемы было предложено организовать ударное взаимодействие таким образом, чтобы вся рабочая поверхность была нагружена одинаково. Это позволит обеспечить одинаковые условия взаимодействия и исключить образование участков с повышенной интенсивностью износа и продлить срок службы мельниц. Однако реализация данного способа требует создания методов расчета параметров потоков, как набегающего на отбойник, так и отраженного от него. В работе приводится математическое описание структуры данных дисперсных потоков.

Ключевые слова: измельчение, удар, столкновение, диаметр, мельница, материал, частица, отбойник, поток, взаимодействие, износ.

Ударное измельчение дисперсных материалов относится к одним из наиболее эффективных методов измельчения, особенно когда требуется получение тонкого помола. Это объясняется тем, что в процессе столкновения частиц с отбойными органами удается при невысоких энергозатратах получить качественный помол. Дело в том, что при ударе на частицы измельчаемого материала действуют кратковременные силы огромной величины, часто в несколько раз превышающие силовые воздействия в измельчителях других типов.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества данного вида измельчителей, рабочие органы аппаратов ударного типа подвержены интенсивному износу по причине нерациональной организации условий взаимодействия потоков измельчаемых материалов.

В частности, на асфальтобетонном заводе АБЗ 4 КАПОТНЯ при производстве минерального порошка путем помола щебня и асфальтового гранулята лопасти ускорителей и отбойные плиты подвержены интенсивному износу. При этом разрушаются лишь некоторые области рабочих органов, а остальная поверхность остается работоспособной. Такое неэффективное применение дорогих деталей приводит к повышению цен на готовый продукт.

Для решения данной проблемы было предложено организовать условия взаимодействия частиц потока с поверхностями отбойных плит, при которых будет нагружена вся их рабочая поверхность, что приведет к одинаковому износу меньшей интенсивности.

Это можно обеспечить за счет модернизации существующего оборудования, например размещением в карманы для самофутеровки направляющих пластин, которые обеспечат плавное перераспределение материала с нижней части лопатки и его одинаковое распределение по высоте рабочего органа в конечной зоне, что позволит обеспечить равномерное распределение количества частиц в образующемся дисперсном потоке перед отбойным органом. Такие условия столкновения обеспечат уменьшение интенсивности разрушения основных рабочих органов ударного измельчителя.

Для реализации вышеописанных технических решений необходимо произвести расчет параметров движения частиц в набегающем и отраженном потоках.

Расчетная схема ударного взаимодействия разряженного потока с отбойным элементом представлена на рис.1.

В процессе моделирования будем использовать вероятностный подход.

При образовании отраженного потока фазовое пространство представляет собой совокупность скорости частицы и ее диаметра. Распределение числа частиц отраженного потока dN2 в элементе фазового объема dГ2=dv2dD2зависит от энергии частицы Е2:

1- набегающий поток частиц измельчаемого материала, 2- отраженный поток, 3-ускоритель, 4- отбойный элемент

Рис. 1-Расчетная схема процесса образования отраженного дисперсного потока твердых частиц

| dN2=A2⋅exp−E2E02dГ2 | (1) |
| --- | --- |

Энергия Е2 в (1) представлена в виде двух составляющих - кинетической и энергии, расходуемой на формирование новой поверхности. Согласно исследованиям [1-10], поверхностная составляющая энергии при измельчении однородных частиц пропорциональна их диаметру:

| Eпов=ζ1π⋅D2 | (2) |
| --- | --- |

Однако, в случае дробления неоднородных материалов (состоящих из крупно- и тонкодисперсной составляющей, связующего) при вычислении поверхностной энергии (2) необходимо принимать во внимание и дополнительные расходы на преодоление сил вязкости и слипания. Предложено поверхностную энергию считать обратно пропорциональной квадрату диаметра:

| Eпов=ζ2π⋅D22, | (3) |
| --- | --- |

где ζ1,ζ2 ─ коэффициенты пропорциональности, зависящие от физико-механических свойств частиц измельчаемого материала.

Произведем переход от параметров v2,D2к безразмерным величинам:

| W2=v2vk,Д2=D2Dk | (4) |
| --- | --- |

Здесь vkи Dkсредняя скорость, и размер частиц.

Тогда с учетом (2) – (4) выражение энергии для твердых хрупких материалов:

| E2=π⋅Д22⋅ρ⋅Dk2⋅W22⋅vk22+ζ1π⋅Д2⋅Dk; | (5) |
| --- | --- |

для неоднородных частиц:

| E2=π⋅Д22⋅ρ⋅Dk2⋅W22⋅vk22+ζ2π⋅Д22⋅Dk2 | (6) |
| --- | --- |

Нормировочная константа А2 в выражении (1) с учетом (4)-(6) вычисляется выражением:

| N2=Г2dN2=W2minW2maxД2minД2maxA2⋅vk⋅Dk⋅exp−E2E02dД2dW2, | (7) |
| --- | --- |

где N2- число частиц, находящихся в отраженном потоке и определяемое из экспериментальных данных:

| N2=δ=1wVδVδ'=6⋅ρπδ=1wMδD2δ'3, | (8) |
| --- | --- |

| D2δ'=D2δmax−D2δmin2. | (9) |
| --- | --- |

Здесь W ─ число фракций, N2δ и Vδ ─ количество и объем частиц δ-й фракции, соответственно, Vδ'─ объем частицы диаметра D2δ'в δ-й фракции,  Мδ ─ масса частиц в δ-й фракции, v2max и v2min наибольшее и наименьшее значение скорости частиц, D2max и D2min максимальный и минимальный размеры осколков.

Энергетический параметр Е02 в выражении (1) находится из уравнения энергетического баланса для момента столкновения дисперсного потока с отбойным элементом:

| Ep1=Ep2, | (10) |
| --- | --- |

где Ep1 ─ энергия набегающего потока твердых частиц на отбойную поверхность, Ep2 -- энергия отраженного потока частиц.

Последняя может быть вычислена по формуле:

| Ep2=Г2E2dN2. | (11) |
| --- | --- |

Дифференциальная функция распределения числа частиц отраженного потока по размерам следует из выражения (1) :

| f2Д2=1N2dN2dД2=1N2Г2ldN2=A2⋅vkN2W2minW2maxexp−E2E02dW2. | (12) |
| --- | --- |

Здесь dГ2'- сокращенный элемент фазового объема:

| dГ2'=vkdW2. | (13) |
| --- | --- |

Проинтегрировав, получим:

| f2Д2=−A2⋅2π⋅erfθ1⋅W2min−erfθ1⋅W2maxexpθ22⋅N2⋅Д2⋅θ3. | (14) |
| --- | --- |

Величины θ1 – θ3 в формуле (14) находятся:

| θ1=Д2⋅Dk⋅vk⋅2⋅π⋅ρ⋅DkE02, | (15) |
| --- | --- |

для твердых однородных частиц:

| θ2=−ζ1Д2⋅Dk⋅π⋅E02, | (16) |
| --- | --- |

для неоднородных частиц:

| θ2=−ζ2Д22⋅Dk2⋅π⋅E02, | (17) |
| --- | --- |
| θ3=π⋅ρ⋅DkE02. | (18) |

Согласно работе [5], средний диаметр образующихся однородных частиц:

| Д2СР=−erfθ4⋅W2min−erfθ4⋅W2maxexpθ2⋅Д2⋅θ3−1, | (19) |
| --- | --- |

где:

| θ4=vk⋅Dk⋅2⋅π⋅ρE022,θ5=A2⋅2⋅πД2max2−Д2min2. | (20) |
| --- | --- |

Для неоднородных частиц:

| Д2СР=−erfθ4⋅W2min−erfθ4⋅W2max×exp−θ2E02⋅π⋅Dk2θ3. | (21) |
| --- | --- |

Зависимость между величинами Д2cpи D2cpаналогична (4). Тогда выражение для дифференциальной функции распределения числа частиц отраженного потока по размерам следует из (12) и (14) с учетом (4), (10) – (21).

Предложенная методика описания структуры дисперсного потока позволит определить основные параметры лопасти криволинейной формы при проектировании центробежно-ударных измельчителей.

Литература

- Зайцев А. И., Лебедев А. Е., Бадаева Н. В., Романова М. Н.  Анализ методов разогрева агломератов «старого» асфальтобетона и описание струйного способа  // Инженерный вестник Дона, 2015, №2 ч.2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3052.

- Лебедев, А. Е., Зайцев А. И., Петров А.А. Метод оценки коэффициента неоднородности смесей сыпучих сред  // Инженерный вестник Дона, 2014, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2556.

- Верлока, И.И., Капранова А.Б., Лебедев, А. Е. Современные гравитационные устройства непрерывного действия для смешивания сыпучих компонентов // Инженерный вестник Дона, 2014, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2599.

- Kapranova, A. B. The optimization problem of the curvilinear blades from in the powder densification set-up./ A.B. Kapranova, A.I. Zaitzev., A.V. Bushmelev., A.E. Lebedev// CHISA 2006 : The 17-th Int. Congr. of Chem. Eng., Chem Equip., Desing and Automation. - Praha, Czech. Repablic, 2006. –Р 1080

- Rittinger, P. R. Lehrbuch der Aufbereitskunde / P. R. Rittinger - Berlin, 1867. - 595 s.

- Пат. 2274492 Российская Федерация, МПК B02 C13/20. Центробежная мельница встречного измельчения/ П. Ф. Корчагин. – Опубл. 20.04. 2006.

- Лозовая, С. Ю. Создание методов расчета и конструкций устройств с деформируемыми рабочими камерами для тонкого и сверхтонкого помола материалов: дис…. докт. техн. наук. - Белгород, 2005, 396 с.

- Лупанов, А. П. Совершенствование, научное обоснование и промышленное освоение технологического процесса производства асфальтобетонных смесей с использованием «старого» асфальтобетона: дис. ...докт. техн. наук: 05.17.08. - Ярославль, 2010. - 338 с.

- Олевский, В. А. Конструкции, расчеты и эксплуатация дробилок - М.: Металлургиздат, 1958. -460 с.

- Зайчик, Л. И., Алипченков В.М. Статистические модели движения частиц в турбулентной жидкости. – М.: Физматлит, 2007.- 312 с.

References

- Zaytsev A. I., Lebedev А. Е. , Badaeva N. V., Romanova М. N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2, p.2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3052.

- Lebedev, А. Е, Zaitsev А. I., Petrov А. А. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2556.

- Verloka, I.I., Kapranova А. B., Lebedev А. Е. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2599.

- Kapranova, A. B., Zaitsev А. I., Bushmelev A.V., Lebedev A.E. The optimization problem of the curvilinear blades from in the powder densification set-up. CHISA 2006: The 17-th Int. Congr. of Chem. Eng., Chem Equip., Desing and Automation. Praha, Czech. Repablic, 2006. Р. 1080

- Rittinger, P. R. Lehrbuch der Aufbereitskunde. P. R. Rittinger.  Berlin, 1867.  595 p.

- Pat. 2274492 Rossiyskaia Federatsia, MPK B02 C13/20. Centrobegnaia melnica vstrechnogo izmelchenia [Centrifugal mill of oncoming grinding]. P. F. Korchagin. Opubl. 20.04. 2006.

- Lozovaia, S. U. Sozdanie metodov rascheta i konstrukciy ustroiystv s deformiryumimi rabochimi kamerami dlia tonkogo i sverhtonkogo pomola materialov [The development of methods of calculation and design of devices with deformable working chambers for fine and ultrafine grinding of materials]: dis…. dokt. tehn. nauk. Belgorod, 2005, 396 p.

- Lupanov, А. P. Sovershenstvovanie, nauchnoe obosnovanie i promishlennoe osvoenie tehnologicheskogo processa proizvodstva asvaltobetonnih smeseiy s ispolzovaniem «starogo» asfaltobetona [Improvement, scientific study and industrial development of the technological process of production of asphalt mixtures using the "old" asphalt concrete]: dis…. dokt. tehn. nauk: 05.17.08.  Yaroslavl, 2010. 338 p.

- Olevskiy, V. А. Konstrukcii, rascheti i ekspluatacia drobilok [Design, calculations and operation of crushers]. M.: Metallurgizdat, 1958. 460 p.

- Zaiychik, L. I., Alipchenkov V. М.  Statisticheskie modeli dvigenia chastic v turbulentnoi gidkosti [The statistical model of particle motion in a turbulent fluid]. М.: Fizmatlit, 2007. 312 p.