Сравнительный анализ дорожных конструкций по критерию усталостного разрушения

А.С.Конорев, О.В.Конорева, А.А. Холадаев

Фарниева М.В., Симакова А.А.

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

Аннотация: Приведены результаты сравнительного анализа дорожных конструкций на участках автомагистралей М-4 и М11 по критерию усталостного разрушения. Представлен сопоставительный анализ результатов по предлагаемой методике, основанной на суммировании деформаций, накапливаемых в покрытии за весь срок эксплуатации, и нормативной методике ОДН 218.046-01.

Ключевые слова: проектирование, нежесткие дорожные одежды, асфальтобетонное покрытие, усталостная долговечность, расчет.

Расчет накопления усталостных повреждений в асфальтобетонном покрытии необходимо проводить в течение всего периода года с учетом температур покрытия и влажности грунта земляного полотна, изменяющихся по сезонам или месяцам. В соответствии с разработанным в РГСУ алгоритмом прогнозирования усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий [1] были рассчитаны дорожные конструкции, располагающиеся на участках автомагистралей М-4 и М-11. Исходные данные по слоям дорожных конструкций и по количеству приложения расчетной нагрузки приведены в таблице 1. Расчет конструкций на усталостную долговечность производился в соответствии с разработанным алгоритмом. Блок-схема алгоритма приведена на рис 1. Полную картину о доли накопленных повреждений для каждой из конструкции можно составить по графику, приведенному на рисунке 2.

| Участок | Наименование конструктивного слоя | Толщина слоя, см | Еобщ, МПа | Число приложений расчетной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица № 1

| М4 Км 877 - 890 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 по ГОСТ 31015-2002 на БНДУ 60 по СТО «Автодор» 2.1-2011, модифицированный полимерной добавкой или ПБВ по ГОСТ Р 52056 | 5 | 589 | 10066063 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А/б плотный из горячей к/з полимерно-дисперсно-армированной смеси I марки тип А по ГОСТ 9128-2009 | 7 |  |  |
|  | А/б пористый из горячей к/з полимерно-дисперсно-армированной смеси I марки по ГОСТ 9128-2009 | 7 |  |  |
|  | Органоминеральная смесь, обработанная жидким органическим вяжущим (4% эмульсии) с минеральным вяжущим (3% цемента) по ГОСТ 30491-97 | 20 |  |  |
|  | Щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии (С4) при максимальном размере зерен 80 мм ГОСТ 25607-2009 | 26 |  |  |
|  | Песок мелкий | 20 |  |  |
|  | Грунт: глина | - |  |  |
| М4 Км 877,326 – 890,476 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон на БНДУ 60 по СТО «Автодор» 2.1-2011, | 4 | 624 | 10066063 |
|  | А/б высокоплотный из горячей м/з щебеночной смеси на БНД 60/90 по ГОСТ 9128-2009 | 8 |  |  |
|  | А/б плотный из горячей к/з щебеночной смеси на БНД 60/90 по ГОСТ 9128-2009 | 22 |  |  |
|  | Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией при максимакльном размере зерен до 40 мм (С5) ГОСТ 25607-2009 | 56 |  |  |
|  | Песок мелкий | 20 |  |  |
|  | Грунт: глина | - |  |  |
| М4 Км 907,37 – 912,283 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002 | 5 | 567 | 10066063 |
|  | А/б пористый из горячей крупнозернистой щебеночной смеси I марки ГОСТ 9128-97 | 7 |  |  |
|  | Георешетка |  |  |  |
|  | А/б пористый из горячей крупнозернистой щебеночной смеси II марки ГОСТ 9128-97 | 8 |  |  |
|  | Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом, М 60 F25 | 20 |  |  |
|  | Технологический слой из щебня, уложенный по способу заклинки ГОСТ 8267-93 | 15 |  |  |
|  | Щебень М-800 фр. 40-70мм ГОСТ 8267-93 | 27 |  |  |
|  | Геотекстиль |  |  |  |
|  | Грунт: суглинок | - |  |  |
| М4 Км 1250-1265 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон из смеси ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002 на БНДУ 60 по СТО Автодор2.1-2011, | 5 | 523 | 12089618 |
|  | А/б плотный из горячей к/з щебеночной смеси I марки тип А ГОСТ 9128-2009 | 7 |  |  |
|  | А\б пористый из горячей к/з щебеночной смеси I марки ГОСТ 9128-2009 | 8 |  |  |
|  | Органо-минеральная смесь на основе 70% сфрезерованного асфальтобетона и 30% щебеночно-песчаной смеси фр. 0-40 мм М600 с добавлением битумной эмульсии 3% и цемента 4% | 9 |  |  |
|  | Щебеночно-гравийно-песчаная С5 смесь (р-р зерен до 40 мм) по ГОСТ 25607-94 содержание щебня 30% | 31 |  |  |
|  | Гравийно-песчаная смесь С4 (р-р зерен до 40 мм) по ГОСТ 25607-94 | 45 |  |  |
|  | Геотекстиль |  |  |  |
|  | Грунт: суглинок тяжелый | - |  |  |
| М4 Км 1285,2-1291,15 | Щебеночно-мастичный а/б из смеси ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002 на БНДУ 60 по СТО Автодор2.1-2011, | 5 | 577 | 12089618 |
|  | Асфальтобетон плотный из горячей крупнозернистой щебеночной смеси I марки тип А ГОСТ 9128-2009 | 7 |  |  |
|  | А/б пористый из горячей к/з щебеночной смеси I марки ГОСТ 9128-2009 | 8 |  |  |
|  | А/б пористый из горячей к/з щебеночной смеси II марки ГОСТ 9128-2009 | 9 |  |  |
|  | Щебеночно-гравийно-песчаная С5 смесь (р-р зерен до 40 мм) по ГОСТ 25607-94 содержание щебня 30% | 28 |  |  |
|  | Гравийно-песчаная смесь С4 смесь (р-р зерен до 40 мм) по ГОСТ 25607-94 | 45 |  |  |
|  | Геотекстиль |  |  |  |
|  | Грунт: суглинок тяжелый | - |  |  |
| М 11 Км 258 - 334 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на БНДУ 85 по СТО Автодор 2.1-2011, модифицированный полимерной добавкой | 6 | 572 | 7405234 |
|  | А/б плотный из горячей к/з дисперсно-армированной смеси I марки, ГОСТ 9128-2009 на битуме 60/90 ГОСТ 22245-90 | 8 |  |  |
|  | А/б пористый из горячей к/з смеси I марки, ГОСТ 9128-97 на битуме 60/90 ГОСТ 22245-90 | 12 |  |  |
|  | Щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии при макс. размере зерен 80 мм, ЩПС-С4 по ГОСТ 25607-2009 | 45 |  |  |
|  | Подстилающий слой из песка | 30 |  |  |
|  | Грунт рабочего слоя: песок мелкий | - |  |  |

По результатам расчета видно, что наиболее долговечная с точки зрения усталости асфальтобетонного покрытия конструкция на участке М-4 км 877-890 и км 1285 с толщиной асфальтобетонного покрытия 34 см и 29 см соответственно. Наименее долговечные конструкции на участке М-4 км 877 и км 1250 с толщиной асфальтобетонного покрытия 19 и 20см.

Рисунок 1. Блок – схема расчета конструкций на усталостную долговечность

Конструкция на М-4 км 877;

Конструкция на М-4 км 1250;

Конструкция на М-11 км 258;

Конструкция на М-4 км 907;

Конструкция на М-4 км 1285;

Конструкция на М-4 км 877-890.

Рисунок 2. Накопление усталостных повреждений асфальтобетонных покрытий дорожных конструкций

Асфальтобетонное покрытие этих конструкций прогнозируется быть разрушенным уже на 11-12 год срока службы, тогда как их проектный срок составляет 18 лет. Исходя из графика, за годы эксплуатации в конструкциях накоплена следующая доля усталостных разрушений:

| через 10 лет | через 15 лет |
| --- | --- |
| - М-4 км 877 – 0,9; - М-4 км 1250 – 0,8; - М-11 км 258 – 0,7; - М-4 км 907 – 0,65; - М-4 км 1285 – 0,47; - М-4 км 877-890 – 0,4. | - М-4 км 877 – разрушена; - М-4 км 1250 – разрушена; - М-11 км 258 – разрушена; - М-4 км 907 – 1,0; - М-4 км 1285 – 0,7; - М-4 км 877-890 – 0,6. |

Сравнение результатов расчета по предлагаемой методике и нормативной методике ОДН 218-046-01 [2-7] по критерию усталостного разрушения, показывает (табл. 2 доля усталостных разрушений показана как 1-D), что результаты согласуются в плане выявления наиболее или наименее долговечных дорожных конструкций. Различие же методик состоит в том, что предлагаемая в данной работе методика предполагает возможность прогнозирования срока службы каждой конкретной конструкции и своевременного назначения различных видов ремонтов, что ведет к сокращению всех видов затрат.

Таблица № 2

| Участки дорог | М-4 км 877 | М-4 км 877-890 | М-4 км 907 | М-4 км 1250 | М-4 км 1285 | М-11 км 258 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля усталостных разрушений через 10 лет, 1-D | 0,1 | 0,6 | 0,35 | 0,2 | 0,53 | 0,3 |
| Коэффициент прочности (фактический) по критерию усталостного разрушения по ОДН | 1,027 | 1,949 | 1,243 | 1,052 | 1,535 | 1,2 |
| Коэффициент прочности (требуемый) по критерию усталостного разрушения по ОДН | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |

Литература

1.  Углова Е. В., Илиопов С.К., Селезнев М.Г. К вопросу о разработке современных методов расчета и конструирования дорожных одежд // Современные пути развития автодорожного комплекса: материалы Междунар. науч. конф., г. Омск, 2000 / СибАДИ, 2000. – Вып. 3. - С. 105 - 106.

2. Радовский Б. С. Проблемы механики дорожно - строительных материалов и дорожных одежд // Избр. труды. - Киев, 2003. С. 26 – 34.

3. Guide for Mechanistic – Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures ARA / Inc. ERES Division 505 West University Avenue Champaign, Illinois 61820. – 1999. pp. 1 - 30.

4. Marchionna A., Cesarini M., Formaci M.G., Malgarini M. Modello di degradazione strutturalle dele pavimentazione // Autostrade. – 1985. № 1 – 3. ss.1 – 200.

5. RDO Asphalt 09 «Указания по расчету дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием». Научно-исследовательское общество дорог и транспорта – 2009. С. 309 – 328.

6. Углова Е.В., Конорева О.В. Разработка каталога нежестких дорожных одежд для автомобильных дорог I-II категорий. «Дороги и мосты» Вып. 34-2016. С. 87-101.

7. Конорева О.В. Анализ методов прогнозирования усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий. Научное обозрение, 2014. – Вып. №11. С. 3 – 10.

8. А.Н. Тиратурян, Е.С. Белоусов, В.Ю. Шаталов. Имитационное моделирование ухудшения эксплуатационного состояния нежестких дорожных конструкций на основе вероятностного подхода // Инженерный вестник Дона 2016, №3. URL:  ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3710

9. Николенко М.А., Бессчетнов Б.В. Повышение длительной трещиностойкости асфальтобетона дорожных покрытий // Инженерный вестник Дона,2012, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/856

10. Углова Е.В., Конорева О.В, Конорев А.С. Учет воздействия транспортного потока при расчете дорожной конструкции на стадии проектирования и определения остаточного ресурса дорожных одежд на стадии эксплуатации.  Интернет-журнал Науковедение. 2012. № 4 (13). С. 1–7.

References

1. Uglova, E. V., Iliopolov S. K., Seleznev M. G.  K voprosu o razrabotke sovremennykh metodov rascheta i konstruirovaniya dorozhnykh odezhd. Sovremennye puti razvitiya avtodorozhnogo kompleksa: materialy Mezhdunar. nauch. konf., g. Omsk, 2000.  SibADI, 2000. Vyp. 3. pp. 105 - 106.

2. Radovskij B. S. Problemy mehaniki dorozhno - stroitel'nyh materialov i dorozhnyh odezhd. Izbr. trudy. Kiev, 2003. pp. 26 - 34.

3. Guide for Mechanistic – Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures ARA. Inc. ERES Division 505 West University Avenue Champaign, Illinois 61820. 1999. pp. 1 - 30.

4. Marchionna A., Cesarini M., Formaci M.G., Malgarini M.  Modello di degradazione strutturalle dele pavimentazione.  Autostrade. 1985. № 1 – 3. pp. 1 – 200.

5. RDO Asphalt 09 «Ukazanija po raschetu dorozhnoj odezhdy s asfal'tobetonnym pokrytiem». Nauchno-issledovatel'skoe obshhestvo dorog i transporta,  2009. pp. 309 - 328.

6. Uglova E.V., Konoreva O.V. «Dorogi i mosty» Vyp. 34-2016. pp. 87-101.

7. Konoreva O.V. Nauchnoe obozrenie 2014. Vyp. №11. pp. 3 – 10.

8. A.N. Tiraturjan, E.S. Belousov, V.Ju. Shatalov. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №3. URL:  ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3710

9. Nikolenko M.A., Besschetnov B.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/856

10. Uglova E.V., Konoreva O.V, Konorev A.S. Internet-zhurnal Naukovedenie. 2012. № 4 (13). pp. 1 - 7.