Вынужденные  осесимметричные  колебания тонкой  круглой биморфной  пластины  ступенчато  переменной толщины и жесткости

Д. А. Шляхин

1.Введение. В различных акустических устройствах в качестве преобразователя энергии используются тонкостенные круглые биморфные пластины. Наиболее эффективной конструкцией, обладающей высокой механической прочностью и чувствительностью, является круглая металлическая подложка с наклеенными с двух сторон пьезокерамическими пластинами меньшего диаметра. Расчет рассматриваемых тел вращения, как правило,  выполняется путем аппроксимации их набором кольцевой и сплошной пластин постоянной толщины. При этом для определения напряженно-деформированного состояния каждого элемента используется техническая теория тонких пластин [1-3].

В настоящей  работе  исследование  тонкой  биморфной пьезокерамической пластины проводится на основании гиперболической системы уравнений Тимошенко [ 4 ], в которой  ступенчато переменная толщина и жесткость системы, а также нестационарная механическая нагрузка описывается с помощью сингулярных обобщенных функций [ 5 ]. Кроме того, по-видимому, впервые в настоящей работе при решении динамических задач учитывается особенность изменения, в виде скачка, градиента касательных и нормальных  напряжений в области изменений  высоты и жесткости пластины.  При  исследовании задачи на собственные значения для тонких пластин ступенчато-переменной толщины данная особенность учитывалась в работе [ 6 ].

2.Постановка задачи. Пусть биморфная круглая пластина  состоит из металлической заземленной подложки, занимающей  в  цилиндрической  системе  координат  r,θ,z область  Ω: 0≤r≤b, 0≤θ≤2π, −h1/2≤z≤h1/2, и двух наклеенных на нее пьезокерамических элементов меньшего диаметра 0≤r≤a,a<b толщиной h2 (рис.1 ). Изгибные осесимметричные колебания возбуждаются за счет действия механической динамической  нагрузки   ( нормальных   напряжений )   qr,t,  являющейся  произвольной

Рис.1. – Биморфная пластина

функцией радиальной координаты r и времени t. В результате деформирования  на лицевых  электродах  пьезокерамических  пластин  генерируется  электрический  потенциал  ±φr,t. Подключение их к измерительному прибору позволяет зафиксировать величину и форму электрического напряжения Vt.

Условия закрепления цилиндрической поверхности пластины могут быть произвольными. Для определенности считаем ее жестко закрепленной.

Система Тимошенко для рассматриваемой тонкой круглой пьезокерамической биморфной пластины в безразмерной форме записывается в виде следующих дифференциальных уравнений осесимметричного движения и начально-краевых условий:

| ∇12W−∇ψ−a1r∂2W∂t2=−δp−rA1t−A2r,t, | 1 |
| --- | --- |
| ∇22ψ+a2r∂W∂r−ψ−a3r∂2ψ∂t2=−δp−rA3t, |  |
| r=1:W1,t=0,ψ1,t=0, | 2 |
| r=0:W0,t<∞,ψ0,t<∞, |  |
| t=0:Wr,0=W0,ψr,0=ψ0,Wr,0=W,ψr,0=ψ0, | 3 |

где  Wr,t=Wr,tb,  Wr,t,ψr,t− прогиб и угол поворота сечения пластины  в плоскости r,z,     a1r=C111krC551a4r−11+2h2h1ρ2ρ1Hp−r,

a2r=12krC551C111h12a5r−1a4r,a3r=a5r−11+h3h13−1ρ2ρ1Hp−r,

a4r=1+2h2h1C552C551Hp−r,a5r=1+C112C111N1+e312C111ε33N2Hp−r,

A1t=2C552h2C551h1a4p−1∂W∂r−ψ|r=p,A2r,t=qr,tk(r)a4r,qr,t=qr,tC551h1,

A3t=a5p−1C112C111N1+e312C111ε33N2∂ψ∂r+C122C111N1+e312C111ε33N2ψr|r=p,

N1=h3h13−1,N2=32hh1h2h12−1,∇12=∂2∂r2+1r∂∂r,∇22=∇12−1r2,∇=∂∂r+1r,

r=rb,р=ab,h1=h1b,h2=h2b,h=hb,h=h1+2h2,t=tbρ1C111,ρ1,ρ2,Cms1,Cms2− объемная плотность и модули  упругости соответственно  металлической подложки и пьезокерамических пластин;  e31,ε33−  пьезомодуль и диэлектрическая проницаемость электроупругого  материала; kr−коэффициент поперечного сдвига; W0,ψ0,W0,ψ0− известные в начальный момент времени перемещение, угол поворота и их скорости; δ...,H...−единичные функции Дирака и Хэвисайда.

В равенстве ( 3 ) и ниже точка означает дифференцирование по времени.

При составлении ( 1 ) рассматривался случай подключения биморфной пластины к измерительному прибору с большим входным сопротивлением ( электрический холостой ход ), а также учитывалось противоположное направление вектора аксиальной поляризации в двух используемых пьезокерамических элементах.

В этом случае нормальная компонента вектора напряженности Ezr,z,t определяется  из условия отсутствия тока смещения на лицевых электродах  Dz|z=±h2=0, т.е.

| Ez=e31ε33∂ψ∂r+ψrh2Hz−h12−H−z−h12Ha−r, | 4 |
| --- | --- |

а  изгибающие моменты и поперечная сила  с учетом кинематических гипотез для тонких пластин:

| Mrr,t=−bh1312C111+Ha−rC112N1+e312ε33N2∂ψ∂r+ | 5 |
| --- | --- |
| +C121+Ha−rC122N1+e312ε33N2ψr, |  |
| Mθr,t=−bh1312C121+Ha−rC122N1+e312ε33N2∂ψ∂r+ |  |
| +C111+Ha−rC112N1+e312ε33N2ψr, |  |
| Qrr,t=krC551h11+Ha−r2h2h1C552C551∂W∂r−ψ. |  |

Система дифференциальных уравнений ( 1 ) включает в себя ступенчато-переменные коэффициенты a1r÷a5r, поэтому Wr,t,ψr,t являются непрерывными кусочно-гладкими функциями. При этом точка p является особой, в которой наблюдается резкое изменение, в виде скачка, градиента  изгибающих моментов и поперечной силы (нормальных и касательных напряжений). Данная особенность учитывается с помощью функций A1t,A3t.

Потенциал электрического поля  φr,t, генерируемый в пьезокерамических пластинах, определяется в результате интегрирования равенства ( 4 ), принимая во внимание заземление металлической подложки, а электрическое напряжение холостого хода Vt вычисляется по формуле

Vt=S−1Sφr,t|z=h2−φr,t|z=−h2dS,

где  S− площадь пьезокерамической пластины.

В результате имеем следующее выражение для функции Vt:

| Vt=e31ε33hh−h1аψa,t. | 6 |
| --- | --- |

3. Построение общего решения. Начально-краевую задачу ( 1 ) – ( 3 ) относительно функций  Wr,t,ψr,t решаем, используя  структурный  алгоритм  метода конечных интегральных преобразований КИП [ 7 ]  . Введем  на  сегменте  [ 0,1 ]   КИП  с  неизвестными  компонентами  K1λi,r,K2λi,r  вектор-функции  ядра  преобразования  и  весовыми  функциями  α,β:

| Gλi,t=αWr,tK1λi,r+βψr,tK2λi,rrdr, | 7 |
| --- | --- |
| Wr,t=i=1∞Gλi,tK1λi,rKi−2,ψr,t=i=1∞Gλi,tK2λi,rKi−2, | 8 |
| Ki2=αK12λi,r+βK22λi,rrdr, |  |

где λi−положительные параметры образующие счетное  множество i=1,∞.

Равенство  ( 7 ) представляет  трансформанту, а  ( 8 )  формулы  обращения  метода  КИП.

При  этом  круговые  частоты  осесимметричных  колебаний биморфной пластины ωi  связаны  с  λi зависимостью

ωi=λibC111ρ.

Принимая во внимание кусочно-гладкий характер функций Wr,t,ψr,t, и представляя  их в виде

| Wr,t=War,tHr−p+Wbr,tHp−r, | 9 |
| --- | --- |
| ψr,t=ψar,tHr−p+ψbr,tHp−r, |  |

подвергаем  систему  уравнений ( 1 ) и начальные условия ( 3 )  преобразованиям КИП в  соответствии  со структурным  алгоритмом [ 7 ].

В результате  получаем  счетное  множество  задач  Коши  для трансформанты Gλi,t

| Gλi,t+λi2Gλi,t=−Fλi,t,i=1,∞ | 10 |
| --- | --- |
| t=0:Gλi,0=G0λi,Gλi,t¦t=0=G0λi, | 11 |

и, с учетом ( 2 ),  однородную  краевую  задачу  для  компонент  ядра  КИП

| ∇12K1j−∇K2j+a1jλi2K1j=0,j=a,b | 12 |
| --- | --- |
| ∇22K2j+a2jdK1jdr−K2j+a3jλi2K2j=0, |  |
| r=1:K1aλi,1=0,K2aλi,1=0, | 13 |
| r=0:K1bλi,0<∞,K2bλi,0<∞, |  |
| r=p:K1aλi,p=K1bλi,p,K2aλi,p=K2bλi,p, | 14 |
| dK1aλi,rdr¦r=p=dK1bλi,rdr¦r=p,dK2aλi,rdr¦r=p=dK2bλi,rdr¦r=p. |  |

В соотношениях ( 10 ) – ( 14 ) приняты следующие обозначения

K1λi,r=K1aλi,rHr−p+K1bλi,rHp−r ,

K2λi,r=K2aλi,rHr−p+K2bλi,rHp−r ,

a1a=C111kaC551,a2a=12kaC551C111h12,a3a=1,a1b=C111h1ρ1+2h2ρ2kbρ1C551h1+2C552h2,

a2b=12kbC551h1+2C552h2C111h13+C112h3−h13,a3b=C111h13ρ1+h3−h13ρ2ρ1C111h13+C112h3−h13,

Fλi,t=−pa2bA1tK1λi,p+A3tK2λi,p−a1r−1αА2K1⋅rdr ,

G0λi=αW0K1+βψ0K2⋅rdr,G0λi=αW0K1+βψ0K2⋅rdr.

Равенства ( 14 ) являются условиями неразрывности деформаций и усилий в точке p, которые удовлетворяются при выполнении условия

ka=C111h12C551C551h1+2C552h2C111h13+C112h3−h13kb,

kb−коэффициент поперечного сдвига биморфной пластины на участке 0≤r≤p.

Кроме того, при   определении   ( 10 ) - ( 14 )  использовалось  условие инвариантности ( 1 ) и ( 12 ),   позволившие определить весовые функции

αj=a1ja2j,βj=a3j.

Решение  уравнения  ( 10 ) при  условиях  ( 11 )  записывается  в  виде:

| Gλi,t=G0cosλit+G0sinλitλi−λi−1Fλi,tsinλit−τdτ. | 15 |
| --- | --- |

Система  ( 12 ) приводится к однородному дифференциальному уравнению четвертого порядка относительно функции K1jλi,r, которое допускает факторизацию на коммутативные сомножители второго порядка и может представлено в виде :

| d2dr2+1rddr+Ai2d2dr2+1rddr−Bi2K1jλi,r=0. | 16 |
| --- | --- |

Общий интеграл равенства ( 16 ) имеет вид

| K1jλi,r=D1ijJ0Aijr+D2ijY0Aijr+D3ijI0Bijr+D4ijK0Bijr. | 17 |
| --- | --- |

Здесь    Bij=−λi2a1j+a3j+λi4a1j−a3j2+4a1ja2jλi221/2,

Ai=λi2a1j+a3j+Bij21/2,D1ij...D4ij− постоянные интегрирования, Jη...,Yη...,Iη...,Kη...− обыкновенные и модифицированные функции Бесселя первого и второго родов порядка η.

Используя зависимости между K1jλi,r и K2jλi,r, полученные в процессе приведения  ( 12 ) к ( 16 ),  получаем  выражения для  второй  компоненты  ядра преобразований:

| K2jλi,r=n1ijD1ijJ1Aijr+D2ijY1Aijr+n2ijD3ijI1Bijr−D4ijK1Bijr, |  |
| --- | --- |
| n1ij=Aijn3ijAij2−a1jλi2−a2j, | 18 |
| n2ij=Bijn3ijBij2+a1jλi2+a2j,n3ij=a2j−a3jλi2−1. |  |

Подстановка ( 17 ), ( 18 ) в ( 13 ), ( 14 )  позволяет сформулировать трансцендентное уравнение для определения λiи выражения для постоянных интегрирования D1ij...D4ij.

Применяя  к  трансформанте  ( 15 ) формулы  обращения  ( 8 )  получаем, с учетом (17), (18)  выражения  для   Wr,z,ψr,z.

4. Численные результаты. В качестве примера рассматривается  биморфная пластина ( b=31 мм, a=21 мм , h1=1 мм, h2=0.35мм ), имеющая следующие физические характеристики материала  стальной подложки и аксиально поляризованной пьезокерамической пластины состава РХЕ-5 :С111,С121,С551=22.35,6.26,8.05×1010 H/м2,

ρ1=7800кг/м3, С112,С122,С552=10.33,5.8,2.5×1010 H/м2,ρ2=7600 кг/м3.

Расчеты приводятся для случая действия равномерно распределенной гармонической нагрузки:

q(r,t)=q0sinθt,

где  θ, q0 - частота  и амплитудное значение.

На рис.2,3 показаны графики изменения вертикальных перемещений центра пластины W0,t во  времени t при  различных  частотных  характеристиках θ внешнего воздействия. Сплошной линией обозначены результаты, полученные на основании построенного в настоящей работе алгоритма, а пунктирной – осциллограммы, построенные без учета функций A1t,A3t.

Отмечаем, что  увеличение частоты внешнего воздействия в рассматриваемом диапазоне приводит к росту перемещений, т.е. более полному проявлению инерционных свойств рассматриваемой системы.

Кроме того, учет особенностей в точке pс помощью функций A1t,A3t приводит к «ужесточению» рассматриваемой системы и уменьшению перемещений.

Эффективность электромеханического преобразования энергии биморфных пластин оценивается с помощью динамического коэффициента электромеханической связи  kd2, который, как правило, представляет отношение резонансных частот вычисляемых для различных электрических краевых условий на электродном покрытии [ 8 ]. Расчетные соотношения, построенные в настоящей работе, позволяют определить меру преобразования энергии с помощью более очевидной характеристики, а именно вертикальных перемещений пьэзоэлемента, которые определяются трансформантой нагрузки Fλi,t. В этом случае зависимость  коэффициента kd2 от  радиуса пьезокерамических пластин вычисляется по формуле:

Рис.2. - Изменение вертикальных перемещений  W0,t во  времени t при θ=0.3λ1

(λ1-  собственные значения первой резонансной частоты )

Рис.3. - Изменение вертикальных перемещений  W0,t во  времени t при θ=0.7λ1

kd2=pK2λi,p2Ki.

На рис.4 представлены графики изменения kd2 для первых двух мод собственных колебаний жестко закрепленного биморфа. Сплошная и пунктирная кривые соответствуют первому и второму номеру частот. Результаты расчета показывают, что если основной вклад в напряженно-деформированное состояние пластины вносит первая частота собственных колебаний, то оптимальное отношение радиусов подложки и пьезопластины  равно 0.68. В случае, когда  определяющей характеристикой является вторая частота, то данное отношение равно 0.43 или 0.86.

Рис.4. - Зависимость динамического коэффициента электромеханической связи от

радиуса  пьезокерамических пластин

В заключении отмечаем, что построенный алгоритм решения можно использовать также и при решении задач обратного пьэзоэффекта. Для этого необходимо провести соответствующую замену правых частей дифференциальных уравнений ( 1 ).

Литература:

1.Евсейчик, Ю.Б. Чувствительность биморфного преобразователя типа металл-пьезокерамика [Текст] // Прикл. мех., 1990.- 26.- №12.- С. 67-75.

2.Евсейчик, Ю.Б., Медведев К.В. Чувствительность гидроакустического датчика давления [Текст] // Гидравлика и гидротехника. Науч.- техн. сб. –Киев: НТУ, 2008. –Вып.62. –С.10-16.

3.Рудницкий, С.Н. Шарапов В.М., Шульга Н.А.    Колебания дискового биморфного преобразователя типа металл–пьезокерамика [Текст]// Прикл. мех.1990.–26. - №10. –С. 64–72.

4.Тимошенко С.П. Пластины и оболочки [Текст]/ С.П. Тимошенко, С. Войновский-Кригер. – М.: Наука, 1966. – 625 с.

5.Гельфанд, И.М. Обобщенные функции и действия над ними [Текст] / И.М. Гельфанд, Г.Е. Шилов. – М.: Физматгиз., 1959. – 470 с.

6.Хмелев, В.Н., Галахов А.Н., Лебедев А.Н., Шалунов А.В., Шалунова К.В. Исследование зависимости геометрических размеров на характеристики излучателя в виде пластины [Текст] // Мат-лы  Всероссийск. конф. ИАМП-2010. г.Бийск, 2010. –С.200-206.

7.Сеницкий,  Ю.Э. Многокомпонентное  обобщенное  конечное  интегральное  преобразование  и  его  приложение  к  нестационарным  задачам  механики [Текст] // Изв. вузов. Математика, 1991. - №4. - С. 57-63.

8. Ватульян, А.О., Рынкова А.А. Об одной модели изгибных колебаний пьезоэлектрических биморфов с разрезными электродами и ее приложение [Текст] // Изв. РАН. МТТ. 2007. -№4. – С.114-122.