Разрушение двойного электрического слоя  частиц азопигмента

О.В. Орехов, А.И. Леонтьева, Д.Н. Труфанов

ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов

В производстве азопигментов процессы диазотирования и азосочетания параллельно с целевым веществом образуют соли натрия, калия и кальция. Для обеспечения требуемой кислотности среды в реакционную массу вводят кислоты или щелочи [1]. Кислоты с образовавшимися солями в жидкой фазе реакционной массы диссоциируют на ионы [2], наиболее распространенными среди них являются положительно заряженные ионы: водород, натрий, калий, кальций, отрицательно заряженные ионы - хлор, сульфатная группа. При образовании твердых частиц целевого вещества ионы формируют вокруг них координационный слой, состоящий из отрицательно заряженный ионов сорбированных на поверхности частиц органического вещества (потенциалообразующий слой) и расположенных на незначительном расстоянии положительно заряженных ионов (слой противоионов), ионы несорбированные на поверхности частиц твердой фазы образуют диффузионный слой в объеме жидкой фазы, то есть формируется двойной электрический слой [3,4] рис.1.

Рисунок 1 Модель двойного электрического слоя для частиц органического вещества; 1- частицы органического вещества; 2 – отрицательно заряженные ионы; 3 – положительно заряженные ионы; 4 – потенциалопределяющая область; 5 – область расположения проитивоинонов; 6 – диффузионная область.

При удалении примесей (ионов солей и кислот) отмывкой сформировавшегося осадка на фильтрующей перегородке или многократной декантацией суспензии с последующей репульпацией, выводятся ионы из диффузионного слоя и часть ионов из потенциалообразующего слоя величина энергии связи которых с твердыми частицами органического вещества незначительна. То есть, достичь полного удаления водорастворимых примесей (ионов солей и кислот) из суспензий азопигментов используя традиционные методы очистки невозможно.

Для полного удаления водорастворимых примесей из суспензий азопигментов, необходимо в жидкой среде суспензии сформировать условие обеспечивающее разрушение связи ионов находящихся в потенциалообразующем слое частиц органического вещества. Для разрушения связи ион- частица органического вещества, было предложено по окончании процесса удаления ионов из диффузионного слоя в жидкую фазу вводить нанометаллы формирующие активные центры координирующие вокруг себя ионы содержащиеся в двойном электическом слое, при чем энергия связи наночастица металла – ион выше чем энергия связи частицы органического вещества с ионами. В качестве металлов в наноструктурированной форме использовали алюминий, никель платина с размером частиц 15-50 нм.

Рисунок 2 Модель разрушения двойного электрического слоя частиц органического вещества за счет перехода ДЭС ионов водорастворимых примесей на поверхность наночастиц; 1 – частицы органического вещества; 2 – потенциалопределяющая область; 3 – область расположения противоионов; 4 – отрицательно заряженные ионы; 5 – положительно заряженные ионы 6 – направление миграции положительно заряженных ионов; 7 –  наночастица с ДЭС; 8 – направление миграции отрицательно заряженных ионов; 9 – наночастица.

Предлагаемый способ отмывки тонкодисперсных частиц органических веществ заключается в многократной декантации-репульпации суспензии азопигмента. Первую и вторую репульпации проводили с использованием в качестве промывной жидкости – воды артезианской объемом равным объему жидкой фазы содержащейся в сгущенной суспензии полученной при отстаивании суспензии азопигмента. Температура промывной жидкости 30 ºС так как более высокая температура ведет к повышению растворимости и смачиваемости азопигмента, и как следствие к увеличению потери целевого вещества.

Третью репульпацию осуществляли следующим образом: в сгущенную суспензию вводили промывную жидкость – артезианская вода содержащая наноматериалы – сорбенты ионов водорастворимых примесей в таком же объеме как и при первых двух репульпациях при температуре 30 ºС. Металлы в наноструктурированной форме на своей поверхности из ионов водорастворимых примесей, формируют двойной электрический (рисунок 2). Перераспределение ионов осуществляется при перемешивании суспензии в течении 5-30 мин.

Для удаления мицелл, представляющих собой частицы наноматериалов с сорбированными на их поверхности ионами водорастворимых примесей, при формировании органического слоя над водным слоем, в суспензию вводят коагулянты, обеспечивающие осаждение мицелл в процессе декантации. В случае осаждения органического слоя, удаление частиц наноматериалов возможно фильтрованием суспензии с последующей промывкой на фильтровальной перегородке или проведение четвертого цикла декантации-репульпации.

## В качестве нанометаллов, использовались, порошки наночастиц алюминия с размером частиц 15-50 нм, платины с размером частиц 15-50 нм, железа с размером частиц 15-50 нм, никеля с размером частиц 15-50 нм. В качестве коагулянта может быть применен полиоксихлорид алюминия PAC (PAX-PS), титановый коагулянт (ТУ 262212-001-45527070-2001), гидроксохлорид алюминия (ТУ 6-00-05795731-250-96), сульфат алюминия (ГОСТ 12966-85).

Способ удаления водорастворимых примесей многократной декантацией-репульпацией был реализован при очитки суспензий Пигментов оранжевого Ж и красного FGR (рисунок 3),

,

а							б

Рисунок 3 Структура азопигмента: а - оранжевого Ж; б - красного FGR,

В качестве водорастворимых примесей при синтезе пигмента оранжевого Ж образуются соли NaCl, Na2SO4, а так же в суспензии азопигмента присутствует HCl, H2SO4, получение пигмента красного FGR сопровождается образованием солей NaCl, Na2SO4, в качестве кислоты суспензия содержит HCl. Состав ионов содержащихся в жидкой фазе этих азопигментов одинаков и состоит из Н+, Na+, Cl-, SO42-. Согласно теории формирования ДЭС вокруг частицы органических веществ [5] формируется потенциалоопледеляющий слой за счет отрицательно заряженных ионов, а слой противоионов соответственно из положительно заряженных. На основании анализа величин энергии связи ионов хлора и сульфатной группы с частицами Пигмента оранжевого Ж и красного FGR рассчитанных при помощи пакета программ Firetly, наиболее вероятным будет формирование потенциалоопледеляющего слоя ионами хлора, а слоя противоионов ионами натрия. Иноны сульфагруппы и водорода будут в основном размещены в диффузионном слое.

При максимальном удалении ионов водорастворимых примесей из диффузионного слоя в суспензию вводятся наночастицы никеля и алюминия размером 15-50 нм., согласно выполненному расчету энергия связи ион – наночастица металла на 18-47% выше чем энергия связи ион – частица азопигмента (таблица 1).

Таблица 1. Значения энергии связи рассчитанные с помощью программы Firetly

| № | Наименование связи | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пигмент оранжевый Ж-ион хлора | кДж/моль | 156 |
| 2 | Пигмент оранжевый Ж- сульфат ион | кДж/моль | 47 |
| 3 | Пигмент красный FGR- ион хлора | кДж/моль | 118 |
| 4 | Пигмент красный FGR- сульфат ион | кДж/моль | 34 |
| 5 | Наночастица никеля - ион натрия | кДж/моль | 196 |
| 6 | Наночастица никеля- ион водорода | кДж/моль | 98 |
| 7 | Наночастица алюминия - ион натрия | кДж/моль | 171 |
| 8 | Наночастица алюминия - ион водорода | кДж/моль | 71 |
| 9 | Наночастица железа - ион натрия | кДж/моль | 192 |
| 10 | Наночастица железа - ион водорода | кДж/моль | 91 |
| 11 | Наночастица платины - ион натрия | кДж/моль | 224 |
| 12 | Наночастица платины - ион водорода | кДж/моль | 124 |

Реализация вышеизложенного способа удаления водорастворимых примесей из суспензий азопгименов оранжевого Ж и красного FGR с использованием в качестве промывной жидкости на третьем цикле репульрации-декантации артезианской воды содержащей наночастицы железа, никеля или платины с концентрацией 5×10-3 кг/м3 позволила получить следующие результаты эффективности удаления примесей с поверхности частиц органического вещества (таблица 2).

Таблица 2. Эффективность удаления водорастворимых примесей

| Наночастицы используемые при репульпации | Общее количество промывных вод, м3 | Характеристики отмытой сгущенной суспензии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация водорастворимых примесей в жидкой фазе, кг/м3 | Концентрация водорастворимых примесей сорбированных на твердой фазе, кг/м3 |
| Пигмент оранжевый Ж |  |  |  |
| Без наноматериала* | 66 | 0,35 | 0,18 |
| Железо | 44 | 0,21 | 0,10 |
| Никель | 44 | 0,22 | 0,10 |
| Платина | 44 | 0,21 | 0,09 |
| Пигмент оранжевый FGR |  |  |  |
| Без наноматериала* | 70 | 0,30 | 0,17 |
| Железо | 40 | 0,28 | 0,09 |
| Никель | 40 | 0,29 | 0,10 |
| Платина | 40 | 0,27 | 0,07 |

*- процесс многократной репульпации–декантации осуществлялся до достижения требуемой концентрации водорастворимых примесей в пасте азопигментов с использованием на каждом цикле объема воды равного объему сгущенной суспензии, (количество циклов для Пигмента оранжевого Ж - 6, для Пигмента красного FGR – 7).

На основании полученных данных (таблица 2), можно сделать следующие выводы:

1.Использование при отмывке тонкодисперсных органических продуктов многократной репульпации-декантации  водами содержащими наночастицы металлов позволяет снизить количество промывных вод на 40-43%, при одновременном повышении характеристик качества (колористическая концентрация) на 20-40%.

2.Максимальная эффективность процесса разрушения ДЭС у частиц азопигмента обеспечивается наночастицами платины, а так же наночастицами железа или никеля.

Список литературы

1.Степанов, Б. И. Введение в химию и технологию органических красителей / Б. И. Степанов. - М.: Химия, 1984. - 592 с.

2.Захарченко В.Н. Коллоидная химия. – 2-е изд., перераб. - М.: Высшая школа. 1989г. – 237с.

3.Салем Р.Р. Теория двойного электрического слоя. - М.: Физматлит, 2003. – 104с.

4.Статья Маши

5.Мягченков В.А. Поверхностные явления и дисперсные системы. М.: КолосС. 2007. - 187 с.