Особенности получения покрытия диоксида марганца методом термолиза  на танталовом аноде конденсатора

А.Г. Старостин, И.С. Потапов

Диоксид марганца находит широкое применение в качестве катодного материала при производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов, селективных датчиков, катализаторов и химических источников тока [1-7]. При формировании покрытия MnO2 на конденсаторах установлено сопутствующее этому процессу образование кристаллов неизвестного состава, разрушающих оксидный слой MnO2 [1]. Анализ образцов конденсаторов, полученных по промышленным технологиям [5-6], показал, что катодное покрытие MnO2 имеет дефектные структуры (трещины, кристаллические образования, неоднородность морфологии). Такие дефекты способны привести к увеличению токов утечки и пробою диэлектрика конденсатора, а так же к снижению емкости и срока службы конденсаторов и химических источников тока. Состав образуемых кристаллов, причины их возникновения на поверхности диоксида марганца ранее не были исследованы. В связи с этим, целью исследования являлось выявление причин образования кристаллов на поверхности и их состава на покрытии MnO2 на пористых танталовых анодах конденсаторов.

Экспериментальная часть

Аноды с нанесенным покрытием диоксида марганца, полученного из высокочистого нитрата марганца при 300°С анализировали при помощи оптического микроскопа «Сarl Zeiss Axio Imager М2.m» в отраженном свете (светофильтр «тёмное поле») и на электронном микроскопе «HITACHI S-3400N» с приставкой «Bruker X-Flash 4010» для рентгено-спектрального анализа.

Для определения механизма разложения кристаллогидрата нитрата марганца и установления причины образования кристаллических дефектов был проведен синхронный термический анализ, включающий дифференциальную сканирующую колориметрию (ДСК) и термогравиметрию (ТГ) кристаллогидратов 4- и 6-водного нитрата марганца (II) высокой чистоты на приборе синхронного термического анализа «Netzsch STA449c  Jupiter», совмещенного с прибором «Bruker Tenzor27» для анализа отходящих газов по методу ИК-Фурье. Фазовый состав образцов определяли на рентгенофазовом дифрактометре «Shimadzu XRD-7000».

Результаты экспериментов и их обсуждение

На рисунках 1-2 представлены снимки покрытия диоксида марганца на пористом танталовом аноде промышленного образца конденсатора марки К53-68 (см. рис.1) и на поверхности покрытия MnO2, полученного после однократного цикла стадии пропитки заготовки анода нитратом марганца высокой чистоты с концентрацией 27% и последующего нагрева до температуры 300оС в атмосфере воздуха (рис.2). Видно, что на покрытии существуют кристаллические образования,  нарушающие целостность покрытия.

| Рис. 1. Отложения кристаллов на поверхности покрытия MnO2, увеличение 500х | Рис. 2. Скопление кристаллов на катодном покрытии MnO2, увеличение 8501х |
| --- | --- |

С помощью элементного анализа  установлено, что в исследуемом образце (анализ проведен в зоне нахождения белых кристаллов  - см. рис. 2) содержатся оксид марганца и оксид тантала, относящийся к составу подложки (см. табл.1).

Таблица №1

Элементный анализ кристаллов на поверхности покрытия MnO2 на танталовом аноде.

| Элемент | Атомный номер | Массовые проценты, % масс. | Количество атомов, % ат. | Доля ошибки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn | 25 | 32,8 | 19,79 | 0,8 |
| Ta | 73 | 31,25 | 5,73 | 0,8 |
| O | 8 | 35,94 | 74,48 | 3,7 |

Причинами образования и роста скоплений кристаллов на покрытии MnO2, получаемых в процессе нагревания нитрата марганца могут являться:

- Неполное разложение нитрата марганца;

- Сорбция кислорода и паров воды из воздуха на промежуточных стадиях производства с образованием нового соединения;

- Перестройка кристаллической структуры MnO2.

Проведение синхронного термического анализа позволило определить температурные интервалы протекания промежуточных процессов в кристаллогидратах нитрата марганца.  Термограммы нагрева четырех- и шестиводного нитрата марганца до 600ºС в токе воздуха приведены на рисунке 3.

А							Б

Рис.3. Термограмма ТГ/ДСК нагрева: А - Mn(NO3)2∙4H2O и Б - Mn(NO3)2∙6H2O в атмосфере воздуха, скорость нагрева 10 град/мин

Из результатов съемки термограммы установлено, что процессы, сопутствующие нагреванию кристаллогидратов 4-х и 6-ти водного нитрата марганца, имеют схожий характер. Для Mn(NO3)2∙4H2O характерен пик плавления при температуре 32°С, так как при комнатной температуре данный кристаллогидрат находится в твердом состоянии, в отличии от шестиводного нитрата марганца. Отличия между кристаллогидратами заключаются в температурах протекания дегидратации с параллельными реакциями гидролиза и окислительно-восстановительной реакции (ОВР). Незначительное отличие температурных интервалов для пиков ДСК (энтальпии протекающего процесса) на термограммах можно объяснить тем, что 4-водный нитрат марганца получают путем упаривания 6-водного, а значит, он частично проходит стадию гидролиза. Результаты анализа температурных интервалов протекающих процессов при нагревании Mn(NO3)2∙4H2O и Mn(NO3)2∙6H2O на термограммах  представлены в табл. 2.

Таблица №2

Показатели термического анализа Mn(NO3)2∙4H2O / Mn(NO3)2∙6H2O

| № | Т0, °С | Тmax, °С | Тк, °С | ∆m, % | Процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32,0 / 18,5 | 52,8 / - | 77,0 / 25,3 | 0 / 0 | Плавление |
| 2 | 77,0 / 25,3 | 161,7 / 164,0 | 178,0 / 181,0 | 17,22 / 19,57 | Дегидратация + гидролиз |
| 3 | 178,0 / 181,0 | 208,6 / 184,8 | 211,0 / 188,0 | 32,31 / 3,70 | Дегидратация + гидролиз |
| 4 | 211,0 / 188,0 | 214,1 / 189,0 | 223,4 / 190,1 | 10,97 / 2,70 | Дегидратация + ОВР |
| 5 | 223,4 / 190,1 | 224,7 / 219,6 | 260,0 / 226,0 | 4,85 / 35,20 | Дегидратация + ОВР |
| 6 | 260,0 / 226,0 | - / 231,3 | 494,0 / 263,0 | 1,28 / 6,73 | Дегидратация + ОВР |
| 7 | 494,0 / 263,0 | 567,0 / - | 606,0 / 513,0 | 2,43 / 1,61 | Разложение MnO2 |
| 8 | - / 513,0 | - / 567,2 | - / 599,8 | - / 2,14 | Разложение MnO2 |

Где   Т0 – начальная температура протекания процесса;

Тmax – значение температуры в точке экстремума кривой ДСК;

Тк – конечное значение температуры протекания процесса;

∆m – изменение массы образца.

Результаты анализа термограмм показывают ступенчатый механизм удаления воды и диоксида азота. Однако, ранее образование MnO2 рассматривали с точки зрения диссоциации кристаллогидратов Mn(NO3)2∙хH2O, без учета протекающей реакции гидролиза [6]:

- 1) Mn(NO3)2. nH2O → Mn(NO3)2+nH2O (~100-180°С)		(1)

- 2) Mn(NO3)2  → MnONO3 + NO2 (180-230°С)			(2)

- 3) MnONO3 → MnO2 + NO2 (230-250°С)				(3)

- 4) Общее уравнение разложения:

- Mn(NO3)2 . nH2O → МnO2 +2NO2+nH2O				(4)

Благодаря проведению параллельного анализа состава отходящих газов при нагревании Mn(NO3)2∙6H2O по методу ИК-Фурье спектрометрии, удалось подтвердить совместное удаление воды и NO2. Доказано присутствие паров воды в продукте даже при высоких температурах (более 200°С). На основании диаграмм синхронного термического анализа и ИК-Фурье спектрограммы установлено, что вода в кристаллогидрате нитрата марганца неравноценна и удаление кристаллизационной воды нитрата марганца при температурах до 181°С не обеспечивает удаление химически связанной воды.

А						Б

Рис. 4. ИК-Фурье спектрограмма отходящих газов при термолизе Mn(NO3)2x6H2O со скоростью нагрева 5°С/мин:

А) при Т=129, 153, 190°С; Б) при Т=30-650°С

Анализ ИК-Фурье спектрограммы отходящих газов показал, что процесс дегидратации начинается при температуре 30°С, которому соответствуют линии поглощения воды на диаграмме (3400-3800см-1). А начиная с температуры 129°С дегидратация протекает совместно с выделением NO2 (спектры поглощения 1459,3-1811,86см-1, 1629см-1, 1595см-1, 2886,25-2921,59 см-1).  Также при 129°С появляются спектры с длинной волны (794см-1, 716см-1, 674см-1, 645см-1) соответствующие парам HNO3. Экстремум газовыделения наблюдается при температуре 153°С. Выделение H2O и NO2 заканчивается при температуре 215°С со скоростью нагрева 5°С/мин и 260-263°С при скорости нагрева 10°С/мин. Наличие воды при повышенных температурах показывает ее участие и большое влияние на протекающие химические реакции.

На основании полученных данных предложен механизм термолиза нитрата марганца, используемого в технологии получения покрытий MnO2 из нитрата марганца на пористых носителях и установлена вероятная причина формирования кристаллических дефектов на поверхности получаемого покрытия MnO2 после термолиза. Процесс термолиза Mn(NO3)2 заключается в поэтапном протекании реакций: вначале гидролиза нитрата марганца, а затем ступенчатого окисления иона Mn2+ по окислительно-восстановительным реакциям (ОВР) с параллельной дегидратацией прекурсора. Химизм процесса термолиза:

1) Гидролиз растворов Mn(NO3)2 на стадии пропитки носителя с подогревом:

Mn(NO3)2 + HOH ↔ Mn(OH)NO3 + HNO3 	∆G60°С =-16,895кДж	(5)

2) Окислительно-восстановительная реакция в печи при нагревании:

Mn(OH)NO3 → MnOOH + NO2↑ 			∆G300°С=-58,177кДж	(6)

3) Последующая ОВР при нагревании в печи:

4MnOOH + O2 300°C→ 4MnO2 + 2H2O↑		∆G300°С =-90,189кДж	(7)

Побочные процессы в технологии получения диоксида возможны при не полном разложении оксогидроксида марганца или недостатке кислорода:

4MnOOH + O2 + (4n-2)H2O → 4(MnO2∙nH2O)					(8)

2MnOOH → Mn2O3+H2O				∆G300°С =-1,27кДж	(9)

Гидролиз гидроксонитрата марганца по 2 ступени термодинамически невозможен при данных условиях:

Mn(OH)NO3 +HOH ↔ Mn(OH)2 + HNO3  		∆G300°С =+30,672кДж	(10)

На стадии дегидратации при нагревании кристаллогидрата Mn(NO3)2  (4 или 6-водного), на фоне протекающего ускоренного процесса гидролиза нитрата марганца происходит сопутствующее образование гидроксонитрата, переходящего далее в оксогидроксид марганца по окислительно-восстановительной реакции. Таким образом, ионы Mn2+ в ходе ОВР поэтапно окисляются сначала в Mn3+, а затем в Mn4+.

Образование гидроксонитрата марганца подтвердили рентгенофазовым анализом  покрытия, полученного в виде сросшихся микротрубок. Они возникли после пропитки пористого носителя нитратом марганца различных концентраций (10, 27, 42, 57, 62%) при длительном хранении в темноте (3-5недель) при комнатной температуре.

А					Б

Рис. 5. Внешний вид микротрубок Mn(OH)NO3 на поверхности анода конденсатора, А – увеличение 500Х, Б – увеличение 1000Х.

Диаметр микротрубок составляет 1-10мкм. Они прорастают из основания пористого танталового носителя и покрывают поверхность под небольшим углом. В составе трубок содержится моногидрат гидроксонитрата марганца и диоксид марганца в структурном типе рамсделлит, близкого по структуре к γ-MnO2 (наиболее электропроводящей и наиболее каталитически активной структуры MnO2).

На основании термодинамического анализа окислительно-восстановительной реакции окисления MnOOH (см. реакцию 7) установлено, что MnOOH сохраняет свое присутствие даже при повышенных температурах (по научным данным  [9-10] составляет 120-325°С). Так при 250°С в прекурсоре остается 15%масс. оксогидроксида марганца, а при 300°С – 10%масс. При этом известно [10], что оксогидроксид марганца способен к протеканию медленной реакции перекристаллизации с формированием гидратированной структуры диоксида марганца MnO2∙nH2O при хранении в комнатных условиях по реакции 8. А значит причиной образования кристаллических дефектов на поверхности покрытия MnO2 после термолиза, является остаточное количество MnOOH. Такие дефекты, нарушают целостность катодного (MnO2) и диэлектрического (Ta2O5) покрытий на пористых танталовых анодах конденсаторов и снижают качество продукции.

Выводы

Протекание процесса термолиза нитрата марганца сопровождается образованием промежуточных соединений: гидроксонитрата марганца, оксогидроксида марганца и его дальнейшего окисления с образованием диоксида марганца. Следы полупродукта MnOOH способны к поглощению кислорода и паров воды из атмосферного воздуха с протеканием вторичных процессов на катодном покрытии после извлечения из печи. Указанный момент отрицательно сказывается на химическом составе и целостности покрытия MnO2 на поверхности пористого танталового анода конденсатора, что негативно влияет на его качество. Образование кристаллических дефектов из остатков оксогидроксида марганца может приводить к ухудшению электрических характеристик танталового конденсатора из-за неоднородности катодного покрытия MnO2.

Таким образом, результаты исследование процесса термолиза нитрата марганца позволяют определить условия создания покрытий MnO2 необходимого качества без кристаллических дефектов на его поверхности и способствуют совершенствованию технологии получения диоксида марганца методом термолиза в различных сферах его применения.

Литература:

- Ренне В.Т. Электрические конденсаторы. Л.: Энергия, 1969, 502с.

- Ныркова Л.И. Синтез и физико-химические свойства диоксида марганца [Текст]. Автореферат дис-ии на получение степени канд. хим. н. Киев: Изд-во Инст-та общ. и неорг. химии им. В.И. Вернадского, 1996. – 18с.

- Старостин А.Г., Лановецкий, С.В. Пойлов В.З. Влияние характеристик поверхностных явлений нитрата марганца на пропитку танталового анода конденсатора [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2013, №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1728 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Фиговский О. Нанотехнологии: сегодня и завтра. (Зарубежный опыт, обзор) [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2011, №3. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2011/511 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Jae Kun Kim, Jee Young Yoo. A Study on the Characteristics of  Tantalum Condenser over the Pyrolysis Temperature of Manganese nitrate by using a Dry-Radiational Furnace. Hwahak konghak Vol. 41, No. 3, June, 2003, pp. 337-342.

- Jaekun Kim, Hyungjin Yu, Woonghee Hong. A Study on the Characteristics of Solid Capacitor According to the Pyrolysis Methods. Korean Chem. Eng. Res., Vol. 44, No. 6, December, 2006, pp. 614-622.

- Вержбицкий Ф.Р. Высокочастотно-термический анализ. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1986. – 240с.

- Maria Folvari. Handbook of thermogravimetric system of minerals and its use in geological practice. Budapest: Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary. Vol. 213. 2011, pp. 28-46.

- Ященко А.И. Термический метод определения состава оксида марганца. // Сборник статей магистрантов. Выпуск №8 / Тамбов. Издательство ТГТУ. 2006. – с.102-104.

10. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Химия, 2000. – с.399.