Синтез и электрохимические свойства твёрдого раствора LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 со структурой α-NaFeO2

А.А. Клёнушкин, Б.С. Медведев, Ю.В. Кабиров,   Е.В. Чебанова

# 1. Введение

Наибольшее распространение среди химических источников тока в мобильных устройствах получили литий-ионные аккумуляторы [1]. Совершенствование их требует увеличения емкости, мощности и безопасности [2, 3]. Одной из проблем на этом пути является улучшение характеристик используемых катодных материалов. Известный катодный материал LiCoO2 токсичный и дорогой. Появившиеся позже оливины LiFePO4, LiNiPO4 и шпинель LiMn2O4 имеют как преимущества, так и индивидуальные недостатки [1-5].

Кобальтит лития относится к соединениям структурного типа делафоссита [6] с общей формулой ABO2 ( A = Li, Na; B = V, Cr, Со, Fe и Ni), со слоистой структурой, в которой ионы Li+ и B3+ занимают чередующиеся плоскости (111) структуры каменной соли. При этом образуется последовательность –O–Li–O–B–O– вдоль оси c. Структурные особенности кобальтита лития при деинтеркаляции лития позволяют использовать его лишь на 50% емкости. Это стимулирует поиск твердых растворов с использованием переходных металлов [1] в позициях «B». Однако в таких твердых растворах обязательно присутствует кобальт [1, 7].

Целью данной работы является синтез и исследование электрохимических характеристик твёрдого раствора LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2, изоструктурного LiCoO2.

Так же следует отметить, что октаэдрические радиусы Co3+, Fe3+, Cr3+ и Mn3+ в слабом поле лигандов отличаются не более чем на 5%, что обеспечивает их взаимное замещение без искажения структуры.

# 2. Методика эксперимента

## 2.1. Приготовление образцов

Для синтеза твёрдого раствора LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 был использован метод водорастворимых соединений, согласно схеме 1 (после окончательной термообработки):

½Li2CO3+⅓Fe(NO3)3+⅓Cr(NO3)3+⅓Mn(CH3CO2)2→LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2+…  (1)

Нитраты железа, хрома и ацетат марганца растворяли в небольшом количестве воды, после чего в полученный раствор при постоянном помешивании на магнитной мешалке добавляли карбонат лития до его полного растворения. Полученный раствор выпаривали при 120 – 130оС до полного высыхания. Сухой остаток механически гомогенизировали и исследовали методом рентгеноструктурного анализа (РСА). По результатам рентгенофазового анализа обнаружен нитрат лития на фоне аморфной фазы.

Для установления температуры образования целевой фазы был проведён комплексный дифференциальный термический анализ (ДТА и ДТГ) высушенного порошка на приборе NETZSCHSTA 449 C. Результат показал, что целевой продукт начинает  образовываться при температуре 800 – 850оС. На кривой ДТГ постоянство массы наблюдается после 500оС.

Синтез твёрдого раствора LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 проводили в виде спрессованных таблеток диаметром 10 мм и толщиной 5 мм в муфельной печи в течение 3 часов при температуре 900 – 950°С.

2.2. Рентгенографическое исследование

Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ полученных образцов

проведен с помощью дифрактометра ARL-X’TRA методом  Брегга-Брентано

(θ - 2θ) с шагом сканирования 0,02°. Время экспозиции на каждом шаге 1с. Использовано излучение CuKα − анода с длиной волны 1,5406 Å. Точность измерения параметров составила 0,003 Å. Обработка данных выполнена с использованием полнопрофильного анализа методом Ритвелда.

## 2.3. Электронная микроскопия

Изучение микроструктуры материалов осуществлялось на растровом электронном микроскопе Zeiss Supra 25.

## 2.4. Электрохимические испытания

Для проведения электрохимических исследований предварительно полученный твёрдый раствор смешивался с токопроводящим агентом в виде сажи и связкой (фторопласт Ф-2М в растворе 1-метил-2-пирролидон) в процентном весовом соотношении 88:10:2.

Полученная паста была нанесена тонким слоем на предварительно подготовленную алюминиевую подложку и высушена при 100°С в течение 1 часа. Электрохимическое исследование проводилось в гальваностатическом режиме при стабилизированном токе заряда-разряда в трёхэлектродной ячейке с использованием мультифункционального реле времени NOVATEK-ELECTRO R-201M и мультиметра APPA 207. Электролитом служил 1,2М раствор LiPF6 в смеси этиленкарбоната и диметилкарбоната (1:1). Рабочим  электродом сравнения был металлический литий. Сборка ячейки осуществлялась в перчаточном боксе в атмосфере сухого углекислого газа с точкой росы около   − 50°С.

3. Результаты и их обсуждение

3.1. Рентгенографическое исследование

Исследование методами рентгенфлюоресцентного анализа (РФА) показало, что полученный продукт представляет твёрдый раствор, изоструктурный LiCoO2, с примесями в виде LiMn2O4 (не более 10%) и Li2CrO4 (не более 5%). Наличие указанных примесей можно объяснить тем, что при синтезе протекают три параллельные реакции. Реакция синтеза целевой фазы (1), реакция образования LiMn2O4, связанная с избыточным  окислением Mn(II) до Mn(IV) вместо Mn(III) (2), и реакция окисления Cr(III) до Cr(VI) в присутствии ионов щелочного металла (3).

Li2CO3 + 4Mn(CH3CO2)2 + 9O2 →2LiMn2O4 + 12H2O + 17CO2           (2)

Li2CO3 + Cr(NO3)3 → Li2CrO4 + 3NO2 +CO2                         (3)

Реакции (2) и (3) являются вторичными и нежелательными. Однако, поскольку был использован метод активных прекурсоров, в котором достигается достаточно хорошая гомогенизация компонентов на наноуровне, то, вероятно, взаимодействие при термообработке происходит преимущественно по  схеме реакции (1).

РСА целевого продукта был проведён с использованием программного пакета FullProf 2013. Для уточнения структуры были использовано 16 параметров и гауссовская форма пика, а именно 6 параметров, относящихся к структуре, и 10 профильных параметров. Значения параметров после уточнения приведены в табл. № 1 в сравнении с кобальтитом лития [8], значения профильного R-фактора составило 14 %.

Таблица № 1

Сравнение параметров кобальтита лития и синтезированного LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2, изоструктурного LiCoO2

|  | LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 | LiCoO2 |
| --- | --- | --- |
| Пространственная группа | R-3m, № 166 | R-3m, № 166 |
| a=b, Å | 2,892 | 2,817 |
| c, Å | 14,313 | 14,052 |
| V, Å3 | 103,668 | 96,57 |
| c/a | 4,949 | 4,988 |
| Число формульных единиц | 3 | 3 |
| z(O2−) | 0, 2138 | 0,2538 |

Как видно из данных табл. № 1, полная замена ионов кобальта в позициях «B» приводит к увеличению объема ячейки на 6,8%, что можно объяснить наличием структурных дефектов.  Этот факт требует дальнейшего изучения. Следует также отметить, что ионы железа, хрома и марганца  распределены в позиции «B» неупорядоченно, так как сверхструктурные дифракционные отражения на дифрактограмме не обнаруживаются (рис. 1), а их факторы заселённости соответствуют индексам данного катиона в соответствующей молекулярной формуле.

Рис. 1. –  Фрагмент рентгенограммы LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 с разностным профилем

На рис. 2 показана слоистая структура полученного твёрдого раствора LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 со структурой α–NaFeO2. Из анализа структуры твёрдого раствора LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2  можно считать, что она относится к О3-слоистым структурам с двумерными  плоскостями   для   миграции  ионов   лития,   что

должно обеспечивать хорошие электрохимические свойства [8].

Рис. 2. –  Структура LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 (полиэдрами показан остов BО2)

## 3.2. Электронная микроскопия

Исследования с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) поверхности образца LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 в виде спечённой керамики показали наличие пластинчатой текстуры (рис. 3). Характерный размер наблюдаемых частиц приблизительно 0,5 мкм.

Рис. 3. – Электронная микрофотография поверхности керамики образца LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2

## 3.3. Электрохимические испытания

Электрохимические исследования катодного материала LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 показывают его возможность к циклированию в диапазоне напряжений 2,8 − 4,5 В в гальваностатическом режиме при токах С/15 – С/30 до разрядно-зарядной ёмкости 220 − 230 мАч/г, что составляет 75−80% от теоретической ёмкости (285 мАч/г) и при токах С/50 до глубины разряда-заряда 250 мАч/г. Заряд на большую глубину ограничен устойчивостью электролита при напряжении более 4,5 В. В разряженном состоянии ЭДС системы LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 – литий составляет 3,7 В, а при степени заряда 75 − 80 % после релаксации ячейки в течение 24 часов (для уменьшения влияния поляризации) −  4,2 В. Процесс заряда катода, связанный с изменением степеней окисления переходных элементов при деинтеркаляции ионов лития, можно описать уравнением (4), разряд идёт в противоположном направлении:

LiMn1/3Fe1/3Cr1/3O2 → xLi+ + Li1–xMn1/3Fe1/3Cr1/3O2 + xē            (4)

Из анализа изменения напряжения во время циклирования можно заметить отсутствие плато при заряде-разряде (рис. 4.), что в свою очередь указывает на то, что процесс внедрения и извлечения лития проходит однофазно и без изменения структурных фаз [9] с образованием                    Li1-xMn1/3Cr1/3Fe1/3O2.

Рис. 4. – Цикл заряда-разряда LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2

Данный факт положительно сказывается на электрохимических характеристиках, в отличие от LiFePO4, в котором при циклировании происходит двухфазный процесс, и образование новой фазы на поверхности частицы затрудняет диффузию ионов лития.

Сравнение  электрохимических свойств LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 с другими катодными материалами приведено в табл. № 2. Как  видно из сравнения (табл. 2), описанный в статье катодный материал LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 на данный момент уступает по предельно допустимым токам заряда-разряда современным катодным материалам, однако имеет одну из наибольших удельных ёмкостей и может применяться для длительного питания различных электронных и электротехнических устройств.

Таблица № 2

Сравнительная характеристика электрохимических свойств LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 с некоторыми материалами

| Формула | Удельная ёмкость | ЭДС | Максимальный постоянный ток |
| --- | --- | --- | --- |
| LiMn1/3Fe1/3Cr1/3O2 | 230 | 4,0 | До 0,1С |
| LiCoO2 | 140 | 3,7 | До 2С |
| LiFePO4 | 150 | 3,3 | До 4С |
| LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 | 220 | 4,2 | До 2С |
| LiMn2O4 | 100 | 4,0 | До 20С |

# Выводы

Синтезирован новый твердый раствор LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 со структурой слоистого α–NaFeO2. Показана перспективность его использования в качестве катодного материала для литий-ионных аккумуляторов. Удельная ёмкость LiMn1/3Cr1/3Fe1/3O2 при токах от 0,1С до 0,02С составляет                 220 – 250 мАч/г.

# Литература:

- Whittingham M.S. Lithium Batteries and Cathode Materials [Text] // Chem. Rev. 2004, − V. 104. − № 10. − Р. 4271 − 4301.

- Фиговский, О. Новейшие нанотехнологии. [Электронный ресурс]  //«Инженерный вестник Дона», 2012, № 1. – Режим доступа:  http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/725 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Положенцев, О.Е., Шаповалов, В.В., Гуда, А.А., Подковырина, Ю.С., Чайников. А.П., Бугаев, А.Л., Сухарина, Г.Б., Поль, А., Солдатов, А.В. Динамика наноразмерной атомной структуры новых наноструктурированных конденсированных материалов для возобновляемых источников тока на основе нанокомпозита V2O5/Fe/LiF в цикле зарядка-разрядка. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», № 4 (часть 2). – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1465 (доступ свободный) - Загл. С экрана. – Яз. Рус.

- Padhi A.K., Nanjundaswamy K.S., Goudenough J.B. Phospho-olivines as Positive-Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries [Text] // Journal of Electrochemical Society, 1997. − V. 144 − Р. 1188 − 1194.

- Okada S., Sawa S. , Egashira M., Yamaki J., Tabuchi M., Kageyama H., Konishi T., Yoshinof A. Cathode properties of phospho-olivine LiMPO4 for lithium secondary batteries [Текст] // Journal of Power Sources, 2001. −               V. 97 − 98. − Р. 430 − 432.

- Koksbang R., Barker J., Shi H., Saidi M.Y. Cathode materials for lithium   rocking chair batteries [Text] // Solid State Ionics, 1996. −V. 84. −№ 1.− Р. 1 − 21.

- Barboux P., Shokoohi F.K., Tarascon J.-M. Method for preparation of LiMn2O4 intercalation compounds and use thereof in secondary lithium batteries [Text] // Bell Communications Research, Inc. 1992 US Patent US 5135732 A.

- Безносиков, Б.В., Александров, К.С. Кристаллы семейства делафоссита. [Text]: Препринт № 843 Ф / Б.В. Безносиков. – Красноярск: институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, 2007. − 32 с.

- Ellis B.L., Town K., Nazar L.F.  New composite materials for lithium-ion batteries [Text] //  Electrochimica Acta, 2012. − V. 84. − Р. 145 − 154.

- Nazri, G.-A., Pistoya, G. Lithium batteries. Science and technology [Text] / G.-A.  Nazri. – New York: Springer, 2009. − 709 p.

- Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах [Текст] // Материалы XII Международной конференции «Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах» / под ред. В.В. Галкина. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2012. – 326 с.

- Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики: Сборник материалов XII Международной конференции «Электрохимическая энергетика» / под ред. И.А. Казаринова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2011.

– 554 с.: ил.