Физико-химический анализ системы NH4NO3 – KNO3 – Н2О при 25о С

И.С. Ворохобин, И.А. Вязенова, В.А. Таранушич

Нитрат аммония (НА) – кристаллическое вещество, которое применяется не только как удобрение, но и в качестве основного компонента в составе промышленных взрывчатых веществ (ВВ) а также в твердых газогенерирующих составах, продукты разложения которых не содержат конденсированной фазы [1, 2].

Ежегодное мировое потребление НА в качестве компонента ВВ составляет более 6 миллионов тонн. Начиная с 60-х годов прошлого столетия НА используют в порохах и смесевых топливах мирного назначения, например для геофизических и противоградовых ракет, для различных газогенераторов (подушек безопасности автомобилей, газовых рулей и т.д.). Однако широкого распространения такие составы пока не нашли, так как обладают рядом недостатков: наличием у НА модификационных переходов при температурах получения и эксплуатации топлив, пониженной скоростью горения и высокой зависимостью ее от давления, а также относительно низкой энергетикой таких составов. Так как наряду с недостатками НА имеет преимущества перед другими окислителями (широкую промышленную базу, низкую стоимость, отсутствие в продуктах горения конденсированной фазы, низкую температуру горения), поиски технологий направленного модифицирования его свойств постоянно расширяются [3-5].

В последнее время исследователи начали уделять значительное внимание поиску параметров кристаллизации в процессе получения удобрений, в том числе НА, с целью направленного модифицирования свойств формируемой твердой фазы [6, 7].

Анализ литературных данных показал, что фазостабильный от минус 50 до плюс 50о С НА может быть получен при совместной кристаллизации с нитратом калия (НК) [8], но несмотря на то, что растворимость в системе NH4NO3 – KNO3 – Н2О была исследована многими авторами, однозначного мнения о составе твердых фаз нет: были обнаружены различные типы твердых растворов, химические соединения, эвтектика. Карнаухов А.С. [9] выделил в данной системе три поля кристаллизации: твердых растворов, образованных KNO3 и двойной солью 3KNO3•NH4NO3, двойной соли 3KNO3•NH4NO3 и твердых растворов, образованных двойной солью и NH4NO3. Выводы сделаны по виду диаграммы растворимости и оптическим исследованиям полученных кристаллов, прямые структурные исследования твердых фаз системы не проводились.

Тимошенко Ю.М. [10] при изучении четверной взаимной системы NaNO3 − KNO3 − NH4NO3 − H2O при 25о С установила, что в твердую фазу кристаллизуются пять фаз: нитрат натрия, двойная соль 2NaNO3•NH4NO3 и твердые растворы нитратов калия и аммония на основе NH4NO3, КNO3 и двойной соли состава 2КNO3•NH4NO3.

Авторы [11] исследовали твердые фазы системы методом рентгенофазового анализа и установили образование ограниченных твердых растворов на основе ромбической модификации нитрата калия и аммония, одновременно идентифицирована двойная соль 2NH4NO3•КNO3 и твердые растворы ее с НА, параметры ромбической решетки которых следуют правилу Вегарда.

С целью уточнения свойств формируемых твердых фаз, нами была исследована система NH4NO3 – KNO3 – Н2О при 25о С. Равновесие в системе устанавливалось в течение 4 часов, контроль осуществляли по анализу жидкой фазы на содержание иона К+ пламенно-фотометрическим методом, количество НА рассчитывали по содержанию иона аммония, определенного методом Кьельдаля [12].

Дифференциально-термический анализ (ДТА) проводили на установке с комбинированной хромель-копелевой термопарой и записью кривых ДТА на двухкоординатном потенциометре при скорости нагрева 5 град/мин. Для расшифровки полученных результатов использовали метод разделения эффектов фазовых превращений. Визуально-политермический анализ – на стандартной установке с хромель-копелевой термопарой и регистрацией температуры при помощи цифрового милливольтметра. Рентгено-фазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометре X’TRA (CuKα-излучение) с расшифровкой полученных рентгенограмм по электронной базе данных PDF-2 [13] – центр коллективного пользования «Нанотехнологии» ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова.

Фазовая диаграмма системы построена по методу Гиббса, состав полученных твердых фаз аналогичен приведенным в работе [8], но в системе не обнаружена двойная соль, а только два вида твердых растворов, причем с разрывом в смесимости около состава 1:1 (рис. 1, табл. 1). Аналогичную зависимость с разрывом в смесимости наблюдали авторы [14] в безводной системе НА – НК.

Таблица 1

Равновесный состав твердой и жидкой фаз системы NH4NO3 – KNO3 – Н2О при 25о С

| № точки | Жидкая фаза, % мас. |  |  | Твердая фаза, % мас. |  |  | Состав твердой фазы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH4NO3 | KNO3 | Н2О | NH4NO3 | KNO3 | Н2О |  |
| 1 | - | 27,64 | 72,36 | - | 99,13 | 0,87 | KNO3 n KNO3•m NH4NO3 -"- -"- -"- -"- n NH4NO3•m KNO3 n NH4NO3•m KNO3 NH4NO3 |
| 2 | 9,00 | 25,50 | 65,50 | 2,68 | 85,82 | 11,50 |  |
| 3 | 13,61 | 25,20 | 61,19 | 5,86 | 79,83 | 14,31 |  |
| 4 | 35,00 | 22,12 | 42,88 | 12,10 | 83,22 | 4,68 |  |
| 5 | 47,00 | 20,00 | 33,00 | 32,42 | 56,82 | 10,76 |  |
| 6 | 49,23 | 18,15 | 32,62 | 41,12 | 54,95 | 3,93 |  |
| 7 | 56,84 | 12,12 | 31,04 | 76,64 | 14,32 | 9,08 |  |
| 8 | 61,80 | 6,61 | 31,59 | 84,36 | 7,50 | 8,14 |  |
| 9 | 67,08 | - | 32,92 | 98,02 | - | 2,00 |  |

Изотерма растворимости системы представляет собой плавную линию без экстремумов (рис. 1), ход лучей Скрейнемакерса указывает на образование в системе твердой фазы переменного состава. На изотерме растворимости можно выделить 2 участка: 1 − от точки 1 до точки 6, где в твердую фазу кристаллизуются твердые растворы на основе ромбической сингонии НК (с большим содержанием KNO3); 2 − от точки 6 до точки 9, где кристаллизуются твердые растворы на основе III фазы НА.

Рис. 1. – Изотерма растворимости системы NH4NO3 – KNO3 – Н2О при 25о С

Анализ кривых ДТА твердых фаз системы (рис. 2) показывает, что характерным признаком всех образцов (начиная с содержания 5 % НК) стало снижение температуры плавления до 154° С − подтверждено визуально-политермическим анализом (образование эвтектики между НА и НК) и снижение температуры разложения до 189о С, что свидетельствует о более глубоком взаимодействии добавки с основным кристаллом. В образцах с содержанием НК более 12 % наблюдается стабилизация III фазы НА в диапазоне температур от минус 50 до плюс 100° С, а рост содержания НК до 28 % приводит к появлению эндотермического эффекта 297° С − плавление НК.

По литературным данным двойная соль 2NH4NO3•KNO3 (38,7 % НК) имеет температуру плавления 170о С [9], но в исследованных образцах такого эффекта мы не обнаружили, что косвенно подтверждает отсутствие указанной двойной соли.

1 – 100% NH4NO3; 2 – 5 % KNO3 и 95 % NH4NO3; 3 – 12 % KNO3 и 88 % NH4NO3; 4 – 28 % KNO3 и 72 % NH4NO3; 5 – 86 % KNO3 и 14 % NH4NO3; 6 – 100 % KNO3.

Рис. 2. – Кривые ДТА твердых фаз системы NH4NO3 – KNO3 – Н2О

По результатам рентгено-фазового анализа рассчитаны параметры кристаллических решеток полученных твердых фаз (табл. 2, рис. 3).

Кристаллическая структура твердых растворов отличается от структуры кристалла-хозяина (НА и НК) − наблюдается искажение параметров ячеек за счет внедрения иона-заместителя и при содержании НК до 30 % параметры кристаллической решетки близки ІII фазе НА, а при содержании НК более 80 % – кристаллической решетке НК (ромбическая сингония). Одновременно наблюдается некоторый перекос по интенсивностям полос, что также подтверждает формирование в системе твердых растворов. Новых полос ни в одном из исследованных образцов не обнаружено.

Анализ полученных результатов показывает, что в процессе сокристаллизации за счет изоморфизма исходных фаз образуется твердый раствор внедрения, в котором замещаются ионы NH4+ и К+. С ростом содержания добавки параметры кристаллической решетки изменяются по закону, близкому к аддитивному (подчиняются правилу Вегарда) (табл. 3, рис. 4) с незначительными отклонениями, что связано со сложной кристаллохимической структурой формируемых в процессе кристаллизации твердых фаз. Такая закономерность может быть связана с тем, что объем кристаллической ячейки максимален у фазы ІІІ НА (313,7 Å3), что больше IV фазы (127,23 Å3) более чем в 2 раза, а объем ячейки НК (322,5 Å3), поэтому замещение может идти до роста объема ячейки не более чем до 313,7 Å3 (фазы ІІІ НА). При дальнейшем увеличении содержания добавки НК происходит инверсия фаз и кристаллом-хозяином становится ячейка НК, на основе которой начинают образовываться твердые растворы, что и подтверждают полученные результаты исследования (табл. 3).

1 - III фаза NH4NO3; 2 – 5 % KNO3 и 95 % NH4NO3; 3 – 12 % KNO3 и 88 % NH4NO3; 4 – 28 % KNO3 и 72 % NH4NO3; 5 – 86 % KNO3 и 14 % NH4NO3; 6 – 100 % KNO3.

Рис. 3. – Штрихрентгенограммы твердых фаз системы NH4NO3 – KNO3 – Н2О

Таблица №2

Дифрактограммы твердых фаз системы NH4NO3 – KNO3 – Н2О

| ІІІ фаза НА |  | 5 % НК 95 % НА |  | 12 % НК 88 % НА |  | 28 % НК 72 % НА |  | 86 % НК 14 % НА |  | НК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, A° | I/I0 | d, A° | I/I0 | d, A° | I/I0 | d, A° | I/I0 | d, A° | I/I0 | d, A° | I/I0 |
| 5,34 | 10 | 5,20 4,88 | 17 32 | 5,32 | 18 | 5,20 | 19 | 4,63 | 10 | 4,66 | 23 |
| 4,55 | 20 | 4,51 4,21 | 12 7 | 4,49 | 9 | 4,49 | 20 |  |  | 4,58 | 23 |
| 3,91 | 55 | 3,86 | 55 | 3,88 | 76 | 3,85 | 37 | 3,74 | 65 | 3,73 | 56 |
| 3,40 | 70 | 3,36 | 58 | 3,36 | 72 | 3,35 | 77 |  |  |  |  |
| 3,25 | 90 | 3,19 | 72 |  |  |  |  | 3,26 | 27 |  |  |
| 3,22 | 30 |  |  | 3,22 | 71 | 3,21 |  | 3,02 | 11 | 3,21 3,04 | 5 15 |
| 2,94 | 12 | 2,92 | 6 | 2,91 | 21 | 2,89 | 67 |  |  |  |  |
| 2,91 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,85 | 40 | 2,82 2,72 |  | 2,80 | 36 | 2,80 | 8 | 2,85 2,76 | 13 9 | 2,76 2,71 | 28 17 |
| 2,64 | 100 | 2,61 | 17 | 2,58 | 66 | 2,60 | 7 | 2,63 | 58 | 2,66 2,65 | 41 55 |
| 2,55 | 8 |  |  | 2,52 | 27 |  |  | 2,54 | 12 | 2,63 | 20 |
| 2,42 | 15 | 2,41 | 30 | 2,40 | 3 | 2,39 | 71 | 2,40 | 16 | 2,41 2,37 | 7 4 |
| 2,33 | 17 | 2,31 | 68 | 2,30 | 5 | 2,30 | 9 | 2,30 | 8 | 2,33 | 9 |
| 2,29 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 | 5 |
| 2,27 | 45 | 2,26 | 55 | 2,24 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2,21 | 6 | 2,20 2,11 | 56 25 | 2,23 2,18 | 27 6 | 2,23 | 8 | 2,21 2,18 2,11 | 54 7 51 | 2,19 2,16 | 41 20 |
| 2,09 | 4 |  |  |  |  | 2,06 | 67 |  |  | 2,07 | 13 |
| 2,03 | 3 | 2,02 | 25 | 2,01 | 7 | 2,00 |  | 2,04 | 4 | 2,05 | 15 |
| 1,97 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1,94 | 7 | 1,95 | 24 |
| 1,92 | 15 | 1,91 | 9 | 1,93 1,90 | 12 21 | 1,89 | 9 | 1,87 | 5 | 1,94 1,88 | 6 3 |
| 1,83 | 11 | 1,82 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,87 | 2 |
| 1,78 | 6 | 1,79 | 8 | 1,78 | 19 | 1,79 1,76 | 8 11 | 1,76 | 1 | 1,76 1,75 | 6 2 |
| 1,67 | 3 | 1,73 1,66 | 6 3 | 1,72 1,65 | 5 1 | 1,71 1,64 | 11 25 | 1,68 | 2 | 1,73 1,71 | 1 4 |

Таблица 3

Параметры кристаллических ячеек твердых фаз системы NH4NO3 – KNO3 – Н2О

| Состав твердой фазы Пара-метр | НА* |  | 5 % НК 95 % НА | 12 % НК 88 % НА | 28 % НК 72 % НА | 86 % НК 14 % НА | НК** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV фаза | III фаза |  |  |  |  |  |
|  | -17 °С до +32,5 °С | 32,5°Сдо 84,2 °С |  |  |  |  |  |
| а | 4,93 | 7,16 | 7,18 | 6,98 | 7,14 | 5,35 | 5,41 |
| b | 5,44 | 7,71 | 7,60 | 7,66 | 7,58 | 8,69 | 9,16 |
| c | 5,75 | 5,84 | 5,64 | 5,82 | 5,78 | 6,44 | 6,43 |
| * – III фаза НА – PDF карта № 00-047-0866, IV фаза НА – PDF карта № 00-047-0867 [13]; ** – НК –PDF карта № 00-005-0377 [13] |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 4. − Зависимость параметров кристаллической ячейки твердых фаз системы NH4NO3 – KNO3 – Н2О от содержания KNO3

Зависимость температурного диапазона существования III и IV фазы НА от содержания в смеси НК, рассчитанного по результатам ДТА (рис. 5), показывает, что IV фаза НА существует только в области отрицательных температур, а диапазон существования фазы III – расширяется от температуры минус 50о С до плюс 100о С, что позволяет получить фазостабильные в данном температурном диапазоне кристаллы НА с добавкой НК при ее содержании не менее 12 %.

Рис. 5. − Зависимость температурного диапазона существования фазы III и IV НА от содержания НК

Выводы

В результате физико-химического анализа системы NH4NO3 – KNO3 – Н2О при 25о С установлено:

- равновесная твердая фаза представляет собой два вида твердых растворов: на основе ромбической кристаллической решетки НК (при содержании НК более 80 %) и III фазы НА (содержание НК до 30 %);

- параметры кристаллических решеток формируемых твердых растворов подчиняются правилу Вегарда;

- при формировании твердых фаз наблюдается разрыв в смесимости в диапазоне концентраций от 30 до 80 % НК;

- твердые фазы с содержанием НК более 12 % обладают фазовой стабильностью в диапазоне температур от минус 50 до плюс 100о С.

Литература:

- Beckman C. Чистые ракетные топлива для запуска космических ракет [Текст] = Clean propellants for space launch boosters / Beckman C. // Pap. Propuls. and Energ. Panel (PEP) 84th Symp. "Environ. Aspects Rocket and Gun Propuls.". Aalesund. 29 August - 2 September 1994. – 1995. – № 559. – С. 6/1-6/9.

- Киселев, С.Н. Фазовая стабилизация нитрата аммония - экологически чистого окислителя для взрывчатых составов и твердых топлив [Текст] / С.Н. Киселев, А.Е. Никифоров, В.Я. Базотов, О.А. Седова // Современные проблемы технической химии: Материалы докладов Всероссийской научно-технической конференции. Казань. 26-28 сент. 2002. – Казань, 2002. – Ч. 1. – C. 257-259.

- Технология аммиачной селитры [Текст] / Под ред. доктора технических наук профессора В. М. Олевского. – М. : Химия, 1978. – 311 с.

- Хамский, Е.В. Кристаллические вещества и продукты. Методы оценки совершенствования свойств [Текст] / Е.В. Хамский – М. : Химия, 1986. – 224 с.

- Седова, А.В. Система пурпурат аммония – нитрат аммония [Электронный ресурс] / И.В. Вязенова, Н.А. Ершенко, В.А. Таранушич // «Инженерный вестник Дона», 2012. – №4. – Ч. 2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1410 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Нечипоренко, Г.Н. Получение сокристаллизатов нитрата аммония как способ устранения фазовых переходов в кристаллической решетке нитрата аммония [Текст] / Г.Н. Нечипоренко, Н.И. Головина, Г.В. Шилов, Д.Б. Лемперт, Г.П. Долганова, Г.Г. Немцев // HEMs – 2004. – 2005. – С. 218-221.

- Серый, П.В. Выбор способа управления качеством кристаллического карбамида в промышленных аппаратах [Электронный ресурс] / С.В. Островский // «Инженерный вестник Дона», 2011. – №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2011/387 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Cady, H.H. Нитрат аммония – нитрат калия [Текст] = The ammonium nitrate – potassium nitrate // Propellant and explosives. – 1981. – Vol. 6. – №2. – Р. 49-54.

- Карнаухов, А.С. Водная взаимная система из хлорнокислых и азотнокислых солей аммония и калия при 25о С [Текст] / А.С. Карнаухов // Журнал неорганической химии. – 1957. – Т. 2. – вып. 4. – С. 915-927.

- Тимошенко, Ю.М. Система NaNO3 – KNO3 – NH4NO3 – H2O при 25о С [Текст] / Ю.М. Тимошенко // Журнал неорганической химии. – 1986. – Т. 31. – №12. – С. 3206-3208.

- Dejewska B. X-ray powder diffraction investigations of solid solutions with limited visibility in the KNO3 – NH4NO3 – H2O system at 298 K [Текст] / B. Dejewska, A. Sedrimir // Crist. Res. and Technol. – 1988. – №8 (23). – Р. 997-1004.

- Крешков, А.П. Основы аналитической химии [Текст]. в 3 кн. Кн. 2. Теоретические основы. Количественный анализ. / А.П. Крешков ; Издание 4-е, переработанное. – М.: Химия, 1976. – 456 с.

- JCPDS PDF-2 database [Электронный ресурс]. – База данных порошковой дифракции. – PDF-2 Release 2012. – Версия базы данных: 2.1202. – Сайт производителя: http://www.icdd.com.

- Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей [Текст]. В 2 т. Т. 2. Системы тройные, тройные взаимные и более сложные / Под ред. Н.К. Воскресенской и др. – М.-Л. : АН СССР, 1961. – С. 405-406.