Гексаферрит стронция − соединение с колоссальной диэлектрической проницаемостью

Ю.В. Кабиров1, В.Г. Гавриляченко1, А.А. Кленушкин1, Е.В. Чебанова2

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Ростовский государственный строительный университет

Аннотация: В феррите стронция с гексагональной структурой отмечается наличие колоссальной диэлектрической проницаемости в области низких частот. Этот результат находит объяснение в рамках модели «зерно-прослойка» и поляризации Максвелла – Вагнера в керамической среде. Обнаружен эффект отрицательной емкости в керамике гексаферрита стронция при частоте меньше 10−2 Гц.

Ключевые слова: гексаферрит стронция, ферромагнетик, диэлектрик, полупроводник, колоссальная диэлектрическая проницаемость, отрицательная емкость, высокотемпературный отжиг, рентгеностуктурный анализ, полнопрофильный анализ, электронная микроскопия.

Введение

Ферриты, совмещающие в себе свойства ферромагнетика, диэлектрика и полупроводника,  находят широкое применение в качестве магнитных материалов [1, 2]. Существование высокой диэлектрической проницаемости (более 104), имеющее прикладное значение [3, 4],  в области низких частот отмечалось для многочисленной группы ферритов со структурным типом шпинели [5 – 7]. Объяснение явления основано на модифицированной модели [8 – 10] «зерно-прослойка», впервые использованной Купсом [6, 7]. Весьма вероятен вклад в гигантские значения ε переориентации дипольных комплексов разновалентных ионов железа [11]. Ранее подробное изучение структуры и свойств ферритов шпинельного и гексагонального типов проводилось с целью исследований и изменений их магнитных свойств. Это связано с наиболее освоенными областями применения ферритов – электроникой СВЧ, в устройствах памяти, при изготовлении постоянных магнитов. При этом на высоких частотах требуется минимизировать значения диэлектрической проницаемости для уменьшения паразитных потерь в материале. Если диэлектрические свойства многих шпинельных ферритов были изучены [2], то о детальных исследованиях электрофизических свойств  гексаферритов в области низких  частот, помимо

краткого сообщения [5] неизвестно.

Целью настоящей работы было изучение электрофизических характеристик гексаферрита стронция.

Методика эксперимента

Гексагональный феррит стронция (SrFe12O19) приготовлен двумя путями: по обычной керамической технологии - высокотемпературным отжигом стехиометрической смеси оксида железа и карбоната стронция, а также методом соосаждения. Второй путь синтеза соответствует реакции:

Sr (NO3)2+12Fe (NO3)3∙ 9H2O+38NH3∙H2O→SrFe12O19+38NH4NO3+127H2O

Раствор выпаривается при температуре 120°С. Коричневый осадок после отжига при температуре 900°С является однофазным гексаферритом стронция, что подтверждается рентгендифракционными исследованиями.

Рентгеноструктурный анализ прекурсоров и образцов проведен с помощью дифрактометра ДРОН-3М методом Брегга-Брентано (θ – 2θ) с шагом сканирования 0,02°. Время экспозиции на каждом шаге 2 с. Использовано излучение CuKα анода с длиной волны 1,5406 Å. Точность измерения параметров составила 0,003 Å. Обработка данных выполнена с использованием полнопрофильной программы Pwc2.4. Рентгенограмма порошкового феррита стронция показана на рис. 1.

Рис.  1. – Фрагмент рентгенограммы гексаферрита стронция.

Приведена модель и разностный профиль

Использована структурная модель с пространственной группой № 194, P63/mmc. R-фактор в этом и иных случаях не превышал 3 %. Параметры ячейки: a = b = 5,8863 Å; c = 23,0816 Å; V = 692,58 Å3, с/а = 3,921.

Прессованные порошки в виде дисков обжигались при 1100°С. Готовые образцы представляли собой таблетки диаметром 8 – 9 мм, толщиной 1,5 – 2 мм. Поверхность образцов подвергалась шлифовке. Микроструктура поверхности образцов изучалась с помощью растрового электронного микроскопа Zeiss Supra 25. На рис. 2 приведена микрофотография образца гексаферрита стронция.

Рис.  2. − Микрофотография поверхности керамического образца гексаферрита стронция

Согласно электронно-микроскопическим исследованиям, размеры кристаллитов лежат в пределах от 0,2 мкм до 2 мкм. При этом оценка среднего размера кристаллита составила 1 мкм. Плотность образцов составила 90 % от рентгеновской.

Для диэлектрических измерений на образцы были нанесены электроды вжиганием серебряной пасты при температуре 550 °С.

Результаты и обсуждения

Диэлектрические измерения проводились с помощью измерителя RLC WK4300 и комплекса Novocontrol ALPHA. Диэлектрический спектр образца № 46, приготовленного по традиционной керамической технологии, показан на рис. 3.

Рис.  3. ─ Диэлектрический спектр образца № 46

Отметим, что в области низких частот ε΄ достигает значений порядка 104.       В диапазоне частот от 10 до 107 Гц величина ε΄ плавно спадает до 20, что отвечает размытому спектру релаксационной дисперсии с большим набором времен релаксации.

На рис. 4 показан диэлектрический спектр образца № 98, приготовленного методом соосаждения. В интервале частот от 10−1 до 103 Гц в диэлектрическом спектре отмечается плато, со значением ε΄ порядка 104. При более высоких частотах также проявляется размытый релаксационный спектр, спад ε΄ продолжается вплоть до частоты 107 Гц, при которой ε΄ имеет значение порядка 700, что заметно больше, чем в образце № 46.

Рис.  4. − Диэлектрический спектр образца № 98.

Значения ε΄на логарифмической шкале, соответствующие отрицательным значениям емкости образца, отмечены темными квадратами.

В области низких частот (менее 2·10−2 Гц) обнаружено состояние с отрицательной емкостью (ОЕ), которое можно интерпретировать как переход от емкостного характера импеданса к индуктивному, связанному с задержкой движения носителей, аналогичное [12, 13].

Отметим, что в диэлектрическом спектре образца № 98 расширен частотный диапазон существования высоких значений диэлектрической проницаемости. Характер частотной зависимости диэлектрической проницаемости можно объяснить с помощью модели Купса [5, 8], основанной на объемно-зарядовой поляризации Максвелла-Вагнера, а также влиянием перезарядки дипольных комплексов ионов железа с различной степенью окисления. Сочетание магнитных свойств и высоких значений диэлектрической проницаемости в феррите стронция дает возможность реализации устройств памяти, использующих эти два механизма одновременно. Также, использование изменения характера импеданса позволяет использовать керамические материалы SrFe12O19 в качестве гиратора (фазовращателя) в области низких частот.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ                      № 14-03-00103.

Литература

- Ситидзе Ф., Сато Х. Ферриты. Москва: Мир, 1964. 407 c.

- Крупичка С. Физика ферритов. Москва: Мир, 1976. Т. 1. 352 c.

- Фиговский О. Новейшие нанотехнологии // Инженерный вестник Дона, 2012, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/725/.

- Иващенко С.Н. Энергетическая структура и применение сверхрешеток // Инженерный вестник Дона, 2010, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y 2010/189/.

- Panchal N.R., Jotania R.B. Heat treatment effects on dielectric properties of SRFe12O19 hexaferrite prepared by an SHS route // IEEE international vacuum electronics conference (IVEC). Bangalore: IEEE International, 2011. Р. 499-500.

- Brockman F.G., Dowling P.H., Steneck W.G. Dimensional effects resulting from a high dielectric constant found in a ferromagnetic ferrite // Phys. Rev. 1950. V. 77. №1. Р. 85-93.

- Koops C.G. On the dispersion of resistivity and dielectric constant of some semiconductorsat audiofrequancies. // Phys. Rev. 1951. V. 83. №1. Р. 121-124.

- Йоффе В.А., Хвостенко Г.И., Зонн З.Н. Электрические 
свойства некоторых монокристаллов и поликристаллических ферритов // ЖТФ. 1957. V. 27. №9. C. 1985-1993.

- Lunkemheimer P. Krohns S., Riegg S., Ebbinghaus S.G., Reller A., and Loidl A. Colossal dielectric constants in transition-metal oxides // Eur. Phys. J. Special Topics. 2010. V. 180. P. 61-89.

- Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. Москва: Высшая школа», 1977. 448 c.

- Малышев А.В., Пешев В.В., Притулов А.М. Температурные зависимости диэлектрических свойств литий-титановой ферритовой керамики // ФТТ. 2004. Т. 46. В. 1. С. 185-188.

- Jonscher A.K. Dielectric Relaxation in Solids // J. Phys. D: Appl. Phys. 1999. V. 32. Р. 57-70.

- Гавриляченко В.Г., Кабиров Ю.В., Панченко Е.М., Ситало Е.И., Гавриляченко Т.В., Милов Е.В., Лянгузов Н.В. Особенности диэлектрического спектра CaCu3Ti4O12 в низкочастотном диапазоне  // ФТТ. 2013. Т. 55. B. 8. C. 1540-1543.

References

1.	Sitidze F., Sato Kh. Ferrity [Ferrites]. Moskow: Mir, 1964. 407 p.

2.	Krupichka S. Fizika ferritov [Рhysics of ferrites]. Moskow: Mir, 1976. V. 1. 352 p.

3.	Figovskiy O. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/725/.

4.	Ivashchenko S.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2010, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y20 10/189/.

5.	Panchal N.R., Jotania R.B. IEEE international vacuum electronics conference (IVEC) (Proc. IEEE International Vacuum Electronics Conference). Bangalore, 2011, pp. 499-500.

6.	Brockman F.G., Dowling P.H., Steneck W.G. Phys. Rev. 1950. V. 77. №1. pp. 85-93.

7.	Koops C.G. Phys. Rev. 1951. V. 83. №1. pp. 121-124.

8.	Yoffe V.A., Khvostenko G.I., Zonn Z.N. ZhTF . 1957. V. 27. №9. pp. 1985-1993.

9.	Lunkemheimer P. Krohns S., Riegg S., Ebbinghaus S.G., Reller A., and Loidl A. Eur. Phys. J. Special Topics. 2010. V. 180. pp. 61-89.

10.	Oreshkin P.T. Fizika poluprovodnikov i dielektrikov [Physics of semiconductors and dielectrics].  Moskow: Vysshaya shkola», 1977. 448 p.

11.	Malyshev A.V., Peshev V.V., Pritulov A.M. FTT. 2004. T. 46. V. 1. pp. 185-188.

12.	Jonscher A.K. J. Phys. D: Appl. Phys. 1999. V. 32. pp. 57-70.

13.	Gavrilyachenko V.G., Kabirov Yu.V., Panchenko E.M., Sitalo E.I., Gavrilyachenko T.V., Milov E.V., Lyanguzov N.V. FTT. 2013. T. 55. B. 8. pp. 1540-1543.