Термическая обработка Fe-Co-V как инструмент совершенствования качества изделий из магнитомягких материалов

А.В. Чижов

Несмотря на то, что магнитомягкие сплавы на основе тройной системы Fe-Co-V, одним из представителей которых является сплав 49К2ФА 
(ГОСТ 10160–75), были разработаны в середине прошлого века, они и по настоящее время находят широкое применение в производстве роторов и статоров различных электрических машин из-за высокой магнитной индукции технического насыщения BS – до 2,4 Тл, высокой температуры Кюри, повышенной магнитной проницаемости в слабых и средних магнитных полях, малых удельных потерь на перемагничивание PB/f при высоких значениях индукции на частоте до 400 Гц [1, 2]. К таким машинам относятся электрические моментные двигатели [3], которые в последние годы нашли широкое применение в качестве исполнительных элементов в современных системах автоматики, телемеханики, а так же в узлах техники специального назначения.

Требование высоких эксплуатационных характеристик моментных двигателей обуславливает применение новых и совершенствование комплекса технологических свойств применяемых магнитных сплавов. При производстве деталей из магнитомягких сплавов основной технологической операцией, определяющей магнитные свойства, является термическая обработка. За счет нее снижаются напряжения в кристаллической решетке, восстанавливаются размеры зерен и устраняется наклеп в поверхностных слоях материала, связанный с предшествующими механическими операциями: штамповкой, лазерной резкой и шлифовкой заусенцев. Применение отжига позволяет не только восстановить магнитные характеристики магнитомягкого сплава вследствие уменьшения плотностей дислокаций и изменения структуры дефектов кристаллической решетки сплава, выравнивания химического состава, гомогенизации и атомного упорядочивания, но и улучшить их [4].

Известно, что режимы отжига существенно зависят от степени ухудшения магнитных свойств сплава. Меньшее содержание вредных примесей металлургического происхождения и примесей, растворенных в решетке матрицы, и более совершенная кристаллическая решетка, позволяют достичь наивысших магнитных свойств. Вследствие этого применение режимов отжига, рекомендованных в (ГОСТ 10160–75) и сертификатах на поставляемый сплав, может привести к неудовлетворительным результатам, поскольку не обеспечивает требуемых магнитных свойств.

Согласно (ГОСТ 8.377–80) влияние режимов термической обработки на магнитные свойства сплава необходимо оценивать проведением измерений параметров тороидальных образцов-свидетелей. Для этого из ленты 49К2ФА методом листовой штамповки изготовлено 8 кольцевых образцов диаметрами 39мм наружный и 35мм внутренний, массой 38–40 г. каждый, что позволяет свести к минимуму влияния на результаты измерений формы образцов. Далее образцы подвергаются термообработке в вакууме, что способствует защите поверхности образцов от окисления и достигается дегазация сплава. Это в совокупности приводит к улучшению магнитных свойств.

Измерения магнитных свойств осуществлялось на тороидальных образцах-свидетелях с помощью  «Измерителя параметров магнитомягких материалов ММ-50А» [5].

Для выявления оптимального режима термообработки проведен анализ диаграммы состояния двойной системы Fe–Co  [6].  В связи с этим рассмотрены следующие этапы отжига, которые характеризуются параметрами, обуславливающими качество термообработки:

- подготовка к термообработке;

- определение максимальной температуры отжига и скорости ее достижения;

- определение времени выдержки при максимальной температуре;

- определение режима и скорости снижения темперы.

В процессе подготовки основное внимание необходимо уделять предотвращению спекания кольцевых образцов между собой и с оправкой. Для этого применим неактивные покрытия [7], к которым относятся оксиды магния, алюминия и кальция. Данные материалы способствуют удалению газообразных продуктов рафинирования с поверхности сплава. Это в свою очередь улучшает магнитные свойства.

Анализ скорости нарастания температуры показывает, что она не оказывает существенного влияния на качество отжига [8], тем не менее, малая скорость нагрева нежелательна по экономическим соображениям, поскольку приводит к потере времени на термообработку и дополнительным затратам. В то же время высокая скорость нагрева вызовет появление трещин на поверхности сплава. В работе во всех случаях скорость нагрева составляла 500˚/ч.

Исходя из диаграммы состояния Fe – Co максимальная температура отжига может быть установлена в интервале 850 – 900°С (образец S1) и в интервале  1050 – 1100°С (образец S2). Это связано с тем, что процессы металлургического характера наиболее активно протекают под действием высоких температур [9].

Значащим фактором является время выдержки при максимальной температуре, поскольку процесс образования равновесных структур, увеличения показателя дегазации металла носят относительно длительный характер [10]. В связи с этим термообработке подвергнуты образцы S3, S4, S5, время выдержки при максимальной температуре которых, составляло 3, 4, 6 часов соответственно.

Существенным является градиент снижения температуры. Малая скорость охлаждения оказывает положительное влияние на магнитные свойства Fe – Co–V сплавов (образец S6, S7, S8), что свидетельствует о том, что оптимальной является упорядоченная равновесная структура [11]. Поскольку нагрев осуществлялся до температуры 850°С (образцы S6, S7, S8), то режим охлаждения выбран одноступенчатым с постоянной скоростью.

Результаты исследования режимов термообработки на изменение магнитных свойств, приведены в таблице №1.

Таблица № 1

Результаты исследования

| № п/п | Br, Тл | µmax, Гс/Э | Bµmax, Тл | Hµmax, А/м | Bs, Тл | Hc, А/м | BHmax, Дж/м3 | HBHmax, А/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1,528 | 12567 | 1,231 | 77,96 | 2,256 | 61,53 | 54,78 | -46,18 |
| S2 | 1,174 | 11066 | 0,744 | 55,67 | 2,038 | 47,92 | 32,11 | -55,67 |
| S3 | 1,272 | 12695 | 0,904 | 56,66 | 2,157 | 45,299 | 31,46 | -29,9 |
| S4 | 1,242 | 1313 | 0,859 | 51,99 | 2,188 | 42,978 | 31,38 | -31,34 |
| S5 | 1,371 | 12837 | 1,018 | 63,08 | 2,249 | 49,248 | 38,89 | -16,22 |
| S6 | 1,38 | 12323 | 1,019 | 65,8 | 2,263 | 53,453 | 42,93 | -40,27 |
| S7 | 1,349 | 13967 | 0,93 | 53,01 | 2,227 | 45,606 | 41,43 | -35,26 |
| S8 | 1,355 | 19325 | 0,877 | 36,11 | 2,236 | 32,786 | 31,16 | -36,11 |
| S9 | 1.179 | 2905.9 | 1.069 | 292.7 | 2.114 | 192.92 | 91.12 | -120.1 |
| S10 | 1.462 | 4753.5 | 1.268 | 212.3 | 2.201 | 148.44 | 91.1 | -95.3 |

Анализ диаграммы состояния и результатов измерений (таблица №1) показывает, что длительное действие температуры свыше 1000°С приводит к неудовлетворительному результату (образец S2). Это может быть связано с неконтролируемым ростом зерен при таких температурах и с изменением типа кристаллической решетки при охлаждении, что требует дополнительного времени выдержки для снятия напряжений, возникающих в процессе фазового перехода. Наилучшие магнитные свойства получились при отжиге с максимальной температурой, не превышающей 900°С (образец S1).

При малом времени выдержки процессы рекристаллизации и роста зерна протекают не полностью (образец S3). С увеличением времени выдержки наблюдается рост магнитной индукции  (образец S4), наибольшее значение которой достигается после выдержки в течение 6ч (образец S5). Дальнейшее увеличение времени выдержки является не целесообразным.

Снижение  коэрцитивной силы от (60 ÷ 50)А/м до (28 ÷ 32)А/м наблюдается при уменьшении скорости охлаждения при одноступенчатом режиме.

Выводы:

- Выявлена зависимость между режимами термообработки и магнитными свойствами сплава 49К2ФА толщиной 0,1 – 0,2мм, что позволило оптимизировать этапы термообработки.

- Установлено, что с увеличением времени выдержки при максимальной температуре повышается значения магнитной индукции в диапазоне поля намагничивания от 0 до технического насыщения. Оптимальные значения индукции достигаются после  6 часов выдержки.

- Показано, что скорость охлаждения 100°/ч  оказывает положительное влияние на магнитные свойства Fe–Co–V сплавов:  оптимальной является упорядоченная равновесная структура.

- Предложенный режим термообработки позволил  улучшить показатели магнитных свойств ленты 49К2ФА I и II классов. Исследование времени выдержки и режима охлаждения обусловило снижение  коэрцитивной силы Fe–Co сплава 49КФ (образцы S9, S10).

Литература:

  - Стародубцев Ю.Н.  Мир материалов и технологий. Магнитомягкие материалы. [Текст] – М.: «Техносфера».  –2011.  –664с.

  - Cullity B.D., Graham C.D., Introduction to magnetic materials. Second Edition. IEEE Press. –2009. –545p.

  - Осьмаков А. А. Технология и оборудование производства электрических машин [Текст].  Учебник для техникумов. – М.: «Высш. школа». –1971. – 344с.

  - Мишин Д.Д. Магнитные материалы [Текст]: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: «Высшая школа». –1991. – 384с.

  - Вареник Ю.А., Метальников А.М., Рябов Д.В., Чижов А.В. Автоматизированная установка для исследования магнитомягких материалов [Текст] // Университетское образование: сб. статей XVI Международной науч.-метод. конференции. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та. –2012.– С.176–177.

  - Диаграммы состояния двойных металлических систем [Текст]: Справочник: В 3 т.: Т.2 / Под общ. ред. Н.П. Лякишева. – М.: Машиностроение. –1997. – 1024с., ил.

  - Кекало И.Б., Самарин Б.А. Физическое металловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами [Текст]: Учебник для вузов. – М.: Металлургия. –1989. –496с.

  - Преображенский А.А., Бишард Е.Г. Магнитные материалы и элементы: Учебник для студ. вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики». – 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] – М.: Высш. шк. –1986. –352с.: ил.

  - Totten G.E. (Ed.) Steel Heat Treatment: Metallurgy And Technologies. Taylor & Francis Group, 2 edition. –2006. –820p.

  - Бойко Н. И., Фисенко К. С. Исследование качества поверхности наплавленного металла цилиндрической детали обработанной в горячем состоянии [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/746  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

  - Лившиц А. В. Влияние термоизоляторов на нагрев полимеров при высокочастотной электротермии [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2014, №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2014/2348 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.