Способы повышения надежности центрифугированных опор контактной сети.

Е.Ю. Романенко 1, М.А. Трубицин 2

1 Донской государственный технический университет,

2 Ростовский государственный университет путей сообщения

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы безопасности и надежности эксплуатируемых сооружений контактной сети. Рассмотрены массовые виды опор контактной сети, используемых при устройстве данных сооружений. Проанализированы особенности формирования структуры центрифугированного бетона, причины неоднородности структуры по толщине кольцевого сечения и появления трещин. Представлена физическая модель, использование которой при изготовлении конструкций позволит модифицировать структуру по толщине кольцевого сечения за счет направленного структурообразования в процессе центробежного уплотнения бетона с комбинированным заполнителем и волокнистыми компонентами.

Ключевые слова. Безопасность сооружений, опоры контактной сети, центрифугированные конструкции, кольцевое сечение, физическая модель процесса уплотнения бетонной смеси при центрифугировании, бетон с комбинированным заполнителем и волокнистым компонентом.

Опоры контактной сети являются основными несущими конструкциями контактных подвесок и должны обеспечивать не только надежную работу электрифицированных участков железных дорог, но и безопасность движения поездов на них. Для устройства контактной сети могут использоваться как металлические опоры, так и железобетонные опоры (с ненапряженной и напрягаемой арматурой). Использование в массовом масштабе металлических опор требует большое количество металла, что экономически нецелесообразно. С целью снижения металлоемкости и снижения стоимости опорных конструкций в настоящее время широко используются конические опоры изготавливаемые методом центрифугирования.

Отличительной особенностью формирования структуры центрифугированных конструкций заключается в том, что формирующим усилием является центробежная сила, которая способствует перераспределению компонентов бетонной смеси и формированию конструкции кольцевого сечения с плотной и однородной внешней поверхностью (в основном) (рис.1) /1-3/.

При этом внешняя часть кольца формируется из тяжелого заполнителя максимальной крупности. В дальнейшем по толщине кольцевого сечения происходит переход к слоям, сформированным из мелкозернистого бетона, затем растворная составляющая и внутренний слой образованный шламовой составляющей, то есть отжатой в процессе центробежного уплотнения избытка воды с мелкими фракциями (рис.1а). Особенность формирования структуры обосновывает определенные требования к материалу и способу формирования структуры.

От степени центробежного уплотнения зависит прочность бетона на растяжение. При таком способе уплотнения бетонной смеси прочность бетона на растяжение по сечениям, расположенным в радиальном направлении, значительно отличается от прочности по сечениям, ориентированным вдоль средней окружности кольцевого образца (рис.1б). Прочность по сечениям, расположенным вдоль окружности, оказывается меньше прочности бетона по сечениям в радиальном направлении.

Такое распределение прочности центрифугированного бетона на растяжение по разным направлениям играет определяющую роль в ориентации трещин, возникающих в бетоне при появлении механического давления от продуктов коррозии арматуры. Образующиеся трещины первично развиваются в направлениях, где прочность бетона на растяжение наименьшая, а затем появляются и трещины, ориентированные в перпендикулярном направлении. По сути дела, различие в прочностных характеристиках бетона на растяжение в разных направлениях является основной причиной разделения подземной части опор на два соосных цилиндра при наличии опасности возникновения в этой части электрокоррозионных повреждений арматуры/4-8/.

Существуют технологические способы, позволяющие снизить влияние центробежного уплотнения на неравномерность формируемого кольцевого сечения центрифугированной конструкции. Так, при применении в процессе изготовления центрифугированных конструкций рядовых сырьевых материалов с добавлением пористых и волокнистых компонентов, позволило получать бетон с более однородными свойствами по сечению кольца/1,2,8-10/. При этом, используя физическую модель процесса перераспределения компонентов бетонной смеси при центрифугировании /3/, можно подбирать вид и количество пористых и волокнистых добавок.

Целесообразность учета физической модели вызвана тем, что изучаемая система является многокомпонентной и отличается наличием частиц различной плотности, размера и характера поверхности, а это накладывает дополнительные условия на процесс центрифугирования.

Если допустить, что цементное тесто – вязкая изотропная среда, ламинарно обтекающая дрейфующие в ней частицы, а они при взаимном перемещении не контактируют друг с другом, то основной движущей силой процесса распределения компонентов бетонной смеси при центрифугировании будет оставаться центробежная сила /2/. Для оценки характера зависимости этой силы от параметров системы, рассматривалось вращение бетонного кольца вокруг горизонтальной оси с постоянной угловой скоростью ω. На твердую частицу действуют центробежная сила, сообщающая ей поступательное движение вдоль радиуса, сила тяжести и выталкивающая Архимедова сила, сообщающие колебательное движение частице в направлении, перпендикулярном радиусу. При этом, давление, создаваемое результирующей силой, сообщает частице поступательное движение, выражаемое дифференциальным уравнением второго порядка:

,                                            (1)

где средняя плотность заполнителя частицы в цементном тесте, кг/м3;

плотность цементного теста, кг/м3;

радиус частицы заполнителя, м;

масса частицы заполнителя, кг;

угловая скорость вращения,с-1;

вязкость бетонной смеси до уплотнения, Па·с;

путь, пройденный частицей (приращение координаты), м;

время вращения центрифуги, с.

Уравнение позволяет представить картину качественного распределения компонентов бетонной смеси при центрифугировании и определить направление и скорость движения разноплотных и разновеликих частиц по радиусу изделия. Координату частицы, обладающую заданными физическими свойствами, в определенный момент времени распределения можно получить проинтегрировав уравнение (1) по :

,                                 (2)

,                                       (3)

где константы интегрирования;

параметр, зависящий от вязкости среды.

Константы интегрирования определяются опытным путем.

Качественный анализ полученного решения показывает, что положение любой частицы заполнителя в кольцевом сечении будет зависеть от ее размера, плотности, вязкости цементного теста, скорости и времени вращения формы. Следовательно, желаемого положения плотных, пористых и волокнистых частиц в бетонном кольце при заданных параметрах уплотнения можно добиться, варьируя их плотностью и размерами/2-6/.

Одновременно можно повысить однородность свойств бетона по толщине стенки кольцевого сечения за счет модификации структуры его внутреннего слоя. Имеющиеся в системе пористые заполнители и волокнистые компоненты, увлекаемые цементным тестом к внутренней поверхности, будут способствовать формированию слоя облегченного мелкозернистого бетона, армированного пространственным каркасом из волокон. Таким образом, внутренний слой кольцевой конструкции будет представлен не рыхлым шламовым слоем, а дисперсноармированным легким бетоном, обладающим прочностными характеристиками и повышающим среднюю прочность центрифугированного бетона с (для контрольного состава) до  (модифицированного бетона). Что в свою очередь способствует повышению трещиностойкости и долговечности конструкции в целом /2-6/.

Существуют различные способы, повышения трещиностойкости и долговечности центрифугированных бетонов:

- применение расширяющих цементов,

- разнообразные добавки, компенсирующие усадку,

-использование бетонов с комбинированным заполнителем и дисперсноармированных как минеральными, так и полимерными волокнами.

Образование трещин происходит в процессе испарения влаги. Потеря влаги приводит к усадке и трещинам. Примерная усадка цементного камня, который твердел в течение пяти лет, составляет три миллиметра на один метр. Усадка бетона зависит от свойств и вида заполнителя и составляет 0,5мм.

При компенсации усадки и предотвращении трещин необходимо руководствоваться основными требованиями. Применять смеси с низким содержанием цемента, использовать расширяющие добавки, а также применять кюринг/6-10/.

Использование при изготовлении центрифугированных опор контактной сети, предлагаемых вариантов модификации структуры кольцевого сечения конструкций, позволит существенно повысить долговечность сооружений контактной сети в целом и эксплуатационную надежность и безопасность электрифицированных участков Российских железных дорог.

Литература

1.Ахвердов И.Н. Узловые вопросы теории центробежного формования и уплотнения бетонной смеси. //Тезисы докладов Республиканского научно-технического совещания «Технология безвибрационного формования железобетонных изделий». – Минск, 1979, - с. 3-12.

2.  Романенко Е.Ю.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.  Высокопрочные бетоны с минеральными пористыми и волокнистыми добавками для изготовления длинномерных центрифугированных конструкций, 1990, РГСУ, Ростов-на-Дону.28с

3. Холмянский М.М.  Бетон и железобетон: Деформативность и прочность. -М.: Стройиздат, 1997. - 576 с.

4.  Маилян Д.Р., Мурадян В.А.  К методике расчета железобетонных внецентренно сжатых колонн // Инженерный вестник Дона, 2012, №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2012/.

5. Nauss D.J. and Lott J.L. Fracture Toughness of Portland Cement Concretes/ -Journal of the American Concrete Institute. Vol. 66, No. 6, June, 1969, pp. 481-489.

6.  Mayer, Klause. Characterization of Reflector Types by Phase-Sensitive Ultrasonic Data Processing and Imaging / Klause Mayer et al // Journal of Nondestructive Evaluation (2008). Springer Science. pp. 35–45.

7. М.И.  Кадомцев, Ю.Ю.  Шатилов, Ю.И.  Жигульская.  Локализация повреждений железобетонных элементов конструкций с предварительно

Напряженной арматурой// Инженерный вестник Дона, 2012, №3. URL:  ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2124.

8.Берг О.Я.  Физические основы теории прочности бетона и железобетона. М.: Госстройиздат, 1961. - 97 с.

9.Подольский В.И.  Железобетонные опоры контактной сети конструкция, эксплуатация, диагностика.  М.: Интекст, 2007. - 152 с.

10.  Пособие по тепловой обработке сборных железобетонных конструкций и изделий (к СНиП 3.09.01-85) /ВНИИ железобетон, – М.: Стройиздат, 1989. – 50 с.

References

- Ahverdov I.N. Tezisy dokladov Respublikanskogo nauchno-tehnicheskogo soveshhanija «Tehnologija bezvibracionnogo formovanija zhelezobetonnyh izdelij».

- Romanenko E.Ju. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata tehnicheskih nauk. Vysokoprochnye betony s mineral'nymi poristymi i voloknistymi dobavkami dlja izgotovlenija dlinnomernyh centrifugirovannyh konstrukcij  [  High-strength  concretes with mineral  porous  and  stringy  addition agents for long-measuring  centrifuged  constructions making]  1990, RGSU, Rostov-na-Donu. 28p.

- Kholmyanskiy M.M. Beton i zhelezobeton: Deformativnost' i prochnost'[Concrete and Reinforced Concrete: Deformability and strength]. Moscow: Stroyizdat, 1997. 576 p.

- Mailjan D.R., Muradjan V.A., Inženernyj vestnik Dona, (Rus), 2012, №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2012/.

- Nauss D.J. and Lott J.L. Fracture Toughness of Portland Cement Concretes. Journal of the American Concrete Institute. Vol. 66, No. 6, June, 1969, pp. 481-489.

- Mayer, Klause. Journal of Nondestructive Evaluation (2008). Springer Science. pp. 35–45.

- M.I. Kadomtsev, Yu.Yu. Shatilov, Yu.I. Zhigul'skaya. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2124.

- Berg O.Ja. Fizicheskie osnovy teorii prochnosti betona i zhelezobetona. [Physical basis of concrete and ferroconcrete strength theory].M. Gosstrojizdat, 1961.97 p.

- Podol'skij V.I. Zhelezobetonnye opory kontaktnoj seti konstrukcija, jekspluatacija, diagnostika [Concrete constructions of overhead contact system pylons: construction, exploitation, diagnostics]. M.: Intekst, 2007. 152 p.

- Posobie po teplovoj obrabotke sbornyh zhelezobetonnyh konstrukcij i izdelij [Manual for heat treatment of prefabricated reinforced concrete structures and products (for SNiP 3.09.01-85)]. VNII zhelezobeton. Moscow: Stroyizdat, 1989. 50 p.