Влияние пигментов на основные физико-механические свойства гипса

А.К. Сысоев, В.А. Чарухина

Академия строительства и архитектуры ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)

Аннотация: Рассмотрены основные области применения пигментов в строительстве и за рубежом. В работе изучено влияние пигментов на основные физико-механические свойства гипса - прочностные свойства, водопоглощение, коэффициент размягчения и капиллярный подсос материала. Установлено, что одной из важных характеристик гипсового композита является капиллярный подсос материала, определяющий в значительной степени не только физико-механические свойства материала, но и его и эксплуатационную долговечность.

Ключевые слова: пигменты, физико-механические свойства, прочностные свойства, водопоглощение, коэффициент размягчения, капиллярный подсос, эксплуатационная долговечность.

В строительстве пигменты нашли широкое применение при производстве лакокрасочных материалах [1], выпуске различных полимерных материалов [2], сухих строительных смесей, декоративных растворов и бетонов[3-9], при производстве различных строительных смесей и нанесении различных штукатурок. При этом к 2018 г. мировой рынок пигментов, по прогнозным моделям некоторых экспертов может достигнуть около 5 млн. т в год.

Среди большого количества российских производителей пигментов перечислим некоторые из них – ОАО «Дубитель», ООО «Эмпилс», ООО «Роспласт», ОАО «Ивхимпром», ООО «Новохром», ООО «ЧХЗ Оксид», ОАО «Ампасет», «Заволжский пигмент», ООО ПФ «Пигменты», «Росхимпром» и другие.

Среди иностранных производителей известны пигменты компании BASF (Германия),  PRECOLOR A.S.(Чехия), «STOOPEN MEEUS» (Бельгия), Аmpacet (США-Люксембург), PolyOne, Cabot (Великобритания-Бельгия-США) Lanxess (Германия) и A.Shulman, а также Ngai HH, Meilian, Yangxi Huaqiang и Guandong Charming (Китай) и другие [10-13].

В строительстве в основном применяют неорганические пигменты [8,9].

В.П. Кузьминой [8] отмечается связь между составом и цветом этих пигментов. Желтые пигменты - Fe2O3•Н2О, красные - Fe2O3, черные - Fe3O4  (FeO•Fe2O3), коричневые - смесь красных и желтых пигментов, зеленые – продукт помола желтого пигмента и голубого фталоцианинового пигмента.

Основной целью проводимых исследований являлось определение оптимальных дозировок различных пигментов и изучение влияние пигментов на основные физико - механические свойства гипса.

В качестве вяжущего применялся гипс Г-5-Б-II ГОСТ 125-79, а также пигменты IRON OXIDE PRINTONIK (RED 110 -красный, GREEN5605- зеленый, YELLOW313 -желтый, BLACK 722 –черный) и пигменты Челя-

Бинского ЛКЗ (желтый) и   НИИ пигментных материалов (красный и коричневый). Основные свойства пигментов IRON OXIDE PRINTONIK представлены в табл.1

Таблица1

Характеристика пигментов IRON OXIDE PRINTONIK

| Наименование показателя | Методы испытаний | Red 110 (красный) | BLACK 722 (черный) | GREEN 5605 (зеленый) | YELLOW 313(желтый) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | ГОСТ 16873 | Светло-красный | Черный | Зеленый | Желтый |
| Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe2O3 ,% | ТУ 2322-001-73627304-10, п.4.3 | 94-96 | 91-94 | 93-95 | 92-95 |
| Массовая доля летучих веществ, % | ГОСТ 21119.1, разд.2 | 0,3-0,5 | 0,3-0,4 | 0,35-0,45 | 0,37-0,52 |
| Массовая доля веществ, растворимых в воде, % | ГОСТ 21119.2. | 0,5-0,8 | 0,55-0,83 | 0,45-0,78 | 0,45-0,7 |
| рН водной суспезии | ГОСТ 21119.1, разд.3 | 4,0-7,0 | 4,5-7,0 | 3,8-7,5 | 4,5-7,5 |
| Остаток на сите с сеткой № 0045, % | ГОСТ 21119.4, разд.1а | 0,3-0,4 | 0,35-0,46 | 0,43-0,45 | 0,33-0,44 |
| Удельная поверхность по БЭТ, м2/г | - | 7-10 | 7-14 | 7-15 | 7-12 |
| Потери массы при прокаливании, % | ГОСТ 21119.9 | 0,7- 1,0 | 0,7- 0,8 | 0,7- 1,0 | 0,7-0,9 |
| Маслоемкость, г/100г пигмента | ГОСТ 21119. | 25-30 | 25-28 | 25-35 | 25-35 |
| Укрывистость, г/м2 | ГОСТ 8784 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | ГОСТ 19609.17-89 | 600-700 | 620-740 | 550-770 | 600-700 |

Исследование прочностных свойств, водопоглощение гипса и определение оптимального расхода добавок проводили по ГОСТ 23789-75. Результаты испытаний представлены в табл.2-3.

Таблица 2

Влияние пигментов IRON OXIDE PRINTON на прочностные свойства гипса

| Наименование пигмента | Прочность, МПа | Прочностные свойства гипсового камня в зависимости от % содержания пигмента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| Без пигмента | Rиз | 2,5 | - | - | - | - |
|  | Rсж | 5,2 | - | - | - | - |
| Red 110 (красный) | Rиз | - | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 1,8 |
|  | Rсж | - | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 4,0 |
| BLACK 722 (черный) | Rиз | - | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 2,2 |
|  | Rсж | - | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 4,4 |
| GREEN 5605 (зеленый) | Rиз | - | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 2,3 |
|  | Rсж | - | 6,1 | 6,4 | 7,4 | 4,0 |
| YELLOW 313(желтый) | Rиз | - | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 1,7 |
|  | Rсж | - | 6,0 | 7,0 | 7,8 | 3,8 |

Введение пигментов IRON OXIDE PRINTON до 2% несколько увеличивает прочностные свойства материала (как предела прочности при изгибе, так и предела прочности при сжатии). Введение пигментов в количестве 5% значительно снижает прочностные свойства материала.

Таблица 3

Влияние пигментов на прочностные свойства гипса*

| Наименование пигмента | Прочность, МПа | Прочностные свойства гипсового камня в зависимости от % содержания пигмента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
| Без пигмента | Rиз | 25 | - | - | - | - |
|  | Rсж | 52 | - | - | - | - |
| желтый | Rиз | - | 2,4 | 2,8 | 2,75 | 2,0 |
|  | Rсж | - | 5,1 | 6,0 | 5,5 | 2,8 |
| красный | Rиз | - | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,2 |
|  | Rсж | - | 5,5 | 5,7 | 5,75 | 2,65 |
| коричневый | Rиз | - | 2,8 | 2,75 | 2,3 | 1,9 |
|  | Rсж | - | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 3,0 |

*- Примечание пигменты Челябинского ЛКЗ (желтый) и   НИИ пигментных материалов (красный и коричневый)

Введение пигментов Челябинского ЛКЗ и НИИ пигментных материалов до 7,5% не снижает прочностные свойства материала. Введение пигментов в количестве 10% значительно снижает прочностные свойства материала.

Результаты представленных испытаний показывают, что оптимальными дозировками для пигментов IRON OXIDE PRINTONIK являются расходы -0,5-2% от массы гипса, для пигментов Челябинского ЛКЗ и   НИИ пигментных материалов от 1 до 7,5% соответственно. Изменение прочностных свойств и водопоглощение гипса при введении пигментов представлены в табл. 4-5.

Таблица 4

Влияние пигментов на водопоглощение гипса

| Номер состава | Вид пигмента | Содержание пигмента, % | Физико-механические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rсж, МПа | Rиз, МПа | Wм, % | Wv, % |
| I | Без пигмента | - | 5,2 | 2,5 | 24-36** | 31-46 |
| II | RED110* | 1,0 | 6,0 | 2,8 | 24-33 | 31-42 |
| III | GREEN* 5605 | 1,0 | 6,4 | 3,3 | 25-35 | 32-44 |
| IY | YELLOW* 313 | 1,0 | 7,0 | 3,6 | 26-37 | 33-48 |
| Y | BLACK* 722 | 1,0 | 7,0 | 3,6 | 25-38 | 31-49 |

Примечание *  - пигменты IRON OXIDE PRINTONIK

**-значение водопоглощения за 24 и 72 часов нахождения гипса в воде.

Для дальнейших исследований были выбраны пигменты IRON OXIDE PRINTONIK так как они имели меньший расход и более насыщенную цветовую гамму.

Таблица 5

Влияние пигментов* на водопоглощение гипса

| Номер состава | Вид пигмента | Содержание пигмента, % | Физико-механические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rсж, МПа | Rиз, МПа | Wм, % | Wv, % |
| I | Без пигмента | - | 5,2 | 2,5 | 24-36** | 31-46 |
| II | Пигмент желтый | 7,5 | 5,5 | 2,75 | 27-36 | 35-44 |
| III | Пигмент красный | 7,5 | 5,75 | 2,6 | 26-37 | 33-48 |
| IY | Пигмент коричневый | 7,5 | 5,5 | 2,3 | 29-41 | 37-50 |

* -  пигменты Челябинского ЛКЗ (желтый) и   НИИ пигментных материалов (красный и коричневый)

**-значение водопоглощения за 24 и 72 часов нахождения гипса в воде.

Изменение коэффициента размягчения во времени проводили по методике, изложенной  в  работе [18]. Результаты испытаний представлены в табл.6

Таблица 6

Влияние пигментов на коэффициент размягчения  гипса

| Наименование пигмента | Коэффициент размягчения Кр в зависимости от % содержания пигмента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| Без пигмента | 0,45 | - | - | - | - |
| Red 110 (красный) | - | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,27 |
| BLACK 722 (черный) | - | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,30 |
| GREEN 5605 (зеленый) | - | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,24 |
| YELLOW 313(желтый) | - | 0,45 | 0,47 | 0,43 | 0,23 |

Одной из важных характеристик пористых материалов является капиллярное всасывание материала, которое значительно влияет на эксплуатационную долговечность гипсовых композитов [14-19].

Показатели капиллярного всасывания воды определяли по ГОСТ Р 5605-2015 в следующей последовательности.

Определяют количество воды Mi, поглощаемое поверхностью образца после каждого взвешивания, по формуле

Mi= ,                          (1)

где m0 -масса образца перед испытанием, г;

mi- масса увлажненного образца в момент времени,τi г;

So – площадь поперечного сечения образца, м2.

Капиллярное всасывание воды описывается уравнением

M=К•τn                             (2)

Для проведения испытаний изготавливались образцы без пигментов и с различными пигментами.  Изготавливались образцы размерами  4х4х16см, которые после суточного твердения, предварительно высушивались, а боковые грани образцов влагоизолировались. Образцы перед испытанием взвешивались. Число изготавливаемых образцов по три на каждый состав. Образцы устанавливались в контейнер с водой, при этом нижняя часть образцов соприкасалась с водой. После соприкосновения образца они взвешивались через определенный промежуток времени.  Обработку результатов производили двумя способами. Для определения значений К и n в уравнение  (2) логарифмируем:

LnM=LnK + n Ln τ                 (3)

Для того чтобы определить коэффициенты К и n строим график в логарифмических координатах LM –Lnτ.

Затем определять значения коэффициентов К и n. Результаты испытаний по изучению капиллярного всасывания представлены в табл.7-8.

Таблица 7

Изменение  капиллярное всасывание материала Мi во времени τ

| Пигмент | № образца | Масса сухого образца, г. | Поглощенная масса воды Мi,г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время τ, в ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,083 | 0,167 | 0,250 | 0,50 | 1,0 | 1,5 | 7,2 |
|  |  |  | Величина Lnτ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2,488 | -1, 7898 | -1,3863 | -0,693 | 0 | 0,405 | 1,974 |
| Без пигмента | 1 | 332 | 0,875 | 1,3125 | 1,625 | 2,3125 | 3,1875 | 3,9375 | 6,1625 |
|  | 2 | 333 | 0,875 | 1,3125 | 1,625 | 2,3125 | 3,25 | 4,125 | 7,206 |
|  | 3 | 345 | 1,0625 | 1,5625 | 1,9375 | 2,6875 | 3,625 | 4,375 | 5,025 |
| GREEN 5605 | 4 | 342 | 1,125 | 1,5625 | 1,9375 | 2,75 | 3,6875 | 4,4375 | 5,5 |
|  | 5 | 335 | 1,0625 | 1,5 | 1,875 | 2,625 | 3,5 | 4,25 | 6,2 |
|  | 6 | 335 | 1,125 | 1,6875 | 2,0625 | 2,9375 | 3,9375 | 4,9375 | 6,1375 |
| YELLOW 313 | 7 | 369 | 0,875 | 1,25 | 1,5625 | 2,125 | 2,75 | 3,3125 | 7,375 |
|  | 8 | 359 | 0,8125 | 1,25 | 1,625 | 2,25 | 2,9375 | 3,5625 | 6,8375 |
|  | 9 | 355 | 0,8125 | 1,25 | 1,5625 | 2,25 | 3 | 3,625 | 6,8625 |
| RED110 | 10 | 344 | 0,8125 | 1,375 | 1,8125 | 2,625 | 3,6875 | 4,5 | 6,41875 |
|  | 11 | 331 | 0,8125 | 1,3125 | 1,75 | 2,5 | 3,5625 | 4,3125 | 6,3125 |
|  | 12 | 345 | 1,0 | 1,5 | 1,9375 | 2,6875 | 3,75 | 4,5625 | 6,5 |

Таблица 8

Изменение капиллярное всасывание материала Ln Mi во времени Lnτ

| Пигмент | № образца | Масса сухого образца, г. | LnМi,г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время τ, в ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,083 | 0,167 | 0,250 | 0,50 | 1,0 | 1,5 | 7,2 |
|  |  |  | Величина Lnτ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2,488 | -1, 7898 | -1,3863 | -0,693 | 0 | 0,405 | 1,974 |
| Без пигмента | 1 | 332 | -0,134 | 0,272 | 0,486 | 0,838 | 1,159 | 1,371 | 1,818 |
|  | 2 | 333 | -0,134 | 0,272 | 0,486 | 0,838 | 1,159 | 1,371 | 1,818 |
|  | 3 | 345 | 0,061 | 0,446 | 0,661 | 0,99 | 1,29 | 1,48 | 1,61 |
| GREEN 5605 | 4 | 342 | 0,12 | 0,45 | 0,66 | 1,01 | 1,305 | 1,49 | 1,705 |
|  | 5 | 335 | 0,061 | 0,405 | 0,63 | 0,97 | 1,25 | 1,45 | 1,83 |
|  | 6 | 335 | 0,118 | 0,52 | 0,72 | 1,08 | 1,371 | 1,6 | 1,814 |
| YELLOW 313 | 7 | 369 | -0,134 | 0,223 | 0,45 | 0,754 | 1,01 | 1,20 | 2,0 |
|  | 8 | 359 | -0,208 | 0,223 | 0,486 | 0,811 | 1,08 | 1,27 | 1,92 |
|  | 9 | 355 | -0,208 | 0,223 | 0,446 | 0,811 | 1,1 | 1,29 | 1,93 |
| RED110 | 10 | 344 | -0,208 | 0,318 | 0,6 | 0,97 | 1,305 | 1,504 | 1,86 |
|  | 11 | 331 | -0,208 | 0,271 | 0,56 | 0,916 | 1,27 | 1,461 | 1,84 |
|  | 12 | 345 | 0 | 0,405 | 0,661 | 0,99 | 1,321 | 1,52 | 1,87 |

Результаты расчетов основных показателей капиллярного всасывания представлены в табл. 9

Таблица 9

Основные параметры капиллярного всасывания

| Пигмент | Количество образцов | Коэффициент капиллярного всасывания К, г/(м2•чn) | Показатель n в уравнении капиллярного всасывания n |
| --- | --- | --- | --- |
| Без пигмента | 3 | 1,2 | 0,339 |
| GREEN5605 | 3 | 1,308 | 0,206 |
| YELLOW 313 | 3 | 1,06 | 0,45 |
| RED110 | 3 | 1,30 | 0,284 |

Таким образом, законы, по которым происходит процесс капиллярного всасывания в гипсовых материалах описываются следующими уравнениями: 1. Без пигментов М=1,2τ 0,339;

2. Гипс с GREEN5605 М=1,308τ 0,206;

3. Гипс с YELLOW 313 М=1,06τ 0,45;

4. Гипс с RED110 М=1,30τ 0,284.

Для прогнозирования величины М  в течение некоторого срока эксплуатации конструкции, зависимость (2)  логарифмируем следующим образом:

LgM =LgК +n Lgτ                  (4)

Коэффициенты К и n по результатам испытаний определяли по следующим формулам:

K=Lg-n•Lgτср                     (5)

n =         (6)

При этом lgMср =, а значение lg  Полученные зависимости представлены в табл.10

Таблица 10

Прогнозные модели капиллярного всасывания

| Пигмент | Закономерность изменения капиллярного всасывания во времени |
| --- | --- |
| Без пигмента | LgM=Lg3,43+0,184Lgτ |
| GREEN 5605 | LgM=Lg3,62+0,172Lgτ |
| YELLOW 313 | LgM=Lg3,19+0,196Lgτ |
| RED110 | LgM=Lg3,55+0,193Lgτ |

Выводы и предложения

1. Преимуществами  применения пигментов  IRON OXIDE PRINTONIK по сравнению с отечественными является  получение более насыщенной цветовой гаммы при  их введение при меньшем расходе.

2. Оптимальное содержание пигментов IRON OXIDE PRINTONIK вводимых в гипс находится в пределах 0,5-2,0% от массы цемента.

3. Оптимальные расходы пигментов для гипса зависят от вида и изготовителя материала. При применении гипса в условиях отсутствия воздействия воды, их дозировка определяется прочностными свойствами материала.

4. Увеличение содержания пигмента сверх оптимальных значений приводит к снижению прочности. При этом не только снижается прочностные свойства, но и снижается Кр и повышается водопоглощение материала.

5. Коэффициенты размягчения и водопоглощение пигментированных материалов недостаточно высокие, чтобы материал можно использовать в условиях воздействия воды.

6. Одной из важнейших характеристик эксплуатационной долговечности материала являются показатели и параметры капиллярного подсоса.

7. Для расширения областей применения гипсосодержащих материалов с пигментами рекомендуется провести исследования физико-механических свойств с применением суперпластифицирующих и модифицирующих добавок, изменяющих структуру гипса с сохранением декоративных свойств материала.

- Литература

1. Арютина В.П., Камалова З.А., Дьячков И.В., Егорова Н.Г., Войнова Т.И. Природные пигменты разного типа из местного сырья// Строительные материалы и технологии Известия КГАСА, 2004 № 1 (2) С. 51- 53.

2. Мюллер А. Окрашивание полимерных материалов /Пер. с англ. С.В. Бронникова. - Спб.: Профессия, 2006. 280с.

3. Носков А.С., Руднов В.С. Беляков В.А. Влияние железооксидных пигментов на физико-механические свойства бетона// Академический вестник УралНИИпроект, РААСН, 2013, №2. С. 82-85.

4.Чарухина В.А, Тащиева А.И. Влияние пигментов IRON OXIDE PRINTONIK на свойства гипса «Строительство-2014»: Строительные технологии, материалы и качество в строительстве: материалы Международной студенческой научно - практической конференции: тезисы докладов – Ростов н/Д: РГСУ, 2014, С.147.

5. Чарухина В.А, Тащиева А.И. Пути сохранности цветовой гаммы гипсовых

вяжущих с пигментами IRON OXIDE PRINTONIK «Строительство-2014»: Строительные технологии, материалы и качество в строительстве: материалы Международной студенческой научно-практической конференции: тезисы докладов – Ростов н/Д: РГСУ, 2014 С.148.

6. Чарухина В.А., Тащиева А.И.  Применение пигментов IRON PRINTONIK для гипсовых вяжущих//Потенциал интеллектуально одаренной молодежи – развитию науки и образования: материалы III Международного форума молодых ученых, студентов и школьников. г. Астрахань, 21-25 апреля 2014г./под общ. Ред. В.А. Гутмана, Д. П. Ануфриева. - Астрахань: ГАОУ АО ВПО «АИСИ), 2014. т. 2. С. 41-42.

7. Кузьмина В.П. Неорганические пигменты для сухих строительных смесей. Свойства. Эффективность применения// Популярное бетоноведение, 2005, №5. - С. 7-9

8. Кузьмина В.П. Применение пигментов для окрашивания продуктов на базе вяжущих материалов//Конференция «Популярное бетоноведение». 22-24 марта 2007. Зеленогорск Ленинградской области: сборник тезисов.Зеленогорск. 2007.С.10-11

9. Кузьмина В.П.  Применение пигментов и цветных цементов в технологии производства сухих строительных смесей// Строительные материалы 2000, №5 С.15-17 URL: allbeton/upload/ 573/osobennosti-mehanichescoy-aktivacii-gipsa-mmihttnkovh.pdf

10. Patent № 7473713. United States. Additives for water-resistant gypsum

products. Publication date: 1/6/2009.

11. Murayama, S., Toko, A. High-strength gypsum products with good waterproofness, Chem. Abstr., No. 84 (78793), 1976.

12. Maier, S.W. Lamprecht, A.J.H. Gypsum product, Chem. Abstr., No. 90 (75711), 1979.

13. Воробьев Х.С. Гипсовые вяжущие и изделия (зарубежный опыт). М.: Стройиздат, 1983. 201 с.

14. Ферронская А.В. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение): Справочник. М.: Изд-во АСВ, 2004. 488 с.

15. Ферронская А.В. Долговечность гипсовых материалов, изделий и конструкций М.: Стройиздат, 1984.156 с.

16. Волженский А.В., Стамбулко В.И., Ферронская А.В. Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие, бетоны и изделия М.: Стройиздат, 1971.  318 с.

17. Коровяков В.Ф. Повышение эффективности производства и применение гипсовых материалов и изделий. В сб.: М.: М., ГАСНТИ, 2002. С. 51-56.

18.Сысоев А.К., Чарухина В.А. Влияние импрегнирования путем поверхностной гидрофобизации на водостойкость гипсовых композитов //Инженерный вестник Дона, 2017, №2, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4083/.

19. Жолобов А.Л., Жолобова Е.А.  Комплексная оценка конкурентноспособности строительных технологий //Инженерный вестник Дона, 2017, №2 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1705/.

- References

1. Arjutina V.P., Kamalova Z.A., D'jachkov I.V., Egorova N.G., Vojnova T.I.  Stroitel'nye materialy i tehnologii Izvestija KGASA, 2004 № 1 (2) pp. 51- 53.

2. Mjuller A. Okrashivanie polimernyh materialov [Staining of polymeric materials]. Per. s angl. S.V. Bronnikova.-Spb.: Professija, 2006. 280 p.

3. Noskov A.S., Rudnov V.S. Beljakov V.A. Akademicheskij vestnik UralNIIproekt, RAASN, 2013, №2 pp. 82-85.

4. Charuhina V.А., Tashhieva A.I. Stroitel'nye tehnologii, materialy i kachestvo v stroitel'stve: materialy Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno- prakticheskoj konferencii: tezisy dokladov Rostov n/D: RGSU, 2014. p. 147.

5. Charuhina V.A, Tashhieva A.I. «Stroitel'stvo-2014»: Stroitel'nye tehnologii, materialy i kachestvo v stroitel'stve: materialy Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoj konferencii: tezisy dokladov .Rostov nD: RGSU, 2014 p. 148.

6. Charuhina V.A., Tashhieva A.I. Potencial intellektual'no odarennoj molodezhi – razvitiju nauki i obrazovanija: materialy III Mezhdunarodnogo foruma molodyh uchenyh, studentov i shkol'nikov. g. Astrahan', 21-25 aprelja 2014g. pod obshh. Red. V.A. Gutmana, D. P. Anufrieva.  Astrahan': GAOU AO VPO «AISI), 2014.t. 2. pp. 41-42.

7. Kuz'mina V.P. Neorganicheskie pigmenty dlja suhih stroitel'nyh smesej. Svojstva. Jeffektivnost' primenenija. Populjarnoe betonovedenie.2005.№5.pp. 7-9

8. Kuz'mina V.P. Konferencija «Populjarnoe betonovedenie». 22-24 marta 2007. Zelenogorsk Leningradskoj oblasti: sbornik tezisov.Zelenogorsk. 2007. pp.10-11.

9. Kuz'mina V.P. Stroitel'nye materialy №5 2000, pp. 15-17 URL:  allbeton/upload/ 573/osobennosti-mehanichescoy-aktivacii-gipsa-mmihttnkovh.pdf

10. Patent № 7473713. United States. Additives for water-resistant gypsum

products. Publication date: 1/6/2009.

11. Murayama, S., Toko, A. High-strength gypsum products with good waterproofness, Chem. Abstr., No. 84 (78793), 1976.

12. Maier, S.W. Lamprecht, A.J.H. Gypsum product, Chem. Abstr., No. 90 (75711), 1979.

13. Vorob'ev H.S. Gipsovye vjazhushhie i izdelija (zarubezhnyj opyt) [Gypsum binders and products (foreign experience)]. M.: Strojizdat, 1983. 201p.

14. Ferronskaja A.V. Gipsovye materialy i izdelija (proizvodstvo i primenenie) [Gypsum materials and products (production and use): Reference guide]: Spravochnik. M.: Izd-vo ASV, 2004. 488 p.

15. Ferronskaja A.V. Dolgovechnost' gipsovyh materialov, izdelij i konstrukcij [Gypsum cement gypsum-pozzolanic binders, concretes and products] M.: Strojizdat, 1984.156 p.

16. Volzhenskij A.V., Stambulko V.I., Ferronskaja A.V. Gipsocementno-puccolanovye vjazhushhie, betony i izdelija [Gypsum cement gypsum-pozzolanic binders, concretes and products]. M.: Strojizdat, 1971. 318 p.

17. Korovjakov V.F. Povyshenie jeffektivnosti proizvodstva i primenenie gipsovyh materialov i izdelij. [Improving the efficiency of the production and use of gypsum materials and products]. V sb.: M.: M., GASNTI, 2002. pp. 51-56.

18. Sysoev A.K., Charuhina V.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4083/.

19. Zholobov A.L., Zholobova E.A.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №2. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1705/.