Самоуплотняющиеся мелкозернистые фибробетоны с применением отходов камнедробления

Т.А. Хежев, А.Р. Кажаров, А.В. Журтов, Р.Н. Семенов, Т.Х. Желоков, А.А. Карданов, М.Б. Ногеров

Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик

Аннотация: Приведены результаты исследований по созданию самоуплотняющихся мелкозернистых фибробетонов на отходах камнедробления с применением полифункциональной добавки Д-5. Разработаны составы самоуплотняющихся мелкозернистых фибробетонов с применением базальтовой фибры, позволяющие значительно уменьшить расход цемента и улучшить характеристики мелкозернистой бетонной смеси и бетона. Использование полифункциональной добавки Д-5 в смесях позволяет повысить прочностные свойства мелкозернистых фибробетонов при одновременном улучшении реологических характеристик бетонных смесей. Замена цемента до 10 % от массы пеплом фракции d<0,14 мм в мелкозернистых бетонных смесях не вызывает заметного снижения прочностных свойств бетона. Разработанные самоуплотняющиеся мелкозернистые фибробетоны обладают повышенными прочностными свойствами и имеют низкую себестоимость за счет использования местного сырья и отходов камнедробления.

Ключевые слова: цемент, отходы камнедробления, пепел, полифункциональная добавка Д-5, базальтовое волокно, самоуплотняющийся мелкозернистый фибробетон, прочность на изгиб и сжатие, подвижность смеси, план эксперимента.

Одним из путей совершенствования строительного производства является разработка и внедрение новых эффективных материалов, способов повышения эксплуатационных свойств бетонов.

Конструктивные формы современных железобетонных элементов зданий и сооружений становятся все более сложными и необычными, что требует использования новых эффективных материалов и методов приготовления и укладки бетонных смесей. Одним из эффективных способов повышения качества строительства является применение самоуплотняющихся бетонных смесей [1, 2, 3, 4]. Рецептура самоуплотняющегося бетона отличается не только необходимостью применения высокоэффективных пластифицирующих добавок нового поколения, но и требует применения минеральных микронаполнителей, оптимизированных по дисперсности, гранулометрическому и минеральному составу.

Актуальной проблемой современного строительного материаловедения является ресурсосбережение и защита окружающей среды. Использование местного сырья для изготовления строительных материалов и изделий может значительно сократить стоимость строительства [5, 6, 7, 8].

Кабардино-Балкарская республика располагает большими запасами нерудных материалов, в том числе вулканических горных пород и отходов камнедробления в виде мелких фракций различного гранулометрического и химического состава. Для эффективного использования отходов камнедробления в самоуплотняющихся бетонах необходимы дальнейшие исследования.

Одним из путей решения задач по совершенствованию эксплуатационных характеристик мелкозернистого бетона является его армирование различными видами металлических и неметаллических фибр минерального или органического происхождения [9].

Одним из факторов малой востребованности фибробетона в строительстве является его относительно более высокая исходная цена по сравнению с обычным бетоном или железобетоном и недостаточная изученность долговечности, износостойкости и эксплуатационной пригодности в различных условиях эксплуатации [10]. Создавать тонкие, легкие, прочные, разнообразных геометрических форм конструкции представляется возможным благодаря использованию мелкозернистых базальтофибробетонов и отходов камнедробления.

Целью работы является получение эффективных самоуплотняющихся мелкозернистых фибробетонов с улучшенными физико-механическими свойствами на основе отходов камнедробления с применением вулканического пепла.

В исследованиях использовались: портландцемент ПЦ400-ДО; отходы камнедробления гравийно-песчаной смеси Нарткалинского карьера КБР с максимальной крупностью зерен 5 мм; добавка Д–5 производства ООО НПП «Ирстройпрогресс» (г. Владикавказ); вулканический пепел Заюковского месторождения с максимальной крупностью зерен 0,14 мм.

Химический состав вулканического пепла «Заюковского» месторождения, использованного в исследованиях, представлен в табл. 1.

Таблица 1

Химический состав вулканического пепла

| Содержание основных компонентов в % от массы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO | Na2O+ +K2O | SO3 | п.п.п. |
| 73,1 | 13,75 | 1,75 | 1,65 | 1,12 | 0,23 | 3,87 | 0,12 | 2,0 |

Гранулометрический состав отходов камнедробления приведен в табл. 2.

Таблица 2

Гранулометрический состав отходов камнедробления

| Наименование материала | Частные остатки на ситах, % |  |  |  |  | Прошло сквозь сито 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 |  |
| Отходы камнедробления | 13,7 | 13,9 | 26,9 | 27,3 | 14,2 | 4,0 |

Исследовалось влияние соотношения компонентов, подвижности смеси на свойства мелкозернистого бетона на отходах камнедробления. Были изготовлены образцы-балочки размерами 4х4х16 см из мелкозернистой бетонной смеси подвижностью 4 см по погружению конуса СтройЦНИЛ на портландцементе ПЦ400-ДО с добавками вулканического пепла и без добавки. Образцы формовались на стандартной виброплощадке. Результаты исследований свойств мелкозернистого бетона на 28 сутки твердения в нормальных условиях по ГОСТ 310.4 приведены в табл. 3.

Таблица 3

Свойства мелкозернистого бетона на отходах камнедробления

| Соотношение цемента к песку по массе | Количество добавки пепла в % от массы цемента | Подвижность, см | Предел прочности при изгибе (МПа) | Предел прочности при сжатии (МПа) | Водопо-глощение по массе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:2 | – | 4,0 | 7,9 | 42,5 | 7,1 |
| 1:2 | 10 | 4,0 | 7,6 | 41,8 | 7,3 |
| 1:2 | 20 | 4,0 | 6,5 | 36,8 | 7,5 |
| 1:2 | 30 | 4,0 | 5,9 | 35,7 | 7,6 |
| 1:3 | – | 4,0 | 4,6 | 35,4 | 6,6 |
| 1:3 | 10 | 4,0 | 4,4 | 34,3 | 6,7 |
| 1:3 | 20 | 4,0 | 3,8 | 31,3 | 6,9 |
| 1:3 | 30 | 4,0 | 3,2 | 28,9 | 7,0 |

Из табл. 3 следует, что пределы прочности на сжатие и изгиб мелкозернистого бетона снижается с увеличением количества добавки вулканического пепла в цемент при одновременном повышении водопоглощения по массе. В мелкозернистый бетон можно вводить не более 10 % вулканического пепла с максимальными размерами зерен до 0,14 мм без существенного уменьшения показателей пределов прочности на изгиб и сжатие образцов нормального твердения.

Исследовалось влияние добавки Д–5 на технологические свойства мелкозернистой бетонной смеси и эксплуатационные характеристики бетона (табл. 4). Выбор добавки Д–5 обусловлен его многофункциональными свойствами. Он обладает свойствами пластификатора, ускорителя твердения, а также повышает прочность, водонепроницаемость, сульфатостойкость и долговечность бетонов.

Таблица 4

Влияние добавки Д–5 на свойства мелкозернистого бетона на отходах камнедробления

| Соотношение цемента к песку по массе | Добавка Д–5 в % от массы цемента | Подвиж-ность, см | Предел прочности на 7 сутки |  | Предел прочности на 28 сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при изгибе (МПа) | при сжатии (МПа) | при изгибе (МПа) | при сжатии (МПа) |
| 1:2 | – | 4,0 | 6,6 | 25,3 | 7,9 | 42,5 |
| 1:2 | 1 | 4,0 | 7,8 | 29,3 | 9,2 | 44,7 |
| 1:2 | 2 | 4,0 | 8,5 | 36,6 | 9,7 | 48,4 |
| 1:2 | 3 | 4,0 | 9,3 | 39,7 | 9,9 | 49,3 |
| 1:2 | – | 8,0 | 5,7 | 21,7 | 6,9 | 38,2 |
| 1:2 | 1 | 8,0 | 6,7 | 25,2 | 8,0 | 41,2 |
| 1:2 | 2 | 8,0 | 7,3 | 31,4 | 8,5 | 43,5 |
| 1:2 | 3 | 8,0 | 8,0 | 34,1 | 8,7 | 44,4 |

Исследования показали, что при введении до 3 % добавки Д–5 по массе от цемента прочностные характеристики мелкозернистого бетона повышаются на изгиб и сжатие до 40 и  57 % соответственно на 7 сутки твердения образцов и до 20 и 16 % на 28 сутки твердения при подвижности смеси 4 см по погружению конуса СтройЦНИЛ. Применение добавки Д–5 в смесях подвижностью 8 см позволяет получать самоуплотняющиеся мелкозернистые бетоны с повышенными прочностными характеристиками по сравнению с эталонными и исключить процесс формования изделий вибрационным способом.

Разработанные мелкозернистые бетоны имеют такие недостатки, как хрупкость, относительно низкая прочность на изгиб и сжатие. Введение в смесь базальтовой фибры может устранить эти недостатки, а также улучшить физико-механические характеристики мелкозернистого бетона.

Состав исходной бетонной матрицы и ее физико-механические свойства для армирования базальтовыми волокнами приведены в табл. 5.

Таблица 5

Расход компонентов в смеси и физико-механические свойства

мелкозернистого бетона

| №№ состава | Соотношение цемента к отсеву по массе | Подвижность, см | Предел прочности, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при изгибе | при сжатии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1:2 | 4 | 9,7 | 48,4 |

Для изучения влияния параметров фибрового армирования (диаметра и длины) на прочностные свойства мелкозернистого бетона был реализован ротатабельный план второго порядка типа правильного шестиугольника с центральными точками.

После проведения эксперимента и обработки полученных данных построены поверхности отклика (рис. 1).

Рис. 1. Поверхности отклика. Здесь: Rсж – предел прочности при сжатии, МПа; Rизг – предел прочности при изгибе, МПа; l/d – отношение длины волокон к их диаметру; μ− процент армирования по объему

Анализ полученных уравнений и поверхностей отклика показал, что наибольшие значения прочности на сжатие наблюдаются в области плана с μν≈1,0 % и ld=1444, а прочности на изгиб – μν≈1,25 % и ld=1444.

Таким образом, разработанные составы самоуплотняющихся мелкозернистых фибробетонов позволяют сократить расход портландцемента при одновременном улучшении физико-механических свойств мелкозернистой бетонной смеси и бетона.

Литература

1. Мозгалев К.М., Головнев С.Г. Самоуплотняющиеся бетоны: возможности применения и свойства // Академический вестник УралНИИПроект РААСН. 2011. №4. С. 70–74.

2. Budnik J. Selbstverdichtender Beton als Sichtbeton fur das Science // Center in Wolfsburg //Betonwerk + Fertigteil – Techn. 2004. №2. pp. 82–85.

3. Kuch H., Palzer S. Selbstverdichtender Beton zur Herstellung von Betonwaren und – fertigteilen // Beton. 2005. №1. рр. 10–12.

4. Brandl J. Selbstverdichtender Beton beim Bau eines U-Bahnhofs // Beton. 2003. №9. pp. 424–427.

5. Хежев Х.А., Хежев Т.А., Кимов У.З., Думанов К.Х. Огнезащитные и жаростойкие композиты с применением вулканических горных пород // Инженерный вестник Дона, 2011. №4. URL: ivdon.ru /magazine/archive/n4y2011/710.

6. Хежев Т.А., Матаев Т.З., Гедгафов И.А., Дымов Р.Х.. Фиброгипсовермикулитобетонные композиты с применением вулканического пепла // Инженерный вестник Дона, 2015. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015.

7. Овсюков М.Ю., Сухов А.А., Хежев Т.А. Технология фибропенобетонов с применением отходов пиления вулканического туфа // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. Махачкала. №1 (36). 2015. С. 107–113.

8. Хежев Т.А., Кажаров А.Р., Налоев А.Ю., Семенов Р.Н., Хамуков З.А., Желоков Т.Х. Строительные растворы на отходах камнедробления // Инженерный вестник Дона, 2016. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3776.

9. Волков И.В. Фибробетон: Состояние и перспективы применения // Промышленное и гражданское строительство. 2002. №9. С. 37.

10. Волков И.В. Проблемы применения фибробетона в отечественном строительстве // Строительные материалы. 2004. №6. С. 12.

References

1. Mozgalev K.M., Golovnev S.G. Akademicheskiy vestnik UralNIIProekt RAASN. 2011. №4. pp. 70–74.

2. Budnik J. Center in Wolfsburg. Betonwerk + Fertigteil – Techn. 2004. №2. pp. 82–85.

3. Kuch H., Palzer S. Beton. 2005. №1. рр. 10–12.

4. Brandl J. Beton. 2003. №9. pp. 424–427.

5. Khezhev Kh.A., Khezhev T.A., Kimov U.Z., Dumanov K.Kh. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011. №4. URL: ivdon.ru /magazine/archive/n4y2011/710.

6. Khezhev T.A., Mataev T.Z., Gedgafov I.A., Dymov R.Kh. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015.

7. Ovsyukov M.Yu., Sukhov A.A., Khezhev T.A. Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Tekhnicheskie nauki. Makhachkala. №1 (36). 2015. pp. 107–113.

8. Khezhev T.A., Kazharov A.R., Naloys A.YU., Semenov R.N., Khamukov Z.A., Zhelokov T.KH. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3776.

9. Volkov I.V. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2002. №9. P. 37.

10. Volkov I.V. Stroitel'nye materialy. 2004. №6. P. 12.