Ле В. Зыонг

Конечноэлементный анализ применимости прикладных теорий расчета пьезоэлектрического устройства накопления энергии стековой конфигурации

Введение

Пьезоэлектрические устройства накопления энергии являются альтернативным источником энергии, которые позволяют собирать энергию от маломощных источников в окружающей среде, например, вибрация от качающихся мостов, движущихся механизмов и т.д. Устройства накопления энергии, в частности, пьезоэлектрические широко изучаются в различных областях техники от аэрокосмической области до бытовых устройств и этим обусловлен интерес их исследования [1 - 11].

В последнее время были изучены различные подходы к моделированию пьезоэлектрических устройств накопления энергии. Большинство моделей были созданы на основе системы с одной степенью свободы – «пружина с инерционной массой». Работы [1 - 5] посвящены построению моделей ПЭГ на основе колебаний механической системы с сосредоточенными параметрами. Использование таких систем является удобным модельным подходом, так как позволяет получить аналитические зависимости между выходными параметрами ПЭГ (потенциалом, мощностью и т.п.) и электрическими, механическими характеристиками и сопротивлением внешней электрической цепи. Задача формулируется в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений состоящих из уравнения движения с учетом пьезоэлектрического эффекта [2 - 4]. В работе [5] на основе этих моделей проведен учет случайных колебаний ПЭГ. В работе [6] использован метод Релея-Ритца на основе разложения по собственным формам колебаний. В работе [7] построено решение в аналитической форме для одномерной модели устройства. В работе [8] разработана модифицированная модель [6] для определения оптимальных параметров ПЭГ. В работе [9] исследование тонкой биморфной пьезопластины проводится в рамках приближенной теории на основе уравнений Тимошенко. В работе [10] исследуется вопрос оптимизации конструкции изгибного ПЭГ в зависимости от условий крепления. Одним из средств улучшения характеристик ПЭГ является использование пьезокомпозиционных материалов, так в работе [11] представлены результаты вычислительных экспериментов по определению характеристик пористой пьезокерамики по методологии, включающей метод эффективных модулей.

В настоящей работе изучаются области применимости этих упрощенных моделей на основе строгих трехмерных математических постановок для упругих и электроупругих сред и анализа их конечноэлементных аналогов в пакете ANSYS.

1. Приближенная и точная постановка задачи

В работе рассматривается ПЭГ являющийся главным элементом устройства накопления энергии, имеющий стековую конструкцию, где активный элемент состоит из одного (рис. 1а, 1б) или нескольких слоев пьезокерамики (рис. 1в), поляризованных по толщине в форме короткого цилиндра и переходных упругих слоев такого же радиуса. Верхняя и нижняя торцевые поверхности пьезодиска полностью электродированы. Весь пакет заключен в цилиндрический корпус, жестко закрепленный по нижнему основанию. Рассматриваемое устройство включается в электрическую цепь с активным сопротивлением RН (рис. 1а).

| а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Модель ПЭГ стековой конфигурации. а) свободная боковая поверхность (первая модель); б) условия гладкого контакта (вторая модель); в) модель с несколькими слоями пьезокерамики; г) эквивалентная модель с сосредоточенными параметрами.

Рассматривается ПЭГ для двух моделей с различными механическими условиями на боковой поверхности. В первой модели (рис. 1а) только нижняя поверхность пьезоэлемента закреплена в подвижной системе и совершает вертикальные колебания вместе с ней, во второй цилиндрическая поверхность пьезоэлемента закреплена по радиальному направлению – условия гладкого контакта (рис. 1б).

При этом задается y(t) - вертикальное перемещение нижней поверхности ПЭГ:

y(t)=y0e−i(2πf)t						(1)

где y0 – амплитудное колебание (y0=0,1 мм), f – частота вынужденных колебаний в Гц.

В конструкции использовались следующие материалы: пьезоэлемент – пьезокерамика PZT-5H; инерционный элемент – сталь. Значения электроупругих модулей керамики PZT-5H приведены в таблице 1.

Таблица № 1

Материальные константы пьезокерамики PZT-5H:

| C11E (ГПа) | C12E (ГПа) | C13E (ГПа) | C33E (ГПа) | C44E (ГПа) | e31 (Кл/м2) | e33 (Кл/м2) | e15 (Кл/м2) | ε11ε0 | ε33ε0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 55 | 53 | 117 | 35.3 | -6.5 | 23.3 | 17 | 1710 | 1470 |

ε0=8,85×10−12 Φ/м; плотность ρ=7,5×103 кг/м3; ξ=0,05 - коэффициент демпфирования.

Упругие свойства изотропных материалов задаются с помощью модуля Юнга Е и коэффициента Пуассона ν. Характеристики конструкционных материалов – сталь: плотностьρ=7,8×103 кг/м3; модуль Юнга E=2,1×1011 Па; коэффициент Пуассона ν=0,3.

Эквивалентная механическая модель. Для ПЭГ стековой конфигурации, работающего на частоте близкой к собственной, эквивалентная модель с одной степенью свободы (рис. 1г) может быть построена на основе сочетания уравнений актуатора и датчика, полученного для электромеханически-связанных систем [1]:

(2)

Из уравнений (2) можно определить значение выходного потенциала Vp по формуле [1]:

VpMy..=1θαke2Ω[1−(1+2ξα)Ω2]2+[(2ξ+(1+ke2)α)Ω−αΩ3]2                             (3)

ПЭГ характеризуется двумя собственными частотами: резонансная частота fn соответствует коэффициенту демпфирования ξ=0, сопротивлению активной нагрузки RН→0 (короткое замыкание) и антирезонансная частота fan - ξ=0, RН→∞ (разомкнутой цепи). Значения fn и fan можно выразить в виде [1]:

fn=12πKM, и fan=1+ke2 .fn ,                                              (4)

Ω=ffn , α=2πfnCpRН,  ξ=c2M(2πfn); K=c33ESphp , θ=−e33Sphp                   (5)

где ν – напряжение; C - коэффициент эффективного демпфирования; Cp - эффективная емкость. Ω - отношение частота; α – безразмерные постоянные времени; ke – жесткость пьезоэлектрического слоя, когда система находится в состоянии короткого замыкания; θ - силовой коэффициент; K - эффективная жесткость; Sp - площадь поверхности пьезоэлемента; hp - высоты пьезоэлемента; и M – эффективная масса, можно записать в виде [1]

M=Mm+Mpn,                                                                      (6)

Mm – масса инерционная; Mp – масса пьезоэлемента; n – коэффициент приближенной эффективной массы (в [1] принято, что коэффициент n = 3).

Основной целью работы является исследования области применимости одномерной модели (2) - (6) с помощью ее сравнения с конечноэлементным расчетом в программных пакетах ACELAN и ANSYS.

Континуальные постановки задач электроупругости. Стековое пьезоэлектрическое устройство накопления энергии (рис. 1а, 1б) представляет собой составное упругое и электроупругое тело, которое совершает малые колебания в подвижной системе координат. Прямолинейное вертикальное движение этой системы (рис. 1) задается законом y(t), в соответствии с которыми движется основание устройства. В этих условия достаточно адекватной математической моделью функционирования устройства является начально-краевая задача линейной теории электроупругости [12].

Рассмотрим некоторый пьезопреобразователь Ω, представленный набором областей Ωj=Ωpk; k=1,2,...,Np; j=k со свойствами пьезоэлектрических материалов и набором областей Ωj=Ωem; m=1,2,...,Ne; j=Np+m со свойствами упругих материалов. Будем считать, что физико-механические процессы, происходящие в средах Ωpk и Ωem, можно адекватно описать в рамках теорий пьезоэлектричества (электроупругости) и упругости.

Для пьезоэлектрических сред Ωj=Ωpk предположим, что выполняются следующие полевые уравнения и определяющие соотношения:

ρpku+αdjρju−∇⋅σ=fj;	∇⋅D=0,	                                           (7)

σ=cjE⋅(ε+βdjε)−ejT⋅E;	D+ςdD=ej⋅(ε+ςdε)+эjS⋅E,                (8)

ε=(∇u+∇uT)2;	E=−∇ϕ,				                   (9)

где ρ(x) – плотность материала; u(x,t) – вектор-функция перемещений; σ – тензор механических напряжений; f – вектор плотности массовых сил; D – трехмерный вектор индукции электрического поля; cjE – тензор четвертого ранга упругих модулей, измеренных при постоянном электрическом поле; ej – тензор пьезомодулей третьего ранга; ε – тензор деформаций; E – трехмерный вектор напряженности электрического поля; ϕ(x,t) – функция электрического потенциала; эjS – тензор второго ранга диэлектрических проницаемостей, измеренных при постоянной деформации; αdj,βdj,ςd – неотрицательные коэффициенты демпфирования [12], а остальные обозначения стандартны для теории электроупругости, за исключением дополнительного индекса ”j”, указывающего на принадлежность к среде Ωj с номером j.

Для сред Ωj=Ωem с чисто упругими свойствами будем учитывать только механические поля, для которых примем аналогичные (7) - (9) полевые уравнения и определяющие соотношения в пренебрежении электрическими полями и эффектами пьезоэлектрической связности.

К уравнениям (7) - (9) добавляются механические и электрические граничные условия, а также начальные условия в случае нестационарной задачи, среди которых отметим условие на электроде Se связанным с электрической цепью устройства накопления энергии.

SeDnds=I,		               					(10)

где I - ток в цепи, который в случае свободного электрода равен нулю. В работе рассматриваются случаи подключения к электрической цепи с активным сопротивлением.

2. Численные расчеты

Как оказалось значение коэффициента приближенной эффективной массы n зависит от геометрических параметров конструкции и граничных условий. В настоящей работе изучено влияние значения высоты пьезоэлемента hp, массы инерционной Mm и площади поверхности пьезоэлемента Sp на этот коэффициент для двух моделей в случае свободного электрода.

В начале рассматривается влияние высоты пьезоэлемента hp, инерционной массы Mm, и площади поверхности электрода Sp на первую резонансную частоту fn для двух модель (расчеты проводились в ANSYS). Полученные зависимости резонансных частот от высоты пьезоэлемента hp, изменяющейся в интервале 1 ÷ 20 мм приведены на рис. 2.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 2. а) - первая модель; б) - вторая модель.

Далее рассматривается зависимость значения коэффициента n, входящего в формулу (6), от значения высоты пьезоэлемента hp, инерционной массы Mm и площади поверхности электрода Sp.

Значение коэффициента n находится из условия совпадения частот резонанса, вычисленных по соотношениям (4) и, рассчитанных с помощью конечноэлементной модели в пакете ANSYS (рис. 2). Полученные зависимости значения коэффициента приближенной эффективной массы n от высоты пьезоэлемента hp, инерционной массы Mm, и площади поверхности электрода Sp для двух моделей представлены на рис. 3.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 3. а) - первая модель; б) - вторая модель.

Из рис. 3 видно, что для обеих моделей значение коэффициента n возрастает с ростом высоты пьезоэлемента hp, и площади поверхности электрода Sp, но убывает с ростом инерционной массы Mm. Значение коэффициента n для первой модели меньше, чем для второй модели.

В итоге можно заключить, что значение коэффициента n не равно фиксированному значению 3 (как заявили авторы в [1]). Значение коэффициента n изменяется и зависит от геометрических параметров конструкции. Для второй модели, при значении Sp=1 cм2 (это значение был использовано в статье [1]), значение коэффициента n возрастает с ростом высоты пьезоэлемента hp, и принимает значение 2,7218 (≈ 3) при высоте hp=20 мм. Таким образом, при использовании метода моделирования на основе систем с сосредоточенными параметрами нужно иметь в виду, что значение коэффициента n зависит от параметров устройства. Результаты, представленные на рис. 3 позволяют в зависимости от высоты пьезоэлемента hp, инерционной массы Mm, и площади Sp выбрать значение коэффициента n.

3. Сравнение выходного потенциала

В работе рассматривается выходное напряжение ПЭГ для второй модели в зависимости от частот вынужденных колебаний, изменяющихся в интервале 10 ÷ 80 кГц.

В начале сравнится выходное напряжение V1, вычисленное по соотношениям (3) и V2, рассчитанное с помощью конечноэлементной модели, т.е. изучается влияние геометрических параметров устройства на значения коэффициентов n и λ=V2V1. Полученные результаты показывают, что значения коэффициента n и λ изменяются в зависимости от геометрических параметров устройства и величины активного сопротивления RН.

Так, при значении инерционной массы Mm=10г, площади поверхности электроде Sp=1cм2, полученные значения коэффициента n и λ в зависимости от значений высоты пьезоэлемент hp, и активной сопротивления RН представлены в таб. 2.

Таблица № 2

Значения коэффициента n и λ

|  | RН | 0,1 кОм | 1 кОм | 10 кОм | 0,1 МОм | 1 МОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hp = 10 мм | n | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,61 | 1,61 |
|  | λ | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,02 |
| hp = 20 мм | n | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,68 | 2,68 |
|  | λ | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,18 | 1,18 |

Результаты, представленные в таб. 2, показывают, что значение коэффициента n равно значению, рассчитанному выше (рис. 3) при не большом активном сопротивлении RН. При этом полученные зависимости выходного потенциала от частот вынужденных колебаний представлены на рис. 4а и 4б для значения высоты пьезоэлемента hp=10 мм и hp=20 мм соответственно. Значения коэффициентов n и λ соответствуют таб. 2. При этом кривые 1, 2 соответствуют RН=100 Ом; кривые 3, 4 – RН=1 кОм; кривые 5, 6 – RН=10 кОм; кривые 7, 8 – RН=0,1 МОм; кривые 9, 10 – RН=1 МОм;

| а) - Mm=10 г, Sp=1 cм2, hp=10 мм | б) - Mm=10 г, Sp=1 cм2, hp=20 мм |
| --- | --- |

Рис. 4. Кривые 1,3,5,7,9 соответствуют расчетам по формулам (3); кривые 2,4,6,8,10 - расчетам в ANSYS.

Сравнение результатов расчетов при установленных параметрах модели (коэффициенты n и λ) показывает достаточно хорошее их совпадение, особенно в области частот, близких к резонансной частоте.

Далее рассматривается выходное напряжение V в случаях, когда пьезоэлемент состоит из одного или двух, и четырех слоев пьезокерамики (рис. 1в). В том случае, когда устройство включено в электрическую цепь с активным сопротивлением RН=1 кОм. Значения hp=20 мм, Mm=10 г и Sp=1 cм2. Полученные зависимости выходного потенциала от частот вынужденных колебаний представлены на рис. 5.

Рис. 5. – Зависимость электрического потенциала от вибрационной частоты.

Из рис. 5 видно, что значение электрического потенциала возрастает с ростом числа пьезоэлектрических слоев.

Выводы

Из приведенных выше результатов можно сделать следующий вывод, что при использовании метода моделирования систем с сосредоточенными параметрами, настройка каждой модели зависит от геометрических характеристик и конструкций модели. Метод исследования, который построен на модели с сосредоточенными параметрами дает первоначальное понимание проблемы, это приближение ограничивается одиночным режимом вибраций и в нем отсутствуют некоторые важные аспекты, связанные с формами колебаний и точным распределение деформаций, которые оказывают влияние на электрический отклик. В работе изучены области применимости модели на основе сосредоточенных параметров с одной механической степенью свободы с помощью ее сравнения с конечно-элементным расчетом в пакетах ACELAN и ANSYS. Исследование показало влияние структурных параметров на электрический отклик и необходимость учета этого обстоятельства при использовании упрощенных моделей. Проведенные расчеты результаты, которых представлены в виде графиков и таблиц позволяют выбрать рациональные коэффициенты приближенной эффективной массы n, для их использования в одномерных моделях.

Литература:

- DuToit N.E., Wardle B.L. Experimental verification of models for microfabricated piezoelectric vibration energy harvesters [Text] // AIAA J, 2007. – Vol.45. – pp.1126-1137.

- Roundy S., Wright P.K. A piezoelectric vibration based generator for wireless electronics [Text] // Smart Materials and Structures, 2004. – Vol.13. – pp.1131-1144.

- DuToit N.E., Wardle B.L., Kim S. Design considerations for MEMS-scale piezoelectric mechanical vibration energy harvesters [Text] // Journal of Integrated Ferroelectrics, 2005. Vol.71. – pp.121-160.

- Standards Committee of the IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society “IEEE Standard on Piezoelectricity”, IEEE, New York, 1987. – pp.1-66.

- Adhikari S., Friswell M.I., Inman D.J. Piezoelectric energy harvesting from broadband random vibrations [Text] // Smart Materials and Structures, 2009. – Vol.18. – 115005 (pp.1-7).

- Sodano H.A., Park G., Inman D.J. Estimation of Electric Charge Output for Piezoelectric Energy Harvesting [Text] // Journal of Strain, 2004. – Vol.40. – pp.49-58.

- Erturk A., Inman D.J. Analytical Modeling of Cantilevered Piezoelectric Energy Harvesters for Transverse and Longitudinal Base Motions // In: Proceeding of the 49th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, Schaumburg, IL, 7 -10 April 2008, Schaumburg, IL.

- Liao Y., Sodano A.H. Model of a Single Mode Energy Harvester and Properties for Optimal Power Generation [Text] // Smart Materials and Structures, 2008. – Vol.17. – 065026 (14pp), ISSN 0964-1726

- Шляхин Д. А. Вынужденные  осесимметричные  колебания тонкой  круглой биморфной  пластины  ступенчато  переменной толщины и жесткости [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013, №1. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1516 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Мартыненко А.В. Исследование параметров осесимметричного изгибного пьезоэлектрического преобразователя при различных граничных условиях [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2010, №3. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2010/206 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Наседкин А.В., Шевцова М.С. Сравнительный анализ результатов моделирования пористой пьезокерамики методами эффективных модулей и конечных элементов с экспериментальными данными [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013, №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1615 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Белоконь А.В., Наседкин А.В., Соловьев А.Н. Новые схемы конечно-элементного динамического анализа пьезоэлектрических устройств [Текст] // Прикладная математика и механика, 2002. – №.3. – С.491-501.