Фибропеногипсобетонные композиты с применением вулканического пепла

Т.А. Хежев, Н.А. Даов, А.С. Исмайлов, К.В. Молов,

А.Ж. Кашукоев, Р.А. Чегемов

Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик

Аннотация: Приведены результаты исследований фибропеногипсобетонных композитов с применением вулканического пепла. Разработаны составы гипсоцементопуццоланового композита с применением вулканического пепла, позволяющие существенно сократить расход гипса и улучшить характеристики гипсобетона. Выявлено влияние пенообразователя ПБ-2000 на сроки схватывания гипсового теста. Получены пеногипсобетонные композиты на основе гипсоцементопуццоланового вяжущего и синтетического пенообразователя ПБ-2000. Разработанные составы фибропеногипсобетонных композитов с применением вулканического пепла позволяют сократить расход гипса на 50 % при одновременном улучшении физико-механических свойств исходного пеногипса и снижении себестоимости материала за счет использования местного сырья.

Ключевые слова: гипс, портландцемент, пепел, пенообразователь ПБ-2000, базальтовое волокно, гипсоцементопуццолановый композит, сроки схватывания гипсового теста, пеногипсобетон, фибропеногипсобетонный композит, прочность на изгиб и сжатие, средняя плотность.

Ячеистые бетоны относятся к энергоэффективным и недорогим строительным материалам. Обладая небольшой средней плотностью, ячеистые бетоны отличаются достаточной прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Основным минеральным вяжущим в производстве неавтоклавного ячеистого бетона является портландцемент. Однако производство портландцемента связано с высокими капитальными вложениями, энергозатратами и выделением побочных продуктов в виде газов и пыли в окружающую среду. Исследования и разработки в области гипсовых вяжущих, материалов и изделий [1-4] показывают возможность расширения области их эффективного применения в строительстве.

Изделия из гипса отличаются относительной легкостью, прочностью, огнестойкостью, низкими тепло- и звукопроводностью. Наряду с рядом положительных технических свойств гипсовые вяжущие и изделия имеют следующие недостатки: значительная хрупкость, низкая водостойкость, низкая морозостойкость, высокая ползучесть при увлажнении.

Преодоление многих недостатков гипсовых вяжущих и изделий возможно в результате создания композитов с использованием эффективных наполнителей и заполнителей, а также дисперсного армирования. Для снижения стоимости строительства эффективно применение местного сырья для производства строительных материалов [5-8].

Ячеистые бетоны на гипсовых вяжущих обладают такими недостатками, как хрупкость, низкая водостойкость, что сдерживает их применение. Преодоление этих и других недостатков возможно в результате дисперсного армирования пеногипсобетонов базальтовыми волокнами [9, 10] и использования активных минеральных добавок, в том числе вулканических горных пород.

Целью работы является получение эффективных фибропеногипсобетонных композитов с применением вулканического пепла.

В исследованиях использовались: гипсовое вяжущее Усть-Джегутинского гипсового комбината марки Г–5 БII; портландцемент ПЦ500-ДО производства ЗАО «Белгородский цемент»; вулканический пепел Заюковского месторождения с максимальной крупностью зерен 1,25 мм; базальтовые волокна производства ОАО «Ивотстекло» марки РНБ-9-1200-4с; пенообразователь ПБ-2000 производства ОАО «Ивхимпром».

Исследовалось влияние соотношения компонентов на свойства гипсоцементопцуцолановой матрицы. В лабораторных условиях образцы-балочки размером 40×40×160 мм изготовлялись по литьевой технологии и сушили в естественных условиях. Перед испытаниями образцы высушивались до постоянной массы при t = 50 0C в сушильном шкафу. Приготовление смеси осуществляли в смесителе принудительного действия, в которой в воду добавляли предварительно перемешанную всухую смесь гипса, портландцемента, пепла, после чего перемешивание всех компонентов продолжали до получения однородной гипсобетонной смеси. Результаты исследований влияния добавок портландцемента на свойства полуводного гипса приведены в табл. 1.

Таблица 1

Влияние добавок портландцемента на свойства полуводного гипса

| Расход цемента в % от массы гипса | Вода/вяжущее | Предел прочности при изгибе (МПа), в возрасте |  | Предел прочности при сжатии (МПа), в возрасте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 ч | 28 сут | 2 ч | 28 сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| – | 0,5 | 2,6 | 4,5 | 5,3 | 10,5 |
| 10 | 0,52 | 3,9 | 5,8 | 7,8 | 12,8 |
| 20 | 0,52 | 4,0 | 7 | 8,3 | 15,7 |
| 30 | 0,53 | 3,4 | 6,1 | 7,8 | 13,1 |

Из табл. 1 следует, что существенное увеличение прочности при изгибе и сжатии образцов происходит с добавками портландцемента до 20 % от массы гипса, дальнейшее увеличение добавки цемента приводит к снижению прочности композита.

Результаты исследований композитов с применением гипса, портландцемента и вулканического пепла с максимальной крупностью зерен 1,25 мм приводятся в табл. 2.

Таблица 2

Физико-механические свойства гипсоцементопуццоланового композита

| № состава | Соотно-шение гипс : пепел по массе | Расход цемен-та в % от массы гипса | Свойства композита |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средняя плотность в возрасте 28 сут, кг/м3 | предел прочности при изгибе (МПа) в возрасте |  | предел прочности при сжатии (МПа) в возрасте |  |
|  |  |  |  | 2 ч | 28 сут | 2 ч | 28 сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1:1 | – | 1090 | 2,3 | 4,3 | 5,4 | 7,5 |
| 2 | 1:1 | 10 | 1086 | 2,4 | 3,8 | 5,4 | 8,5 |
| 3 | 1:1 | 20 | 1120 | 2,1 | 3,7 | 4,8 | 7,9 |
| 4 | 1:1 | 30 | 1150 | 1,5 | 3,4 | 3,3 | 6,9 |
| 5 | 1:2 | – | 1130 | 1,3 | 2,9 | 2,5 | 5,9 |
| 6 | 1:2 | 10 | 1180 | 1,3 | 2,7 | 3,0 | 6,2 |
| 7 | 1:2 | 20 | 1140 | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 6,0 |
| 8 | 1:2 | 30 | 1160 | 1,1 | 2,3 | 2,1 | 4,6 |

Из табл. 2 видно, что добавка портландцемента до 10-20 % оказывает положительное влияние на прочность при сжатии только для состава гипс: пепел с соотношением 1:1. В других составах добавка портландцемента не оказывает заметного влияния на прочностные характеристики композита.

Таким образом, применение вулканического пепла совместно с портландцементом в гипсобетонных композитах позволяет сократить расход гипса до 50 % без существенного снижения прочностных характеристик. При этом разработанные гипсобетонные композиты имеют повышенную водостойкость.

Одной из задач, которую следует решить в производстве пеногипса, является предотвращение схватывания гипсового теста в течении времени, необходимого для вспенивания смеси и ее укладки в формы или опалубку.

Влияние дозировки пенообразователя ПБ-2000 на сроки схватывания гипсового теста приведены в табл. 3.

Таблица 3

Влияние пенообразователя ПБ-2000 на сроки схватывания

гипсового теста

| №№ состава | Дозировка ПБ-2000, % от массы гипса | Начало схватывания, мин | Конец схватывания, мин | Продолжитель-ность схватывания, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | 12 | 17 | 5 |
| 2 | 0,21 | 15 | 18 | 3 |
| 3 | 0,35 | 23 | 34 | 11 |
| 4 | 0,45 | 43 | 63 | 20 |

Из приведенных данных можно сделать вывод, что значительный замедляющий эффект на сроки схватывания гипсового теста оказывает синтетический пенообразователь ПБ-2000 (активная основа – вторичный алкилсульфат натрия). ПБ-2000 уже при дозировке 0,35 % отодвигает начало схватывания гипса на 11мин., а конец схватывания – на 17 мин. Увеличение дозировки до 0,45 % усиливает замедляющий эффект до 31 минуты (начало схватывания) и 46 мин. (конец схватывания). При этом период схватывания увеличивается с 5 мин. (для контрольного состава) до 20 мин.

Были проведены эксперименты по получению теплоизоляционно-конструкционных пеногипсобетонов с использованием в качестве заполнителя вулканического пепла с наибольшей крупностью зерен Днаиб = 1,25 мм при водотвердом отношении В/Т=0,47 (табл. 4). Смесь готовилась по классической технологии.

Таблица 4

Физико-механические характеристики пеногипсобетонов с использованием вулканического пепла

| №№ сос-тава | Расход компонентов на 1 м3 смеси, кг |  |  |  | Дозировка ПБ-2000, % от массы твердых частиц | Сред-няя плот-ность, кг/м3 | Предел проч-ности при изгибе, МПа | Предел проч-ности на сжатие, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гипс | пе-пел | це-мент | во-да |  |  |  |  |
| 1 | 456 | – | – | 214 | 0,35 | 560 | 0,70 | 1,4 |
| 2 | 205 | 228 | 23 | 214 | 0,35 | 530 | 0,65 | 1,2 |
| 3 | 182 | 228 | 46 | 214 | 0,35 | 540 | 0,65 | 1,3 |

Из таблицы следует, что при средней плотности пеногипсобетона 530-550 кг/м3 минимально допустимые прочностные характеристики достигаются при отношении вяжущего к заполнителю, равном единице. При проведении последующих экспериментов это соотношение принималось в качестве базового.

Наряду с достоинствами, ячеистые бетоны на гипсовых вяжущих обладают такими недостатками, как хрупкость, низкая ударостойкость, что сдерживает их применение. Преодоление этих и других недостатков возможно в результате дисперсного армирования пеногипсобетонов дисперсными волокнами.

Соотношение компонентов в смеси и прочностные свойства пеногипсобетонной матрицы для армирования базальтовыми фибрами принят состав №2 табл. 4. Введение базальтовых волокон происходит после получения растворной смеси, затем подается готовая пена и перемешивается. Смеси готовились в высокоскоростных смесителях.

Результаты проведенных экспериментов приведены в табл. 5.

Таблица 5

Прочностные характеристики фибропеногипсобетонного композита

в зависимости от параметров фибрового армирования

| №№ состава | Отношение длины волокон к их диаметру l/d | Процент армирования по объему μv | Предел прочности при изгибе, МПа | Предел прочности на сжатие, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | 0,65 | 1,30 |
| 2 | 1444 | 0,3 | 0,74 | 1,53 |
| 3 | 1444 | 0,6 | 1,12 | 1,65 |
| 4 | 1444 | 0,9 | 1,02 | 1,53 |
| 5 | 667 | 0,6 | 0,79 | 1,3 |
| 6 | 2221 | 0,6 | 0,88 | 1,35 |

Результаты исследований показали, что наибольшие значения предела прочности на сжатие и на изгиб фибропеногипсобетонного композита с применением вулканического пепла получены при проценте армирования и ld=1444. Увеличение процента армирования базальтовыми волокнами композита приводит к уменьшению прочностных характеристик композита, что обусловлено ухудшением их структуры.

Таким образом, разработанные составы фибропеногипсобетонных композитов с применением вулканического пепла позволяют сократить расход гипса на 50 % при одновременном улучшении физико-механических свойств исходного пеногипса.

Литература

1. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение): справочник под общ. ред. А.В. Ферронской. М.: АСВ, 2004. 488 с.

2. Knauf A.N., Kronert W., Haubert P. Rasterelektromen-mikroskopie, eine ergazende Methode zur Untersuchung von Gipsen // Zement-Kalk-Gips. Wiesbaden. 1972. № 11. ss. 548-552.

3. Walter E. Unterauchungen zum Asbestaufschluss und die Bedeutung für die Praxis // Baustoffindustrie. 1972. №15. s. 40.

4. Schwiete H.E., Knauf A.N. Alte und neue Erkenntnisse in der Herstellung und An-wendung der Gipse. Berlin. 115 s.

5. Овсюков М.Ю., Сухов А.А., Хежев Т.А. Технология фибропенобетонов с применением отходов пиления вулканического туфа // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. Махачкала. №1 (36). 2015. С. 107–113.

6. Хежев Х.А., Хежев Т.А., Кимов У.З., Думанов К.Х. Огнезащитные и жаростойкие композиты с применением вулканических горных пород // Инженерный вестник Дона, 2011. №4 URL: ivdon.ru /magazine/archive/n4y2011/710.

7. Хежев Т.А., Матаев Т.З., Гедгафов И.А., Дымов Р.Х. Фиброгипсовермикулитобетонные композиты с применением вулканического пепла // Инженерный вестник Дона, 2015. №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015.

8. Хежев Т.А., Жуков А.З., Хежев Х.А. Огнезащитные и жаростойкие вермикулитобетонные композиты с применением вулканического пепла и пемзы // Инженерный вестник Дона, 2015. №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2902.

9. Волков И.В. Фибробетон: Состояние и перспективы применения // Промышленное и гражданское строительство. 2002. №9. С. 37.

10. Волков И.В. Проблемы применения фибробетона в отечественном строительстве // Строительные материалы. 2004. №6. С. 12.

References

1. Gipsovye materialy i izdeliya (proizvodstvo i primenenie): spravochnik pod obshch. red. A.V. Ferronskoy [Gypsum materials and products (production and application): a directory under the general editorship of A.V. Ferronskoy]. Moscow: ASV, 2004, p. 488.

2. Knauf A.N., Kronert W., Haubert P. Zement-Kalk-Gips. Wiesbaden. 1972. № 11. pp. 548-552.

3. Walter E. Baustoffindustrie. 1972. №15. p. 40

4. Schwiete H.E., Knauf A.N. Alte und neue Erkenntnisse in der Herstellung und An-wendung der Gipse [Old and new knowledge in the production and application of the gypsum]. Berlin, 115 p.

5. Ovsyukov M.Yu., Sukhov A.A., Khezhev T.A. Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Tekhnicheskie nauki. Makhachkala. №1 (36). 2015. pp. 107–113.

6. Khezhev Kh.A., Khezhev T.A., Kimov U.Z., Dumanov K.Kh. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011. №4. URL: ivdon.ru /magazine/archive/n4y2011/710.

7. Khezhev T.A., Mataev T.Z., Gedgafov I.A., Dymov R.Kh. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015. №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015.

8. Khezhev T.A., Kazharov A.R., Naloys A.YU, Semenov R.N., Khamukov Z.A., Zhelokov T.KH. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3776.

9. Volkov I.V. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2002. №9. P. 37.

10. Volkov I.V. Stroitel'nye materialy. 2004. №6. P. 12.