Плоская осесимметричная задача термовязкоупругости для полимерного цилиндра

А. Е. Дудник, А. С. Чепурненко, Н. И. Никора

Ростовский государственный строительный университет

Аннотация: Разработана методика определения напряженно-деформированного состояния толстостенных полимерных цилиндрических оболочек, находящихся в условиях плоского напряженного состояния с учетом температурных воздействий и деформаций ползучести. В качестве закона связи между напряжениями и деформациями используется нелинейное уравнение Максвелла–Гуревича. Решение выполняется численно методом конечных элементов.

Ключевые слова: нелинейная ползучесть, цилиндр, уравнение Максвелла–Гуревича, метод конечных элементов, релаксационная вязкость, вязкоупругость, модуль высокоэластичности, плоское напряженное состояние, температура.

Рассматривается толстостенный цилиндр, находящийся в условиях плоского напряженного состояния (ПНС). Температура цилиндра, а также модуль упругости и все релаксационные характеристики материала являются функциями от радиуса r и времени t. Решение данной задачи методом конечных разностей для однослойного цилиндра приводится в работах [1–6]. В настоящей статье задача решается при помощи метода конечных элементов, который позволяет рассчитывать и многослойные цилиндры.

Связь между напряжениями и деформациями для плоского напряженного состояния имеет вид:

εr=1Eσr−νσθ+εr+αΔT;

εθ=1Eσθ−νσr+εθ+αΔT,							(1)

где εr, εθ — деформации ползучести.

Перепишем соотношения (1) в матричном виде:

ε=1E1−ν−ν1σ+εв,							(2)

где σ=σrσθ — вектор напряжений, ε=εrεθ — вектор полных деформаций, εв=αΔT11+εrεθ — вектор вынужденных (неупругих) деформаций.

Выразим из (2) напряжения через деформации:

σ=1E1−ν−ν1−1ε−εв=[D]ε−εв,			(3)

где [D]=E1−ν21νν1.

Будем использовать одномерный элемент с двумя узлами и одной степенью свободы в узле — перемещением uвдоль радиуса (рис. 1).

Рис. 1. — Одномерный КЭ плоской осесимметричной задачи

Связь между перемещениями и деформациями для осесимметричной задачи имеет вид:

ε=εrεθ=∂u∂rur.								(4)

Для перемещений в пределах элемента принимаем линейную аппроксимацию:

u(r)=Niui+Njuj=NiNjU,						(5)

где Ni=1−r−rirj−ri, Ni=r−rirj−ri — функции формы, U=uiujT — вектор узловых перемещений.

Подставив (5) в (4), получим:

ε=[B]U, где [B]=−1rj−ri1rj−riNirNjr.					(6)

Потенциальная энергия деформации элемента записывается в виде:

П=12VσTεel dV=12r1r2σTεel2πr dr,					(7)

где εel=ε−εв — упругая деформация.

Подставим (3) и (6) в (7), считая, что вынужденные деформации в пределах элемента постоянны:

П=12(UTr1r2[B]T[D][B]2πr drU−2UTr1r2[B]T[D]2πr dr	(8)

Применяя принцип минимума полной энергии Э, получим:

∂Э∂U=∂П∂U+∂A∂U=[K]U−Fв−F=0,				(9)

где А — работа внешних сил; [K]=r1r2[B]T[D][B]2πr dr — матрица жесткости; Fв=r1r2[B]T[D]2πr drεв — вклад в вектор нагрузки вынужденных деформаций; F — вектор внешних узловых нагрузок.

Была решена модельная задача для цилиндра из ЭДТ–10 с внутренним радиусом a = 8 мм, внешним радиусом b = 28 мм. В качестве уравнения связи между напряжениями и деформациями ползучести использовалось нелинейное уравнение Максвелла–Гуревича [7–9]. Эмпирические зависимости модуля упругости и релаксационных констант от температуры были взяты из работы [10]:

E=−17.5T+3525 [МПа]; E∞=−30T+3150 [МПа];

m=−0.011T+4.75 [МПа]; η0=104430⋅e−0.0275T [МПа⋅ч].		(10)

Температуру в формулу (10) следует подставлять в градусах Цельсия. Коэффициент температурного расширения для ЭДТ–10: α=8⋅10−510С.

Температура цилиндра на внешней поверхности была постоянной — Tb=280C, а на внутренней росла в течение 1.2 часа от 280Cдо 1000C с постоянной скоростью.

На рис. 2 и 3 представлены соответственно графики распределения в толще цилиндра напряжений σr и σθ в моменты времени t = 0.4 ч (черная линия), t = 1.2 ч (красная линия) и t = 13.4 ч (фиолетовая линия). Штриховой линией показано упругое решение.

Из представленных графиков видно существенное влияние ползучести материала на напряженно-деформированное состояние цилиндра. Как напряжения σr, так и напряжения σθ с течением времени по абсолютной величине убывают. Кроме того, меняется и характер кривых σr(r) и σθ(r). На кривой σr(r) экстремальное значение смещается от внутренней поверхности ближе к середине толщи цилиндра.

Рис. 2. — Распределение напряжений σr в толще цилиндра

Рис. 3. — Распределение напряжений σθ в толще цилиндра

Литература

- Андреев В.И. Некоторые задачи и методы механики неоднородных тел: монография. М.: Издательство АСВ, 2002. 288 с.

- Козельская М.Ю., Чепурненко А.С., Литвинов С.В.  Применение метода Галёркина при расчете на устойчивость сжатых стержней с учетом ползучести // «Инженерный вестник Дона», 2013, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1714.

- Литвинов С. В., Козельский Ю. Ф., Языев Б. М. Расчёт цилиндрических тел при воздействии теплового и радиационного нагружений // «Инженерный вестник Дона», 2012, №. 3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/954.

- Языев Б.М. Нелинейная ползучесть непрерывно неоднородных цилиндров. Дисс. канд. техн. наук. М., 1990. 171 с.

- Языев Б. М., Литвинов С. В., Козельский Ю. Ф. Плоская деформация элементов цилиндрических конструкций под действием физических полей // «Инженерный вестник Дона», 2013, №. 2. URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_24_yaziev.pdf_1616.pdf.

- Языев Б. М., Чепурненко А. С., Литвинов С. В., Козельская М. Ю. Напряженно–деформированное состояние предварительно напряженного железобетонного цилиндра с учетом ползучести бетона // Научное обозрение. №11. Часть 3. 2014. С. 759–763.

- Гуревич Г.И. Об обобщении уравнения Максвелла на случай 3 измерений с учётом малых деформаций упругого последействия // Труды ИФЗ АН СССР. 1959. №2 (169). С. 169

- Vladimir I. Andreev, Anton S. Chepurnenko, Batyr M. Yazyev. Energy Method in the Calculation Stability of Compressed Polymer Rods Considering Creep//Advanced Materials Research Vols. 1004-1005 (2014) pp 257–260. Trans Tech Publications, Switzerland

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Anton S. Chepurnenko. On the Bending of a Thin Plate at Nonlinear Creep // Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp 707–710. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Бабич В. Ф., Рабинович А. Л. Влияние температуры на механические характеристики некоторых эпоксидных связующих // Физико–химия и механика ориентированных стеклопластиков. 1967. С. 150–153.

References

- Andreev V.I. Nekotorye zadachi i metody mekhaniki neodnorodnykh tel: monografiya [Some problems and methods of mechanics of inhomogeneous bodies]. M.: Izdatel'stvo ASV, 2002. 288 p.

- Kozel'skaya M.Yu., Chepurnenko A.S., Litvinov S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1714.

- Litvinov S. V., Kozel'skiy Yu. F., Yazyev B. M. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №. 3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/954.

- Yazyev B.M. Nelineynaya polzuchest' nepreryvno neodnorodnykh tsilindrov [Nonlinear creep of continuously inhomogeneous cylinders]. Diss. kand. tekhn. nauk. M., 1990. 171 p.

- Yazyev B. M., Litvinov S. V., Kozel'skiy Yu. F. Inženernyj vestnikDona (Rus), 2013, №. 2. URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_24_yaziev.pdf_1616.pdf.

- Yazyev B. M., Chepurnenko A. S., Litvinov S. V., Kozel'skaya M. Yu. Nauchnoe obozrenie. №11. Chast 3. 2014, pp 759–763.

- Gurevich G.I. Trudy IFZ AN SSSR. 1959. №2 (169), pp. 169.

- Vladimir I. Andreev, Anton S. Chepurnenko, Batyr M. Yazyev. Advanced Materials Research Vols. 1004–1005 (2014) pp. 257–260. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Anton S. Chepurnenko. Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp.707–710. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Babich V. F., Rabinovich A. L. Fiziko–khimiya i mekhanika orientirovannykh stekloplastikov. 1967, pp. 150–153.