Коррозионная стойкость оксидных щелочных бронз вольфрама, молибдена в растворах сильных электролитов

- Т.И. Дробашева1, С.Б. Расторопов2

1Ростовский государственный строительный университет, Ростов-на-Дону

2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

- Аннотация. Исследована коррозионная стойкость 25-ти составов образцов одно- и двущелочных бронз вольфрама, молибдена в растворах HCl (25-26%), H2SO4 (21-60%), HNO3 (60%) кислот и щелочей NaOH (20%), KOH (50%) при 293-358К в течение 1-15 месяцев. Образцы поликристаллов бронз получены электролизом расплавов поливольфраматов и - молибдатов элементов от лития до цезия. Общая формула состава бронз – MxMyЭО3, где М и M - щелочные металлы, Э-W, Mo.

- Установлена высокая степень коррозионной стойкости исследованных составов бронз вольфрама в растворах трех минеральных кислот и едкого натра. Для бронз молибдена лучшие результаты получены в растворах серной кислоты. Эти различия связаны с особенностями кристаллохимии и нестехиометрии сложных тройных оксидов бронз вольфрама, молибдена.

Ключевые слова: оксидная щелочная бронза W, Mo, коррозионная стойкость, сильный электролит, кислота, щелочь.

Впервые оксидные бронзы были получены Ф. Велером в 1823 г. восстановлением водородом расплавов поливольфраматов натрия. Впоследствии это название было дано другим близким к ним неорганическим нестехиометрическим соединениям переходных металлов четвертой – шестой групп периодической системы Д.И. Менделеева. В данной работе исследована химическая стойкость в растворах сильных электролитов одно - и двущелочных оксидных бронз вольфрама, молибдена MxЭО3, MxMyЭО3 (М – щелочной элемент, Э – W, Mo). Интерес к ним значительно возрос в последнее время в связи с особыми химическими, физическими свойствами и перспективой применения в виде электропроводящих покрытий, сенсоров, электрохромных материалов, катализаторов, в других областях современной техники [1-8].

Образцы кристаллов бронз выращены нами электролитическим осаждением на платиновом катоде в ионных расплавах щелочных поливольфраматов, - молибдатов лития – цезия [1, 2]. Важной особенностью состава и строения оксидных бронз является их нестехиометрия, обусловленная переменной зарядовой плотностью ионов переходного металла.

Физические свойства оксидных бронз определяются электронной структурой и гибридизацией химической связи ионно-ковалентного типа sp3d2 вольфрама (молибдена) и кислорода, при этом заполнение d-орбитали влияет на тип проводимости соединений, то есть металлическая, полупроводниковая сверхпроводимость при низких температурах. Установлено влияние нестехиометрии на химический состав, структуру, электрофизические [9], каталитические свойства кислородных многощелочных бронз вольфрама, молибдена.

Цель исследования – определение весовым методом химической коррозионной стойкости одно - и двущелочных оксидных бронз в растворах минеральных кислот: соляной (20-26%), серной (21-60%), азотной (60%), и щелочей: гидроксида натрия (20%) и калия (50%) при комнатной температуре и нагреве (358К). Масса образцов бронз составляла ~ 0,5 г, объем растворов – 20-50 мл. Для опытов взяты чистые, однородные по виду кусочки, иглы и пластинки бронз. С условием приближенности значений рН концентрированных растворов использованных электролитов интервал рН составлял 1-4,5 (кислоты) и около 14 (щелочи). Выбраны очень агрессивные среды с участием кислот-окислителей. Данные испытаний представлены в табл.1.

В табл. 1 включены опытные результаты изменения масс образцов оксидных одно - и двущелочных бронз под действием концентрированных соляной, серной, азотной кислот и двух видов щелочей – натрия, калия. Время выдержки составляло 1-15 месяцев. Апробированы 19 составов вольфрамовых и 6 составов молибденовых оксобронз, в том числе 8 многощелочных, четырех типов кристаллической структуры. Способ получения и определение химического состава образцов приведены в [1]. Бронзы Rb и Cs изучены впервые. Наибольшее количество двущелочных бронз представлено для калия и натрия. Важно отметить, что интервал электронных плотностей зарядов Wn+ составляет у МхМуWO3 5.01-5.75, Mon+ у МхМуМоO3 5.51-5.71, так как зона нестехиометрии первых значительно шире. Учтено влияние концентрации, температуры, времени выдержки, коэффициента активности электролита.

Наибольшая стойкость в кислых растворах наблюдается у натриевой и натрий-калиевых вольфрамовых бронз кубической структуры (HCl, H2SO4) и пяти видов моно - и двущелочных бронз вольфрама с натрием, литием, калием кубической и тетрагональной структуры, калий-рубидиевых бронз гексагональной структуры (HNO3) в широком интервале п+ = 5.08 - 5.60 при 293 и 358К в течение 1-15 месяцев (табл. 1). Менее стойки вольфрамовые бронзы цезия и его двойных производных гексагонального типа. Коэффициенты активности HCl и H2SO4 даны в табл. 2, для H2SO4 они ниже, чем у HCl при сходных т, что проявилось в поведении цезиевых бронз.

- Таблица 1

Коррозионная стойкость щелочных оксидных бронз вольфрама, молибдена в растворах кислот и щелочей

| Бронзы вольфрама | Сингония | Заряд W |  | Дефицит массы через 30 сут. Вес. %, 295К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n+ |  | HCl (20%) |  | H2SO4 (50%) |  | NaOH (20%) |
| Na0.57Li0.03WO3 | Кубическая | 5.40 |  | 0.0 |  | 5.1 |  | 16.9 |
| K0.41Li0.05WO3 | Тетрагональная | 5.54 |  | 1.8 |  | 0.0 |  | 1.2 |
| K0.20Rb0.15WO3 | Гексагональная | 5.65 |  | 1.0 |  | 0.5 |  | 3.5 |
| Na0.35K0.30WO3 | Тетрагональная | 5.35 |  | 0.0 |  | 0.3 |  | 3.7 |
| Na0.65K0.10WO3 | Кубическая | 5.25 |  | 0.0 |  | 0.7 |  | 1.3 |
| Бронзы молибдена | Сингония |  | Заряд Mo |  | Дефицит массы через 30 сут. Вес. %, 295К |  |  |  |
|  |  |  | n+ |  | HCl (20%) |  | H2SO4 (50%) | NaOH (20%) |
| Na0.72Li0.18Mo6O17 | Моноклинная |  | 5.52 |  | 10.2 |  | 3.4 | 63.6 |
| K0.26Li0.03МоO3 | Моноклинная |  | 5.71 |  | 55.4 |  | 12.3 | 90.0 |
| K0.30МоO3 | Моноклинная |  | 5.70 |  | 100.0 |  | 10.4 | 89.2 |
| Na0.9Мо6O17 | Моноклинная |  | 5.52 |  | 9.8 |  | 8.0 | 67.9 |
| Li0.72Na0.24Mo6O17 | Моноклинная |  | 5.51 |  | 13.7 |  | 3.6 | 40.4 |
| Li0.9Mo6O17 | Моноклинная |  | 5.52 |  | 25.4 |  | 9.0 | 86.2 |
| Бронзы вольфрама | Сингония |  | Заряд W |  | Дефицит массы через 30 сут. Вес. %, 358К |  |  |  |
|  |  |  | n+ |  | HCl (26%) |  | H2SO4 (21%) | HNO3 (60%) |
| Na0.92WO3 | Кубическая |  | 5.08 |  | 0.0 |  | 0.8 |  |
| Na0.68K0.10WO3 | Кубическая |  | 5.22 |  | 0.0 |  | 6.1 |  |
| Na0.65K0.06WO3 | Кубическая |  | 5.29 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| Na0.70WO3 | Кубическая |  | 5.30 |  |  |  |  | 0.0 |
| Na0.40WO3 | Тетрагональная |  | 5.60 |  |  |  |  | 0.0 |
| Na0.32K0.30WO3 | Тетрагональная |  | 5.38 |  |  |  |  | 0.0 |
| Na0.06Li0.05WO3 | Кубическая |  | 5.35 |  |  |  |  | 0.0 |
| K0.20Rb0.15WO3 | Гексагональная |  | 5.50 |  |  |  |  | 0.0 |
| Бронзы вольфрама | Сингония |  | Заряд W |  | Дефицит массы через 15 месяцев. Вес. %, 295К |  |  |  |
|  |  |  | n+ |  | HCl (30%) |  | H2SO4 (60%) | KOH (50%) |
| Na0.99WO3 | Кубическая |  | 5.01 |  | 0.0 |  | 0.0 | 2.4 |
| Na0.92Rb0.02WO3 | Кубическая |  | 5.06 |  | 0.4 |  | 0.6 | 4.0 |
| K0.47WO3 | Тетрагональная |  | 5.53 |  | 0.2 |  | 0.1 | 2.8 |
| K0.20Cs0.10WO3 | Тетрагональная |  | 5.70 |  | 6.9 |  | 9.0 | 18.0 |
| Na0.01Rb0.32WO3 | Гексагональная |  | 5.67 |  | 4.7 |  | 4.6 | 13.6 |
| Cs0.25WO3 | Гексагональная |  | 5.75 |  | 0.8 |  | 10.0 | 19.3 |

В общем, стойкость молибденовых бронз Li, Na, K существенно уступает бронзам вольфрама этих щелочных элементов, причем наилучшие данные получены для натриевых и натрий- литиевых образцов в растворе серной кислоты 5.1 моляльной концентрации. В щелочных растворах натрия, калия более стойкими являются вольфрамовые бронзы натрия, калия, рубидия кубической, тетрагональной структуры и калий-рубидиевые бронзы гексагональной структуры. Молибденовые бронзы Li, Na, K в концентрированных растворах натриевой и калиевой щелочи неустойчивы.

- Таблица 2

- Характеристика использованных электролитов (298К) [10]

| Электролит | С (%) | Моляльная концентрация, т | Плотность,  (288К), г/см3 | Коэффициент активности электролита () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 20 | 5.6 | 1.025 | 2.86 |
| H2SO4 | 21 | 2.1 | 1.150 | 0.129 |
| H2SO4 | 50 | 5.1 | 1.40 | 0.211 |
| H2SO4 | 60 | 6.1 | 1.503 | 0.261 |
| HNO3 | 60 | 9.5 | 1.372 |  |
| NaOH | 20 | 5.0 | 1.228 | 1.077 |
| KOH | 50 | 8.9 | 1.540 | 3.766 |

Различие в коррозионной стойкости испытанных видов одно- и двущелочных бронз вольфрама, молибдена, видимо, можно объяснить большой шириной зоны нестехиометрии оксидных бронз вольфрама, что способствует формированию у них нестехиометрического полимерного вольфрам-кислородного каркаса кристаллических структур и многих физико-химических свойств.

На основе проведенного исследования многощелочные оксидные бронзы вольфрама можно рекомендовать для применения в технике в качестве антикоррозионных неорганических материалов, стойких в агрессивных средах сильных кислот и оснований при 293-358К.

- Литература

- Оксидные бронзы. М.: Наука, 1982. С.40-75.

- Третьяков Ю.Д., Путляев В.И. Введение в химию твердофазных материалов. Москва: Изд. МГУ, Наука, 2006. 400 с.

- Lee S.-M., Saji V.S., Lee C.W. Electrochemical multi-coloration of molybdenum oxide bronzes //Bull. Korean Chem. Soc. 2013. V.34. N8. pp. 2348-2352.

- Green M., Smith W.C. Weiner J.A. Thin-film electrochromic display based on tungsten bronzes //Thin Solid Films. 1976. V.38. N1. pp.89-100.

- Sepa D.B., Vojnovic M.V., Ovcin D.S., Pavlovic N.D. Behavior of sodium tungsten bronze electrode in alkaline solutions //Electroanalitical Chem. and Interfacial Electrochem. 1974. V.51. pp.99-106.

- Sepa D.B., Ovcin D.S., Vojnovic M.N. Hydrogen evolution reaction of sodium tungsten bronzes in acid solutions // J. Electrochem. Soc.: Electrochem. sci. and technology, 1972. V.119. N10. pp.1285-1288.

- Дробашева Т.И., Расторопов С.Б. Термостойкость кислородных щелочных вольфрамовых и молибденовых бронз. Инженерный вестник Дона, 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1488.

- Randin J.P., Vijh A.K., Chughtai A.B. Electrochemical behavior of sodium tungsten bronze electrodes in acidic media // J. Electrochem. Soc.: Electrochem. sci. and technology. 1973. V.120. N9. pp.1174-1184.

- Дробашева Т.И., Расторопов С.Б. Нестехиометрия и электрохромизм оксидов и многощелочных бронз вольфрама //Инженерный вестник Дона. 2014, N1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2274.

- Справочник химика. М.-Л.: Химия, 1968. Т.3. С.580-594.

References

- Oksidnye bronzy [Oxide bronzes]. Moscow: Nauka, 1982. pp. 40-75.

- Tretyakov Yu. D., Putlyaev V.I. Vvedenie v khimiyu tverdofaznykh materialov [Introduction to the chemistry of solid phase materials]. Moscow: MGU Publ., Nauka, 2006. 400 p.

- Lee S.-M., Saji V.S., Lee C.W. Bull. Korean Chem. Soc. 2013. V.34. N8. pp.2348-2352.

- Green M., Smith W.C., Weiner J.A. Thin solid Films. 1976. V.38. N1. pp.89-100.

- Sepa D.V., Vojnovich M.V., Ovcin D.S., Pavlovic N.D. Electroanalitical Chem. and Interfacial Electrochem. 1974. V.51. pp.99-106.

- Sepa D.V., Ovcin D.S., Vojnovich M.V. J. Electrochem. Soc.: Electrochem. sci. and technology. 1972. V. 119. N10. pp.1285-1288.

- Drobasheva T.I., Rastoropov S.B. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, N1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1488.

- Randin J.P., Vijh A.K., Chughtai A.B. J. Electrochem. Soc.: Electrochem. sci. and technology. 1973. V.120. N9. pp.1174-1184.

- Drobasheva T.I., Rastoropov S.B. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2014, N1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2274.

- Spravochnik khimika [Chemist’s reference book]. Moscow-Leningrad: Khimiya, 1968. T.3. pp.580-594.