Расчет оптимальной величины защитного слоя бетона колонн квадратного сечения

- В.А. Мурадян

Предлагается подход к расчету оптимальных значений защитного слоя бетона продольно армированных колонн, работающих при центральном сжатии. Моделирование осуществлено с использованием МКЭ - пакета  Ansys при реализации пространственной конструкции и плоской модели сечения колонны.

Ряд исследований по расчету железобетонных колонн при центральном и внецентренном сжатии показал существенное включение в работу конструкции ее центральной части, в особенности при нагрузках, близких к критическим [1-6]. При этом, основываясь на анализе пространственной конечно-элементной модели колонны прямоугольного сечения с продольным армированием при центральном сжатии по характеру поведения главных напряжений σ1 и σ2, параллельных плоскости нормального сечения колонны, убеждаемся, что сечения в средней части колонны подвержены деформации растяжения. Характер распределения интенсивности напряжений в центральной части колонны является достаточно однородным, однако уровень напряжений зависит от положения вертикальной арматуры по сечению [7].  Это позволяет сделать вывод о возможности исследования критических усилий, воспринимаемых конструкцией, на основе анализа напряженно-деформированного стояния в плоскости центральных сечений.

Рассмотрим конечно-элементную модель плоского деформирования нормального сечения колонны Sxz в следующей постановке [8-10]:

Sxz:x∈0,b2, z∈0,h2,    Sxz=SB∪SA,

где SB - область, занимаемая бетоном, SA- область арматуры (рис. 1),

a - величина защитного слоя бетона.

На линиях x=0,z=0 задаются нормальные растягивающие распределенные усилия по закону  P(z) и P(x) соответственно. На линиях x=b2,   z=h2 - условия симметрии деформирования сечения колонны:

ux|x=b2=0,  uz|z=h2=0.

- Рис. 1

В качестве физических параметров выбраны значения величин, представленных в таблице 1, и использованных как для пространственной, так и плоской моделей.

- Таблица 1

| Материал | Свойства материала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматура, элемент LINK8 | Модуль Юнга EА, МПа |  |  |  | 2.0е5 |  |  |  |
|  | Коэффициент Пуассона νA |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
|  | Расчетное сопротивление RA , МПа |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Мультилинейная диаграмма деформирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Деформация ε |  |  |  |  | Напряжение σ, МПа |
|  | точка 1 |  | RA/EA |  |  |  |  | RA |
|  | точка 2 |  | 0.0025 |  |  |  |  | RA |
| Бетон, элемент SOLID185 | Модуль Юнга EB, МПа |  |  |  |  | 3.25e4 |  |  |
|  | Коэффициент Пуассона νB |  |  |  |  | 0.2 |  |  |
|  | Расчетное сопротивление при сжатии RB , МПа |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | Расчетное сопротивление при растяжении RBt , МПа |  |  |  |  | 1.8 |  |  |
|  | Мультилинейная диаграмма деформирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Деформация ε |  |  |  |  | Напряжение σ, МПа |  |
|  | Сжатие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | точка 1 | 0.6*RB/EB |  |  |  |  | 0.6 RB |  |
|  | точка 2 | 0.002 |  |  |  |  | RB |  |
|  | точка 3 | 0.0035 |  |  |  |  | RB |  |
|  | Растяжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | точка 1 | 0.6* RBt /EB |  |  |  |  | 0.6 RBt |  |
|  | точка 2 | 0.002 |  |  |  |  | RBt |  |
|  | точка 3 | 0.0035 |  |  |  |  | RBt |  |
| Бетон, элемент SOLID65 | Модуль Юнга EB, МПа |  |  | 3.25e4 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент Пуассона νB |  |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  | Расчетное сопротивление на сжатие RB , МПа |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Расчетное сопротивление на растяжение RBt , МПа |  |  | 1.8 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент передачи касательных напряжений для открытой трещины |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент передачи касательных напряжений для закрытой трещины |  |  | 0.9 |  |  |  |  |
|  | Предельная прочность при двухосном растяжении |  |  | 1.2 RB |  |  |  |  |
|  | Предельная прочность при двухосном сжатии, наложенном на гидростатическое напряжение |  |  | 1.45 RB |  |  |  |  |
|  | Предельная прочность при одноосном сжатии, наложенном на гидростатическое напряжение |  |  | 1.725 RB |  |  |  |  |

Для плоской модели сечения считаем уровень прикладываемых нагрузок соответствующим линейному участку деформирования среды без учета пластических деформаций  и процессов трещинообразования.  	Исходя из  этого, при реализации МКЭ модели сечения использованы плоские 8-узловые элементы Plane82 [8] с двумя поступательными степенями свободы в каждом узле. Характер разбиения сечения конечными элементами представлен  на рис. 2 с использованием локальной системы координат Oxy и зеркальном отражении области Sxz для полного представления сечения колонны.

- Рис. 2 Сетка конечных элементов

Для выбора характера прикладываемой нагрузки P(x) рассмотрены перемещения в среднем сечении колонны пространственной модели при уровне вертикального сжимающего усилия 0.7 от  критического. Модуль вектора перемещений в сечении близок аналогичной величине смещения при плоской деформации при равномерном распределении нагрузки P(x). Близость диаграмм распределения перемещений по сечению позволила сделать вывод о возможности рассмотрения случая постоянных усилий P(x)=const.

Дальнейшее исследование по выбору оптимального положения арматуры по сечению колонны основывалось на анализе  интенсивности напряжений σi в зависимости от величины защитного слоя бетона a

σi=12σ1−σ22+σ1−σ32+σ2−σ3212.

В качестве основного варианта использован случай выбора геометрических параметров модели: b=h=0.3 м. Установлено, что основными влияющими факторами на распределение интенсивности напряжений в сечении являются: соотношение модулей упругости бетона и арматуры,  а также коэффициент Пуассона бетона, в основном определяющий  характер сжимаемости материала сечения.

Установлено, что наиболее чувствительной характеристикой к изменению положения арматуры является концентрация напряжений вблизи границы раздела арматуры и бетона. Величина Maxσi, Па  на поверхности арматуры от параметра a, м выведена на рис. 3.

- Рис. 3. Распределение σi, Па от параметра a.

Отметим, что минимальное значение полученной характеристики соответствует значению a=0.07м и по сути определяет максимальный уровень критического усилия, приводящего к разрушению конструкции. Полученное значение соответствует анализу задачи  в пространственной постановке по расчету критических усилий при нелинейном деформировании среды с учетом явлений трещинообразования и дробления бетона.

- Литература:

- Мурадян В.А., Маилян Д.Р. Железобетонные стойки с заглубленными продольными стержнями без поперечного армирования // Расчет и проектирование железобетонных конструкций. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2009 – С. 94-95.

- Мурадян В.А., Маилян Д.Р. Устойчивость арматурных стержней в сжатой железобетонной колонне // Строительство 2010. Материалы научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону: 2010 . – С.40-42.

- Кургин К.В., Маилян Д.Р. Работа керамзитофибробетонных колонн при повторных нагрузках [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012,  №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/738 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Мурадян В.А., Маилян Д.Р. К методике расчета железобетонных внецентренно сжатых колонн // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1333 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Маилян Д.Р., Несветаев Г.В. О несущей способности колонн из высокопрочных самоуплотняющихся бетонов // Бетон и железобетон в третьем тысячелетии. Материалы научно-практической конференции. - Махачкала: 2010. – С.47-49.

- Маилян Д.Р., Резван И.В. Несущая способность бетонного ядра трубобетонных колонн // Вестник Майкопского государственного технического университета. -Майкоп: 2011. – С. 14-19.

- Шиляева О.В., Хунагов Р.А.,  Блягоз А.М.	Моделирование устойчивости железобетонной панели	// Новые технологии. - 2012. – Вып. 3. – С. 114-119.

- ANSYS, Inc. Theory Reference: ANSYS Release 9.0. – С.14-203.

- Mkrtchyan A., Akcenov V., Mailyan. Experimental study of the structural properties of high-strength concrete // 5th International Scientific Conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”:Papers of the 5th International Scientific Conference. August 26–27. - Stuttgart, Germany. – 2013.  - 164 p.

- Mkrtchyan A., Akcenov V., Mailyan. Experimental study of reinforced concrete columns of high-strength concrete // “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”: Papers of the 2nd International Scientific Conference (September 9–10, 2013). Cibunet Publishing. - New York, USA. - 2013. - 242 p.