Расчёт на устойчивость стержней из ЭДТ-10при начальной погиби стержня в виде S-образной кривой

С.В Литвинов, Б.М Языев, А.Н Бескопыльный, И.В Ананьев

Ростовский государственный строительный университет, г.Ростов-на-Дону

Полимерные материалы плотно входят в нашу жизнь не только привычными ограждающими, гидроизолирующими материалами, но и имеющими конструкционное предназначение. К ним можно отнести полимерные арматуру, тяжи для крепления навесных потолков и стен. Обладая прекрасными эксплуатационными качествами, такими как кислото- и щелочестойкость, временное сопротивление разрыву некоторых полимеров достигает 2000 МПа, эти материалыне лишены недостатков – для них характерно развитие деформаций ползучести, которая происходит не в фазе с прилагаемой нагрузкой и, соответственно, с напряжениями в теле.

Исследованию устойчивости стержней посвящено много литературы, к примеру, ставшей классикой [3].В свое время вопрос устойчивости полимерных стержней освящен в работах [1, 2]; из современных работ можно выделить работу [4]. Однако при исследовании устойчивости стержней авторы рассматривают выпучивание стержней только в одном направлении относительно оси, связывающей опоры стрежней.

В качестве уравнения связи для таких полимерных конструкций наиболее точно подходит обобщенное нелинейное уравнение Максвелла-Гуревича, в дальнейших расчетах используемое в следующей форме:

| ∂εxs∂t=fxsηs, | (1) |
| --- | --- |

где  fxs=σx−E∞sεxs;    1ηs=1η0sefxsms.

Здесь εxs – деформации ползучести,E∞s – модуль высокоэластичности, m∞s – модуль скорости, η0s – коэффициент начальной релаксационной вязкости.

Для полимерных материалов высокоэластические деформации в общем случае представляют собой  суммы отдельных составляющих, каждая из которых соответствует определенному члену спектра времен релаксаций

εx=sεxs,       s=1,2...

При процессе ползучести до 1000 часов обычно преобладает первая составляющая высокоэластической деформации, так называемый старший спектр времен релаксации, т.е. s=1.

Как видно из выше представленных уравнений определяемые высокоэластические деформации находятся и в левой части уравнения (под оператором дифференцирования), и в правой части (в функции напряжений) fxs. Всвязи с этим при использовании уравнения связи Максвелла-Гуревича возникают определенные трудности в применении таких программных комплексов, как ANSYS. Дальнейшее решение задач происходило в программном комплексе MatLab.

В практике стержни имеют некоторое искривление своей оси, также называемое «погибью», при этом сила обычно оказывается приложенной внецентренно (см. рис.1.). Подобного рода задачи в упругой постановке, однако, в случае закрепления «шарнир-шарнир», подробно рассмотрены в [1, 3].

Рассмотрим задачу, при которой стержень крепится по схеме «шарнир-шарнир», при этом его ось представлена в виде S-образной кривой (рис. 1). Здесь f01=f02.

Рис.1. Расчетная схема задачи

При выводе основных уравнений используются следующие допущения и гипотезы:

1. Имеет место одноосное напряженное состояние (σx≠0).

2. Гипотеза плоских сечений.

3. Геометрическая линейность (χ≈−∂2v∂x2, где χ – кривизна стержня).

4. Форма сечения (рассматривается прямоугольное сечение).

Пусть стержень имеет некоторую начальную погибь

| v0=f0sin(2πxl), | (2) |
| --- | --- |

где f0 – начальная стрела прогиба.

Полную деформацию по оси стержня можно записать в виде

| εx=1Eσx+εx. | (3) |
| --- | --- |

С учетом гипотезы плоских сечений можно записать

| εx=ε0−χy, | (4) |
| --- | --- |

где ε0 – деформации средней оси стержня.

С учетом (3) и (4) можно записать

| σx=Eε0−χy−εx. | (5) |
| --- | --- |

Для любого сечения стержня могут быть записаны интегральные условия

| F=b−h/2h/2σdy, | (6) |
| --- | --- |
| M+Fv=b−h/2h/2σydy, | (7) |

где M=Fv0.

Подставляя выражение (5) в (6) и проведя интегрирование, определяются осевые деформации стержня:

| ε0=FEbh+1h−h/2h/2εxdy. | (8) |
| --- | --- |

Проводя аналогичные операции с выражениями (5) и (7):

| M+Fv=EχI+bE−h/2h/2εxydy, | (9) |
| --- | --- |

где I=bh312 – осевой момент инерции стержня относительно оси z.

С учетом того, что χ≈−∂2v∂x2 получаем окончательное разрешающее уравнение для оси стержня:

| ∂2v∂x2+FEIv=−MEI+bI−h/2h/2εxydy. | (10) |
| --- | --- |

Пусть ξ=bI−h/2h/2εxydy, тогда

| ∂2v∂x2+FEIv=−MEI+ξ. | (11) |
| --- | --- |

Граничные условия задачи:

| при x=0:v=0, ∂2v∂x2=0;при x=l:v=0, ∂2v∂x2=0. | (12) |
| --- | --- |

Для возможности задания граничных условий применительно к задаче, уравнение (11) дифференцируется дважды по x:

| ∂4v∂x4+FEI∂2v∂x2=−1EI∂2M∂x2+∂2ξ∂x2. | (13) |
| --- | --- |

Решение данного уравнения аналитически не представляется возможным даже в случае значительных упрощений, вследствие его структуры решение удобно произвести методом конечных разностей, интегрирование проводится методом Симпсона.

Для варианта закрепления «защемление-шарнир» граничные условия примут вид:

| при x=0: v=0,∂v∂x=0;при x=l: v=0, ∂2v∂x2=0. | (12) |
| --- | --- |

Для варианта закрепления «защемление-защемление» граничные условия примут вид:

| при x=0: v=0, ∂v∂x=0; при x=l: v=0,∂v∂x=0. | (12) |
| --- | --- |

Далее рассматриваются задачи ползучести стержня из эпоксидной смолы ЭДТ-10. При этом исходные данные для параметров ползучести взяты из работы [2]. Исходные данные: l=157мм, b=15мм, h=8мм, f01=3.0мм,f02=2.99мм,E=295кгмм2, E∞=315кгмм2, m=0.35кгмм2, η0=109кг⋅секмм2. Потеря устойчивости наступает через 1 час 32 мин.

Результаты расчетов представлены на рисунках 2÷3. Положительным напряжениям соответствует сжатие.

Как видно из графиков, в образце с течением времени ось стремится принять форму полусинусоиды.

Рис.2. Рост стрелы прогиба во времени в стержне

Рис.3. Рост напряжений в сечении стержня при x=l/2

Литература:

1. Андреев В.И. Устойчивость полимерных стержней при ползучести: дис. … канд. техн. наук. – М., 1967.

2. Бабич В.Ф. Исследование влияния температуры на механические характеристики полимеров: дис. … канд. техн. наук. – М., 1966.

3. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. – М.: Наука, 1975.

4. Языев С.Б. Устойчивость стержней при ползучести с учетом начальных несовершенств: дис. … канд. техн. наук. – Ростов-н/Д, 2010.