Работа керамзитофибробетонных колонн при повторных нагрузках

К.В. Кургин, Д.Р.Маилян (РГСУ, г.Ростов-на-Дону)

Для получения отсутствующих экспериментальных данных о несущей способности, деформативности и трещиностойкости керамзитофибробетонных элементов со смешанным армированием при немногократно повторных нагружениях были проведены специальные исследования.

В качестве объекта исследований приняты керамзитофиброжелезобетонные короткие и гибкие колонны, армированные высокопрочной сталью. Программа испытаний состояла из четырех серий опытных образцов, общее число которых составило 48 шт. (рис.1)

Длины колонн приняты 960 мм и 3000 мм, что соответствует гибкостям λh=l0/h=8 и λh=20. Как показали ранее выполненные исследования, при гибкости λh=8 колонны работают как короткие стойки, влияние продольного изгиба на их несущую способность незначительно. Значение гибкости  λh=25 соответствует большому классу натурных колонн промышленных зданий. Колонны указанной гибкости, с одной стороны, работают уже как гибкие стойки, а с другой стороны, прогибы таких конструкций еще не столь значительны.

Относительный эксцентриситет, δе=е0/h, принят равным 0 и 0,3. Все образцы имеют прямоугольное поперечное сечение 250х120(h) мм. Высота сечения была принята меньше ширины с целью предотвратить возможный выгиб элемента из плоскости. Как было отмечено еще в работе при таких размерах элементов результаты их испытаний могут быть с высокой степенью надежности распространены на натурные железобетонные колонны.

Следует отметить, что повышение процента армирования слабо влияет на несущую способность стоек гибкостью λh=20 и выше. Поэтому диаметр и процент армирования продольной арматурой опытных железобетонных колонн подбирался минимально необходимым для создания требуемого уровня обжатия бетона.

Рис.1. Программа испытаний опытных образцов

В программу исследования входило изготовление и испытание 12 серий коротких и 12 длинных железобетонных стоек с обычным и со смешанным армированием, которые испытывались кратковременной однократной и немногократно повторной нагрузкой.

Варьируемыми факторами являлись эксцентриситет приложения внешней нагрузки, коэффициент смешанного армирования. Наряду с основными образцами изготавливались и испытывались кубы и призмы.

В качестве легкого бетона был выбран конструктивный керамзитобетон. Это сделано по нескольким причинам. Во-первых, как установлено в предыдущих исследованиях фибровое армирование волокнами из ГБВ легкого конструктивного керамзитобетона более эффективно, чем тяжелого, так как при перемешивании бетонной смеси округлые зерна керамзита повреждают волокна в меньшей степени, чем тяжелый щебень неправильной формы. Кроме того, модули упругости керамзита и волокон ближе по численным значениям. Во-вторых, керамзитофиброжелезобетон благодаря своим хорошим теплоизоляционным свойствам может быть использован при изготовлении стеновых панелей, а также в других элементах конструкций, в которых совмещаются несущие и ограждающие функции.

Для изготовления опытных образцов из фибробетона в виде кубов, призм, также колонн различной гибкости в качестве вяжущего использовался портландцемент ОАО "Серебряков-цемент", марки 500 D 20 по ГОСТ 10178-85.

В качестве заполнителей для приготовления керамзитофибробетона применялся просеянный керамзитовый гравий Ростовского завода легких заполнителей (ГОСТ 9759-83) насыпной плотностью 650 кг/м3, фракции 2,5…10 мм. Прочность пористого заполнителя при сжатии в цилиндре составила 5,8 МПа, водопоглощение 14,2%.

В качестве мелкого заполнителя для приготовления тяжелого и легкого бетонов применялся кварцевый песок с модулем крупности 1,8, средней насыпной плотностью 1450 кг/м3.

Для изготовления дисперсно-армированных фибробетонов использовалось грубое базальтовое волокно, соответствующее требованиям ТУ 69 УССР 87-85, полученное в институте проблем материаловедения Академии наук Украины. Свойства фибры, исследованные в РГСУ совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории ИПМ АН Украины, приведены в таблице 1.

Приготовление бетонной смеси для опытных образцов (без фибр) осуществлялось в обычно принятом порядке, что же касается фибробетонной смеси, то здесь была использована специальная методика и ранее разработанные предложения, с учетом рекомендаций, изложенных в ранее выполненных работах.

Таблица 1

## Основные характеристики фибры из грубого базальтового

волокна (ТУ 69 УССР 87-85)

| Плотность, г/см3 | ## Прочность на растяжение, МПа | Модуль упругости, МПа | Диаметр, мкм | Удлинение при разрыве, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,65 | 400 | 9275 | 160…260 | 0,27 |

С целью отмучивания примесей заполнители бетона были вымыты и в последствии высушены до естественной влажности. В результате, содержание в песке пылевато-глинистых частиц составило менее 1 % по массе.

Свойства заполнителей контролировались стандартными методами в соответствии с действующими нормативными документами.

Нагружение опытных образцов в процессе испытания осуществлялось ступенями по 0,1 от теоретической разрушающей нагрузки. На каждой ступени нагружения измерялись продольные деформации на среднем участке колонны с помощью цепочек тензодатчиков с базой 50 мм, наклеиваемых  на грани, а также боковые поверхности. На боковых поверхностях колонны цепочки тензодатчиков наклеивались по 4 ряда с расстоянием между рядами по 2 см. На среднем участке дополнительно устанавливались индикаторные деформометры на арматуре с базой деления 200 мм (на выносных реперах), а также на бетоне.

Перед испытанием на торцы колонн надевались металлические оголовники на цементно-песчаном растворе. Оголовники имеют прорези в торцевой пластине, соответствующие испытательным эксцентриситетам е0/h=0; 0,3.

После установки колонны в пресс (испытательный стенд) осуществлялось ее центровка по физической оси, для чего использовали индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм, закрепленные на боковых гранях в середине пролета.

Нагрузка в процессе испытаний подавалась с помощью гидравлического домкрата. Опорами служили жесткие плиты 500- тонного пресса, нагрузка прикладывалась снизу и создавалась при помощи гидравлического домкрата. На колонны она передавалась через ножевые опоры, что обеспечивало шарнирное опирание образцов в плоскости их изгиба и позволяло изменять величину эксцентриситета путем смещения колонны относительно оси пресса.

Порядок испытания принимался следующим. Нагрузка подавалась ступенями по 10% от значения подсчитанной разрушающей нагрузки.

Контроль внешнего усилия осуществлялся с помощью манометра домкрата, а также цилиндрического динамометра.

При испытании немногократно повторной нагрузкой сначала образец нагружали до уровня, равного 70% от кратковременной разрушающей нагрузки, после чего производилась разгрузка до закрытия трещин. Количество циклов «нагрузка-разгрузка» принято равным 25, на двадцать пятом цикле образец доводился до разрушения.

Таблица 2

Характеристики опытных керамзитофибробетонных колонн

| Шифр | Гибкость, h | e0/h | Kp | As, см2 | Asp, см2 | , кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ККО-0-0 | 8 | 0 | 0 | 6,78 | 0 | 745,5 |
| ККО-0-0,3 | 8 | 0,3 | 0 | 6,78 | 0 | 402,5 |
| ККО-0,33-0 | 8 | 0 | 0,33 | 4,52 | 2,26 | 740,1 |
| ККО-0,33-0,3 | 8 | 0,3 | 0,33 | 4,52 | 2,26 | 424 |
| ККО-0,66-0 | 8 | 0 | 0,66 | 2,26 | 4,52 | 712 |
| ККО-0,66-0,3 | 8 | 0,3 | 0,66 | 2,26 | 4,52 | 458 |
| ККО-1-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6,78 | 702 |
| ККО-1-0,3 | 8 | 0,3 | 1 | 0 | 6,78 | 448,5 |
| ГКО-0-0 | 25 | 0 | 0 | 6,78 | 0 | 410 |
| ГКО-0-0,3 | 25 | 0,3 | 0 | 6,78 | 0 | 209,5 |
| ГКО-0,33-0 | 25 | 0 | 0,33 | 4,52 | 2,26 | 443 |
| ГКО-0,33-0,3 | 25 | 0,3 | 0,33 | 4,52 | 2,26 | 278 |
| ГКО-0,66-0 | 25 | 0 | 0,66 | 2,26 | 4,52 | 461,2 |
| ГКО-0,66-0,3 | 25 | 0,3 | 0,66 | 2,26 | 4,52 | 288 |
| ГКО-1-0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6,78 | 460 |
| ГКО-1-0,3 | 25 | 0,3 | 1 | 0 | 6,78 | 285 |
| ККП-0-0 | 8 | 0 | 0 | 6,78 | 0 | 906,5 |
| ГКП-0-0 | 25 | 0 | 0 | 6,78 | 0 | 475,5 |
| ККП-0-0,3 | 8 | 0,3 | 0 | 6,78 | 0 | 462,8 |
| ГКП-0-0,3 | 25 | 0,3 | 0 | 6,78 | 0 | 233 |
| ККП-0,66-0 | 8 | 0 | 0,66 | 2,26 | 4,52 | 811,5 |
| ГКП-0,66-0 | 25 | 0 | 0,66 | 2,26 | 4,52 | 484 |
| ККП-0,66-0,3 | 8 | 0,3 | 0,66 | 2,26 | 4,52 | 494,5 |
| ГКП-0,66-0,3 | 25 | 0,3 | 0,66 | 2,26 | 4,52 | 301,5 |

(ККО – короткие колонны, испытанные однократным нагружением; ГКО – гибкие колонны, испытанные однократным нагружением; ККП – короткие колонны, испытанные немногократно повторными нагружениями; ГКП – гибкие колонны, испытанные немногократно повторными нагружениями)

Полученные опытные данные (табл.2) позволили рассмотреть влияние основных факторов на несущую способность керамзитофибробетонных колонн. Как и следовало ожидать, с увеличением относительного эксцентриситета внешней силы, несущая способность всех опытных элементов снижалась. Вместе с тем, степень снижения несущей способности зависела от коэффициента смешанного армирования. С увеличением последнего эффект повышения несущей способности растет. Это особенно заметно с повышением гибкости панели. Немногократно повторные нагружения во всех случаях повысили несущую способность панелей. При этом наибольший эффект наблюдается при невысокой гибкости и малых эксцентриситетах внешеней силы.